Дәріс.

Тақырыбы: Сүректің жәндіктермен зақымдануы

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Сүректің жәндіктермен зақымдануы маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

8.6 Сүректің жәндіктермен зақымдануы

Мұндай зақымдану энтомологиялық зақымдану деп аталады.

Сүректі (көбінесе) коңыз, көбелек, термит (субропиктерде) дернэсілдері зақымдайды. Жәндіктер шикі сүрек сияқты, кұрғақ сүректі де зақымдайды.

Дернэсілдер қабық пен сүректе жолдар салып тастайды, оны қаракүйек ,деп атайды. Жазықтықта ол қуыс сияқты терңдік болып көрінеді. Қаракүйек ену тереңдігі бойынша бөлінеді:

1)	Жазықты - 3 мм тереңдікке дейін (қуыс түрінде).

- Терең емес - 15 мм дейін тереңдікте, сүректің беттік қабатында;
кесу материалдарында - 5 мм дейін.

- Терең - домалақ орман материалдарында 15 мм дейін тереңдікте
кесу материалдарында 5 мм-ден жэне одан жоғары.

- Екіжаты   -   кесу   материалының   қарама   қарсы   жақтарынан
шығады.

Өлшемі бойынша қаракүйек қуыстары үлкен болады (қуыс диаметрі 3 мм жоғары) жэне улкен емес (3 мм дейін).

Қаракүйек материалдың беріктілігін түсіреді (эсіресе терең). Оны қуыс диаметрі мен 1 м ұзындыққа саны бойынша немесе 1 м2 (шпонда) өлшейді.

8.7 Ақаулар мен басқа да қосылулар

1)      Механикалық зақымдану - механизммен немесе өңдеу мен дайындау хезіндегі аспаппен закымдану. Оған жатады:

а) Қабыкты сылу - қабықтан айырылған кесу материалының бөлігі. Ақауды бүйір беттен аудан бойынша пайызбен есептейді.

33

б)	Кесу (шабу) - балта, ара, троспен жергілікті зақымдану. Тереңцік
бойынша мм немесе диаметр бөліктерінде өлшейді.

в)	Kappa - тесу кезінде діңнің зақымдануы (тілімдердің шайыр алу
мақсатында  қылқанды   ағаштарды  жасалуы).   Карра  аумағындағы   сүрек
шайырмен жабылған.

г)	Қысу,  тесу,  жыру - сүрек бөлігінің шығынымен дің шетіндегі
жырық. Оны ұзындық, қалыңдық мен ені бойынша мм немесе материалдың
бөлік өлшемімен өлшейді. Бұл ақаулар өңдеу мен дайындау дұрыс болмаған
жағдайда болады.

д)	Багорлы тесулер - терең емес (1-2 см) балқу немесе сорттау кезіндегі
багрлы   беттегі  зақымдану  түзетін  қуыс.   Олар  жиі  химиялық  бояулар
дақтарымен қоршалған. Оларды 1 м ұзындыққа санмен өлшейді.

Механикалық зақымданулар сүрек сапасын төмендетеді, қалдық санын көбейтіп, сыртқы келбетін бұзады.

- Көмірлену - ормандағы өрттен күйіп қалған сүрек бөлікері. Олар
орман материалдарының қимасын азайтады, қалдық мөлшерін көбейтеді.
Көмірлену   мм-де   зақымдану   зонасының   ұзындығы,   ені   мен   тереңдігі
бойынша немесе материал бөлігінің өлшемімен өлшенеді.

- Кесудің    қисаюы    -    орман    материалының    осіне    шетінің
перпендикулярсыздығы,    нақты    ұзындықты    азайтып,    қалдық    көлемін
көбейтеді.   Орман   материалының   ең   кіші   жэне   ең   үлкен   ұзындығы
арасындағы айырыммен өлшенеді.

- Күлдену   -   кесу   материалында   сақталған   домалақ   орман
материалы бетіндегі бүйір бөлігі. Ол өтпейтін жэне өткір болады; өтпейтін

,шөркенің енінің бөлігін, ал өткір - бүкіл бөренені қамтиды. Күлдену қалдық санын көбетеді. Кесу материалы маңайының ұзақтылығын өлшейді.

- Закорина - шпон  бетіндегі  қабық бөлігі.  Қисық шөркелерді
тегістегенде немесе діңнің бұйратталуы мен теңсіздігі бар кезде түзіледі.
Закорина тегістеу кезінде қалдықты көбейтеді, шпонның сапасын түсіреді.
Оны  мм үзындық пен  ен  бойынша немесе  шпон  өлшемі  бөліктерімен
өлшейді.

- Кесуді өңдеу кезіндегі ақаулар - кесу мен сүрлеу кезіндегі
пайда   болған   зақымдар:   тэуекелділік,   толқындық,   түктілік,   мүктілік,
шымырлану шпоны, төбелесқор, шашақ, күйік жэне басқалар.

Тэуекелділік - кесетін аспаптан қалған терең іздер (тістерінен, фрез т. с. с.).

Толқындылық - тура сызықпен ара өтпеген кездегі кесу ақауы.

Түктілік - сүрек талшықтарын жүлынған бетте болуы.

Мүктілік - толығымен бөлінбеген талшық шоғырлары жэне беттегі кішкентай бөлшектер.

Шымырлану шпоны - тегістеу ақауы сияқты беттегі ұсақ терендіктер.

Төбелесқорлар - бөлшектеп ажыратылған жаңқалардың бөлігі жэне қисык шеттерімен теренделуі. Олар талшық маңайына бейімделген жэне бұтанақ бар жерде пайда болады.

34

Шашақ - шоғырларының пүшпақтағы сүрек бөлшектерінің толыгымен бөлінбеген тегіс немес үзіктелген лента.

Бүгілген - жергілікті бүктеумен болған беттегі тереңделу.

Жүлма шет - толығымен кеспеген үшін сүректің шет жағының сынуы.

Тыртық - беттегі жіңішке үзын терең түрдегі зақымдану.

Жету  -  фрезерлеу   бетінің  төменгі  жағындағы  кесу  материалының тереңделуі.

Непрофрезерлеу - фрезерлік беттегі сүргіленбеген бөлігі.

Айдар   -   жолақ   түрдегі   өңделмеген   беттің   бөлігі;   кесетін   жаңқа аспабының нәтижесінде ақау пайда болады.

Шлифовкалау   -   кесу   материалын   бөлігін   өңделетңн   беттен   төмен шлифовкалау кезінде алып тасталуы.

Шлифовканы аяқтамау - шлифовкаға беріліп шлифовкаланбаған бөлік беті.

Күйік - жоғары температурада сүрек бетінің қараюы, кесу аспабының үйкелу кезінде пайда болады. Өтпейтін аспаппен қолданғанда пайда болады. 7) Басқа қосылулар - ағаш емес денелер (металл заттар, тас, құм). Басқа текіі қосылулардың орнына діңнің жергілікті желдетуі болуы мүмкін. Бүл ақаулар өңдеуді қиындатады, қүралдар мен станоктардық сынуына алып келеді.