Введение            Лекция 1  (неделя 1)

Гидрометаллургия.

Гидрометаллургия – извлечение целевых компонентов из полиметаллического сырья с использованием  растворителей и последующее выделение  их из растворов в форме металлов или  их соединений.

Достоинства гидрометаллургии:

1 Избирательное извлечение металлов из труднообогатимого сырья (забалансового  сырья – с низким содержанием металлов);

2  Комплексная переработка сырья с высокой степенью извлечения элементов, включая серу и железо, в качественные (товарные) продукты – как основа комплексной, экологически выдержанной технологии;

3 Достаточно компактное производство, проще автоматизированное; менее трудоемкое и в большей мере отвечающее экологическим требованиям (в сравнении с пирометаллургией);

4 Экономическая эффективность переработки неметаллического сырья при небольшом масштабе производства.

Основные стадии гидрометаллургической технологии:

- Подготовка сырья для более полного селективного извлечения металлов с учетом интенсификации технологии;

- Выщелачивание – перевод металла в водную фазу с последующим отделением нерастворимого остатка методами отстаивания, фильтрации, центрифугирования и промывкой остатка;

- Подготовка раствора: очистка от посторонних примесей физико-химическими методами; концентрирование раствора операциями упаривания, сорбции и экстракции с последующим получением при десорбции и реэкстракции обогащенной водной фазы;

- Выделение из растворов целевых компонентов в форме металла(электролиз, автоклавное осаждение восстановителями) или соединения металлов (химическое осаждение, кристаллизация, дистилляция).

Выщелачивание

Эффективность выщелачивания оценивается следующими показателями:

- извлечение – степень перехода извлекаемого элемента по отношению к его содержанию в исходном сырье, %;

-  скорость процесса (масса извлекаемого элемента в единицу времени в единице объема); скорость возрастает с увеличением концентрации реагентов, температуры, интенсивности перемешивания, удельной поверхности дисперсности сырья;

-   удельный расход реагента – расход на единицу массы извлеченного металла (зависит от фазового состава сырья, результатов регенерации растворителя на стадии осаждения металла и организации замкнутой по растворителю схемы). Расход реагента возрастает с увеличением температуры, дисперсности сырья, продолжительности выщелачивания из-за развития побочных реагентопотребляющих процессов.

-  реологические свойства получаемых пульп, влияющих на показатели их отстаивания и сгущения (определяются дисперсностью ифазовым составом твердой фазы; вязкостью и плотностью пульп, температурой.

Выбор параметров и режима выщелачивания определяются экономическими расчетами, как правило, на компромиссной основе:

-  чем выше извлечение, тем меньше скорость процесса; тем самым, больше длительность пребывания пульпы в реакторе, что требует больших объемов оборудования и капитальных затрат;

-  чем больше тонина помола сырья, тем выше степень извлечения и скорость процесса; возрастают энергозатраты на доизмельчение, ухудшаются реологические свойства пульп и их разделение ;

-  чем выше температура, концентрация растворителя, тем больше извлечение и скорость процесса; при этом возрастают энергозатраты, усложняется селективность процесса, обработка полученных растворов и выбор материала для изготовления реакторов.

Дополнительно (для самостоятельного изучения)

Гидрометаллургия цинка. Сущность гидрометаллургического метода производства цинка заключается в выщелачивании обожженных цинковых концентратов слабым раствором серной кислоты с целью перевода цинка в раствор в виде сульфата, очистке цинкового раствора от примесей, электролитическом осаждении металла из очищенного раствора и плавке катодного цинка в индукционных электропечах.

Окислительный обжиг цинковых концентратов для последующей их переработки гидрометаллургическим способом (рисунок 2) практически повсеместно проводят только в печах кипящего слоя. Полученные в результате обжига огарок и пыль затем выщелачивают раствором серной кислоты (отработанным электролитом). выщелачивание цинкового огарка является вторым переделом переработки цинковых концентратов гидрометаллургическим методом (рисунок 2) и преследует две основные цели: перевести в раствор как можно больше цинка и отделить цинк от других компонентов, присутствующих в огарке. Для достижения этих целей процесс выщелачивания проводят в одну, две или более стадий, среди которых во всех случаях есть стадия нейтрального выщелачивания.

Из очищенного от примесей раствора сульфата цинка электролизом с нерастворимыми анодами выделяют цинк. Электролитный цинк содержит до 99,99 % цинка.

Цинковый концентрат

Воздух

Окислительный обжиг

Огарок

Газы и пыль

Газоочистка

Газы

Пыль

На производство

H2SO4

Выщелачивание

и разделение пульпы

Остаток

На специальную

переработку

Электролиз

Катодный цинк

Раствор ZnSO4

с примесями

Очистка от примесей

Отходы

На специальную

переработку

Раствор ZnSO4

Переплавка и разливка

Потребителю

Отработанный электролит

Рисунок 2. Принципиальная технологическая схема переработки

сульфидных цинковых концентратов гидрометаллургическим методом

По сравнению с дистилляционным методом гидрометаллургический способ имеет ряд преимуществ, главные из них: более полное и комплексное использование сырья, высокая чистота получаемого металла, механизация и автоматизация трудоемких процессов, лучшие санитарно-гигиенические условия труда, меньшая себестоимость продукции.

- 1.2 Обзор патентной литературы

Таблица 1

Патентный обзор

| Номер патента или авторского свидетельства, дата | Название | Авторы | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RU(11) 2214464 (13), 28.01. 2002. | СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЦИНКОВЫХ ОГАРКОВ | Гейхман В.В.; Казанбаев Л.А.; Козлов П.А.; Колесников А.В.; Головко Ф.П.; Малинский Р.А.; Десятов А.М. | Способ переработки цинковых огарков, включающий гидравлическую классификацию цинкового огарка с направлением верхнего слива на нейтральное выщелачивание, а нижнего слива - песковой фракции огарка на измельчение в шаровую мельницу, отличающийся тем, что гидравлическую классификацию и измельчение проводят в замкнутом цикле с подачей отработанного электролита на стадию измельчения песковой фракции огарка при рН пульпы, выходящей из мельницы, в пределах 3,5-4,0. |
| RU (11)237547 (13). 04.05.2008 | СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЦИНКОВЫХ ОГАРКОВ | Решетников Юрий Васильевич (RU), Козлов Павел Александрович (RU), Колесников Александр Васильевич (RU), Асадулин Рашит Рифович (RU) | Способ переработки цинковых огарков, включающий первичную гидравлическую классификацию цинковых огарков в виде пульпы продуктов обжига на иловую и песковую фракции, нейтральное выщелачивание иловой фракции первичной классификации и вторичную классификацию песковой фракции с получением иловой и песковой фракций, отличающийся тем, что иловую фракцию вторичной классификации направляют на стадию кислого выщелачивания, а песковую фракцию вторичной классификации - на измельчение и обработку отработанным электролитом. |
| RU (11) 2352652 (13), 23.11.2006 | СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНЫХ ЦИНКОВЫХ ПРОДУКТОВ | Казанбаев Леонид Александрович (RU), Козлов Павел Александрович (RU), Колесников Александр Васильевич (RU) | 1. Способ переработки сульфидных цинковых продуктов, включающий окисление сульфидов цинка в водном щелочном растворе в присутствии газообразного кислорода при температуре 80-90°С, извлечение цинка в раствор и регенерацию щелочного раствора с использованием гашеной извести с получением гипса, отличающийся тем, что окисление проводят в водном растворе едкого натра при добавке сульфата кобальта с последующей фильтрацией твердого продукта окисления, а извлечение цинка в раствор ведут выщелачиванием твердого продукта окисления. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что добавка сульфата кобальта составляет 0,1-0,5% к массе сульфидного цинкового продукта. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрация едкого натра в водном растворе составляет 3-10 г/л. |

Гидрометаллургии золота проблемы, инновации, перспективные технологии.

1   Основы теории выщелачивания. Лекция 2   (неделя 2)

1.1  Характеристика растворителей

Выщелачивание в металлургии - процесс извлечения растворимых компонентов из твёрдой фазы (руды, концентратов, продуктов металлургических переделов - огарки, пыли, шламы, штейн, металлсодержащего сырья) селективно или коллективно  с помощью водного растворителя. Избирательность достигается соответствующим выбором растворителя, который зависит от многих факторов

- химическая и физическая природа выщелачиваемого материала;

- стоимость растворителя;

- селективность действия растворителя по отношению к выщелачиваемому материалу;

- возможность регенерации растворителя;

- стоимость растворителя;

-  агрессивность по отношению к материалу используемой аппаратуры;

- токсичнось, доступность.

Эффективность действия растворителя при выщелачивании определяется температурой, концентрацией, крупностью сырья, продолжительностью процесса.

Оптимальный выбор растворителя представляет научную задачу, предлагая  инновационные изменения в  технологии гидрометаллургии.

Вода является наиболее доступным растворителем для выщелачивания  природных соединений хлоридов и сульфатов, в том числе в продуктах обжига металлургического сырья. При необходимости эти соединения получают с использованием специальных технологических операций: в результате хлорирующего или сульфатизирующего обжига концентратов. Сульфаты могут быть получены   при окислении сульфидов в автоклаве при повышенных температурах и давлении кислорода. В воде легко растворяются  оксиды некоторых металлов с образованием кислот и щелочей.

K2O + H2O = 2KOH                           (7)

As2O3 + 3H2O = 2H3AsO3                    (8)

Re2O7 + H2O = 2HReO4		        (9)                                                                  Na2O + H2O = 2NaOH	                        (10)

Широкое применение в качестве растворителя получила серная кислота как в разбавленном, так и концентрированном состоянии. Ее отличие: относительно низкая стоимость, приемлемое  коррозионное действие на технологическую аппаратуру, относительно легкая регенерация.

В растворах серной кислоты легко выщелачиваются ценные минералы окисленных медных и цинковых руд.

CuCO3∙Cu(OH)2 + 2H2SO4  = 2CuSO4 + CO2 + 3H2O	(11)

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O             (12)

Необходимо учитывать  взаимодействие кислоты с карбонатами пустой породы.

MgCO3∙CaCO3  + 2H2SO4  = MgSO4 + CaSO4 +2H2O +2CO2     (13)

Соответственно, при выщелачивании окисленных руд с большим содержанием карбонатов наблюдается значительный  расход серной кислоты, учитывая, что из сульфатов кальция и магния практически невозможно регенерировать серную кислоту.

Серная кислота не взаимодействует с окисленными минералами циркония, ниобия, тантала, кремния, которые относят в металлургической технологии к «упорным»..

Более ограниченное применение при выщелачивании руд и концентратов имеют азотная и соляная кислоты.

Смесь соляной и азотной кислот («царская водка») применяется при выщелачивании платиновых руд и при рафинировании золота и серебра (аффинаж).

В тех случаях, когда при выщелачивании необходимо обеспечить восстановительную среду, применяют сернистую кислоту (при вскрытии марганцевых руд).

Щелочные реагенты обеспечивают высокую селективность выщелачивания металлов, упрощают выбор материала для оборудования; эффективны при переработки сырья с повышенным содержанием основных пород.

Широкое применение  в гидрометаллургии выщелачивания имеют гидроксиды натрия и аммония, раствор соды.  Гидроксид натрия используется для выщелачивания вольфрамовых и шеелитовых руд.

Гидроксид аммония используется при выщелачивании руд и концентратов, которые содержат металлы, образующие с ним растворимые комплексные соединения (медь, никель, кобальт).

В качестве растворителей в гидрометаллургии используются водные растворы солей. Химия их действия иллюстрируется реакциями:

Раствор сульфата железа Fe2(SO4)3 используется  в процессах кучного и подземного выщелачивания сульфидных руд.  Сульфат железа в присутствии кислорода окисляет сульфидные минералы ценных компонентов руды до хорошо растворимых сульфатов

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O + 3O2 =CuSO4 +5FeSO4 + 2H2SO4     (14)

Раствор соды (Na2CO3) используется для выщелачивания урановых руд.

UO2 + 3Na2CO3 + H2O + 0,5O2 = Na4[UO2(CO3)3] + 2NaOH        (15)

Раствор хлорида натрия  используется для выщелачивания трудно растворимого минерала  сульфата свинца (PbSO4):

PbSO4 + 4NaCl = Na2[PbCl4] + Na2SO4                     (16)

Цианид натрия широко используется для выщелачивания золотосодержащих руд и концентратов

2Au + 4NHCN + 0,5O2 + H2O = 2Na[Au(CN)2] + 2NaOH     (17)

Раствор сульфида натрия используется при выщелачивании шламов со значительным содержанием селена, теллура и их соединений (сульфидный способ).

nSe + Na2S = Na2SSen                                (18)

Na2S + nТе = Na2STen                             (19)

MeS   + 2FeCl3  = MeCl2  + 2FeCl2  + S                                  (20)

MeS   + 2Fe2(SO4)3  = MeSO4  + 2FeSO4  + S                         (21)

Это достаточно эффективные растворители, обеспечивающие развитие реакций при Т ≥ 373К, но дорогие; получаемые растворы загрязняются балластными солями, что осложняет регенерацию растворителя и извлечение целевого компонента.

Хлорная вода (вода, насыщенная хлором:

Cl2   +  H2O  =  HClO  + HCl                                                      (22)

При  298К  в 1 дм3 воды растворяется 2,26 дм3 Cl2.

В зависимости от кислотности среды предпочтительнее присутствие хлора (в кислых средах),  HClO (pH 4.0-7.5)   ClO- (рН > 7,5).

Хлорная вода активно растворяет металлы, сульфиды (1.17, 1.18 в том числе с образованием комплексов типа [MeCl4]2-:

MeS  + Cl2 (aq)   = Me2+  2Cl-  + S                                                (23)

Me  + Cl2 (aq)   = Me2+  2Cl-                                                          (24)

Скорость поступления хлорной воды в реактор должна быть увязана кинетикой процесса, учитывая что часть реагента остается неиспользованной; это усложняет экономику процесса и обезвреживание отходящей парогазовой смеси.

Возможности использования хлорной воды при pH 4.0-7.5 интересны для переработки железосодержащих материалов; достигается не только полное извлечение ценного элемента, но и концентрирование железа в нерастворимом остатке вследствие гидролиза ионов железа (Fe3+) c переводом металла в раствор:

2MeS  +  5ClO- + 2H+ = 2Me2+  + S + SO42- + 5Cl-    + H2O                            (25)

Хлорную воду используют для выщелачивания руд благородных металлов, молибденовых концентратов, поликомпонентных сплавов.

Проблемы регенерации, дороговизна, токсичность ограничивают область применения хлорной воды.

Органические растворители. Используются для обработки сырья, в котором содержатся металлы, способные к образованию металл-органических комплексов; такой способностью обладает свинец, ряд редких и благородных металлов. Органические растворители отличаются селективностью, незначительной коррозионной агрессивностью; перспективны в схемах  с сорбционно-экстракционной обработкой растворов или автоклавным водородным осаждением. Их отличает дороговизна, регенерация затруднена; изучается токсикологический характер влияния на  человека.