Лекции 5 - 7                                                                                               ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

МЕТОД

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ

В практике термодинамического моделирования металлургических систем при выполнении научных исследований, обработке и анализе экспериментальных данных  используется метод термодинамических потенциалов, базисом которого являются дифференциальные уравнения  термодинамики:

dU   =   TdS – PdV

dH   =    TdS  + VdP

d F  =  - SdT  - PdV

d G  =  - SdT  +  VdP

Дифференциальные уравнения Максвелла

Уравнения Максвелла

№ 1

Дифференциальные уравнения термодинамики определяют  cоотношения взаимности характеристических функций (термодинамических потенциалов) и параметров состояния  при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов.

Уравнения Максвелла

№ 1

Соотношения взаимности     внутренней энергии  и параметров состояния системы(естественных переменных: S-энтропия и  V-объем)    при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

dU   =   TdS – PdV

(∂U/∂S)V,ni   =  T            (∂U/∂V)S.ni   =  - P

∂2U / ∂V∂S) =  ∂2U / (∂S∂V)

(∂T/∂V)S,ni   =  -  (∂P/∂S)V.ni  =   ∂2U / ∂V∂S)

Уравнения Максвелла  № 2

Соотношения взаимности  энтальпии системы и ее                             параметров состояния (естественных переменных: S-энтропия и  P-давление)  при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

dH   =    TdS  + VdP

(∂H/∂S)P,ni   =  T       (∂H/∂P)S.ni   =   V

∂2H (∂P/∂S) =∂2H /(∂S∂P)

(∂T/∂P)S,ni   =  -  (∂V/∂S)P.ni  =   ∂2H / (∂S∂P)

Уравнения Максвелла

№ 3

Соотношения взаимности    энергии Гельмгольца    и параметров состояния (естественных переменных: Т-температура и V-объем ) при термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

d F  =  - SdT  - PdV

(∂F/∂T)V,ni   =  - S         (∂F/∂V)T.ni   =  - P

∂2F (∂V∂T) =  ∂2F / (∂T∂V)

(∂S/∂V)T,ni   =   (∂P/∂T)V.ni  =   ∂2F /(∂V∂T)

Уравнения Максвелла   № 4

Соотношения взаимности   энергии Гиббса  и параметров состояния (естественных переменных: Т-температура и Р- давление)   при  термодинамическом моделировании и  анализе исследуемых металлургических процессов:

d G  =  - SdT  +  VdP

-  (∂S/∂P)T,ni   =  (∂V/∂T)P.ni

∂ 2G/ (∂P∂T) = ∂ 2G / (∂T∂P)

(∂G/∂T)P,ni   =  - S      (∂G/∂P)T.ni   =  V

Дифференциальные уравнения  термодинамики определяют: термодинамическую возможность, направление и полноту протекания процесса (химических реакций, образования раствора, любых физико-химических превращений); в общем случае определяются знаком и численным значением термодинамических потенциалов (в частном случае, критерием является энергия Гиббса).

Для реакции общего вида:

aA + bB  rR + dD + H, S, G  (при Р, Т – idem)  (2)

ΔG < 0 процесс термодинамически возможен в прямом направлении;

ΔG = 0 химическое равновесие (при равенстве скоростей прямой и обратной реакций).

ΔG > 0 процесс термодинамически возможен в обратном направлении;

Изменение энтальпии в уравнении (2) называют энтальпийным фактором процесса, а выражение «ТΔS» - энтропийным фактором общего критерия (ΔG) при оценке направленности процесса.

Самопроизвольному процессу способствует сочетание условий: ΔН < 0; ΔS > 0.

Реакции, для которых ΔН > 0; ΔS < 0 термодинамически невозможны. Таким образом, разные знаки ΔН и ΔS свидетельствуют о термодинамической возможности лишь односторонних процессов, а одинаковые знаки ΔН и ΔS указывают на возможность протекания процесса как в прямом, так и в обратном направлении; если факторы (ΔН) и (ТΔS) соизмеримы по абсолютной величине, то реакция практически обратима; критерием равновесия служит равенство:

ΔН = ТΔS;					(2)

ΔG = 0.

В частных случаях, когда ΔS = 0, критерием термодинамической возможности процесса служит энтальпийный фактор (знак и величина теплового эффекта процесса); при ΔН = 0 критерием служит энтропийный фактор. Таким образом, изоэнтропийные процессы могут быть только экзотермическими, а изоэнтальпийные самопроизвольно протекают с ростом энтропии.

Роль энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамической оценке направленности металлургических реакций

∆H  М, Дж

- ∆S   N ,Дж/К        *∆ Gо = M +  NT  =  ∆Н - T ∆S

Т,  К

Реакция

2Al (ж) + 3/2O2 = Al2O3 (т)

- 1687909              М

325,15                N

932 - 2303            Т

Ве(т) +1/2 О2 = ВеО(т)

-598796

96,88

298-1556

Zn (г) + 1/2O2 = ZnO (т)             - 493666

203,98

1180 - 2248

С (т) + 1/2О2 = СО

- 110560

- 89,875

773 - 2273

С (т) + О2 = СО2

- 393260

- 2,29

773 - 2273

СО + 1/2О2 = СО2

- 282695

87,585

773 – 2273

С (т) + СО2 = 2СО                                       реакция Будуара-Белла

172130

- 177,46

773 - 2273

Н2 + 1/2О2 = Н2О

- 246175

54,12

400 - 3000

*∆ Gо = M +  NT  =  ∆Н - T ∆S

* Пример: для реакции С (т) + СО2 = 2СО

*      ∆ Gо = 172130 – 177,46 Т    [ 773 - 2273]

Реакция эндотермическая; протекает с увеличением энтропии, т.е. энтальпийный фактор не способствует термодинамической возможности (ТВ) реакции, увеличивая энергию Гиббса; энтропийный фактор способствует ТВ, уменьшая энергию Гиббса.

Реакция Будуара термодинамически возможна при температурах выше 970 К  (172310 / 177,46).