Лекции 3,4   АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ металлургических процессов с протеканием химических реакций

1.1  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ   РЕАКЦИЙ

1.2  ИНВАРИАНТЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

1  Теоретическое обоснование:  стехиометрический и электронный балансы

химических реакций;

Формы моделей:                                                                                                          -  обобщенное уравнение  реакции (модель реакции);

-  инварианты химических реакций

В алгоритме   получения модели реакции, стехиометрические коэффициенты которой некратные, используют:

-  выбор обобщенного коэффициента, определяющего практическое приложение получаемой модели;

-  стехиометрический баланс;

-  электронный баланс;

-  физико-химическая индивидуальность реакции.

Пример из практики гидрометаллургии золота

Для рафинирования серебряных сплавов, содержащих золото (более 25 % по массе) применяют методы селективного выщелачивания серебра. Так как серебро растворимо в азотной кислоте в оличие от золота при выщелачивании сплава азотной кислотой протекает реакция (схема):

Ag + HNO3  ——— AgNO3 + NO + NO2 + H2O		(1)

Серебро переходит в раствор, с дальнейшим осаждением из раствора в виде хлорида и восстановлением до металла с помощью восстановителя (железного скрапа). Золотой осадок промывают, сушат и плавят в слитки.

В реакции (1) окислитель – азотная кислота изменяет степень окисления от

(+ 5) до (+2) и (+4), что и определяет некратность стехиометрических коэффициентов в пределах граничных условий, определяемых по модели реакции.  Тем самым, имеем множество реакций с некратными коэффициентами, условия протекания которых определяются термодинамическим анализом и практическим приложением с учетом  экономических затрат.

-   Выбор обобщенного уравнения (1.1):

Практический интерес представляет расход    окислителя; в связи с этим выбираем модель реакции (1) с обобщенным коэффициентом n (HNO3) из расчета на один моль растворенного серебра:

Ag + n HNO3   = AgNO3 +x NO +y NO2 + 0,5 n H2O	  (1.1)

-- Стехиометрический баланс:

n   = 1 + x + y                    (баланс по азоту)     х = n – 1 - у

3n   = 3  + x + 2y + 0,5n     (баланс по кислороду)

3n   = 3  + ( n – 1 – у) + 2y + 0,5n      1,5 n = у + 2    у =  1,5 n - 2

- Электронный баланс:  количество отданных электронов восстановителем (восстановителями) равно количеству электронов,  принятых окислителем (окислителями).

Метод электронного баланса позволит одновременно с нахождением коэффициентов определить количество окислителя

где 	3х + у = 1;

у = 1 – 3х;	 граничные условия х  ;	0 < х < ;       0 < у < 1;

Множество решений в пределах указанных граничных условий:

-  физико-химическая индивидуальность реакции

у =  1,5 n – 2      результат стехиометрического баланса

у = 1 – 3х           результат   электронного    баланса

В итоге:  1,5 n =  3 - 3х        х  =  1  - 0,5 n

у =  1,5 n – 2