Лекция 6

Роль энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамической оценке направленности металлургических реакций

∆H  М, Дж

- ∆S   N ,Дж/К        *∆ Gо = M +  NT  =  ∆Н - T ∆S

Т,  К

Реакция

2Al (ж) + 3/2O2 = Al2O3 (т)

- 1687909              М

325,15                N

932 - 2303            Т

Ве(т) +1/2 О2 = ВеО(т)

-598796

96,88

298-1556

Zn (г) + 1/2O2 = ZnO (т)             - 493666

203,98

1180 - 2248

С (т) + 1/2О2 = СО

- 110560

- 89,875

773 - 2273

С (т) + О2 = СО2

- 393260

- 2,29

773 - 2273

СО + 1/2О2 = СО2

- 282695

87,585

773 – 2273

С (т) + СО2 = 2СО                                       реакция Будуара-Белла

172130

- 177,46

773 - 2273

Н2 + 1/2О2 = Н2О

- 246175

54,12

400 - 3000

*∆ Gо = M +  NT  =  ∆Н - T ∆S

* Пример: для реакции С (т) + СО2 = 2СО

*      ∆ Gо = 172130 – 177,46 Т    [ 773 - 2273]

Реакция эндотермическая; протекает с увеличением энтропии, т.е. энтальпийный фактор не способствует термодинамической возможности (ТВ) реакции, увеличивая энергию Гиббса; энтропийный фактор способствует ТВ, уменьшая энергию Гиббса.

Реакция Будуара термодинамически возможна при температурах выше 970 К  (172310 / 177,46).

Дополнительный материал (термодинамическое моделирование)

Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln				             (33)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций.

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()= 	    (36)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок Б.1 приложения Б).

По номограмме легко определить:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О;  СО – СО2;  Н2 – Н2О - СО – СО2;

- определить среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- определить свободную энергию образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0 = 0 при Т = 0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) на номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) на диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики:

TdS = dU + dL					(5.1)

позволяет получить ряд важных соотношений, устанавливающих связь между различными термодинамическими свойствами системы, которые используются для расчёта термодинамических характеристик исследуемых металлургических систем.

Все термодинамические величины разделяют на две группы – функции состояния и функции процесса. Величина функции состояния однозначно определяется параметрами данного состояния. Следовательно, для определения изменения функции состояния необходимо знать лишь значения этой функции в начале и в конце процесса.

Функции процесса (например, работа и теплота) определяются характером процесса изменения состояния термодинамической системы.