# А

# Министерства образования и науки Республики Казахстан

# ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им Д.Серикбаева

# Г.А.Реутова

# 17-МТ1

# РУССКО-английский ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

# МЕТАЛЛУРГИИ

# МЕТАЛЛУРГИЯ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ОРЫСША-ҚАЗАҚША ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІГІ

# Усть-Каменогорск

# 2019

# УДК 546(076.1)

# Реутова Г.А. Русско-английский толковый словарь терминов по металлургии. УстКаменогорск,  ВКГТУ 2009г. 51 с.

# Русско-английский толковый словарь терминов по металлургии  содержит более 500 слов, расположенных в алфавитном порядке и приложение, полнее раскрывающее смысл основных переделов цветной металлургии.

# Словарь как учебное пособие рассчитан на студентов металлургических специальностей при освоении дисциплин металлургического профиля, обусловленного нехваткой литературы по металлургии на казахском языке.

# Словарь может быть полезен инженерам , преподавателям, научным работникам  деятельность которых связана с цветной металлургией.

Абсорбция – объемное поглощение вещества из газообразной или жидкой фазы, называемого абсорбтивом (абсорбатом), жидкостью или твердым телом (абсорбентом). Осуществляется в массообменных аппаратах – абсорберах.

Автогенные процессы – процессы, осуществляемые за счет тепла экзотермических реакций в системе.

Автоклав – аппарат для проведения различных процессов при нагреве и под давлением выше атмосферного, широко используется в гидрометаллургии.

Агитатор – (контактный чан) – обычно цилиндрический аппарат (деревянная емкость) с мешалкой для перемешивания пульпы с флотореагентами перед флотацией, аппарат для выщелачивания.

Агломерат – кусковой материаля,продукт агломерации; сыоье для черной и цветной металлурги

Агломерация – термический способ окусковывания мелких рудных материалов для улучшения их металлургических свойств. При необходимости совмещен с окислением.

Агломашина – установка конвейерного типа для проведения процесса агломерации.

Адсорбция – поглощение вещества (адсорбтив, адсорбат) из газообразной или жидкой фазы поверхностным слоем твердого тела или жидкости (адсорбентом).

Азеотроп – смесь компонентов, состав жидкой фазы которой равен составу пара, равновесного с этой жидкостью.

Азеотропная ректификация – процесс, при котором введенный разделяющий агент образует азеотроп с одним или несколькими компонентами разделяемой смеси, обладающий минимальной температурой кипения и отгоняемый при перегонке в виде дистиллята.

Адгезия – сцепление приведенных в контакт разнородных тел, обусловленное межмолекулярным взаймодействием или химической связью.

Absorption is the volumetric absorption of a substance from a gaseous or liquid phase, called an absorbent (absorbate), liquid or solid (absorbent). It is carried out in mass transfer devices - absorbers.

Autogenous processes - processes carried out by the heat of exothermic reactions in the system

Autoclave is an apparatus for carrying out various processes during heating and under pressure above atmospheric, it is widely used in hydrometallurgy.

Agitator - (contact tank) - usually a cylindrical apparatus (wooden tank) with a stirrer for mixing the pulp with flotation reagents before flotation, a leaching apparatus.

Agglomerate - lumpy material, product of agglomeration; raw materials for ferrous and non-ferrous metallurgy.

Agglomeration is a thermal method of agglomeration of small ore materials to improve their metallurgical properties. If necessary, it is combined with oxidation.

Sintering machine - installation of conveyor type for the sintering process.

Adsorption is the absorption of a substance (adsorptive, adsorbate) from the gaseous or liquid phase by the surface layer of a solid or liquid (adsorbent).

Azeotrope - a mixture of components, the composition of the liquid phase which is equal to the composition of the vapor, equilibrium with this liquid.

Azeotropic distillation is a process in which the introduced separating agent forms an azeotrope with one or more components of the partial mixture, which has a minimum boiling point and is distilled off during distillation in the form of a distillate.

Adhesion is the adhesion of dissimilar bodies brought into contact, due to intermolecular interaction or chemical bonding.

И

Известняк – горная порода, состоящая  главным образом из кальцита,сырья для производства извести, флюсующая добавка

Известь – оксид кальция, получают при обжиге известняка

Известь-пушонка – тонко измельченная известь

Извлечение – степень перехода металла в целевой продукт

Изложница – металлическая форма для отливки металла в виде слитка.

Измельчение – тонкое дробление (менее 5 мм) твердого материала. Основные аппараты – мельницы.

Импеллер – мешалка в виде рабочего колеса с лопастями, вращающимися вокруг продольной оси; применяется во флотационных машинах, чанах для периодического вышелачивания.

Индикаторы – агенты, введение  которых в систему позволяет получать информацию о ходе непосредственно не наблюдаемых процессов.

Инжектор – струйный насос для нагнетания газа, жидкости в резервуар.

Инфильтрация – 1. Технологический процесс пропитки пористого тела жидкостью или расплавленным металлом с целью получения заданного комплекса свойств. 2. Проникновение жидкости в твердое тело через поры или микротрещины за счет капиллярных сил.

Ионнообменники – аппараты для проведения ионного обмена на твердых телах.

Испаритель -  устройство, в которомв результате нагревания жидкость превращается в пар.

Limestone-rock, consisting mainly of calcite, raw materials for the production of lime, flux additive.

Lime-calcium oxide, obtained by firing limestone

Lime-pushonka-finely chopped lime

Extraction - the degree of transition of the metal to the target product

Mold-metal mold for casting metal in the form of ingot.

Grinding-thin crushing (less than 5 mm) of solid material. The main machines of the mill.

Impeller-agitator in the form of a impeller with blades rotating around the longitudinal axis; used in flotation machines, vats for periodic exfoliation.

Indicators-agents, the introduction of which into the system allows to obtain information about the progress of not directly observed processes.

Injector-jet pump for pumping gas, liquid into the tank.

Infiltration-1. The technological process of impregnation of a porous body with a liquid or molten metal in order to obtain a given set of properties. 2. Penetration of liquid into a solid through pores or microcracks due to capillary forces.

Ion exchangers-devices for ion exchange on solids.

Evaporator-a device in which, as a result of heating, the liquid turns into steam.

К

Кавитация – образование в жидкости полостей, заполненных паром или газом. Источник ударных волн

Калорифер – теплообменник для нагрева воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и в сушилках.

Кальцинация – 1. Процесс обжига гидроксида алюминия при температуре более 11000С с получением металлургического глинозема и немеатллургического глинозема (при температуре более 1300-14000 С) для различных отраслей промышленности

Карбонизация (хим.) – насыщение раствора диоксидом углерода; повышение содержания углерода в органическом веществе.

Карбонизация (мет.) – промышленный способ рзложения алюминатных растворов при насыщении их углекислым газом, осуществляется в аппаратах – карбонизаторах.

Карбонил-процесс – получение чистых металлов (Ni, Fe) по обратимой реакции: Me+n CO  Me (CO)n.

Карботермия – восстановление оксидов металлов углероддом или углеродсодержащими веществами при повышенной температуре.

Каупер – воздухонагреватель доменной печи.

Кек -  нерастворимый остаток после выщелачивания, либо осадок после фильтрации (10-20% влаги)

Кессон – элемент стенки шахтной металлургической печи в виде стальной или медной  коробки, охлаждаемый водой.

Кипящий слой – двухфазная псевдогомогенная система (тв. – газ, тв. – ж.), возникающая в результате псевдоожижения. Слой напоминает кипящую жидкость и его поведение подчиняется законом гидростатики.

Классификация – разделение порошков или измельченной руды на группы относительно однородные по крупности, форме, плотности и т.д.

Клинкер – остаток после вельцевания, тугоплавкая спекшаяся масса

Ковш – (мет.) – стальной или чугунный сосуд, обычно футерованный изнутри; предназначен для кратковременного хранения, выравнивания химического состава, транспортирования, дополнительного рафинирования, разливки металлургических расплавов (Ме, шлак, штейн).

Когезия – сцепление молекул (атомов, ионов) в твердом теле. Обусловлена межмолекулярным взаимодействием и (или) химической связью.

Кокиль – металлическая форма для отливки изделий.

Кокс – твердый углеродистый остаток, получаемый при коксовании природных топлив; используется как топливо и в качестве восстановителя металлических руд.

Коксик – мелочь с размером частиц менее 25 мм, остающаяся после сортировки кокса.

Конвертер – металлургический агрегат для получения стали, черновой меди или файнштейна продувкой окислительным газом.

Конода – линия на диаграмме состояния между двумя нодами, точками, определяющими составы равновесных фаз.

Концентрат – продукт обогащения, предназначенный для дальнейшей металлургической переработки.

Копер – установка для дробления металлического лома и застывшего шлака.

Коррозия – разрушение металлов и сплавов вследствие воздействий с окружающей чсредой

Кристаллизация – выделение твердой фазы в виде кристаллов из растворов и расплавов; осуществляется в аппаратах – кристаллизаторах, в ликвационном котле и др.

Крица – 1. Наиболее чистая часть блока титановой губки, полученной при магнийтермическом восстановлении тетрахлорида титана. 2. Твердое губчатое железо (с низким содержанием  C, Si, P и S) со шлаковыми включениями в процессе

рафинирования чугуна (кричный предел, пудлингование).

Купеляция – отделение благородных металлов от свинца путем окислительной плавки на купели – особой ванне с большим зеркалом металла.

Cavitation-the formation of cavities in the liquid filled with steam or gas. Source of shock waves

Air heater-heat exchanger for heating air in air heating, ventilation and dryers.es

Calcification-1. The process of firing aluminum hydroxide at a temperature of more than 11000C to produce metallurgical alumina and non-metallurgical alumina (at a temperature of more than 1300-14000 C) for various industries

Carbonation (chemical.)- saturation of the solution with carbon dioxide; increasing the carbon content in organic matter.

Carbonation (met.)- industrial method of deposition of aluminate solutions when saturated with carbon dioxide, is carried out in the apparatus – carbonizers.

Carbonyl - process-preparation of pure metals (Ni, Fe) by reversible reaction: Me+n CO Me (CO)n.

Carbotermo the recovery of oxides of metals uglerodom or carbonaceous substances at elevated temperatures.

Cowper-blast furnace air heater.

Cake-insoluble residue after leaching or sediment after filtration (10-20% moisture).

Caisson-wall element of the shaft metallurgical furnace in the form of a steel or copper box, cooled by water.

Fluidized bed-two-phase pseudo-homogeneous system (TV. - gas, TV. - well.) resulting from fluidization. The layer resembles a boiling liquid and its behavior is subject to the law of hydrostatics.

Classification-separation of powders or crushed ore into groups relatively homogeneous in size, shape, density, etc.

Clinker-residue after felting, refractory sintered mass

Ladle- (met.)- steel or cast iron vessel, usually lined from the inside; designed for short-term storage, alignment of chemical composition, transportation, additional refining, casting of metallurgical melts (Me, slag, matte).

Ladle- (met.)- steel or cast iron vessel, usually lined from the inside; designed for short-term storage, alignment of chemical composition, transportation, additional refining, casting of metallurgical melts (Me, slag, matte).

Cohesion – adhesion of molecules (atoms, ions) in a solid. It is caused by intermolecular interaction and (or) chemical bond.

Chill-metal mold for casting products.

Coke is a solid carbon residue obtained during coking of natural fuels; it is used as a fuel and as a reducing agent of metal ores.

Coke is a small thing with a particle size less than 25 mm, remaining after sorting coke.

Converter metallurgical unit for receiving steel, blister copper or high-grade matte by blowing the oxidizing gas.

Konoda-a line in the state diagram between two nodes, the points that determine the composition of the equilibrium phases.

Concentrate is an enrichment product intended for further metallurgical processing.

Koper-installation for crushing scrap metal and solidified slag.

Corrosion-the destruction of metals and alloys due to exposure to the surrounding environment

Crystallization-separation of the solid phase in the form of crystals from solutions and melts; carried out in apparatus-crystallizers, in the liquation boiler, etc.

Kritsa-1. The most pure part of a block of titanium sponge obtained with miniterminal the recovery of titanium tetrachloride. 2. Hard sponge iron (low in C, Si, P and S) with slag inclusions in the process the refining of cast iron (bloomery limit, puddling).

Cupellation-separation of precious metals from lead by oxidizing melting on the font – a special bath with a large metal mirror.

# С

Садка – 1. Масса металлической части шихтовых материалов, загружаемых в плавильную печь периодического действия. 2. Масса всего обрабатываемого материала в печах периодического действия.

Самоизмельчение – рудное и рудногаличное – измельчительной средой служат куски измельчаемой руды, неклассифируемые по крупности (рудное), либо классифицируемое (галичное).

Свод – элемент конструкции, прекрывающий сверху рабочее пространство или другую часть аппарата.

Сгустители – (чан, отстойники) – аппараты для первичного разделения неоднородных систем отстаиванием.

Сегрегация – 1. Обжиг труднообогатимых окисленных руд цветных металлов (Cu, Ni, Co и др.) в присутствии хлора или хлорсодержащих соединений с целью перевлда оксидов металлов в летучие хлориды с последующим восстановлением металлов. 2. Синоним  ликвации.

Сепаратор – 1. Аппарат для разделения эмульсий механическими методами. 2. Аппарат для обогащения руды.

Сепарация – разделение на составные части твердых или жидких (тел), смесей (эмульсии, суспензии); отделение жидких или твердых частиц от газа, т.е. разделение фаз.

Сито – устройство для разделения спучих масс по размеру частиц просеиванием через сетки.

Скачивание шлака – механическое удаление шлака с поверхности жидкого металла.

Скип (ы) – автоматически разгружающийся ковш (через дно или опрокидыванием). Применяется для завалки шихты в печи.

Скруббер – 1. Аппарат дл очистки газов и извлечения компонентов жидкостями. 2. Барабанный аппарат для промывки руды при ее обогащении.

Слив – продукт гидравлической классификации, содержащий мелкую фракцию исходного маетериала.

Слиток – металл, затвердевший при остывании в изложнице, предназначен для дальнейшей обработки или переплава.

Смесители – аппараты для смешения твердых сыпучих материалов.

Соосаждение – переход в осадок компонентов, которые сами по себе осаждаются и окклюзии при образовании твердой фазы основного осадка.

Сопло – канал переменного сечения для увеличения скорости жидкости газа и придания потоку заданного направления.

Спек – продукт спекания.

Спекание – соединение мелкозернистых и порошкообразных материалов в куске при повышенной температуре.

Способ Байера – способ производства глинозема из высококачественных бокситов с относительно низким содержанием кремнезема, включающий операции автоклавного выщелачивания раствором едкого натра, отделение алюминатных растворов от красного шлама; декомпозиции и кальцинации соединений алюминия.

Старение – изменение структуры и свойств металла и сплавов в процессе длительной выдержки при определенной температуре за счет распада метастабильных фаз.

Сульфидизатор – 1. Флотационный реагент, способствующий сульфидизации минерала. 2. Добавка, вводимая в шихту для связывания железа и никеля в сульфиды (плавка никеля).

Сульфидизация – превращение оксида металла  в сульфид при взаимодействии серосодержащих газов.

Сульфидирование – 1. ХТО для насыщения поверхностного слоя металла серой с образованием сульфидной пленки. 2. Процесс перевода оксидов никеля в сульфиды при плавке на штейн окисленных никелевых руд.

Сушка – удаление влаги из твердых материалов (см. приложение М).  Осуществляется в сушильных аппаратах.

Сырье – материалы для перерабтки, на добычу и производство которых был затрачен труд.

Charge - 1. The mass of the metal part of the charge materials loaded into a batch melting furnace. 2. The mass of material to be processed in furnaces of periodic action.

Autogenous – rodnoverie ore and grinding medium are pieces of crushed ore, declassifiee particle size (ore), or classified (galichna).

Arch-a structural element that covers the top of the workspace or other part of the device

Thickeners – (VAT, settling tanks) - devices for primary separation of heterogeneous systems by settling.

Segregation-1. Roasting of hard-to-rich oxidized ores of non-ferrous metals (Cu, Ni, Co, etc.) in the presence of chlorine or chlorine-containing compounds for the purpose of conversion of metal oxides into volatile chlorides with subsequent reduction of metals. 2. A synonym for segregation.

Separator-1. Apparatus for separating emulsions by mechanical methods. 2. Apparatus for ore dressing.

Separation-separation into components of solid or liquid (bodies), mixtures (emulsions, suspensions); separation of liquid or solid particles from gas, i.e. separation of phases.

Sieve- a device for separating the bulk of the particle size by sieving through the mesh.

slag pumping- mechanical removal of slag from the surface of the liquid metal.

Skip  - automatically unloading bucket (through the bottom or overturning). It is used for filling of charge in the furnace

Scrubber 1. Apparatus for gas purification and recovery of fluids. 2. Drum machine for washing ore during its enrichment.

Plums – product of hydraulic classification that contains a small fraction of the original material.

Ingot-metal, hardened during cooling in the mold, is intended for further processing or remelting

Mixers- apparatus for mixing of bulk solid materials.

Deposition- transition to the precipitate components, which themselves are deposited and occlusion in the formation of the solid phase of the main sediment.

Nozzle-channel of variable cross-section to increase the velocity of the gas liquid and give the flow a predetermined direction.

Sintered- sintering product.

Sintering-the combination of fine-grained and powdered materials in a piece at an elevated temperature.

The Bayer Method- method of production of alumina from high-quality bauxites with relatively low silica content, which includes the operation of autoclave leaching with sodium hydroxide solution, the Department aluminate solution from red mud; decomposition and calcination of aluminum compounds.

Aging is a change in the structure and properties of metal and alloys in the process of long exposure at a certain temperature due to the decomposition of metastable phases.

Sulfidization – 1. Flotation agent, promotes sulfidization of the mineral. 2. Additive introduced into the charge for binding iron and Nickel sulfides (melting Nickel).

Sulphidation – transformation of metal oxide into sulfide by interaction of sulfur-containing gases.

Sulfidation-1. CTO for saturation of the surface layer of metal with sulfur to form a sulfide film. 2. The translation process of the oxides of Nickel in the sulphides during the smelting of matte of oxidized Nickel ores.

Drying-removal of moisture from solid materials (see Annex M).  It is carried out in dryers.

Raw- materials for pererabotki, extraction and production of required work.

Б

Бадья – емкость для загрузки шихты сверху в металлургическую печь.

Баланс материальный – равенство загруженного и полученного  материалов в металлургическом агрегате.

Баланс тепловой – равенство прихода и расхода теплоты в теплотехническом агрегате

Барабанные сушилки – аппараты для сушки сыпучих материалов горячим воздухом или дымовыми газами.

Барботирование – диспергирование газа или пара пропусканием их через слой жидкости; используется для перемешивания расплавов.

Бассейн грануляционный – котлован, заполненный водой, для проведения грануляции шлака.

Биотехнология – технология извлечения металлов из растворов с использованием микроорганизмов.

Бокситы – алюминиевые  руды, состоящие из гидроксидов алюминия, оксидов железа и кремния; сырье для получения алюминия и глиноземистых огнеупоров.

Брикетирование – процесс переработки мелких материалов путем прессования в куски геометрически правильной и однообразной формы(брикеты).

Бронза – сплав меди с элементами (кроме цинка), обычно многокомпонентный.

Бункер – устройство для промежуточного хранения и загрузки сыпучих и кусковых материалов (руды, угля, шихты и др.) в аппарат.

Бутара – врашающийся барабан с решетчатой или сплошной поверхностью для промывки руд.

Tub - capacity to load the charge on top of the metallurgical furnace.

The balance of the material - the equality of the loaded and the resulting materials in the metallurgical unit.

Heat balance - equality of arrival and heat consumption in a heat engineering unit

Drum dryers - apparatus for drying bulk materials with hot air or flue gases.

Sparging is the dispersion of gas or vapor by passing them through a layer of liquid; used for mixing melts.

Granulation basin - a pit filled with water for the granulation of slag.

Biotechnology - the technology of extraction of metals from solutions using microorganisms.

Bauxite - aluminum ore consisting of aluminum hydroxides, iron oxides and silicon; raw materials for aluminum and alumina refractories.

Briquetting - the process of processing small materials by pressing into pieces of geometrically regular and uniform form (briquettes).

Bronze is an alloy of copper with elements (except zinc), usually multicomponent.

Bunker is a device for intermediate storage and loading of bulk and lump materials (ore, coal, charge, etc.) into the apparatus.

Butara is a rotary drum with a lattice or solid surface for washing ores.

В

Вагон-весы – устройство вагонного типа, предназначенное для взвешивания, доставки и разгрузки шихты в скипы.

Вагранка – небольшая шахтная печь для плавки литейного чугуна.

Scale car is a wagon-type device designed for weighing, delivering and unloading the mixture into skips.

The cupola is a small shaft furnace for smelting cast iron.

# Г

Газ анодный – газ, выделяющийся на аноде электролитической ванны.

Газ генераторный – искусственное газообразное топливо, получаемое путем газификации угля и торфа в газогенераторах.

Газ коксовый (коксовальный) – газ, получаемый при коксованиии угля (удельная теплота сгорания 17-19 мДж/м3).

Газ конвертерный – смесь отходящих газов процесса конвертирования.

Газ конвертированный – природный газ после разложения и окисления углерода до СО (СО+Н2).

Газ паравоздушный – генераторный газ, получаемый при использовании в качестве дутья в газогенераторе воздуха с добавкой пара (удельная теплота сгорания 5-10 мДж/м3).

Газ горновой – газ в области горна доменной печи.

Газ технологический – газ, подаваемый в металлургический агрегат для осуществления технологического процесса.

Газификация – превращение твердого или жидкого топливо в горючие газы в результате окисление воздухом или водяным паром при высокой температуре; осуществляется в аппаратах газогенераторах.

Газоотвод – 1. Отвод технологических газов от металлургических агрегатов. 2. Стальная труба, футерованная изнутри огнеупорным материалом, служащая  для отвода печных газов к пылеуловителю.

Газоочистка – 1. Технологический процесс удаления из промышленных газов твердых, жидких или газообразных примесей. Газопровод – устройство для транспортирования газа.

Галургия – отрасль промышленности и науки, знимающаяся получением различных солей.

Гарнисаж – твердый слой (настыль), образующийся на поверхности металлургических аппаратов из проплавляемых материалов или шлаков; при необходимости его специально наплавляют для защиты рабочей поверхности стенок аппарата.

Гартлинг – смесь соединений олова и железа, остаток от процесса ликвационного рафинирования чернового олова.

Anode gas-gas released at the anode of the electrolytic bath.

Gas generator-artificial gaseous fuel obtained by gasification of coal and peat in gas generators.

Coke oven gas (coke oven) is a gas produced by coal coking (specific heat of combustion 17-19 MJ/m3).

Gas Converter-a mixture of exhaust gases of the conversion process.

Converted gas-natural gas after decomposition and oxidation of carbon to CO (CO+H2).

Pravosudie gas – producer gas, obtained by using as the blowing of the gas generator, the air laced with steam (calorific value of 5-10 MJ/m3).

Gas furnace-gas in the furnace furnace.

Process gas-gas supplied to the metallurgical unit for the implementation of the process.

Gasification is the conversion of solid or liquid fuel into combustible gases as a result of oxidation by air or water vapor at high temperature; it is carried out in gas generators.

Gas outlet-1. Removal of process gases from metallurgical units. 2. Steel pipe lined from the inside with refractory material, which serves to remove furnace gases to the dust collector.

Gas cleaning-1. Technological process of removal of solid, liquid or gaseous impurities from industrial gases. Gas pipeline is a device for gas transportation.

Galurgiya – industry and science, snimalsya get various salts.

The skull – solid layer (nastily) formed on the surface of metallurgical units from the melting materials or toxins; if necessary, specially fused for protection of the working surface of the walls of the apparatus.

Gartling is a mixture of tin and iron compounds, the residue from the process of liquation refining of rough tin.

Hydraulic classification - separation of the mixture into classes of grains having the same deposition rate in water.

Hydrometallurgy-extraction of metals from ores, concentrates and wastes of various industries using aqueous solutions of chemical reagents, followed by the release of metals from these solutions.

Litharge –lead oxide (II) generated in the process of cupellation.

Clay refractory clay with high alumina soderjaniem (30-40%) with high resistance (более1600оС), raw material for production of refractories.

Alumina metallurgical-technical aluminum oxide obtained by calcination of aluminum hydroxide at 1200-12500C.

Burner-a device for the formation of mixtures of gaseous, liquid or pulverized fuel with air or oxygen to supply to the place of combustion of the mixture.

Horn 1. A small furnace with an open shallow shaft, used for melting metals in crucibles and heating blanks before forging. 2. The lower part of the shaft melting furnace.

Incendiary horn is a thermal device with a burner system designed to heat the upper layer of sinter in the head of the sinter machine to the ignition temperature of the fuel.

A cooling tower is a tower-type device with inclined walls in circulating water supply systems for cooling water with atmospheric air.

Grain boundary-contact surface between grains of one phase in metals or alloys

Granulation is the process of obtaining granules by dispersing the melt or by enlarging individual solid particles.

Graphitization is the process of graphite formation in cast iron or steel with simultaneous partial or complete disappearance of carbides

Screen - a device for screening, the main elements of which is a sieve, sieve or grate.

Screening-mechanical classification of bulk materials, carried out by sieving.

Gumming-application of protective coatings on the metal based on rubbers.

Болатов Р.А

Д

Дегазация – удаление из жидких металлов и сплавов растворенных в них газов.

Дезинтегратор – дробилка ударного действия с двумя роторами.

Декантация – технический и лабораторный способ промывания осадков и выщелачивания путем слива жидкости с отстоявшегося  осадка.

Декапирование – удаление тончайших пленок оксидов с поверхности металла перед его последующей обработкой.

Декомпозер – аппарат для разложения алюминатных растворов с выделением кристаллического гидроксида алюминия (процесс декомпозиции).

Депрессор – реагент, задерживающий флотацию какого-либо минерала.

Десорбция – извлечение адсорбированного вещества из твердого поглотителя. Необходимая составная часть всех процессов адсорбции, проводимых в замкнутом цикле.

Десульфурация – удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков.

Десульфуризация – удаление серы из сульфидов металлов путем их окисления при окислительном обжиге.

Дефлегматор – аппарат для частичной конденсации паров перегонки с образованием флегмы – конденсата, обогащенного ВК-компонентом.

Динас – кислый огнеупорный материал, содержащий не менее 93% кремнезема.

Диспергирование – тонкое измельчение твердых тел или  распыление жидкостей, приводящее к образованию дисперсных систем.

Дистилляция (мет.) – пирометаллургичес-кий процесс получения цветных металлов из руд или рудных концентратов путем перевода их в парообразное состояние с последующей конденсацией.

Degassing-removal of liquid metals and alloys dissolved gases in them.

Disintegrator-impact crusher with two rotors.

Decantation is a technical and laboratory method of washing sediments and leaching by draining the liquid from the settled sediment.

Decapitation-removal of the thinnest oxide films from the metal surface before its subsequent processing.

Decomposition device-apparatus for decomposition of aluminate solutions with the release of crystalline aluminum hydroxide (decomposition process).

Depressor – reagent, retarding flotation of any mineral.

Desorption is the extraction of an adsorbed substance from a solid absorber. A necessary component of all adsorption processes carried out in a closed cycle.

Desulfurization-removal of sulfur from molten metals, alloys and slag.

Desulfurization - removal of sulfur from metal sulfides by oxidation during oxidative firing.

Dephlegmator is a device for partial condensation of distillation vapors with the formation of phlegm condensate enriched with a VC component.

Dinas is an acidic refractory material containing at least 93% silica.

Dispersion-fine grinding of solids or spraying liquids, leading to the formation of dispersed systems.

Distillation (met.)- pyrometallurgical process of obtaining non-ferrous metals from ores or ore concentrates by converting them into a vapor state with subsequent condensation.

Диффузор – 1. Установка для проточного выщелачивания кускового спека боксито-известковой шихты при производстве глинозема. 2. Расширающаяся часть сопла или трубопровода.

Дозатор – устройство для объемного и весового дозирования жидких или сыпучих материалов.

Драга – плавучий комплексно-механизированный, горно-обогатительный агрегат для подводной разработки рассыпных месторождений и извлечения из них ценных минералов (Au, Pt, Sn, алмазы и др.) и укладки пустых пород в отвал.

Дразнение – удаление из жидкой меди сернистых газов и кислорода путем введения в расплав древесины и ее пиролиза.

Дробление – процесс механического разрушения кусков твердого материала, осуществляемого в дробилках с получением требуемой крупности (более 5 мм при обогащении, от 1 до 10 мм в порошковой металлургии).

Дросселирование – понижение давления и, следовательно, расширение движущегося газа, жидкости при прохождении через сужение в трубе или пористую перегородку.

Дроссельные приборы – служат для определения скорости и расхода жидкости, принцип которых основан на изменении перепада давлений при изменении поперечного сечения трубопровода ( мерные диафрагмы, сопло, труба Вентури ).

Дроссы (съемы) –  Твердые соединения цветных металлов, образующиеся при рафинировании черновых металлов всплывающие на поверхность и удаляемые механическим путем.

Дюрарк – процесс – метод получения порошков, основанный на распылении расплава металла вращающимся магнитным полем.

Дутье – подача в металлургический агрегут воздуха или газа.

Дымосос –  устройство для отсоса дыма из металлургического агрегата

Дымоход -    канал для выхода дыма из металлургических агрегатов.

Diffuser-1. Installation for flow-through leaching SPECA lump of a bauxite-limestone charge material in the production of alumina. 2. The expanding part of the nozzle or pipeline.

Dispenser - a device for volumetric and weight dosing of liquid or bulk materials

Dredge-floating complex-mechanized, mining and processing unit for underwater development of bulk deposits and extraction of valuable minerals (Au, Pt, Sn, diamonds, etc.) and laying of waste rock in the dump.

Teasing-removal of sulfur dioxide and oxygen from liquid copper by introducing wood into the melt and pyrolysis.

Crushing is the process of mechanical destruction of pieces of solid material carried out in crushers to obtain the required size (more than 5 mm in the enrichment, from 1 to 10 mm in powder metallurgy).

Throttling is the reduction of pressure and, consequently, the expansion of the moving gas, liquid when passing through a narrowing in the pipe or a porous partition.

Throttle devices-are used to determine the speed and flow rate of the liquid, the principle of which is based on the change in pressure drop when changing the cross section of the pipeline ( dimensional diaphragm, nozzle, Venturi pipe ).

Throttles (removal) - Solid compounds of non-ferrous metals formed during the refining of rough metals floating to the surface and removed mechanically.

Durark - process-a method of obtaining powders based on the atomization of the metal melt by a rotating magnetic field.

Blast-supply of air or gas to the metallurgical unit.

Exhauster – a device for suction of smoke from metallurgical unit

Chimney is a channel for smoke output from metallurgical units.

Ж

Жаропрочность – способность материала сохранять необходимую длительную прочность при высоких температурах.

Жаростойкость (упорность) – способность материала противостоять химическому разрушению поверхности под действием окислительной среды при высоких температурах.

Желоб – 1. Канал для выпуска из печи жидких металлов и шлака. 2. Лоток для перемещения сыпучих или жидких материалов.

Жидкотекучесть – 1. Способность жидких металлов заполнять литейную форму. 2. Характеристика жидкого металла по величине, обратной вязкости.

З

Завалка – загрузка плавильной печи с помощью мульд, корзин или бадей.

Загрязнение – присутствие в металле или сплаве элементов или химических соединений, не вводимых преднамеренно и ухудшающих металлургические свойства металла.

Закалка – термическая обработка с нагревом до температуры, превышающей фазовые превращения, выдержкой и последующим охлаждением металла или сплава с заданной скоростью.

Захлебывание аппарата – накопление жидкости в аппарате, начало ее выброса и резкое возрастание гидравлического сопротивления.

Зейгерование – способ разделения сплавов на составные части, основанный на разности их температур плавления.

Зеркало металла – поверхность жидкой металлической ванны.

Зерна металла – найменьшие частицы металла или сплава, обладающие одинаковой структурой, но различно ориентированные в пространстве.

Зола – несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Heat resistance-the ability of the material to maintain the necessary long-term strength at high temperatures.

Heat resistance (tenacity) - the ability of the material to withstand the chemical destruction of the surface under the influence of an oxidizing medium at high temperatures

Chute-1. The channel for release from the furnace of liquid metals and slag. 2. The tray to move granular or liquid materials.

Fluidity-1. The ability of liquid metal to fill the mold. 2. Characteristics of liquid metal on the reciprocal of viscosity.

.

Filling-loading of the melting furnace with the help of muld, baskets or buckets.

Contamination – the presence in a metal or alloy of elements or chemical compounds not intentionally introduced and impairing the metallurgical properties of the metal.

Hardening-heat treatment with heating to a temperature exceeding the phase transformations, holding and subsequent cooling of the metal or alloy at a given speed.

Choking device-the accumulation of fluid in the machine, the beginning of its release and a sharp increase in hydraulic resistance.

Sugerowana – method of separation of alloys into components based on differences in their melting points.

Metal mirror-the surface of the liquid metal bath.

Grain metal – dimensie metal particles or alloy with the same structure but differently oriented in space.

Ash is a non-combustible residue formed from the mineral impurities of the fuel when it is completely burned.

Золото катодное – получено электролизом его растворов.

Золото самородное – минерал, природный твердый раствор серебра (до 43% масс.) в золоте; сырье для получения  металла.

Золото шлиховое – самородное, получаемое при промывке золотосодержащих песков.

Золочение – нанесение покрытия из золота на металл и неметаллические заготовки.

Зумпф – емкость для слива (сбора) раствора.

БОЛАТОВ РУСТЕМ  17 МТ 1

Разубоживание  - засорение руды непромышленными сортами и породами, приводящее к уменьшению содержания ценных компонентов по сравнению с его исходным содержанием.

Раймовка – остаток после дистилляции цинка, содержащий благородные металлы из концентрата (до 5 % цинка).

Раскисление – удаление из расплава кислорода элементами, имеющими к кислороду большее сродство, чем металл, составляющий основу расплава.

Рафинат – остаточный исходный раствор, из которого с определенной степенью полноты удалены компоненты экстракцией.

Рафинирование – очистка чернового металла от примесей; рафинирование от благородных металлов называется аффинажем.

Реактор – аппарат для проведения химико-термических технологических процессов (например: автоклав, конвертер, печи и др.).

Регенератор – теплообменник, в котором передача теплоты осуществляется поочередно соприкосновением горячего и холодного теплоносителей с одними и теми же поверхностями аппарата (служат  для утилизации теплоты отходящих газов теплотехнических устройтсв).

Регенерация – возвращение отработавшему материалу исходных свойств, качества.

Резервуар – вместилище (наземное или подземное) для жидкости и газов в виде бассейна, бака, баллонов и др.

Ректификация – разделение жидких смесей на практически чистые компоненты, отличающиеся температурами кипения.

Рекуператор – теплообменник, в котором теплообмен осуществляется непрерывно через разделеляющую теплоносители стенку.

Р

Dilution - clogging of ore with non-industrial grades and rocks, leading to a decrease in the content of valuable components compared to its original content.

Raimova – the residue after distillation of zinc containing precious metals from concentrate (5 % zinc).

Deoxidation is the removal of oxygen from the melt by elements that have a greater affinity to oxygen than the metal that forms the basis of the melt.

Raffinate is a residual initial solution from which the components are removed with a certain degree of completeness by extraction.

Refining – cleaning of rough metal impurities; refining of precious metals is called refining.

Reactor – a device for carrying out chemical and thermal technological processes (for example: autoclave, Converter, furnaces, etc.).

Regenerator is a heat exchanger in which heat transfer is carried out alternately by contact of hot and cold heat carriers with the same surfaces of the apparatus (used for heat recovery of waste gases of thermal engineering devices).

Regeneration – return of the initial properties and quality to the spent material.

Tank – receptacle (ground or underground) for liquids and gases in the form of a pool, tank, cylinders, etc.

Rectification – separation of liquid mixtures into almost pure components with different boiling points.

Recuperator is a heat exchanger in which heat exchange is carried out continuously through the wall separating the heat carriers.

Реэкстракция – 1. Извлечение экстрагента или экстрагирующих веществ последующей экстракцией. 2. Извлечение ценного компонента из насыщенного экстрагента с регенерацией последнего.

Руда – горная порода, природные минеральные соединения, в которых содержание металлов или полезных минералов обеспечивает экономическую целесообразность их извлечения.

Руда полиметаллическая – комплексная руда, состоящая из сульфидов нескольких цветных металлов.

Руда смешанная – содержит металл в виде смеси сульфидов и оксидов. Рудоподготовка – совокупность операций по подготовке руды к (плавке) металлургическому переделу, включающих обогащение, классификацию по крупности и получение агломерата.

Рудоподготовка – совокупность операций по подготовке руды к (плавке) металлургическому переделу, включающих обогащение, классификацию по крупности и получение агломерата.

Reextraction – 1. Extraction of the extractant or extracting substances subsequent extraction. 2. The extraction of the valuable component from the pregnant extractant with the regeneration of the latter.

Ore – rock, natural mineral compounds, in which the content of metals or minerals provides economic feasibility of their extraction.

Polymetallic ore is a complex ore consisting of sulfides of several non-ferrous metals.

Mixed ore – contains metal in the form of a mixture of sulfides and oxides. Ore preparation – a set of operations for the preparation of ore to (smelting) metallurgical redistribution, including enrichment, classification by size and sinter production.

Ore preparation – a set of operations for the preparation of ore to (smelting) metallurgical redistribution, including enrichment, classification by size and sinter production.

Паллета – отдельная тележка для спеканияя агломерата; цепь паллет составляет аглоленту.

Пачук – агитатор с пневматическим перемишиванием для сорбиционного выщелачивания ионитами.

Пек – вязкий остаток перегонки смолы; связка для приготовления угольных брикетов и пр.

Пена – система из жидкости и распыленных в ней пузырьков газа.

Пенообразование – при флотации – процесс образования пены при продувке пульпы воздухом или азотом, а также при засасывании воздуха вращением импеллера.

Перегонка – дистилляция – разделение многокомпонентных жидких смесей на фракции разного состава; дистиллят обогащен низкокипящим компонентом (НК), а остаток – высококипящим (ВК).

Перегонка – метод разделения жидких смесей, состоящих из двух или большего числа летучих компонентов.

Перекристаллизация (зонная плавка) – рафинирование металлов путем многократного раздления продуктов кристаллизации.

Переокисление – насыщение металлического расплава кислородом выше равновесного содержания.

Перколяция – способ выщелачивания металлов из неподвижного слоя измельченной руды путем фильтрации через него выщелачивающего раствора.

Пески – продукт гидравлической классификации минерального сырья, содержащий крупные частицы исходного материала.

Пиролиз – разложение органических веществ под действием высоких  температур.

Пирометаллургия – совокупность металлургических процессов, протекающих при высоких температурах.

Pallet is a separate cart for spekaniya sinter; chain pallet is aposentu

Pachuca agitator with pneumatic peremeshivanie for sorbolongo leaching of the ion exchangers.

Peck – viscous distillation residue resin; a bunch for making coal briquettes and so on.

Foam – a system of liquid and gas bubbles sprayed in it.

Foaming – during flotation – the process of foam formation when the pulp is purged with air or nitrogen, as well as when air is sucked by the rotation of the impeller.

Distillation – distillation – separation of multicomponent liquid mixtures into fractions of different composition; the distillate is enriched with a low-boiling component (NK), and the remainder is highly boiling (VK).

Distillation is a method of separating liquid mixtures consisting of two or more volatile components.

Recrystallization (zone melting) – refining of metals by multiple separation of crystallization products.

Reoxidation – saturation of the metal melt with oxygen above the equilibrium content.

Percolation is a method of leaching metals from a fixed layer of crushed ore by filtering the leaching solution through it.

Sands – a product of hydraulic classification of minerals, containing large particles of the starting material.

Pyrolysis – decomposition of organic substances under high temperatures.

Pyrometallurgy – a set of metallurgical processes occurring at high temperatures.

.Пироселекция – разделение компонентов полиметаллического рудного сырья и оборотных продуктов, основанные на различной летучести металлов и их соединений (см. вельцевание, фьюмингование, дистилляция, КИВЦЭТ ).

Пирофорные металлы – металлы, способные в дисперсном (тонкораздробленном) виде воспламеняться на воздухе; в пирофорном состоянии получены Fe, AI, Mg, Co, Ni, Mn, Ti, V и др.

Плавка – переработка материалов в плавильных печах с получением конечного продукта в жидком виде (см. приложение В.).

Плавка зонная – безреактивный метод концентрирования примесей и очистки металлов при частичном (зонном) расплавлении слитка очищаемого металла.

Плавкость шлака – физическая характеристика, определяемая количеством теплоты, необходимой для плавления 1 кг шлака.

Плазмадаст процесс – способ производства цветных металлов из металлургических пылей в плазменных печах.

Плазменная металлургия – извлечение из руд, плавка и обработка металлов и сплавов с использованием плазменного нагрева (см. приложение К).

Плакирование – нанесение на поверхность металлических изделий тонкого слоя другого металла и сплава с помощью горячей прокатки, горячего прессования или взрывом.

Под (подина) – элемент конструкции печи, на котором распологаются материалы или изделия, подвергаемые термической обработке.

Поддон – 1. Металлическая плита, на которой устанавливают изложницы при заливке в них металла. 2. Отъемная нижняя часть кристаллизатора для процесса переплавки металла.

Pyroselection is the separation of components of polymetallic ore raw materials and circulating products based on different volatility of metals and their compounds (see felting, fusing, distillation, KIVCET ).

Pyrophoric metals – metals that are able to disperse (tekortkoming) to ignite in air; pyrophoric obtained as Fe, AI, Mg, Co, Ni, Mn, Ti, V, etc.

Melting – processing of materials in melting furnaces to obtain the final product in liquid form (see Annex B.).

Melting zone – a non-reactive method of concentration of impurities and purification of metals in the partial (zone) melting of the ingot of the purified metal.

Slag fusibility is a physical characteristic determined by the amount of heat required to melt 1 kg of slag.

Plasmadust process – a method of production of non-ferrous metals from metallurgical dusts in plasma furnaces.

Plasma metallurgy – extraction from ores, smelting and processing of metals and alloys using plasma heating (see Annex K).

Cladding – coating the surface of metal products with a thin layer of other metal and alloy by hot rolling, hot pressing or explosion.

Under (hearth) – a structural element of the furnace, which are placed materials or products subjected to heat treatment.

Pallet – 1. A metal plate on which the mold is installed when pouring metal into them. 2. Detachable lower part of the mold for the metal melting process.

Подшихтовка – загрузка шихты в плавильную печь в процессе плавки для корректировки протекания технологического процесса

Полуметаллы – элементы (Bi, Sb, Hg, Te и др.), близкие по свойствам к истинным металлом, обладающие в 102-105 раз меньшей электропроводностью.

Полупродукт – промежуточный продукт для дальнейшей переработки.

Пламя – высокотемпературная гетерогенная среда, образующаяся в процессе сжигания топлива, в которой кроме газовой, присутствует твердая (иногда жидкая) фаза, взвешенная в газовом слое.

Порог сливной – нижняяя часть завалочного окна плавильной печи, по которой спускают шлак.

Постель – слой возврата агломерата на колосниковой решетке аглоленты, на которую загружают агломерационную шихту.

Прецизионные сплавы – металлические сплавы с особыми физическими свойствами или редким сочетанием свойств, что обусловлено особым химическим составом, тщательностью подготовки и обработки.

Продувка – процесс вдувания газов в расплавленный металл или шлак с целью перемешивания и осуществления технологического процесса.

Промывка – метод подготовки и обогашения металлических руд осадочных месторождений путем удаления из них песка и глины водой

Промывка расплава – обеднение расплава с помощью жидкости иного сосотава, чем расплав.

Пудлингование – передел чугуна в малоуглеродистое тестообразное железо на поду пудлинговой печи.

Charge – loading of the charge into the melting furnace during the melting process to adjust the flow of the process

Semi-metals – elements (Bi, Sb, Hg, Te, etc.), similar in properties to the true metal, having 102-105 times less electrical conductivity.

The intermediate product is an intermediate product for further processing.

Flame is a high-temperature heterogeneous medium formed during the combustion of fuel, in which, in addition to gas, there is a solid (sometimes liquid) phase suspended in the gas layer.

The threshold of the drain – the lower part of the filling window of the melting furnace, on which the slag is lowered.

Bed – a layer of agglomerate return on the grate of the agglomerate, on which the agglomeration charge is loaded.

Precision alloys – metal alloys with special physical properties or a rare combination of properties, due to the special chemical composition, thorough preparation and processing.

Purge is the process of blowing gases into molten metal or slag for the purpose of mixing and implementation of the technological process.

Washing is a method of preparation and enrichment of metal ores of sedimentary deposits by removing sand and clay from them with water

Flushing of the melt – depletion of the melt with liquid otherwise sostava than the melt.

The puddling – the redistribution of iron in mild pasty iron in the hearth of a puddling furnace.

Пульпа – суспензия тонкоизмельченоого (менее 1 мк) полезного ископаемого с водой.

Пульпопровод – сооружение для транспортировки пульпы, сосотоящее из трубопроводов, насосных станций и хранилищ.

Пульсатор – аппарат для обогащения руд.

Пустая порода – минералы, входящие в состав руды, не содержащие ценный металл, или содержание металла не соответствует техническим требованием его извлечения.

Пусьера – тонкий порошок цинка (цинковая пыль), выносимая из конденсатора в аллонж с частицами шихты.

Присадки (мет.) – материалы, вводимые в жидкий металл (сплав) в плавильном аппарате (печь, ковш, разложница) для изменения состава и свойств расплава; различают шлакообразующие, окислительные, науглероживающие, легирующие и др.

Проба (благ. металлы) – 1. 1/1000 часть массы слитка благородного металла; число частей благородного металла  в 1000 частях (по массе) сплава. 2. Образец металла, шлака, сырья взятый на анализ.

Пылевынос – масса пыли, образующаяся при технологическом процессе.

Пылеулавливание - комплекс инженерных и технологических мероприятий и процессов, связанных с отводом запыленных газов от источников образования пыли с последующей очистки газов от пыли.

Pulp – suspension of fine (less than 1 MK) mineral with water.

Slurry pipeline is a structure for pulp transportation, sucking from pipelines, pumping stations and storage facilities.

Pulsator device for the enrichment of ores.

Waste rock – minerals that are part of the ore that do not contain a valuable metal, or the metal content does not meet the technical requirement for its extraction.

Pusher – fine zinc powder (zinc dust) emanating from the condenser to the allonge with the particles of the charge.

Additives (met.) – materials introduced into the liquid metal (alloy) in the melting apparatus (furnace, ladle, decomposer) to change the composition and properties of the melt; there are slag-forming, oxidizing, carbonizing, alloying, etc.

Sample (good. metals) – 1. 1/1000 part of the mass of the noble metal ingot; the number of parts of the noble metal in 1000 parts (by weight) of the alloy. 2. A sample of metal, slag, raw materials taken for analysis.

Dust removal is a mass of dust formed during the technological process.

Dust collection is a complex of engineering and technological measures and processes related to the removal of dusty gases from dust sources with subsequent purification of gases from dust.

Gold cathode is produced by electrolysis of its solutions.

Gold native-mineral, natural solid solution of silver (up to 43% by weight.) in gold; raw materials for metal.

Gold concentrate-native, obtained by washing gold-containing Sands.

Gilding-coating of gold on metal and non-metallic blanks.

Sump – drain capacitance (charge) of the solution.

Классен Константин

Ч

Чашевые классификаторы – реечный классификатор, в нижнем конце которого установлена конусная чаша с медленно вращающимися гребками. Обеспечивает высокую производительность по сливу.

Чушка – небольшой слиток металла в виде бруска; предназначен для последующего передела.

Чугун – сплав железа с углеродом. Содержание углерода от 2,14 до 6,67%.

Bowl classifiers – rack classifier, at the lower end of which a conical bowl with slowly rotating strokes is installed. Provides high performance down the drain.

Chushka – a small ingot of metal in the form of a bar; it is intended for the subsequent redistribution.

Cast iron - is an alloy of iron with carbon. Carbon content from 2.14 to 6.67%.

Ш

Шамот – огнеупорная глина или каолин, обожженные до потери пластичности, удаления химически связанной воды и определенной степени спекания; в измельченном виде компонент шамотных масс при формировании огнеупорных изделий.

Шамотный кирпич – огнеупорный кирпич из смеси шамота с пластической глиной; используется при кладке печей, изготовления тиглей.

Шахта – вытянутая вертикальная часть рабочего пространства шахтных печей.

Шибер – устройство для регулирования расхода жидкости или газа в виде пластины, перемещающейся под углом около 900.

Шихта – смесь сырьевых материалов в определенной пропорции (рудные концентраты, флюсы, топливо и др.).

Шихтарник – склад закрытыго типа, оборудованный танспортными системами подачи и загрузки (рзгрузки) шихтовых материалов.

Шихтование – 1. Расчет и составление шихты. 2. Смешивание рудного сырья  с различным содержанием ценного компонента для придания смеси определенных технолонических свойств, улучшающих процессы обогащения или металлургических передела.

Шлак – расплав оксидов, формирующийся из пустой породы, флюсов, исходной шихты.

Шлакоситалл – конструкционный материал, получаемый сплавлением гранулированного шлака с кварцевым песком и частично с глиной.

Шлакоустойчивость – способность огнеупорного материала противостоять воздействию (эрозионному) жидкого шлака.

Шликер – побочные продукты рафинирования черновых Pb, Bi, Sn ликвацией; подвергается дальнейшей переработке.

Шликеры – жирные – содержат 3-5% Cu и 80-90% Pb; образуется при охлаждении чернового свинца до 3400С. ликвация в «котле».

Шликеры – сухие – содержат 10-30% Cu и 50-70% Pb; образуются при охлаждении чернового свинца до 5500 С.

Шлих – остаток тяжелых и химически стойких минералов (Pt, Au, алмазы и др.), получаемый при промывке песков, галечников и др. рыхлых отложений, либо из измельченных горных пород.

Шлиф – полированная поверхность сечения металла или минерала, подготовленная для визуального или микроскопического исследования.

Шлюз – обогатительный аппарат – желоб прямоугольного сечения с небольшим уклоном в горизонтальной плоскости, со специальным покрытием на дне для улавливания тяжелых зерен минералов.

Шпейза – сплав арсенидов и антимонидов Cu, Ni, Co и др. металлов; побочный или промежуточный продукт в производстве цветных металлов.

Шпур – цилиндрическое отверстие в кладке печи для выпуска расплавов.

Штабель – ряд изделий или материалов, сложенный ровно, в определенном порядке.

Штейн – сплав сульфидов цветных металлов, продукт металлургической плавки.

Штуцер – соединительный патрубок, обычно с резьбой на концах, для присоединения к резервуарам, аппаратам.

Штыб – каменный уголь с крупностью частиц менее 6 мм.

Chamotte – refractory clay or kaolin, burned to the loss of plasticity, removal of chemically bound water and a certain degree of sintering; in the crushed form of a component of chamotte masses in the formation of refractory products.

Refractory brick – refractory brick from a mixture of fireclay, plastic clay; used in masonry ovens, the manufacture of crucibles.

Mine has an elongated vertical portion of the working space of furnaces.

Gate – a device for regulating the flow of liquid or gas in the form of a plate moving at an angle of about 900.

Charge – a mixture of raw materials in a certain proportion (ore concentrates, fluxes, fuel, etc.).

Satanic – warehouse zakrytyh type, equipped transportnymi systems and download (razgruzka) charge materials.

Charge – 1. Calculation and preparation of the charge. 2. Mixing of ore raw materials with different content of valuable component to give a mixture of certain technolonic properties that improve the processes of enrichment or metallurgical processing.

Slag is a melt of oxides formed from waste rock, fluxes, initial charge.

Slag is a structural material obtained by fusing granulated slag with quartz sand and partially with clay.

Slag resistance – the ability of the refractory material to withstand the effects of (erosion) liquid slag.

Dross – a by-product of refining rough Pb, Bi, Sn segregation; is subjected to further processing.

Slicers – fat – contain 3-5% Cu and 80-90% Pb; formed by cooling the lead rough to 3400C. liquor in the cauldron.

Dross – dry – contain 10-30% Cu and 50-70% Pb; formed by cooling the lead rough to 5500 C.

Concentrate – the residue of heavy and chemically resistant minerals (Pt, Au, diamonds, etc.), obtained by washing Sands, pebbles and other loose sediments, or from crushed rocks.

A strip is a polished surface of a metal or mineral section prepared for visual or microscopic examination.

Gateway – concentrator – rectangular chute with a slight slope in the horizontal plane, with a special coating on the bottom to capture heavy grains of minerals.

Spaza – alloy of arsenides and antimonides of Cu, Ni, Co and other metals; byproduct or an intermediate product in the production of non-ferrous metals.

Borehole – a cylindrical hole in the masonry furnace for the release of melts.

Stack – a number of products or materials, folded evenly, in a certain order.

Matte is an alloy of non-ferrous metal sulfides, a product of metallurgical melting.

Fitting – connecting pipe, usually threaded at the ends, for connection to tanks, apparatus.

Bayonet – coal with particle size less than 6 mm.

Э

Эжектор – струйный аппарат, в котором для отсасывания газов и жидкостей используется кинетическая энергия другого газа или жидкости.

Эксгаустеры – вентиляторы и газодувки большой производительности, создающие разрежение в системе.

Экспресс-анализ – совокупность методов и приемов химического анализа для скоростного контроля технологических процессов.

Экстракт – раствор извлеченных веществ экстракцией в экстрагенте.

Экстракция – совокупность процессов извлечения компонентов из растворов или твердых тел с помощью избирательных растворителей – экстрагентов.

Экстракция фракционная – процесс экстракции двумя несмешивающимися друг с другом экстрагентами. Используется для разделения веществ с близкой растворимостью.

Ejector- is a jet apparatus in which the kinetic energy of another gas or liquid is used to suck out gases and liquids.

Exhausters – fans and gas blowers of high performance, creating vacuum in the system.

Express analysis – a set of methods and techniques of chemical analysis for speed control of technological processes.

Extract – a solution of extracted substances extracted in the extractant.

Extraction – a set of processes for extracting components from solutions or solids using selective solvent extractors.

Fractional extraction – extraction process by two immiscible with each other extractants. It is used to separate substances with close solubility.

Ю

Юбка – подвижной конус над горловиной конвертера, служащей для отвода отходящих газов.

Skirt – movable cone over the neck of the Converter, which serves to remove exhaust gases.

Турарова Асель

Я

Яма скиповая – яма, в которой осуществляется  загрузка шихты в скип.

Skip pit – a pit in which the charge is loaded into the skip.

Азот-химический элемент, газ без цвета и запаха, главная составная часть воздуха.

Nitrogen - the chemical element, gas without color and smell, the main component of the air.

Азотирование – nitriding

Активность – activity

активирующая добавка – activating addicting

Анодирование — процесс создания оксидной плёнки на поверхности некоторых металлов и сплавов путём их анодной поляризации в проводящей среде.

Anodizing is the process of creating an oxide film on the surface of some metals and alloys by their anodic polarization in a conducting medium.

анодная реакция - anode reaction

Растворение это физический или химический процесс, который протекает в результате внесения или введение вещества в твердом или газообразном виде в жидкую фазу.

Dissolution is a physical or chemical process that occurs as a result of the introduction or introduction of a substance in a solid or gaseous form into the liquid phase.

Атмосфера — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

The atmosphere is the gas envelope of a celestial body, held near it by gravity.

Благородные металлы — металлы, не подверженные коррозии и окислению, что отличает их от большинства «неблагородных» металлов. Все они являются также драгоценными металлами благодаря их редкости.

Noble metals are metals that are not susceptible to corrosion and oxidation, which distinguishes them from most non-precious metals. All of them are also precious metals due to their rarity.

Вакуумный отжиг - vacuum annealing.

Водород - химический элемент, самый лёгкий газ, в соединении с кислородом образующий воду.

hydrogen is a chemical element, the lightest gas that, in combination with oxygen, forms

Гидрофильность - характеристика интенсивности молекулярного взаимодействия вещества с водой, способность хорошо впитывать воду, а также высокая смачиваемость поверхностей водой.

Hydrophilicity is a characteristic of the intensity of the molecular interaction of a substance with water, the ability to absorb water well, and also the high wettability of surfaces with water.

Гидрофо́бность — это физическое свойство молекулы, которая «стремится» избежать контакта с водой.

Hydrophobicity is a physical property of a molecule that “seeks” to avoid contact with water.

Гомогенная система — однородная смесь в физике и в физической химии.

A homogeneous system is a homogeneous mixture in physics and in physical chemistry.

Движущая сила - импульс, толкающий к действию.

The driving force is the impulse pushing to action.

Десорбция - это явление, при котором вещество высвобождается с поверхности или через поверхность.

Desorption is a phenomenon in which a substance is released from or through a surface.

Диаграмма - чертёж, показывающий соотношение каких-нибудь величин.

A diagram is a drawing showing the ratio of some values.

Аргынчинов Фархат

Л

Латунь – сплав на основе меди, содержащий до 50% цинка; может быть дополнительно легирован алюминием, никелем и другими элементами; используется в литом и деформированном состоянии.

Легирование – целенаправленное изменение состава материала путем введения легирующих элементов для изменения структуры и свойств.

Лещадь – 1. Дно шахтных печей. 2. Нижняя часть футеровки шахтной печи.

Летка – отверстие в металлургических печах для выпуска жидких металлов, шлака, штейна.

Лигатура – 1. Неблагородные металлы, присутствующие в слитках благородных металлов. 2. Сплав, применяемый для введения легирующих элементов в жидкий металл.

Ликват – раствор или расплав, обогащенный ликвирующими элементами, образующийся при ликвации.

Ликвация (сегрегация) – гетерогенизация системы при изменении температуры с образованием фаз разного состава, разделяемых по плотности, составы фаз определяют по фазовым диаграммам.

Литье – получение изделий (отливок) путем заливки расплавленных материалов в литейную форму (песчаную, кокиль и др.).

Лом – изделия из черных, цветных металлов и сплавов, пришедшие в негодность или утерявшие эксплуатационную ценность; переплавляется в металлургических печах.

Лужение – нанесение тонкого слоя олова на поверхность металлических изделий.

Brass – an alloy based on copper containing up to 50% zinc; can be further alloyed with aluminum, Nickel and other elements; used in cast and deformed state.

Doping is a purposeful change in the composition of the material by introducing alloying elements to change the structure and properties.

Bream – 1. The bottom of mine furnaces. 2. The lower part of the lining of the shaft furnace.

Letka – hole in metallurgical furnaces for the production of liquid metals, slag, matte.

Ligature – 1. Base metals present in ingots of precious metals. 2. Alloy used for the introduction of alloying elements in liquid metal.

Liquat – solution or melt enriched in liquidaudio elements formed during segregation.

Segregation (segregation) – heterogenization system when the temperature changes with the formation of phases of different composition, divided by the density, the compositions of the phases determined by the phase diagrams.

Casting – production of products (castings) by pouring molten materials into a mold (sand, chill, etc.).

Scrap – products made of ferrous, non-ferrous metals and alloys that have become unusable or lost their operational value; melted in metallurgical furnaces.

Tinning – application of a thin layer of tin on the surface of metal products.

М

Магнезит – огнеупорный материал, состоящий из оксида магния (1-10% примеси); магнезия жженная – оксид магния.

Маточный раствор – раствор, оставщийся после выпадения из него кристаллов при кристаллизации.

Меднение – 1. Электролитическое нанесение тонкого слоя меди на металлическое изделия при подготовке биметаллов или для обработки подслоя для последующей металлизации. 2. ХТО с насыщением поверхности слоя металла или сплава медью для повышения коррозионной стойкости и электропроводности.

Мельница – аппарат для измельчения твердых материалов; наиболее распространен вращающийся барабан.

Металл анодный – черновой металл, отливаемый в аноды, предназначенные для электролитческого рафинирования.

Металл катодный – металл, выделяемый на катоде в процессе электролитического рафинирования чернового металла.

Металл огневой – металл, полученный пирометаллургическим процессом.

Металл электролитический – переплавленный катодный металл, разлитый в формы.

Металлизация – нанесение покрытий из металла или металлических сплавов на поверхности изделий.

Металлотермия – процессы восстановления металлов из их соединений химически более активными металлами.

Металлургия цветных металлов – область науки и техники, а также отрасльМонтежю – аппарат для поднятия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей) при нагнетании их в реактор.

Мульда – 1. Корытообразная литая стальная коробка для загрузки шихты. 2. Литая чугунная форма для разливки в нее металла.

Муфель – камера их огнеупорного материала  или жаростойкого металла, предохраняющая нагреваемые в ней изделия от продуктов сгорания топлива.

промышленности, охватывающая процессы получения цветных металлов из руд или других материалов и дальнейшую их переработку.

Миксер – стальной сосуд, выложенный внутри огнеупорным кирпичом, для накопления металла, предназначенного для дальнейшей переработки в расплавленном состоянии.

Модифицирование - введение добавки (модификатора) в металлический расплв для измельчения зерна и улучшения механических свойств сплава.

Magnesite – refractory material consisting of magnesium oxide (1-10% impurities); magnesia burnt – magnesium oxide.

Stock solution – a solution of ostavshiisa after the loss of crystals during crystallization.

Copper plating – 1. Electrolytic deposition of a thin layer of copper on metal products in the preparation of bimetals or for processing the sublayer for subsequent metallization. 2. CTO with saturation of the surface of the metal layer or alloy with copper to improve corrosion resistance and electrical conductivity.

Mill – apparatus for grinding solid materials; the most common rotating drum.

The anode metal is rough metal, cast into anodes, designed for elektroliticheskogo refining.

Cathode metal is a metal released at the cathode during electrolytic refining of the rough metal.

Fire metal is a metal obtained by pyrometallurgical process.

Electrolytic metal  – melted cathode metal, poured into molds.

Metallization  – coating of metal or metal alloys on the surface of products.

Metallothermy is the process of reduction of metals from their compounds by chemically more active metals.

Metallurgy of non-ferrous metals – the field of science and technology, as well as otraslmontezhu – apparatus for lifting aggressive liquids (acids, alkalis) when pumping them into the reactor.

The chest – 1. Top hat cast steel box for batch charging. 2. Cast iron mold for casting metal into it.

Muffle – the chamber of their refractory material or heat-resistant metal, which protects the products heated in it from the combustion products of fuel.

industry, covering the processes of obtaining non-ferrous metals from ores or other materials and their further processing.

Mixer – a steel vessel, lined with refractory brick inside, for the accumulation of metal, intended for further processing in the molten state.

Modification - the introduction of additives (modifier) in the metal rasplv to grind grain and improve the mechanical properties of the alloy.

Н

Набивка – уплотнение трамбованием сыпучих огнеупорных материалов при изготовлении подины или стенок печи

Направляющий аппарат – диффузор – короткий цилиндрический  или  конический стакан, внутри которого помещают мешалку; предназначен для улучшения перемешивания больших объемов жидкости и организации направленного движения жидкости.

Насадка – твердые тела различной формы; используются в массообменных аппаратах для увеличения поверхности соприкосновения контактирующих фаз

( кольца Рашига, Палля, седла Берля и др.)

Насос – устройство для напорного перемещения жидкости и газа ( всасыванме, нагнетание, разрежение газов )

Настыль – нарост на  поверхности огнеупорной кладки  металлургических печей тугоплавких продуктов металлургического процесса.

Нода – 1. Точка, определяющая состав фазы в гетерогенной области на диаграмме состояния. 2. Линия, соединяющая составы двух фаз, находящихся в равновесии.

Нутч-фильтр - фильтр периодического действия, работающего под вакуумом или давлением, в котором направления силы тяжести и движения фильтрата совпадают .

Gasket – sealing by compaction of granular refractory materials in the manufacture of the bottom or walls of the furnace

Guide device – diffuser – a short cylindrical or conical glass, inside which a stirrer is placed; designed to improve the mixing of large volumes of liquid and the organization of directional movement of the liquid.

Nozzle – solids of various shapes; used in mass transfer devices to increase the contact surface of the contacting phases

( ring Raschig, Palla, Bareback Berle etc.)

Pump – device for pressure movement of liquid and gas ( suction, discharge, vacuum of gases )

The build-up on the surface of refractory masonry of metallurgical furnaces of refractory products of the metallurgical process.

Noda – 1. The point that determines the composition of the phase in the heterogeneous region in the state diagram. 2. A line connecting the compositions of the two phases in equilibrium.

A suction filter - filters periodic action, working under vacuum or pressure, in which the direction of gravity and the movement of the filtrate are the same .

О

Обдув – (металлический) – подача газового потока на поверхность жидкого металла с малой скоростью без внедрения газовой струи в объем металла.

Обеднение расплава – извлечение из расплава растворенных в нем ценных компонентов.

Обезвоживание пульпы – отделение воды от твердых компонентов пульпы путем фильтрования, декантации и т.д.

Обезжирование – физико-химическая или химическая обработка поверхности металла от жировых загрязнений и технологической смазки.

Обезмеживание – очистка металлов, сплавов, шлаков от меди.

Обезмеживание свинца грубое – путем снятия шликеров ликвации при охлаждении расплава чернового свинца (в котле).

Обезмеживание свинца тонкое – путем введения серы или свинцового сульфидного концентрата в расплавленный свинец и удаление всплывающего сульфида меди.

Обезуглероживание - процесс удаления углерода из жидкого или твердого металла.

Обесшламливание - удаление шлама из пульпы путем отмывки декантацией, классифкацией и др.

Обжиг – термическое изменение физико-химических свойств материала (руды,

концентрата) и его химического состава (см. приложение А, Б).

Обогатимость – свойство полезного ископаемого, характеризуемого целесообразность извлечения из него ценных компонентов методами обогащения.

Обогащение (руды) – совокупность процессов первичной переработки руды для получения технически ценных (концентратов) или пригодных для дальнейшей переработки продуктов

Оборотная вода – обработанная охлаждающая вода теплообменников.

Огарок – продукт обжига.

Огнеупоры – материалы и изделия преимущественно на основе минерального сырья, обладающие огнеупорностью не ниже 15800С (см. приложение Е).

Огнеупорность – способность материалов  или изделий противостоять воздействию высоких температур, не теряя формы, не размягчаясь

Озоление – сухая минерализация – окисление на воздухе огранических веществ и углеродных материалов, входящих в состав неорганических объектов.

Окомкование – укрупнение пылевидной рудной мелочи или тонкоизмельченного концентрата до заданных размеров путем агломерации, гранулирования, брикетирования.

Оксидирование – преднамеренное окисление поверхности металлических изделий химическим или электрохимическим (анодирование) способами; образующаяся оксидная пленка выполняет защитную (пассивирование), технологическую (подслой) или декоративную (воронение) роль.

Опока – приспособление в виде жесткой рамы или открытого ящика для удержания формовочной смеси   при заливке металла.

Оптические печи – нагрев сфокусированным световым излучением; рабочая камера выполнена целиком или частично из материала, прозрачного для лучистого потока.

Орошение пены – повышение концентрации минералов в пенном слое,  путем установления над камерами флотомашин специальных устройств, разбрызгивающих воду.

Осадительная плавка – процесс выплавки металла, основанный на реакции между его сульфидом и металлом-осадителем (железом при переработке сурьмянистого сырья) .

Осаждение – совокупность методов выделения компонентов из раствора путем перевода их в малорастворимые соединения.

Осветление воды – способ водоочистки, заключающийся в удалении из воды взвешенных и коллоидных загрязнений путем пропускания осветляемой воды снизу вверх через слой осадка.

Отвал – искусственная насыпь из пустых пород, некондиционных полезных ископаемых (забалансовая руда), хвостов обогащения, шлаков металлургического производства – техногенные отходы.

Отжиг – термическая обрботка металлургических сплавов для улучшения их структуры и обрабатываемости.

Отмучивание – способ гидравлической классификации измельченного материала, путем сливания жидкости, содержащей еще не осевшие частицы с отстоявшегося осадка.

Отпарка – процесс выдержки твердой амальгамы золота при 750-8000С для отгонки ртути.

Отсадка – метод гравитационного обогащения полезных ископаемых; основан на разделении минеральной смеси по плотности в вертикальном пульсирующем потоке воды.

Отсев – 1. Продукт сортировки металлургического сырья крупностью ниже требуемой. 2. Фракции порошка, не прошедшие через сито при классификации.

Отстойник – аппарат для осветления, в котором исходная пульпа под действием силы тяжести разделяется на жидкую и твердую фазы.

Ошлакование - 1. Взаимодействие футеровки металлургического аппарата с флюсами при высокой температуре, приводящее к образованию ошлакованного слоя. 2. Переход примесей жидкого металла в шлак и связывание их в химические соединения.

Blowing – (metal) – gas flow to the surface of the liquid metal at a low speed without introducing a gas jet into the metal volume.

Depletion of the melt – extraction of the melt dissolved in it valuable components.

Dehydration of the pulp – separation of water from the solid components of the pulp by filtration, decantation, etc.

Degreasing – physico-chemical or chemical treatment of the metal surface from grease and grease.

Decontamination – cleaning of metals, alloys, slag from copper.

Obezbedjenje lead rough by removing the segregation of slurries during the cooling of the molten lead bullion (in the boiler).

Lead disinfection is thin – by introducing sulfur or lead sulfide concentrate into the molten lead and removing the copper sulfide pop-up.

Decarbonization is the process of removing carbon from a liquid or solid metal.

Desliming - removal of sludge from the pulp by washing decantation, classification, etc.

Firing – thermal change of physical and chemical properties of the material (ore,

concentrate) and its chemical composition (see Annex A, B).

Enrichment is a property of a mineral characterized by the expediency of extracting valuable components from it by enrichment methods.

Enrichment (ore) – a set of processes of primary processing of ore to obtain technically valuable (concentrates) or suitable for further processing of products

Circulating water – treated cooling water of heat exchangers.

A stump is a product of firing.

Refractories – materials and products mainly based on mineral raw materials having a fire resistance of not less than 15800C (see Annex E).

Fire resistance – the ability of materials or products to withstand high temperatures without losing shape, without softening

Ashing – dry mineralization – oxidation in the air first thing substances and carbon materials comprising inorganic objects.

Pelletizing – consolidation of pulverized ore fines or fine concentrate to the specified size by agglomeration, granulation, briquetting.

Oxidation – intentional oxidation of the surface of metal products by chemical or electrochemical (anodizing) methods; the resulting oxide film performs a protective (passivation), technological (sublayer) or decorative (bluing) role.

Flask – a device in the form of a rigid frame or an open box to hold the molding mixture when pouring metal.

Optical furnaces – heating by focused light radiation; the working chamber is made entirely or partially of a material transparent to the radiant flux.

Foam irrigation – increasing the concentration of minerals in the foam layer, by installing special devices over the chambers of flotation machines, spraying water.

Sedimentary smelting is a metal smelting process based on the reaction between its sulfide and the precipitating metal (iron in the processing of antimony raw materials) .

Deposition – a set of methods for isolating components from the solution by converting them into slightly soluble compounds.

Water clarification is a method of water treatment, which consists in removing suspended and colloidal contaminants from the water by passing the clarified water from the bottom up through the sediment layer.

The blade, an artificial mound of waste rock, sub-standard mineral resources (off-balance ore), tailings, slag of metallurgical production and technogenic waste.

Annealing – thermal processing of metallurgical alloys to improve their structure and machinability.

Otmuchivanie – a method of hydraulic classification of the crushed material, by draining a liquid containing particles have not yet settled with settled sediment.

Stripping – the process of exposure of solid gold amalgam at 750-8000S for distillation of mercury.

Jigging is a method of gravitational enrichment of minerals; it is based on the separation of the mineral mixture by density in a vertical pulsating flow of water.

Dropout – 1. The product of sorting of metallurgical raw materials by size is lower than required. 2. The fraction of powder that did not pass through the sieve in the classification.

Sedimentation tank is a clarification device in which the initial pulp is divided into liquid and solid phases under the action of gravity.

Slagging - 1. The interaction of the lining of the metallurgical apparatus with fluxes at high temperature, leading to the formation of a slagged layer. 2. The transition of the impurities of the liquid metal in the slag and linking these to chemical compounds.

Звягинцева Любовь

Т

Тарельчатые аппараты – массообменные аппараты колонного типа, снабженные специальными устройствами – тарелками, обеспечивающими многократный контакт фаз по высоте колонны (абсорбция, дистилляция, ректификация и др.).

Твердые смазки – порошкообразные вещества (графит, тальк, слюда, дисульфиды Mo, W, Ti, сульфиды Pв, Cd и др.), используемые в качестве компонентов смазочных материалов с целью улучшения их противоизносных и герметизирующих свойств.

Теплообменники – аппараты для теплообмена (см. приложение Л).

Термостойкость – способность материалов, главным образом огнеупорных, противостоять, не разрушаясь, термическим напряжениям. Оценивается числом теплосмен (циклов нагрева и охлаждения), выдерживаемых изделием до появления трещин или разрушения.

Тигель – емкость из огнеупорных или тугоплавких матреиалов в металлургическом производстве.

Топливо – горючие материалы, которые  сжигаются с целью использования выделяющейся при этом теплдовой энергии.  Торкетирование – процесс нанесения размягченных огнеупорных материалов на поверхность футеровки при ее ремонте с помощью торкетмашины.

Травление – растворение покрытия или поверхностного слоя специальными реактивами.

Plate-type devices - mass-exchange devices of the column type, equipped with special devices - plates, providing multiple contact of the phases along the height of the column (absorption, distillation, rectification, etc.).

Solid lubricants - powdered substances (graphite, talc, mica, disulfides Mo, W, Ti, sulfides Pb, Cd, etc.), used as components of lubricants in order to improve their antiwear and sealing properties.

Heat exchangers - apparatus for heat exchange (see Appendix L).

Heat resistance is the ability of materials, mainly refractory, to withstand, without collapsing, thermal stresses.  Estimated by the number of heat cycles (heating and cooling cycles) maintained by the product until cracks or fractures appear.

Crucible is a container made of refractory or refractory materials in the metallurgical industry.

Fuel - combustible materials that are burned in order to use the warmth energy released during this process.  Torketing - the process of applying softened refractory materials to the surface of the lining during its repair with the help of torketmachines.

Etching - dissolving the coating or surface layer with special reagents

У

Угар – потери металла в результате окисления при плавке или при нагшреве.

Умформер паровой – аппарат для превращения нагретого пара в насыщенный путем напосредственного соприкосновения его с холодной водой. Применять нагревание перегретым паром ввиду малых коэффициентов теплопередачи нецелесообразно.

Усадка – уменьшение объема металла или сплава при переходе из жидкого состояния в твердое.

Усреднение – операция подготовки руд к обогащению и плавке, заключающаяся в особом способе складирования для повышения однородности больших масс руды по химическому составу.

Утилизация – употребление с пользой.

Loss - loss of metal as a result of oxidation during smelting or heating.

Umformer steam - the device for the transformation of heated steam into saturated by direct contact with cold water.  It is impractical to use heating with superheated steam due to low heat transfer coefficients.

Shrinkage - a decrease in the volume of a metal or alloy during the transition from a liquid to a solid state.

Averaging is the operation of preparing ores for enrichment and smelting, consisting in a special storage method for increasing the homogeneity of large masses of ore in chemical composition.

Recycling - use with benefit.

Ф

Факел – поток топлива, воздуха и раскаленных продуктов сгорания, в котором протекают процессы горения.

Файнштейн – (чистый штейн, белый матт) – промежуточный продукт при производстве Cu, Ni из сульфидных руд; получают при конверитировании штейнов (содержит менее 3% Fe).

Фильтрация  (фильтрование) – процесс разделения суспензий или аэрозолей при помощи пористых перегородок (металлических, асбестовых, стеклянных, тканевых и др.), пропускающих жидкость или газ, но задерживающих твердые частицы.

Фильтр-пресс – аппарат, в котором пульпа обезвоживается на фильтрующей перегородке под воздействием избыточного давления.

Фитинги – соединительные элементы трубопроводов.

Флегма перегонки – жидкий конденсат перегонки, полученный частичной конденсацией в дефлегматоре, обогащенный ВК, возвращаемый в прцесс для повышения степени разделения смеси.

Флегма экстракции – часть экстракта, возвращаемая в аппарат, для увеличения степени разделения исходной смеси.

Флотация – процесс разделения мелких твердых частиц (руды), основанный на различии их в смачиваемости водой. Широко применяется пенная флотация при обогащении с осуществлением избирательного или коллективного прилипания частиц минерала к пузырькам воздуха с выносом в пену – концентрат; соответственно, различают селективную или коллективную флотацию.

Флотогравитация – метод обогащения на концентрационных столах, при котором одновременно с флотацией происходит разделение по плотности.

Флюсы металлургические – материалы, вводимые в шихту для образования шлаков с заданными физическими свойствами.

Форсунка – устройство для распыления топлива, шихты, жидкостей.

Фугат – жидкая фаза после разделения суспензии в центрифуге.

Фурма – устройство для подачи дутья в металлургические агрегаты.

Футеровка – облицовка внутренних поверхностей металлургических печей, ковшей для перевозки жидкого металла, огнеупорным материалами.

Фьюмингование – извлечение летучих компонентов (главным образом, Zn, Pb, а также Sn, In, Cd и др.) из расплавленных шлаков продувкой углеводородной смесью при 1200-12500С.

A torch is a stream of fuel, air, and hot combustion products in which combustion processes take place.

Feinstein - (pure matte, white matt) - an intermediate product in the production of Cu, Ni from sulphide ores;  obtained by conveying mattes (contains less than 3% Fe).

Filtration (filtering) - the process of separating suspensions or aerosols using porous partitions (metal, asbestos, glass, tissue, etc.) that permeate a liquid or gas, but retain solid particles.

Filter press - apparatus in which the slurry is dehydrated on the filter wall under the influence of excessive pressure.

Fittings - connecting elements of pipelines.

Distillation reflux is a liquid distillation condensate obtained by partial condensation in a reflux condenser, enriched with VC returned to the process to increase the degree of separation of the mixture.

Extraction reflux is a part of the extract that is returned to the apparatus to increase the degree of separation of the initial mixture.

Flotation is the process of separating fine solid particles (ore), based on their difference in water wettability.  Foam flotation is widely used in enrichment with the implementation of selective or collective adhesion of mineral particles to air bubbles with the removal into foam - concentrate;  respectively, distinguish selective or collective flotation.

Flotation gravity is an enrichment method on concentration tables, in which density is separated along with flotation.

Metallurgical fluxes - materials introduced into the mixture to form slags with desired physical properties.

Nozzle - a device for spraying fuel, charge, liquids.

The fugate is a liquid phase after separation of the suspension in a centrifuge.

The lance is a device for supplying blast to metallurgical aggregates.

Lining - facing of internal surfaces of metallurgical furnaces, ladles for transportation of liquid metal, refractory materials.

Fuming - extraction of volatile components (mainly Zn, Pb, as well as Sn, In, Cd, etc.) from molten slags by purging with a hydrocarbon mixture at 1200-12500С.

Х

Хвосты – отходы обогащения руды, в которых содержание ценного компонента ниже, чем в исходной руде.

Хемосорбция – процесс химического взаимодействия абсорбтива с абсорбентом.

Хладагент – (холодильный агент) – рабочее вещество холодильной машины.

Хладоноситель – промежуточное вещество (вода, рассолы и др.) для отвода теплоты от охлаждаемых объектов и передачи ее рабочему веществу холодильной машины (хладагенту).

Хлорирование – 1. Обработка руд или концентратов хлором с целью выделения ценных компонентов в виде хлоридов. 2. Продувка жидких металлов хлором с целью очистки их от металлических примесей и растворенных газов. Осуществляется в хлораторах.

Хроматирование – пассивирование металла с образованием на его поверхности хроматной пленки. Химические транспортные реакции – гетерогенные обратимые реакции с участием газовой фазы; с их помощью осуществляется перенос вещества из одной части системы в другую, имеющим разные температуры или давления.

Tails - ore dressing waste, in which the content of the valuable component is lower than in the original ore.

Chemisorption is the process of chemical interaction between an absorbent and an absorbent.

Refrigerant - (refrigerant) - working substance of the refrigeration machine.

The coolant is an intermediate substance (water, brines, etc.) to remove heat from the cooled objects and transfer it to the working substance of the refrigerating machine (coolant).

Chlorination - 1. Treatment of ores or concentrates with chlorine to isolate valuable components in the form of chlorides.  2. Purging liquid metals with chlorine in order to clean them from metallic impurities and dissolved gases.  It is carried out in chlorinators.

Chromating is the passivation of a metal with the formation of a chromate film on its surface.  Chemical transport reactions - heterogeneous reversible reactions involving the gas phase;  they are used to transfer substances from one part of the system to another, having different temperatures or pressures.

Ц

Цветные металлы – техническое название всех металлов и их сплавов, кроме железа и его сплавов.

Цементация –  Химико-термическая обработка (ХТО) углеродом поверхности стальных изделий для повышения твердости, износостойкости и предела прочности.

Цементация (гор) – . Процесс скрепления составных частей горной породы растворенными минеральными веществами или активными добавками (безобжиговое окусковывание).

Цементация (мет) – . Гидрометаллур-гический электрохимический процесс

Non-ferrous metals are the technical name of all metals and their alloys, except iron and its alloys.

Cementation - Chemical heat treatment (CTO) with carbon on the surface of steel products to increase hardness, wear resistance and tensile strength.

Cementation (mountains) -.  The process of bonding the constituent parts of the rock with dissolved minerals or active additives (unburnt agglomeration).

Cementation (meth) -.  Hydrometallurgy electrochemical proces

Нургалиева Диана

Приложение Е

Огнеупоры

Е.1 Классификация:

Е.1.1 Огнеупорные изделия – 1580-17700С.

Е.1.2 Высокоогнеупорные – 1770-20000С.

Е.1.3 Высшей огнеупорности – свыше 20000С.

Е.2 Наиболее распространенны виды:

- шамотные;

- магнезиальные;

- динасовые.

Изготовляется в виде кирпичей, порошков, обмазок и пр. Применяется для кладки промышленных печей, топок и других теплотехнических агрегатов.

Appendix E

Refractories

E.1 Classification:

E.1.1 Refractories - 1580-17700С.

E.1.2 High-refractory - 1770-20000С.

E.1.3 Higher fire resistance - over 20000С.

E.2 The most common types are:

- chamotte;

- magnesia;

- dinas.

It is produced in the form of bricks, powders, plastering, etc. It is used for masonry of industrial furnaces, furnaces and other heat engineering units.

Приложение Ж

Депрессия

Ж.1 Депрессия температурная - ∆ - равна разности между температурой кипения раствора и температурой кипения чистого растворителя при одинаковом давлении.

Ж.2 Депрессия гидростатическая - ∆- обусловлена разным гидростатическим давлением по высоте столба жидкости в трубах, что соответствует разным температурам кипения.

Значение депрессии гидростатической обычно принимают по практическим данным.

Для вертикальных аппаратов ∆ (д. г) ~ 1-30С.

Ж.3 Депрессия гидравлическая – ∆ - обусловлена гидравлическими сопротивлениями, которые должны преодолеть вторичный пар при его движении через сепаратор и паропроводы.

∆~0,5-1,50С.

Appendix F

Depression

G.1 Temperature Depression - ∆ - is equal to the difference between the boiling point of the solution and the boiling point of pure solvent at the same pressure.

G.2 Depression hydrostatic - ∆ - is caused by different hydrostatic pressure along the height of the liquid column in the pipes, which corresponds to different boiling points.

The value of hydrostatic depression is usually taken according to practical data.

For vertical vehicles, ∆ (d. G) ~ 1-30С.

G.3 Depression hydraulic - ∆ - is caused by hydraulic resistances that the secondary steam must overcome as it moves through the separator and steam lines.

∆ ~ 0.5-1.5 ° C.

Приложение Д

Аппараты обогащения

Д.1 Гидравлические классификаторы.

Д.2 Машины гравитационного обогащения.

Гравиемойки, концентрационные столы (герды), отсадочные машины, барабанные мойки – гидроциклоны, шлюзы; (бутары); вашгерды.

Д.3 Воздушные сепараторы.

Д.4 Электромагнитные сепараторы.

Д.5 Электростатические сепараторы.

Д.6 Флотационные машины.

Appendix D

Enrichment apparatus

D.1 Hydraulic Classifiers.

E.2 Gravity enrichment machines.

Gravel washers, concentration tables (gerds), jigging machines, drum washers - hydrocyclones, sluices; (butaras); cradles

E.3 Air separators.

E.4 Electromagnetic separators.

V.5 Electrostatic separators.

G.6 Flotation machines.

Приложение З

Водяной пар

З.1 Первичный или греющий водяной пар – пар из парогенератора; отработанный пар или пар промежуточного отбора паровых турбин.

З.2 Вторичный  пар  - образуется при выпаривании кипящего раствора.

З.3  Острый пар – непосредственно вводимый в нагреваемую жидкость при допустимости смешения нагреваемой среды с паровым конденсатом.

З.4 Пролетный пар – пар, уходящий с конденсатом, не сконденсировавшийся на поверхности теплообменника.

З.5 Перегретый пар – используется в качестве сушильного агента для материалов, окисляющихся или загорающихся при повышенных температурах.

З.6 «Мятый» пар – отработанный пар паровых двигателей.

Appendix 3

Water vapor

З.1. Primary or heating water vapor - steam from a steam generator; exhaust steam or steam turbine intermediate selection steam.

H.2 Secondary steam - formed by evaporation of the boiling solution.

S.3. Sharp steam - directly introduced into the heated liquid with the admissibility of mixing the heated medium with the steam condensate.

G.4 Flyover - steam leaving with condensate that does not condense on the surface of the heat exchanger.

H.5 Superheated steam - used as a drying agent for materials that oxidize or ignite at elevated temperatures.

З.6. "Crumpled" steam - exhaust steam of steam engines.

Приложение  А

Печи металлургии

А.1 Печи обжига

А.1.1 Шахтная многоподовая.

А.1.2 Барабанная вращающаяся.

А.1.3 Агломерационная машина

А.1.4 Печь для обжига во взвешенном состоянии.

А.1.5 Печь для обжига в кипящем слое.

А.2 Печи для плавки

А.2.1 Шахтная печь.

А.2.2 Отражательная печь.

А.2.3 Плазменная печь.

А.2.4 Рудно-термическая электропечь.

А.2.5 Конвертер.

А.3 Термические печи для нагрева и термической обработки

А.3.1 Методические (непрерывные).

А.3.2 Камерные (периодические).

А.4 Литейные печи

А.4.1 Индукционные.

А.4.2 Дуговые вакуумные.

А.5 Дистилляционные печи

А.5.1 Фьюминг - печи.

А.5.2 Вельц – печи.

А.5.3 вакуумные печи.

А.5.4 Ретортные, муфельные, с герметической реакционной камерой, тигельные.

Appendix A

Metallurgy furnaces

A.1. Roasting furnaces

A.1.1 Mine multi-stage.

A.1.2 Drum rotating.

A.1.3 Agglomerative machine

A.1.4. Furnace for roasting in suspension.

A.1.5 Furnace for burning in a fluidized bed.

A.2 Melting furnaces

A.2.1 Mine furnace.

A.2.2 Reflective furnace.

A.2.3 Plasma furnace.

A.2.4 Ore-thermal electric furnace.

A.2.5 Converter.

A.3 Heat treatment furnaces for heat and heat treatment

A.3.1 Methodical (continuous).

A.3.2 Chamber (periodic).

A.4 Foundry Furnaces

A.4.1 Induction.

A.4.2 Arc vacuum.

A.5 Distillation ovens

A.5.1 Fuming - ovens.

A.5.2 Welts - furnaces.

A.5.3 vacuum furnaces.

A.5.4 Retort, muffle, with hermetic reaction chamber, crucible.