Лекция 2 Обзор и анализ отходов цветной металлургии.

Перечень извлекаемых ценных элементов из каждого вида сырья устанавливается с учетом экономической эффективности, технической возможности и рынка сбыта.  Количественной оценкой эффективности использования сырьевых ресурсов являются показатели уровня их комплексности использования. Учитывается характеристика сырья, отходов, оборотных полупродуктов (число, номенклатура, содержание элементов), а также неучтенные потери; доля стоимости сопутствующих элементов в одноименном продукте. Обобщающим показателем является отношение стоимости извлеченных компонентов в товарную продукцию к их суммарной стоимости в сырье по единым ценам.

Для оценки перспективности, резервов повышения комплексности использования сырья рассчитывают:

- потенциальный коэффициент: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно и технически возможно в ближайший период, к стоимости всех ценных компонентов в сырье;

-  оптимальный коэффициент комплексности: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно при внедрении инновационных технологий и техники, к валовой стоимости всех ценных компонентов в сырье (по единым рыночным ценам):

- достигнутый коэффициент комплексности использования сырья: отношение стоимости элементов, извлеченных в товарную продукцию, к их оптимально возможной стоимости.

В реальности, в медных рудах коэффициент комплексности использования сырья не превышает 70 %.

Потери руды на стадии ее добычи зависят от типа месторождения, системы разработки, уровня механизации, квалификации персонала и составляют до 10%. В процессе добычи кондиционной руды неизбежно накопление забалансового сырья (потерянные руды, вскрытая порода), экономическая переработка которого невозможна по стандартным технологиям. В настоящее время предлагаются инновационные технологии по переработке забалансового сырья (кучное и поземное выщелачивание).

При обогащении руды широко распространена флотация. Эффективность разделения и качество получаемых концентратов определяются химическим и минералогическим составом руды, используемой схемой, аппаратурой, реагентами и средствами контроля при обогащении.  Наибольшие потери ценных компонентов приходятся на передел обогащен  ия (до 85% от всех потерь): с отвальными хвостами и за счет наличия сопутствующих элементов в концентратах. Совершенствование цикла  обогащения предполагает модернизацию существующего производства; использование комбинированных технологий [4] для разделения коллективных промпродуктов;  доизвлечение металлов из хвостов обогащения, сточных вод; попутное извлечение нерудных ископаемых; тщательный технологический контроль и оперативное автоматизированное управление.

При металлургическом  производстве основными источниками потерь ценных металлов являются отходы: шлаки, шламы, технологическая  пыль; выбрасываемые промышленные газы и стоки.

Утилизация полупродуктов цветной металлургии

ШЛАКИ. Наиболее оптимальным направлением их переработки является извлечение не только потерянных цветных металлов, но и железа в форме, пригодной для потребления черной металлургией, а также компонентов пустой породы для производства строительных материалов.

Анализ технологий для комплексной переработки шлаков требует тщательной их паспортизации (электротермия шлаков; вельцевание; флотация). Более проблематична пирометаллургическая переработка шлаковых отходов из-за повышенной энергоемкости технологии.

ШЛАМЫ.  Шламы сернокислотного производства – продукт промывки газов, направляемых в сернокислотное производство. Простейшие схемы их утилизации включают сбор, обезвоживание, передачу на свинцовое производство.  Красные шламы – нерастворимые остатки от автоклавного выщелачивания бокситов в схеме Байера. Это тонкодисперсный влажный материал, выбрасываемый в хвостохранилище глиноземных заводов. Имеются ряд способов-схем их утилизации. В частности: сушка,, агломерация шлама, . плавка на чугун и глиноземистый шлак;  передельный чугун доводили до качества литейного, а из шлака после спекания с содой и известняком доизвлекали  глинозем.  Нефелиновые шламы – отходы комплексной переработки нефелинового сырья; основной фазой шлама является двухкальциевый силикат, поэтому он используется в смеси с известняком для производства портландцемента.  Алунитовые шламы – продукт гидрохимической переработки алунитовых руд.  Их используют как разновидность облегченного заполнителя бетона и других строительных материалов.

Промышленные ГАЗЫ.  Основным направлением является их очистка от пыли, утилизация серусодержащих компонентов с последующей санитарной очисткой. Грубую пыль возвращают на шихтоподготовку.

Промышленные СТОКИ.  Радикальным решением этой проблемы является организация замкнутого водооборота, предполагающая предварительное извлечение ценных элементов или обезвреживание токсичных соединений. Эффективной, но более дорогой является схема выпарки стоков до получения сухих солей.

Наиболее прогрессивным приемом повышения комплексности использования сырья и сокращение отходов является расширение масштабов применения автогенных и гидрометаллургических технологий.  В существующем производстве сохраняются заметные резервы: повышение культуры производства; экономическое стимулирование комплексного использования сырья;  строгие санкции по фактам неорганизованных сбросов отходов производства; расширение номенклатуры выпускаемой продукции; усиление кооперации с родственными предприятиями черной металлургии,  химической технологии, заводами по производству строительных материалов.

Актуальность организации комплексной переработки сырья стимулируется не только экономическими факторами, но и социальными предпосылками по защите окружающей среды от промышленных загрязнений; усиленными жесткими юридическими и финансовыми санкциями за возможные отклонения от нормативов.

В мировой практике и Восточно-Казахстанском регионе активно осуществляется переработка накопленных техногенных образований, что позволяет использовать в обороте дополнительные ресурсы в производстве чёрных и цветных металлов. Значительные достижения связаны с последовательным уменьшением объёмов техногенных образований, что достигается как ликвидацией накопленных отвальных продуктов путём их повторной переработки, так и за счёт уменьшения вновь образуемых отходов при добыче и переработке сырья в металлургии. В настоящее время совершенствуются технологии отработки и обогащения, металлургические технологические схемы; внедряется новое, более эффективное оборудование, что позволяет вовлекать в отработку и перерабатывать сырьё с более низким содержанием полезных компонентов, в том числе и попутных, числящихся на государственном балансе.

При решении проблемы комплексной переработки отходов металлургии  комбинированные технологии являются эффективными конкурентоспособными, отвечающими требованиям экономики и экологии [4].

Исходный материал (отходы производства)

ПЛАВКА

Отходящие газы             Исходный материал               Шлаки              Металл

Рукавный фильтр                            Комбинированная дробилка       АФФИНАЖ

Пыли, возгоны	   Виброконвейер

ОКАТЫВАНИЕ                           Бункер-питатель вибрационный

СУШКА                                                 Вибромельница

Вибросито

Фракции +0,5 мм, +2мм               Фракция -0,5 мм          Металлические включения

Делитель

Оснавная             Опробованный          Контрольная

проба                      материал                    проба

РАЗДЕЛЫВАНИЕ	                                        Склад

И АНАЛИЗ ПРОБЫ

Схема цепи аппаратов технологического процесса переработки отходов производства

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

4  С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005. 700 с

4.1 Пылеулавливание. С. 496-515

4.2 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

4.3   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

5  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

6 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

7 Утилизация фторидных шлаков металлотермического востановления редкометального производства/С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

Дополнительно (для самостоятельного изучения)

Сураужанов К.О., Тогузов М.З.(ВКГТУ) АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ ТИТАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В связи с общемировой тенденцией развития металлургии на базе вторичного сырья особое значение приобретают титановые отходы. Максимально полное и рациональное использование отходов - один из приоритетных способов удешевления титановой продукции, которое, несомненно, укрепит экономические позиции титановой промышленности[1]. На различных переделах производства металлического титана (титановой губки) образуются твердые, жидкие и газообразные отходы. Особый интерес представляют отходы, не подвергаемые дальнейшей обработке и складируемые в отвалах. При получении губчатого титана из ильменитовых концентратов и металлического магния из природного карналлита образуются отработанные шламы, расплавы и радиоактивные пыли, являющимися промышленными отходами Н-1У класса опасности[2]. На стадии восстановительной руднотермической плавки и последующего хлорирования ильменитовых концентратов в производстве губчатого титана происходит образование радиоактивной пыли, отработанных расплавов и возгонов титановых хлораторов. В их составах содержатся соединения тяжелых, редких и радиоактивных металлов (Сг, Мn, Аl, Nb, Тa, V, Zr, Тh, Sc и т.д.)[3]. Так как на сегодняшний день не разработана технология переработки титановой пыли с извлечением ценных компонентов, то предприятия титанового производства используют ее в шихте руднотермической плавки. Поэтому технология извлечения ценных компонентов на стадии пылеобразования перспективна с точки зрения ресурсосбережения, также она менее трудоемкая по сравнению с извлечением их на последующих переделах. При производстве металлического магния, на окончательной стадии обезвоживания расплава образуются шламы карналлитовых хлораторов, которые содержат в своем составе соединения щелочных, щелочноземельных и радиоактивных металлов. Данные промышленные отходы представляют опасность для окружающей среды, загрязняя почвы и природные воды при выбросах их в атмосферу, при сбросе формирующихся промышленных сточных вод в водные объекты, при размещении твердых отходов в щламохранилищах[4]. При получении тетрахлорида титана образуется большое количество отработанного расплава и пульп хлораторов, возгонов и шламов пылевых камер. При получении 1 тонны тетрахлорида титана образуются десятки тонн отходов, 237 содержащих натрий, калий, магний, кальций, титан, алюминий, скандий, цирконий, торий, продукты его распада, ниобий, тантал, ванадий, железо, марганец, хром, кремний, углерод и др. Для хлорирования титансодержащего сырья применяют способ хлорирования измельченной шихты в расплаве хлористых солей (в расплавных хлораторах)[5]. При температуре (700820) °С хлор вступает во взаимодействие с оксидом титана, содержащимся в шлаке по реакциям: TiO2 + 2Cl2 + C = TiCl4 + CO2 + Q ккал (1) TiO2 + 2Cl2 + 2C = TiCl4 + 2CO + Q ккал (2) При указанной температуре процесс преимущественно идёт по реакции (1). Аналогичные реакции идут также с оксидами примесей, находящимися в сырье. Кислород, находящийся в анодном хлор-газе, взаимодействует с углеродом по реакции: C + O2 = CO2 + Q ккал (3) Образующийся тетрахлорид титана и часть хлоридов (кремния, железа, калия, натрия и др.), оксид углерода, азот анодного хлор-газа в виде парогазовой смеси поступают в систему конденсации. Другая часть хлоридов (железа, кальция, магния, марганца и др.), получающихся в результате процесса хлорирования, вместе с непрохлорировавшимися оксидами накапливаются в расплаве хлоратора и периодически выводятся с отвальным шламом путём его слива через верхние или нижнюю лётки хлоратора[6]. Парогазовая смесь (ПГС), выходящая из хлоратора, поступает в пылевую камеру. Очистка парогазовой смеси от высококипящих хлоридов в пылевой камере происходит за счёт: - снижения температуры парогазовой смеси и конденсации высококипящих хлоридов; - снижения скорости газового потока и осаждения из него твёрдых хлоридов; - осаждения твёрдых частиц из газового потока при изменении направления движения газов. Твёрдые и плавкие хлориды, уловленные в пылевой камере, накапливаются в кюбеле, установленном под конусом пылевой камеры. Шлам из ПКС сливается по мере накопления через нижний слив и вывозится в отвал или на переработку. 238 Таким образом, в процессе производства тетрахлорида титана образуются следующие отходы: - отработанный расплав титановых хлораторов; - возгоны и плав хлоридов пылевой камеры; - шлам ПКС; - кубовые остатки ректификации; - отстой твёрдого остатка танков технического тетрахлорида титана. Кубовые остатки проходят дальнейшую переработку с целью извлечения ванадия. Их вместе с отстоем твёрдого остатка танков технического тетрахлорида титана, некондиционным тетрахлоридом титана и пульпой пульповых танков хлорирующих установок отправляют вновь на хлорирование. Переработка производится в обычном технологическом режиме, как возвратная пульпа[6]. А отработанные расплавы, шламы с ПКС, плав хлоридов и возгоны пылевой камеры вывозятся в отвал. Тем самым теряются ценные компоненты, в том числе титан, которые могли бы быть извлечены и переработаны до товарной продукции. При хлорировании титановых шлаков, получаемых при РТП, образуется в зависимости от объема производства тетрахлорида титана до 1,1-3,2 т/сут солевых отходов – отработанных расплавов и возгонов титановых хлораторов, содержащих КС1, NaCl, FeCl2, FeCl3, MnCl2, CrCl3, TiCl4, ZrCl4, ThCl4, A1C13, ScCl3, TaCl5, NbCl5 [4]. Проведены исследования по изучению содержания ценных компонентов в отходах титанового производства. Исследования проводились в лаборатории металлургического профиля ЦОР «Veritas». Анализ проводился на атомноэмиссионном спектрометре микроволновой плазмы Agilent 4100. Результаты химического анализа представлены в таблице 1. Таблица 1 – Анализ образцов на масс-спектрометре № п/ п Проб а Sc Ti V Cr Mn Zr Nb Hf Ga г/т г/т г/т г/т г/т г/т г/т г/т г/т 1 ОРТ Х 59,92 4123 308,8 6484 15150 2907,3 128,01 24,69 7,63 2 ШПК С 14,73 200500 293,6 1001 1659,2 11800 7737 127,36 5,85 ПРП 3 14,71 176300 712,4 4943 25200 652,2 262,1 6,14 289,6 Таким образом, в таблице 1 представлены содержание ценных компонентов, теряемых с отходами производства. Где: ОРТХ – отработанный расплав титанового хлоратора; ШПКС – шлам пылеосадительной камеры с солевой ванной; ПРП – пыль руднотермической плавки. 239 Далее был проведен рентгеноструктурный анализ данных проб. Анализ проводился на рентгеновском дифрактометреX’PertPRO («PANalytical»). По результатам анализа выявлено, что в ОРТХ ценные компоненты содержатся в виде соединений: TiO2, V2O5, Nb2O5, Ta2O5, Sc2O3, ZrO2, MnO, Cr2O3. В ШКПС эти элементы в виде: TiO2, ZrCl4, ZrO, CrO2, NbO, BaO2, FeCI2, AICI3, NaCI, KCI, FeCI3 и т.д. В ПРП эти элементы содержатся в основном в виде оксидов: TiO2, FeO, SiO2, V2O5,Fe2O3, Al2O3, Cr2O3, MnO2, CaO, MgO, NbO, BaO2, C, S. Различный химический и структурный состав отходов предполагает их раздельную переработку. При переработке ПРП предполагается извлечение V в виде товарногоV2O5. Способ включает обработку ПРП щелочным раствором, отделение раствора метаванадата натрия от нерастворимого остатка, введение в раствор соли аммония, осаждение и кристаллизацию метаванадата аммония, фильтрование суспензии, промывку, сушку и прокалку метаванадата аммония с получением целевого продукта - товарного пентаоксида ванадия[7]. Из ШКПС и ОРТХ целесообразно извлекать Nb, Ta, Sc, Zr, Hf, Ti. Предполагается использование соляного и сернокислотного выщелачивания; избирательной экстракции Sc; осаждения из растворов титана сульфатом аммония и с дальнейшим получением ниобий-танталового концентрата. 1. Титан; В.А.Гармата, А.Н..Петрунько, Н.В.Галицкий, Ю.Г.Олесов, Р.А. Сандлер 1983г. 2. Оценка металлофонда титана РФ / [Л. А. Костыгова, Н. Н. Ракова, Е. В. Тарасова и др.] // Титан-2011 в СНГ ; сб. тр. междунар. конф., г. Львов, 25-2S апр. 2011 р. - К. і ИМФ НАНУ, 2011. - С. 405-40S. 3. Ивасишин О. М. Основные тенденции в развитии титановой промышленности и научных исследований в области титана в СНГ /О. М. Ивасишин, А. В. Александров // Титан-2011 в СНГ ; сб. тр. междунар. конф., г. Львов, 25-2S апр. 2011 р. - К. ; ИМФ НАНУ, 2011.- С. 7-1S. 4. Колобов Г. А. Основные тенденции совершенствования магниетермического способа производства титана губчатого / Г. А. Колобов, К. А.Печерица, С. В. Прохоров // Теория и практика металлургии. - 2010. - № 5-б. - С. 43-45. 5. Технологическая инструкция «Производство титанового шлака». АО «УК ТМК». 2018. 6. Технологическая инструкция «Производство технического тетрахлорида титана». АО «УК ТМК». 2018. 7.http://www.findpatent.ru/patent/217/2175681.html 240 ОӘК 504.5 Айдарбекова Н.Б. (18-МБЖК-1,5п), Идришева Ж.К. (ШҚМТУ).