Лекция 13 Комплексная технология  переработки клинкера цинкового производства.

В настоящее время клинкер цинкового производства накапливается в отвалах и перерабатывается в незначительных объёмах: ежегодно в отвалы направляются сотни тысяч тонн клинкера, и лишь десятая их часть перерабатывается совместно с медьсодержащим сырьём по базовой на сегодняшний день технологии отражательной плавки. Экономическая нерациональность этой технологии очевидна по следующим причинам: высокая энергоёмкость плавок (за счет применения высоких температур: 1000-1200ОС); пылегазовые выбросы, требующие затрат на их улавливание и очистку; шлаковые отвалы; низкая комплексность переработки за счет потерь меди, цинка, железа и благородных металлов со шлаками. Такая ситуация не в последнюю очередь объясняется отсутствием конкурентоспособной технологии переработки клинкера. Перспективной технологию можно считать лишь при условии комплексной переработки клинкера с извлечением железа, цветных и благородных металлов и с учетом экологических соображений: важностью освобождения земельных угодий от «гор» лежалого клинкера, вызывающего эрозию и заражение земель вредными элементами (мышьяк, свинец и т.п.). Поэтому анализ существующих способов переработки клинкера и их усовершенствование представляют большой научный и практический интерес с точки зрения поиска конкурентоспособного метода комплексной переработки этого сырья. Клинкер по минералогическим и технологическим свойствам отнесен к новому сульфидно-оксидно-полиметаллическому промышленному типу минерального сырья с высоким содержанием благородных металлов, которое представляет собой химически упорный для переработки материал. Это сырье является трудным для переработки потому, что состоит из сульфидов, фаялита, метасиликата и ферратов, а также потому, что сильно разубожено пустой породой (свободным углеродом, кремнеземом, оксидами кальция и магния, глиноземом). Клинкер - техногенное сырьё, содержащее в основном железо (24-29%), цветные металлы, основные из которых цинк (1,2-3,2%), медь (1,2-2,5%), свинец (0,7-0,9%) и заметные количества благородных элементов. Поэтому клинкер экономически выгоднее рассматривать в качестве сырья для выделения меди и цинка, а также железа и свинцового промпродукта, обогащенного благородными металлами, с соблюдением принципа безотходности технологии. Основная цель проведения исследований – отработка технологии переработки клинкера с получением из цинкового клинкера готового товарного концентрата с максимальным извлечением в него железа, меди, золота и серебра.

- ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА На основании проведенного анализа вещественного состава клинкера определено что, содержание меди в клинкере составляет – 1,08%, железа 24,99%, золота 1,55-2,57 г/т, серебра 102,6-123,5 г/т, цинка – 0,84 %, свинца – 0,12 %. Твердость клинкера по шкале Протодъяконова 12, содержание оксида кремния в клинкере составило – 24,50%. Коэффициент измельчаемости клинкера по отношению к измельчаемости Сu-Zn руды составил - 0,27. Клинкер представляет собой металлургический спек, каменистый, крупнопористый и глубоко кавернозный. Цвет от темно-бурого до черно-бурого. Магнитный, участками сильно. Проба клинкера является золотосодержащей. Схема пробоподготовки клинкера к исследованиям приведена на рис. 1.1. Рис. 1.1 Схема пробоподготовки клинкера к исследовании.

- 2. ИССЛЕДОВАНИЯ НА МАГНИТНОМ СЕПАРАТОРЕ На исходной пробе клинкера с содержанием меди 1,08 %, железа 24,99 % проведены опыты на возможность их разделения методом магнитной сепарации. Магнитная сепарация проводилась при напряженности магнитного поля 3300 мТл/Гс при переменных оборотах барабана. При крупности исходного клинкера -8+0 мм и -1,5+0 мм. Результаты, полученные при экспериментах, приведены в таблице 1.2 и 1.3. Таблица 1.2 - Результаты опытов по магнитной сепарации при крупности клинкера -8+0 мм. Наименование продуктов Напряже нность, мТл/Гс Число оборотов, об/мин Выход, % Содержание, % Извлечение, % Fe Cu Au,г/т Fe Cu Au Опыт 1 Магнитный продукт 3300 14 19,5 38,82 1,33 2,89 30,37 23,83 27,67 Немагнитный продукт 80,5 21,56 1,03 1,83 69,63 76,17 72,33 Клинкер 100 24,93 1,088 2,036 100 100 100 Опыт 2 Магнитный продукт 3300 25 18,1 48,56 2,32 3,21 35,25 33,02 28,38 Немагнитный продукт 81,9 19,71 1,04 1,79 64,75 66,98 71,62 Клинкер 100 24,931 1,271 2,047 100 100 100 Опыт 3 Магнитный продукт 3300 50 12,9 50,25 1,44 3,67 25,97 17,15 23,19 Немагнитный продукт 87,1 21,21 1,03 1,8 74,03 82,85 76,81 Клинкер 100 24,956 1,082 2,0412 100 100 100 14 Таблица 1.3 - Результаты опытов по магнитной сепарации при крупности клинкера -1,5+0 мм. Наименование продуктов Напряж енность, мТл/Гс Число оборотов , об/мин Выхо д, % Содержание, % Извлечение, % Fe Cu Au, г/т Fe Cu Au Опыт 1 Магнитный продукт 3300 14 7,9 41,89 1,92 3,44 13,63 14,02 13,38 Немагнитный продукт 92,1 22,76 1,01 1,91 86,37 85,98 86,652 Клинкер 100 24,271 1,081 2,03 100 100 100 Опыт 2 Магнитный продукт 3300 25 13,81 63,25 3,34 4,24 35,72 42,64 28,79 Немагнитный продукт 86,19 18,24 0,72 1,68 64,28 57,36 71,21 Клинкер 100 24,455 1,082 2,033 100 100 100 Опыт 3 Магнитный продукт 3300 50 12 55,32 2,92 3,56 26,63 32,42 20,966 Немагнитный продукт 88 20,78 0,83 1,83 73,37 67,58 79,034 Клинкер 100 24,924 1,08 2,037 100 100 100 Проанализировав результаты, приведенные в таблицах 1.2 и 1.3, можно сделать вывод, что немагнитный продукт являются промежуточным сырьем для дальнейшего обогащения методом флотации.

- ВЫВОДЫ: 1.Основными ценными компонентами, составляющими клинкер, являются железо, медь, золото и серебро. Главными минералами по извлекаемым компонентам являются вторичные сульфиды меди, металлическое железо и железо в виде гематита и магнетита. 2. Коксовая часть в клинкере не значительная. Содержание углерода в пробе составило 1,02%. 3. В первую очередь для переработки клинкера была испытана магнитнофлотационная схема. Из мелко дробленного клинкера по этапно извлекали железо. А из хвостов магнитной сепарации после их доизмельчения до крупности 70-85 % класса -0,074 мм извлекали медь. Попутно в продукты извлекались золото и серебро. По данной схеме были получены магнитный и флотационный концентраты Со следующими технологическими показателями: содержание железо в магнитном концентрате составило 54,30% при извлечении 63,38%. Во флотационном концентрате содержание меди составило 19,32% при извлечении 36,97%. Попутно в данные продукты извлекаются золото и серебро. 4. Были проведены исследования по гравитационно-флотационной схеме по данной схеме были получены гравитационный железный концентрат и флотационный медный концентрат. Содержание железа в гравитационном концентрате составило 55,49% при извлечении 67,69%. Извлечение меди во флотационном концентрате составило 40,75 при его содержании 16,13%. В гравитационном концентрате обнаруженное золото присутствует в свободном виде, в силикат - шлаке и в одиночных кусках вмещающей породы. Свободного золота 34%. Крупность его от 0,02 до 0,06 мм. Золото, обнаруженное в кусковом агрегате вмещающей породы, составляет 61%. Обнаружены золотины крупностью от 0,06 до 0,12х0,07мм. 5. Трудность отделения магнетита и гематита от других минералов клинкера объясняется тем, что зерна данных минералов не велики, и они очень тонко сплавились с другими компонентами клинкера. 6. Рекомендуемая схема переработки клинкера магнитно-флотационная. Экономичность схемы повышается с извлечением железа из мелкодроблёного материала магнитным методом обогащения, а из хвостов этого цикла после их доизмельчения извлекаем оставшуюся часть металлов. В этом случае на дорогостоящее измельчение направляется часть материала (немагнитной фракции), что значительно сокращает затраты.

- Таким образом, по результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 1.Переработка данного сырья возможна с получением высоких технологических показателей, с применением операции дробления и измельчения; с раздельным обогащением по классам крупности. 2.Применение комбинированной схемы обогащения (магнитная +флотация или гравитация +флотация) позволяет эффективно извлекать из исходного сырья все товарные продукты. 3.Специфика переработки данного сырья заключается в том, что распределение ценных компонентов в исходном сырье носит случайный и очень неравномерный характер, поэтому для получения качественной готовой продукции необходимо детальное геологическое изучение объекта с целью выявления средних значений и показателей ценных компонентов. Кроме этого лежалые складированные клинкера –это источник активного загрязнения окружающей среды. Освобождение площадей, занятых под отходы, являются актуальной экологической проблемой. В то же время данный клинкер является одним из многотоннажных и наиболее ценных по содержанию цветных и благородных металлов.

По материалу реферата «СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КЛИНКЕРА ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» магистрант 20-ММт-2п, Набикенов А.С.

ЛИТЕРАТУРА 1. Эйгелес М.А. Реагенты-регуляторы во флотационном процессе. М., “Недра”, 1977г. 2. Глембоцкий В.А., Классен В.И., Плаксин И.Н. Флотация. Госгортехиздат. М., 1961г. 3. Богданов О.С. Справочник по обогащению руд. М., “Недра”, 1983г. 4. Митрофанов С.И. Исследование полезных ископаемых на обогатимость. Госгортехиздат. М., 1967г. 5. Лопатин А.Г. Центробежное обогащение руд и песков. “Недра”, 1987г. 6. В.М. Авдохин Основы обогащения полезных ископаемых. МГГУ, 2006г. 7. Разумов К.А., Перов В.А. Проектирование обогатительных фабрик. Москва «Недра». 1982. – 503 с. 8. Таужнянская З.А. Технология извлечения металлов из шламов и шлаков. 9. Воропанова Л.А., Кокоева Н.Б. Разработка технологической схемы селективного извлечения Fe, Zn, Cu, Pb, Au и Ag из цинкового кека. 2016