Мыс — никель қорытпалары (манганин, монель нейзильбер, мельхиор). Никель — өте жылтыр ақ күміс түсті металл, қатты және тұтқыр, тығыздығы 8,9 балқу температурасы 1452 градус. Никельдің коррозияға төзімділігі жоғары және ол таза күнінде басқа металдарға жалату (жабу) үшін (никелдеу) қолданылады. Мыс-никель қорытпаларының меншікті электр кедергісі үлкен, коррозияға төзімділігі жоғары, ал кейбіреулерінің механикалық қасиеттері, жылуға төзімділігі жоғары болады. Олар өнеркәсіпте термопара мен қыздыру элементтері, реостаттармен электр өлшеуіш приборлары үшін, химиялық машина жасау өнеркәсібінде жауапты бөлшектерді жасау үшін қолданылады; бұл қорытпалардан үй шаруашылығының бұйымдары да жасалады (мысалы, ыдыс аяқ т. б.).

Қорытпалардың маркалары мынадай етіп қабылданған: бірінші Н әрпі қорытпаның никельдік түрге жататынын көрсетеді. Одан кейінгі әріптер қорытпадағы элементтердің белгілері: М — мыс, Мц — марганец, Ц — мырыш, Ж — темір. Бұл элементтердің пайызтік мөлшерін әріптерден кейін тұратын цифрлар көрсетеді. Мысалы, НММц85-12 манганин қорытпасында 85 пайызға жуық мыс, 12% марганец бар, қалғаны — никель; НМЖМц28-2,5-1,5 мотель қорытпасында 28 пайызға жуық мыс, 2,5 пайыз темір, 1,5% марганец, қалғаны никель болады. МСТ 492—52-ге сәйкес НМЖМц28-2,5-1,5 монель қорытпасы беріктігі мен тотығуға төзімділігі жоғары бұйымдар жасау үшін НХ 9,5 хромель қорытпасы мен НМцАК алюмель қорытпалары — термопаралар жасау үшін,

НМц65-20 нейзильбер қорытпасы — тотығуға төзімді бұйымдар жасау үшін, НМ81 мельхиор қорытпасы — үй тұрмысы бөлшектері мен тотығуға төзімді бұйымдар жасау үшін, НММц85-12 манганин қорытпасы реостаттар жасау үшін қолданылады.

4.2. Алюминий және оның қорытпалары

Алюминий — тығыздығы 2,7, балқу температурасы — 660°С градус болып келген жеңіл металл. Алюминийде құрылысы жақ центрлі куб кристалл тор бар.

Алюминийдің меншікті электрлік кедергісі 0,027— 0,030 ом∙мм²/м. Күйдірілген алюминийдің беріктігі аз: õв=8— — 12 кГ/мм² [80—120 Мн/м²] және қаттылығы — НВ 20—25, ал пластикалығы жоғары (õ = 35—45%) болады. Алюминий тұщы суда, ауада және кейбір басқа жағдайларда коррозияға өте төзімді келеді, өйткені оның бетінде пайда болатын тат қабыршағы тотығудан қорғайды.

Электр өткізгіштігі мен пластикалығы жоғары болғандықтан, алюминий электр өнеркәсібінде шина, сым, кабель жасауға кең қолданылады.

Алюминий авиация өнеркәсібінде құбырлар, май құбырларын, бензин құбырларын, тамақ өнеркәсібінде фольга жасау үшін пайдаланылады, ыдыс-аяқ жасау үшін кеңінен қолданады. Сондай-ақ алюминий болат өндірісінде тотықтырмаушы ретінде де пайдаланылады. Алюминий балқытылған АІҒ3 ∙ NaF криолитінде ерітілген глиноземді 130—150 мың а ток күшімен және 4—4,5 кернеумен жұмыс   істейтін   арнаулы   пеш-ваннада   950—970 градуста электролиздеу арқылы алынады. Глинозем бокситтерді — 70 пайызға дейін глиноземі бар алюминий кенін — химиялық өңдеу арқылы алады. Сол сияқты алюминий мен оның кремнийлі қорытпалары түбі өткізгіш электр доғалық пештерінде электр термиялық тәсілмен  алынады. Машина  жасауда  қолданылатын  қорытпалар — силуминдер жалғанатын силикоалюминий деп  аталатын   (40— 70 пайызі Si және 30—60 пайызі Аl) қорытпада осындай жолмен алынады. Силикоалюминий таза алюминий алу үшін де және болаттың тотығын жоюшы ретінде де пайдаланылады. Ваннадан шығарылған алюминий әдетте хлормен үрлеп тазартылады.

Жоғары дәрежелі таза металл алу үшін оны электролизбен тазартады, мұнда кірлі металл (анод) еріп, таза металл катод бетіне қонады, ал қосалқы заттар ванна түбіне шөгеді.

МСТ 11069—64 бойынша алғашқы құйма алюминий он үш маркамен шығарылады.

Ерекше тазасы: таза алюминий 99,999 пайыздан кем болмайды А-999;

Өте таза алюминийдің төрт маркасы: А-995, А-99, А-97, А-95. Техникалық таза алюминийдің сегіз маркасы: А-85, А-8, А-7,

А-6, А-5, А-0, АЕ және А.

Алюминийдің А маркасында 99% таза алюминий бар, қалғаны — темір, кремний, мыс т. б.

Алюминий электр-техникалық конденсаторлар, химиялық аппаратар; фольгалар мен электр тогын өткізгіштер; кабельдік бұйымдар, тамақ пісіретін ыдыс-аяқ, қорытпалар, лигатОралар (көмекші) т. б. үшін қолданылады.

Алюминий қорытпаларының (тығыздығы 3,0-ке дейін) механикалық қасиеттері термиялық өңдеуден кейін жоғары болады, олар жақсы өңделеді, жақсы құйылады. Бұл қорытпалар екі топқа: құймалық және деформацияланатын қоспаларға бөлінеді.

Құйма алюминий қорытпалары топырақ және металл қалыптарга құю арқылы, сондай-ақ қысыммен құю арқылы бөлшектер алу үшін қолданылады.

Деформациялы алюминий қорытпалары табақтар, сымдар, ленталар, күрделі профильдер және соғу, қалыптау немесе престеу арқылы әр түрлі бөлшектер жасау үшін пайдаланылады.

Құймалық алюминий қорытпалары. Ең маңызды құймалық алюминий қорытпалары — 6 дан 13 пайызға дейін кремний бар қорытпалар мен жалпы силуминдер деп аталатын қорытпалар. Оларда басқа да элементтер (мыс, магний, мырыш) болады. Силуминдер сұйықтай өте аққыш келеді және оның көлемі аз кішірейеді. Ұсақ түйірлі тығыз структура алу үшін және механикалық қасиетін арттыру үшін бұл қорытпалар (модификацияланады) өзгертіледі, балқытылған силуминді металл натриймен (0,1%) немесе балқытылған металдың салмағы бойынша алғанда натрий мен калийдің 2 пайызға жуық фторлы тұздарының қорытпасымен өңдейді.

МСТ 2685—63-ке сәйкес құймалы алюминий қорытпаларының мынадай маркалары бар: АЛ1, АЛ2, ... АЛ18В-ға дейін. Ең күрделі пішінді құймалар жасау үшін АЛ2 қорытпалы (10—13%) кең қолданылады, ол модификациялау арқылы қатаяды да кейін термикалық өңдеуден өткізілмейді. Кремнийден (4,5—10,5% Si) басқа магний (0,17—0,6% Mg), мыс (0,3—1% Си) және марганец (0,25—0,5% Мп) бар АЛ4, АЛ5 қорытпаларының беріктігі модификацияланады және кейін термиялық өңдеуден өтеді.

Алюминий мен магний АЛ8 қорытпаларының (0,5—11 пайыз Mg) құймалық қасиеттері біраз төмен, бірақ беріктігі мен икемділігі жоғары (õв =28 кГ/мм² ≈ 280 Мн/м², 6 = 9%) болады. Олар тек термиялық өңдеуден кейін ғана қолданылады.

Алюминий мен мыс қорытпалары — АЛ7 және АЛ12 қорытпалары (4,0—5,0% Сu) қорытпаларының құймалық қасиеттері біраз төмен, бірақ термнкалық өңдеуден кейін ол жоғары механикалық беріктікке ие болды.

АЛ12 қорытпаларының құймалық қасиеттері жаксы, ол қатты және морт сынғыш келеді, термиялық өңдеусіз қолданылады.

Алюминийдің кремнийлі, мырышты қорытпасының АЛ11 құймалық қасиеттері жоғары және ол күрделі пішінді бөлшектер алу үшін қолданылады. Беріктігін арттыру үшін модификацияланады.

Алюминийдің кремнийлі мысты қорытпалары АЛ6 металл қалыптарға және қысыммен құю үшін қолданылады. АЛ4 пен АЛ5 қорытпалары жүк көп түсетін ірі бөлшектерді жасауға қолданылады. Бұл қорытпаларды термиялық өңдеу — қыздырып шынықтыру (АЛ4 үшін t = 535±5°С, АЛ5 үшін — 525±5°С-ге дейін) және біраз уақыт бойы ұстау түрінде орындалады (АЛ4 үшін— 15 сағат, АЛ5 үшін — 5 сағат) АЛ7 қоспасының аққыштық пен қаттылықтың жоғары шегін керек ететін бөлшектер жасалады. Қорытпаны шынықтыру оны t = 515±5°С температурасына дейін қыздырып, 10—15 сағат ұстаудан құралады. Қалыптастыру үшін қыздыру температурасы t =150±5С, одан кейін 2—4 сағат ұсталады. АЛ8 қорытпасынан тотығу жағдайында жұмыс істейтін және едәуір соққы түсетін приборлар мен машиналардың бөлшектері жасалады. АЛ8 қорытпасы 435±5°С температураға дейін қыздырылып, одан кейін 15—20 сағат бойы ұсталып шынықтырылады. Ол калыптастыкенн еткізілмейді.

Деформацияланған алюминий қорытпалары (қысыммен өңделетін). Бұлардың арасында термикалық өндеумен нығайтылмайтын және термикалық өңдеумен нығайтудан өткізілетін қорытпалар болады. Алғашқысына алюминий мен марганецтің, магнийдің қорытпалары жатады. Бұлар орташа берік, тотығуға едәуір төзімді, жоғары икемді және жақсы пісіріледі. Бұл қорытпалар тотықтырғыш ортада жұмыс істейтін пісірілген бөлшектер және терең штамптаумен алынатын бөлшектер жасау үшін қолданылады.

Термикалық өңдеумен нығайтылатын иілгіш қорытпалардың беріктігі жоғары келеді (õв 70 кГ/мм² дейін ≈ 700 Мн/м²); оларды машина жасауда әсіресе самолёт жасауда жауапты бөлшектерға кеңінен қолданылады.

Бұл топтағы ең көп тараған қорытпа — дюралюминий. Дюралюминийдің құрамына мыс (2,2—5,2%), магний (0,2—1,6%), марганец (0,3—11%), кремний (0,4—1,3%), темір (көп дегенде 0,7%) кіреді. Дюралюминийдің орташа химиялық құрамы: Сu — 3—5%, Mg —0,5—1,8%, Мn —0,3—0,8%, Si —0,5—1,2%, Fe — 0,1 пайызға дейін қалғаны алюминий.

МСТ 4784—65-ке сәйкес, Д әрпі — қорытпаның атын (дюралюминий), цифр — қорытпаның шартты рет санын көрсетеді.

Қорытпаның негізгі компаненттері мыс пен магний, өйткені олар термиялық өңдеуден өткізгенде CuAl2 және Al2CuMg қосындыларын құрап, қорытпаның беріктігін арттырады.

Дюралюминий қорытпаларының (Д1, Д6, Д16) механикалық қасиеттерін барынша жақсартатын термиялық өңдеу, оларды 500 градусқа дейін қыздырып, суда шынықтыру және бұдан кейін үй температурасы жағдайында 4—7 тәулік бойы ұстап табиғи қалыптастыкенн өткізу болып табылады. Кейбір қорытпаларды қолдан қалыптастыру 100—150°С-ге дейін қыздыру арқылы тездетіледі. Шынықтыкенн кейін қорытпа болады да, сол күйінде қысыммен өңделеді. Қорытпаның мұндай күйі 3—4 сағатқа сақталады, бұдан соң ол қалыптаса бастап, беріктігі артады (õв =30—47 кГ/мм² ≈ 300—470 Мн/м²), пластикалығы төмендейді.

Коррозиядан сақтау үшін табақ дюралюминий плакирленеді, яғни ол ыстықтай бірге прокаттау арқылы таза алюминий қабымен жабылады.

Дюралюминий механикалық өңдеуден ыстық күйінде де (400— 480ºС), салқын күйінде де өткізіледі; салқын күйінде өңдеуді қалыптасқанға дейін жүргізген жөн.

Соғып өңдеу мен штампылауға арналған деформацияланғыш алюминий қорытпалары. Бұларға АК4, АК6, т. б. маркалы қорытпалар жатады. Цифр қорытпаның рет санын, ал әріптер — оның неге арналғанын (соғып өңделетін алюминийлі қоспа) көрсетеді. МСТ 4784—65-ке сәйкес, бұл қорытпалардың орташа химиялық құрамы мынадай: Сu 1,9—2,5%, Mg 1,4—1,8%, Мn 0,4—0,8%, Ni 0,8—1,3%, Fe 0,8—1,3%, Si 0,5—1,2%, қалғаны — Аl. Механикалық қасиеттері: õв =34—38 кГ/мм² ≈ 340—380 Мн/м²; õ =4—8%. Ni қорытпасының тұтқырлығы мен беріктілігін арттыру үшін аздаған мөлшерде енгізіледі. Бұл қорытпалар авиация моторларының поршендерін, винт қалақтарын, двигатель картерлерін (АК6) және машиналардың басқа да көптеген бөлшектерін жасауға қолданылады.

Беріктігін арттыру үшін соғып өңделген бөлшектер термикалық өндеуден 510—530°С-ге дейін қыздырып шынықтыкенн және одан кейін 150—160°С-ге 15—17 сағат бойы қалыптастыкенн өткізіледі.

4.3. Магний және оның қорытпалары

Магний — техникада қолданылатын металдардың ең жеңілі, оның тығыздығы 1,74, балқу температурасы 650°С. Құйма күйіндегі беріктік шегі õв =10—13 кГ/мм² [ 100— 130 Мн/м²], салыстырмалы ұзаруы 6—3,6%.

Таза магнийдің коррозияға төзімділігі шамалы болады. Оттегімен өзара әсерлескенде актив қабілеті жоғарылайды, ол жоғары температурада оңай тотығады да, аппақ жалын шығарып жанады: магний фотографияда, пиротехникада (жарық ұшқынды от шығакен) қолданылады. Құрылымдық материал есебінде магний қолданылмайды.

Өнеркәсіпте магний алюминиймен, марганецпен, мырышпен тағы басқа элементтермен қорытпа түрінде қолданылады.

Барлық магний қорытпалары кесу арқылы жақсы өңделеді және олардың беріктігі біршама жоғары болады õв=20 кГ/мм² [200 Мн/м²].

Магнийдің балқытқанда тез тотығып, өздігінен жанып кететіндігінен, магний қорытпалары флюс қабатымен бүркеліп немесе вакуумда құйылады. Магнийдің құймалық қасиеттері алюминийдікінен төмен болады. Магний қорытпаларының қасиеттерін жақсарту үшін оларға аздаған мөлшерде бериллий, титан және басқа элементтер енгізіледі.

Барлық магний қорытпалары құймалық және иілгіш топтарға бөлінеді.

Құймалық магний қорытпалары МСТ 2856—68-ге сәйкес МЛ1, МЛ2... МЛ6 маркаларымен белгіленеді. МЛ әріптері құймалық магний қорытпаларын, цифрлар қорытпаның рет санын көрсетеді.

МЛ-2 қорытпасы бензин бактарының мойынын, қарапайым бензин жанармай арматурасын жасау үшін қолданылады. Ондағы негізгі элементтердің мөлшері (% есебімен): Аl≤0,1, Zn≤0,5, Мn — 1—2, Si —0,10, МЛ4 пен МЛ5 қорытпалары приборлардың қалбырын, самолёт, двигатель бөлшектерін, фотоаппарат корпусын т. б. жасауға қолданылады.

Деформацияланатын магний қорытпаларының (қысыммен өңделетін) химиялық құрамы жағынан құйма қорытпалардан онша көп өзгешелігі жоқ, олар MA1, МА2 ... МА6 маркаларымен белгіленеді. Бұл қорытпалар қысыммен қыздырылған күйінде өңделеді.

МА1 қорытпасының пластикалығы ыстық күйінде жоғары, салқын күйінде қанағаттанарлықтай болады, ол жақсы пісіріліп жабысады, басқа магний қорытпаларымен салыстырғанда тотығуға төзімді келеді.

МА6 қорытпасы термиялық өңдеуден кейін басқалармен салыстырғанда беріктігі жоғары болады. (õв =30 кГ/мм² ≈ 300 Мн/м², 6 — 8% НВ 56), соғып және штамплап жасалған, жүк көп түсетін  бөлшектер үшін қолданылады. Оны біржола термиялық өңдеу арқылы салқындата отырып, 410—425°С-де шынықтыру арқылы жүргізіледі.

МЛ4, МЛ5 қорытпаларының механикалық қасиеттерін арттыру үшін 380°С-ге дейін (МЛ4) және 420°С-ге дейін (МЛ5) қыздыкенн, ауада салқындатудан және одан кейін 180°С-де 14—16 сағат бойы қалыптастыкенн құралатын термикалық өңдеу қолданылады.

Магний қорытпаларын тотығудан қорғау үшін оксидтеу, яғни бұйымның бетін оксид қабығымен, сондай-ақ лакпен, бояумен жабу кең қолданылады.

Магний қорытпаларынан бөлшектер жасау технологиясы күрделі, алайда жеңіл болғандықтан машина жасауда кең қолданылады.

4.4. Титан және оның қорытпалары

Машина жасауда көрнекті орын алатын жаңа металл материалдар — титан және оның негізінде құралатын қорытпалар болып табылады. Бұл балқу температурасы 1665°С, тығыздығы— 4,5 болып келген ақ күміс тәрізді металл. Тазалығы жоғары техникалық титанда бөгде қорытпалар (Ғе, Мп, А1, С, Si, Ni) 0,1 пайыздан аспайды, олардың беріктігі онша жоғары емес, пластика-лығы жақсы, қасиеттері жағынан таза темірге жақындайды; ол көміртегімен қосылғанда қатты титан карбиттерін құрайды. Титан қысыммен (соғу, престеу, прокаттау) қанағаттанарлықтай өңделеді, қорғауыш газдар атмосферасында доғалық электрмен пісіріп жабыстырылады. Титанның тотығуға төзімділігі тұщы және теңіз суында, кейбір қышқылдарда жоғары келеді. Қосалқы заттар титанның беріктігін күрт арттырады, бірақ икемділігін төмендетіп жібереді. СССР-де шығарылатын техникалық титанда 0,5 пайызға дейін қосалқы элементтер бар, оның беріктігі õв =55—75 кГ/мм² [550—750 Мн/м²] õ = 20—25%.

Машина жасауда құрылымдық материал есебінде ванадийлі, молибденді, хромды, марганецті, вольфрамды, танталды ниобийлі, көміртекті, амонийлі, қалайылы титан қорытпалары қолданылады. Олардың ішінде ең көп қолданылатындары: алюминийлі, хромды, ванадийлі, көміртекті титан қорытпалар.

Бұл қорытпалардың механикалық қасиеттері жоғары õ =100-110 кГ/мм² [100-1100 Мн/м²]; õ =10-15%, оларды термикалық өңдеу және шыңдау арқылы жақсартуға болады. Титан қорытпалары өткір орталарда ыстыққа және тотығуға төзімді болады. Мысалы, 3% хром, 5% алюминийі бар ВТЗ қорытпасы 400—500°С ыстыққа төзімді келеді. Қорытпалардың беріктігінің жоғары болуы тотығуға, қызуға төзімді және жеңіл болуы арқасында машина жасауда құнды материал болып табылады. Титан негізіндегі қорытпалар самолет және кеме жасауда реактивті техникада және осы заманғы техниканың басқа да салаларында қолданылады.