- Глиноземистый цемент

Г линоземистый цемент представляет собой быстротвердеющее вяжущее вещество, являющееся продуктом тонкого измельчения обожженной до плавления или спекания сырьевой смеси, состоящей из бокситов и известняков и рассчитанной на преобладание в готовом продукте низкоосновных алюминатов кальция. В отличие от портландцемента глиноземистый цемент относится не к силикатным, а алюминатным цементам, а потому не является разновидностью портландцемента. Он не содержит ни гипса, ни активных минеральных добавок.

Сырьем для производства глиноземистого цемента служат, как уже отмечалось, бокситы и известняки. Бокситами называются горные породы, состоящие в основном из Al(OH)3 и содержащие в качестве примесей глинистые вещества, кварцсодержащие породы, оксиды железа.

Г линоземистый цемент в зависимости от условий получения изменяет свою окраску от светло-серой до коричневой и черной. Его средняя плотность 3000...3200 кг/м3, насыпная (в уплотненном состоянии) - 1600.1800 кг/м3. Количество воды, необходимое для получения из глиноземистого цемента теста нормальной густоты несколько выше, чем у портландцемента и составляет 25.28 %. Однако в отличие от портландцемента значительная часть воды идет на гидратацию клинкерных минералов глиноземистого цемента. В результате плотность затвердевшего камня глиноземистого цемента больше, чем у портландцемента, соответственно меньше усадка и выше морозостойкость. Глиноземистый цемент является быстротвердеющим, но не быстросхватывающимся продуктом: начало его схватывания должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч после затворения водой, т.е. сроки схватывания почти такие, как и у портландцемента. С увеличением тонкости помола цемента и повышением температуры воды затворения сроки схватывания глиноземистого цемента сокращаются.

Отличительным свойством глиноземистого цемента является быстрое нарастание прочности при его твердении. По истечении 10. 15 ч твердения прочность изделий из глиноземистого цемента оказывается достаточной для ввода их в эксплуатацию (15.20 МПа), а к суточному возрасту составляет 80.90 % от марочной. Согласно ГОСТ 969-91 глиноземистый цемент выпускают трех марок: М400, М500 и М600, причем в отличие от портландцемента марочная прочность глиноземистого цемента определяется через 3 сут со дня изготовления. В большинстве случаев максимум прочности достигается к 1.3 годам твердения, после чего прочность начинает снижаться. Максимальное значение прочности у глиноземистого цемента на 40.50 % превышает их марочную прочность.

Пропаривание и автоклавная обработка изделий на глиноземистом цементе приводят к снижению их прочности (укрупнение кристаллов, рост пористости и т.п.), в связи с чем эти способы интенсификации твердения вяжущих веществ для глиноземистого цемента не применяются.

При использовании глиноземистого цемента в массивном бетоне во внутренней части последнего наблюдается повышение температуры до 60°С, что приводит к ослаблению кристаллической структуры цементного камня. Для предотвращения возможного понижения прочности бетона проводят следующие мероприятия:

- Повышают теплоемкость бетона путем применения холодных заполнителей и холодной воды затворения и увеличивают его теплопроводность за счет повышения разности температур между поверхностной и внутренней частями бетона в результате интенсивной поливки последнего водой, осуществления бетонирования в малом объеме и преимущественно в зимнее время.

- В состав глиноземистого цемента вводят до 20...25 % CaSO4 который связывает гидроалюминаты кальция в сульфоалюминат кальция. Последний оказывается устойчивым при повышенных температурах и предотвращает понижение прочности бетона.

Глиноземистый цемент достаточно интенсивно твердеет и при пониженных положительных температурах. Так при 5°С прочность камня из глиноземистого цемента в возрасте 3 сут составляет около 80.90 %, а при температуре замерзания воды (0°С) - около 50 % от его марочной прочности. Затвердевает глиноземистый цемент и при температурах ниже температуры замерзания воды (-1...-10°С). Способность глиноземистого цемента достаточно интенсивно твердеть при пониженных температурах объясняется его повышенной экзотермией в начальные сроки гидратации минералов, вследствие чего в массе бетона температура быстро поднимается до нормальной. Если же температура в массе бетона оказывается низкой, то твердение глиноземистого цемента, как и всех других вяжущих веществ, замедляется или прекращается совсем [2].

В возрасте до 1 сут тесто глиноземистого цемента уменьшает свой объем, а в последующие сроки наблюдается некоторое разбухание цементного камня. Затвердевший глиноземистый цемент отличается высокой стойкостью в минерализованных водах (в частности, в морской воде). Причинами этого являются повышенная плотность и водонепроницаемость бетона на глиноземистом цементе, отсутствие в составе цементного камня свободного Са(ОН)2, незначительная растворимость в воде гидроалюминатов кальция и защитное действие пленок из Al(OH)3, образующихся на гидратированных и негидратированных частицах цемента. Однако затвердевший глиноземистый цемент разрушается в растворах щелочей, поэтому его нельзя смешивать с портландцементом и известью.

Бетоны на основе глиноземистого цемента отличаются огнеупорностью, которая зависит от состава цемента и типа заполнителей и изменяется в пределах 900...1800°С. Огнеупорность глиноземистого цемента возрастает с увеличением содержания в нем Al2O3, но активность и прочность его при этом понижаются.

Г линоземистый цемент стоит дороже портландцемента, поэтому он применяется лишь в тех случаях, когда экономически выгодно используются его специфические свойства. Быстрое твердение и высокая прочность делают глиноземистый цемент ценным материалом при проведении различных восстановительных работ: при прорывах плотин, труб и других аварийных работах, для ремонта дорог и мостов, при срочном возведении фундаментов и т.п.

Повышенная химическая стойкость позволяет применять глиноземистый цемент для тампонирования нефтяных и газовых скважин. Широкое применение он получил на предприятиях пищевой промышленности, на бумажных и фотофабриках, на травильных и красильных предприятиях, для футеровки шахтных колодцев, тоннелей и во многих других отраслях народного хозяйства. На основе глиноземистого цемента производится огнеупорный бетон. Применяется он при зимнем бетонировании и для торкретирования. Глиноземистый цемент является компонентом многих расширяющихся цементов.

Нельзя использовать глиноземистый цемент в тех случаях, когда температура бетона во время его твердения может подняться выше 25...30°С, т.е. при саморазогреве бетона и в условиях жаркого климата. Недопустимо его применение в бетонных конструкциях, подвергающихся щелочной агрессии.

- Гидравлическая известь

Гидравлическая известь получается при мягком режиме обжига карбонатных пород с высоким содержанием (8.20 %) глинистых веществ - мергелистых известняков. При обжиге в составе гидравлической извести образуется как свободный СаО, так и силикаты,	алюминаты	и ферриты кальция,	обладающие

гидравлическими свойствами. Производственный процесс заключается в обжиге сырья и превращении обожженного продукта в порошок путем помола или гашения. Практически гидравлическая известь обжигается в пределах 900.1100°С.

При твердении гидравлической извести протекают процессы, характерные как для воздушного, так и гидравлического твердения.

Первые обусловливаются твердением Са(ОН)2 аналогично воздушной извести, вторые процессы вызываются твердением силикатов, алюминатов и ферритов кальция; в результате их взаимодействия с водой образуются гидросиликаты, гидроалюминаты и гидроферриты кальция.

Плотность гидравлической извести составляет 2600...3000 кг/м3. Пластичность и удобообрабатываемость строительных растворов на гидравлической извести при прочих равных условиях меньше, чем растворов на воздушной извести. Гидравлическая известь - медленносхватывающееся вяжущее вещество. В зависимости от содержания в ней свободной СаО сроки схватывания колеблются в пределах: начало 0,5.2 ч, конец - 8.16 ч. При правильно выбранном режиме твердения строительные растворы и бетоны на гидравлической извести обладают более высокой прочностью, чем на воздушной извести. Растворы на гидравлической извести достигают прочности в 28-суточном возрасте 1,5.2,5 МПа и более. Гидравлическая известь прочнее воздушной, но отстает в этом отношении от многих вяжущих веществ.

Гидравлическую известь выпускают в небольшом количестве. Ее можно использовать для изготовления строительных растворов, применяемых для кладки и штукатурки как в сухой, так и влажной среде. Гидравлическая известь применяется наряду с воздушной известью, при этом получаются водостойкие строительные растворы. Употреблять гидравлическую известь можно при приготовлении легких и тяжелых бетонов низких марок, применяемых в различных частях зданий. На ее основе изготовляют смешанные цементы - известково-шлаковый, известково-пуццолановый и др.

- Романцемент

Сырьем для производства романцемента служат мергели, в которых отношение между известковой и глинистой частями таково, что в результате обжига, не доводящего эти материалы до спекания, получается продукт, где вся или почти вся известь связывается в силикаты, алюминаты и ферриты кальция.

Романцемент состоит главным образом из C2S, CA, C5A3, C2F и MgO. Ввиду отсутствия свободной извести или наличия ее в небольшом количестве, обожженный продукт при смачивании водой не гасится и, следовательно, не рассыпается в порошок. Романцемент превращается в порошок исключительно путем помола. Для замедления схватывания и улучшения свойств романцемента допускается введение в его состав при помоле до 5 % гипса. Разрешается также вводить до 15 % гидравлических добавок.

Обжигают романцемент при 1000...1100°С При этом необходимо стремиться к возможно более полной декарбонизации СаСО3, образованию силикатов и алюминатов кальция, а также к получению активной, способной к гидратации магнезии.

Плотность романцемента 2600.3000 кг/м. Ввиду небольшого содержания свободного СаО (по сравнению с гидравлической известью) гидравлические свойства в романцементе ярко выражены. Начало схватывания романцемента должно наступать не ранее, чем через 15 мин, а конец - не позднее, чем через 24 ч от начала затворения. Следовательно, романцемент имеет большой интервал схватывания и отличается быстро наступающим началом схватывания и замедленным его концом.

Романцемент значительно уступает портландцементу по прочности. Его марки составляют М25, М50, М100 и М150. Вместе с тем строительные растворы на романцементе отличаются более высокой водостойкостью по сравнению с растворами, приготовленными на гидравлической извести.

В XIX в. романцемент сравнительно широко применялся в строительстве. В настоящее время он так же, как и гидравлическая известь, используется в незначительном количестве. Его можно применять в растворах для каменной кладки наземных и подземных частей сооружений, при изготовлении бетонов низких марок, а также при проведении реставрационных работ.

материал. И сегодня одно единственное сооружение является уникальным свидетельством крепости римского бетона - Пантеон (рис. 17), сооруженный в 125 г. н.э. Пантеон - одно из величайших архитектурных сооружений с чудесной колоннадой, украшающей вход в здание, и громадным барабаном, который венчает потрясающий 47метровый купол. И этот купол сделан из бетона. Пантеон в Риме уже вторую тысячу лет поражает современников своей грандиозностью.