2.1.1.З.	Применение строительного гипса

Строительный гипс широко применяется для производства различных строительных изделий: панелей и плит для перегородок, листов для обшивки стен и перекрытий (гипсокартон), стеновых камней, архитектурно-декоративных изделий, вентиляционных коробов и т.д. Изделия из строительного гипса изготовляются без заполнителей (гипсовые) или с применением их (гипсобетонные). В качестве заполнителей используются древесные опилки, доменные шлаки, кварцевый песок. Органические заполнители улучшают гвоздимость и уменьшают плотность изделий.

Применение заполнителей хотя и сокращает расход гипса, но уменьшает прочность изделий. Для повышения прочности гипсобетонных изделий уменьшают расход воды затворения, а при укладке смеси применяют вибрирование, прессование, трамбование.

Для армирования гипсовых изделий применяют деревянные рейки, картон, камыш, растительные волокна, стекловолокно, древесную фибру, измельченную бумажную массу и другие волокнистые материалы. Обычная стальная арматура без защитного поверхностного слоя (цементно-битумных, цементно-полистирольных и других обмазок) не может применяться в гипсовых изделиях, так как она подвергается коррозии вследствие слабого сцепления гипса с арматурной сталью.

Наиболее широкое применение в строительстве получили гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, а также перегородочные плиты, блоки, панели.

Гипсокартонные листы - отделочный материал, состоящий из затвердевшего гипсового сердечника, прочно соединенного с картонной оболочкой, покрывающей все плоскости листов и их грани, кроме торцовых (рис. 11, а). В процессе производства в гипсовое тесто вводят пенообразующие добавки для снижения плотности, органические волокна с целью армирования гипсового камня и другие добавки. Изготовляют гипсокартонные листы методом непрерывного проката, причем твердеющий гипс прочно приклеивает к себе листы картона. Назначение картона - повысить прочность материала на изгиб и придать ему гладкую поверхность.

Гипсокартонные листы выпускают длиной 2,0...4,0 м, шириной 0,6...1,2 м, толщиной 6,5.24 мм, плотностью 850.950 кг/м3 (ГОСТ 6266-97). Их применяют для отделки внутренних поверхностей помещений - стен, потолков, перегородок. Использовать их можно только в помещениях с нормальной относительной влажностью воздуха (до 60 %), а в санузлах - лишь при условии надежной защиты от увлажнения. Такие листы целесообразнее прикреплять к основанию не гвоздями, а мастиками.

а	б

Рис. 11. Гипсокартонные листы (а) и пазогребневые гипсовые плиты (б)

Применение гипсокартона (сухой гипсовой штукатурки) упрощает и ускоряет отделочные работы, поскольку крепление листов к стенам и перегородкам - менее сложный процесс, чем оштукатуривание тех же поверхностей; кроме того, не нужно тратить время на сушку.

Гипсоволокнистые листы изготавливают из формовочной массы, состоящей из гипсового вяжущего, бумажной макулатуры и воды. Такие листы используют для устройства сборных стяжек при настилке полов. Гипсоволокнистые листы имеют повышенную прочность при
изгибе и звукоизолирующую способность, хорошую гвоздимость, легко обрабатываются. На основе гипсоволокнистых масс освоено производство перегородочных панелей и плит, подоконных досок и декоративных рельефных плит.

Гипсоволокнистые листы изготовляют без картона, что значительно снижает их стоимость и упрощает технологию производства по сравнению с гипсокартоном.

Лицевые поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, как правило, отделываются полимерными пленками или текстурной бумагой под дерево или мрамор и покрываются прозрачными лаками. Такой материал носит название декорт.

Гипсовые плиты для перегородок изготовляют из гипса марок Г-4 и Г-5 методом литья. Большей частью плиты имеют паз и гребень, что облегчает монтаж перегородок (рис. 11, б). Масса 1 м2 перегородки 80...100 кг.

Выпускают два вида плит:	обыкновенные и влагостойкие.

Последние изготовляют, вводя в гипсовое тесто гидрофобные добавки. Водопоглощение по массе обычных плит менее 35 %, влагостойкость - менее 5 %.

Размеры перегородок из гипсовых плит: высота не более 3,6 м, длина не более 6 м. При больших размерах требуется установка разделительных укрепляющих элементов из металла и бетона, надежно соединенных с несущими конструкциями.

Гипсобетонные панели для перегородок применяются во всех типах жилых, общественных и промышленных зданий. Панели размером на комнату (высотой до 4 м, длиной до 6,6 м) могут быть с проемами для дверей и фрамуг, сплошными и пустотелыми (рис. 12). Гипсобетонные панели для помещений с повышенной влажностью, например, санитарно-технические кабины, изготовляют на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем или гидрофобизированном гипсе. К гипсобетонным панелям предъявляются в основном требования по прочности и звукоизоляции.

Поскольку гипсовые панели и плиты достаточно огнестойки, их нередко применяют в качестве огнезащитной облицовки металлических и деревянных конструкций.

Гипсовые вентиляционные блоки изготовляют высотой «на этаж». Толщина блока 180...200 мм при диаметре вентиляционных каналов 140 мм, ширина зависит от числа вентиляционных каналов.

Из строительного гипса можно изготовлять ячеистые изделия (пено- и газогипс), представляющие собой теплоизоляционные строительные материалы с равномерно распределенными мелкими воздушными порами, образующимися вследствие введения в гипсовое тесто пено- или газообразующих веществ.

Гипсовые изделия обладают сравнительно небольшой плотностью, несгораемостью, звукоизолирующей способностью, гигиеничностью, декоративностью, низкой себестоимостью и рядом других ценных свойств. Они применяются в сборном строительстве, что позволяет индустриализировать процесс строительного производства. Недостатками гипсовых изделий являются низкая водостойкость, высокая хрупкость, а также ползучесть, т.е. пластические (остаточные) деформации под нагрузкой, увеличивающиеся со временем, особенно если изделие увлажняется, поэтому гипсовые изделия не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью.

Строительный гипс используется для изготовления известковогипсовых штукатурных растворов для внутренних стен зданий. В известково-гипсовых растворах на 1 объемную часть гипса берут от 1 до 5 объемных частей известкового теста, которое замедляет схватывание, повышает пластичность раствора. С целью уменьшения расхода вяжущего и во избежание появления трещин при твердении извести к смеси прибавляют до трех объемных частей песка или другого заполнителя: шлака, пемзы, древесных опилок и т.п. Строительный гипс может применяться для штукатурки и без добавки извести, однако тогда необходимо вводить замедлители схватывания.

Эффективными строительными изделиями для развивающегося индивидуального строительства России являются мелкие стеновые блоки (или стеновые камни) на основе гипсовых или гипсо-цементно- пуццолановых вяжущих веществ. Они могут изготовляться сплошными или пустотелыми, плотной или ячеистой (газогипс, пеногипс) структуры. Прочность таких камней может быть от 1,5 до 10 МПа при плотности от 600 до 1500 кг/м3. Широкое применение строительный гипс получил при производстве декоративных и акустических гипсовых плит. Используются эти элементы для устройства подвесных потолков и внутренней облицовки стен.

Акустические плиты-экраны выпускают различных размеров с квадратными, прямоугольными или круглыми отверстиями (перфорация). Степень перфорации (отношение площади отверстий к общей площади всей поверхности плиты) таких плит составляет 20...30 % [10].

Гипс используется для изготовления архитектурных (лепнина) и скульптурных изделий. Гипсовая скульптура и резьба по гипсовому камню широко применяются в художественном оформлении интерьеров (рис. 13).

Рис. 13. Гипсовая скульптура (слева) и резьба по гипсовому камню (справа)

Лепнина также является одним из приемов оформления интерьеров и экстерьеров, который применяется в реставрации исторических зданий, а также в строительстве современных домов и коттеджей. Г ипсовая лепнина - это не просто украшение интерьера объемными и рельефными элементами, а общий стиль помещения, которое, благодаря применению изделий из гипса, становится неповторимым и стильным (рис. 14).

Из гипса изготовляют искусственный мрамор, в состав которого кроме гипса входят мраморная мука и красители (пигменты); затворяют эту смесь клеевой водой. В состав смеси иногда вводят сульфат калия.

Рис. 14. Гипсовая лепнина: карниз (слева) и потолочная розетка (справа)

Из-за высокой пористости затвердевший гипс обладает малой теплопроводностью, поэтому он вместе с асбестом и другими материалами входит в состав теплоизоляционных композиций.

Формовочный гипс используется для отливки изделий сложных форм (методом шликерного литья) в фарфорофаянсовой и керамической промышленности, а технический (высокопрочный) гипс, получаемый термообработкой при повышенном давлении в автоклаве - для изготовления элементов стен и сборных перегородок, стеновых камней. Оба эти вида гипса могут также использоваться для изготовления архитектурных и скульптурных изделий.

Изделия на основе гипсовых вяжущих отличаются сравнительно небольшой плотностью, высокой тепло- и звукоизолирующей способностью, огнестойкостью, высокими технико-экономическими показателями. Доступность сырья, простота технологии и низкая энергоемкость производства (в 4...5 раз меньшая, чем для получения портландцемента) делают строительный гипс дешевым и перспективным вяжущим.