- Высокообжиговые гипсовые вяжущие

Ангидритовый цемент. При обжиге природного гипса при температурах 600...700°С получается нерастворимый ангидрит, который медленно схватывается (начало схватывания наступает не ранее, чем через 30 мин, а конец - через 8 ч от начала затворения. Пористость затвердевшего ангидритового вяжущего меньше пористости строительного гипса и колеблется в пределах 30.35 %. Плотность ангидритового вяжущего 2800.2900 кг/м3.

Твердение ангидритового цемента, как и строительного гипса, обусловлено образованием двугидрата. При твердении ангидритовый цемент в объеме не увеличивается. Г идравлическими свойствами он не обладает, однако он более водостоек, чем строительный гипс. После предварительного твердения во влажной среде ангидритовый цемент продолжает набирать прочность в воздушно-сухих условиях. При длительном хранении в воде его прочность снижается, а при последующем высыхании снова восстанавливается.

Строительные нормы и правила предусматривают марки ангидритового цемента по прочности 50, 100, 150 и 200 кгс/см2. Строительные растворы на ангидритовом цементе выдерживают без видимого разрушения более 15 циклов замораживания-оттаивания.

Ангидритовый цемент может применяться для приготовления кладочных и штукатурных растворов, а также для бесшовных полов и подготовок под линолеум. Его используют для получения различных строительных деталей (полов, лестничных площадок, ступеней и др.), работающих в сухих условиях. Ангидритовый цемент может применяться в виде цементного теста для скрепления в изоляторах металлических частей с фарфоровыми, а также для изготовления искусственного мрамора. Конструкции и изделия на основе этого вяжущего нельзя использовать при относительной влажности воздуха более 70 %.

Отделочный ангидритовый цемент - разновидность ангидритового цемента. Он отличается более высокой степенью белизны (в порошке не менее 90 %). Из него готовят отделочные растворы, архитектурно-строительные изделия, а также искусственный мрамор в виде штукатурок и плит. Изделия обычно полируют, покрывают воском или парафином, что придает им блестящую поверхность и защищает от атмосферных воздействий.

Высокообжиговый гипс. Обжигом природного гипса или ангидрита при температурах 800...1000°С с последующим помолом получают вяжущее вещество, называемое высокообжиговым гипсом (эстрих-гипсом). В его структуре CaSO4 частично разложен до СаО. Затвердевший высокообжиговый гипс отличается значительной плотностью и меньшей по сравнению со строительным гипсом водопроницаемостью. Поэтому он более стоек к действию воды и различных атмосферных воздействий. Тем не менее, изделия из эстрих-гипса не являются абсолютно водостойкими, поэтому он, также как и другие гипсовые вяжущие вещества, относится к воздушным вяжущим веществам.

Перемешанный с водой порошок эстрих-гипса образует пластичное тесто, которое очень медленно схватывается и твердеет. Твердеющую массу необходимо уплотнять для сближения отдельных зерен, как бы склеивая их между собой. При уплотнении трамбованием или другим способом получается довольно плотная масса, которая после затвердевания превращается в прочный материал.

Начало схватывания высокообжигового гипса - не ранее 2 ч, конец - не нормируется. При твердении высокообжиговый гипс в отличие от строительного гипса претерпевает небольшое уменьшение объема. Затвердевший эстрих-гипс отличается высоким сопротивлением истиранию. Коэффициент истираемости составляет 0,04...0,06 кг/м2 - это выше, чем у керамической плитки для полов. Марки по прочности эстрих-гипса 100, 150 и 200.

Цвет эстрих-гипса - белый. Введением в его состав различных красок можно получать цветные изделия, а отдельных кусков окрашенных пород - мозаичные изделия. Изделия из высокообжигового гипса мало тепло- и звукопроводны, но по сравнению с изделиями из строительного гипса отличаются высокой морозостойкостью, повышенной водостойкостью и меньшей склонностью к пластическим деформациям.

Высокообжиговый гипс может применяться для изготовления бесшовных полов и подготовок под линолеум. Его можно также применять для получения кладочных штукатурных растворов для внутренних стен зданий, искусственного мрамора и других строительных изделий [3].

- Смешанные вяжущие вещества на основе гипса

Гипсо-цементно-пуццолановое вяжущее вещество (ГЦПВ) было предложено А. В. Волженским [11]. Оно может использоваться для производства строительных изделий, стойких в условиях повышенной относительной влажности окружающей среды. Это вяжущее состоит из 50.75 % строительного гипса, 15.25 % портландцемента и 10. 20 % активных минеральных добавок. Оно отличается повышенной водостойкостью и быстрым твердением в начальные сроки за счет гидратации гипса и последующим гидравлическим твердением за счет новообразований, возникающих при гидратации цемента и взаимодействия друг с другом компонентов затворенного водой смешанного вяжущего. Положительной особенностью ГЦПВ является его способность к твердению во влажной и водной средах при такой же скорости схватывания и твердения, как и у строительного гипса.

Изделия из ГЦПВ характеризуются быстрым нарастанием прочности, что дает возможность изготовлять строительные изделия без пропаривания; вполне удовлетворительными прочностными показателями (на ГЦПВ можно изготовлять бетоны марок 150 и 200, причем уже через 2...3 ч после изготовления достигается 30...40 % марочной прочности); повышенной водостойкостью и сульфатостойкостью. Морозостойкость изделий на ГЦПВ составляет от 25 до 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Бетоны на ГЦПВ характеризуются такими же упруго-пластичными свойствами, что и бетоны на портландцементе равнозначных марок.

ГЦПВ применяют для изготовления стеновых панелей санитарнотехнических кабин и ванных комнат, вентиляционных каналов и других строительных целей. Изделия из ГЦПВ используются при возведении жилых домов малой этажности и зданий хозяйственного назначения