- Классификация бетонов

В соответствии с ГОСТ 25192 бетоны классифицируются:

- по виду вяжущего - бетоны на цементном, известковокремнеземистом, гипсовом, шлаковом, гипсошлаковом, шлакощелочном, магнезиальном, полимерном, смешанном, модифицированном и других связующих и специальных вяжущих (кислотостойких, жаростойких, металлических и других);

- по виду заполнителя - бетоны на плотных, пористых и специальных заполнителях (химически стойких, жаростойких и других);

- по структуре - бетоны крупнозернистые, мелкозернистые, тонкодисперсные с плотной, поризованной, крупнопористой и ячеистой структурой;

- по условиям твердения - бетоны естественного твердения, пропаренные и запаренные в автоклаве;

- по назначению - конструкционные, конструкционнотеплоизоляционные и специальные бетоны (жаростойкие, химически

стойкие, декоративные, теплоизоляционные, радиационно-защитные и другие), бетоны для промышленного и гражданского строительства, гидротехнический и дорожный бетоны и т.д.;

- по средней плотности различают особо тяжелые (рс = 2500 (2800)...5000 кг/м3), тяжелые бетоны (р = 2001...2500 (2800) кг/м3), легкие бетоны (рс = 500...2000 кг/м3), особо легкие бетоны (рс<500 кг/ м3);

- по способу уплотнения бетонной смеси различают вибрированный, самоуплотняющийся и укатываемый бетоны;

- по некоторым отличительным качествам используется рядовой, высококачественный, напрягающийся, модифицированный бетоны, бетон с компенсированной усадкой, фибробетон и т.д.;

- по прочности на сжатие и растяжение бетоны делятся на классы (В и Bt), по средней плотности, водонепроницаемости и морозостойкости на марки, соответственно обозначаемые буквами D, W, F.

В перспективе закономерен переход к Евростандарту на бетоны тяжелые и легкие EN 206 «Бетоны - спецификация, эксплуатационные требования, производство, контроль соответствия». Он содержит специальные требования по следующим разделам:

- составляющие бетонной смеси;

- свойства бетонной смеси и бетона;

- спецификация бетонов;

- производственный контроль;

- критерии соответствия и процедуры оценки.

В соответствии с EN 206 тяжелый бетон имеет среднюю плотность 2100.2600 кг/м3, легкий бетон - 800.2100 кг/м3.

К высокопрочным относятся бетоны класса более С67	(85.

90 МПа). Стандарт предусматривает максимальный класс тяжелого бетона С115, легкого бетона - С88. В стандарте установлены также требования к материалам, составу, и прочности бетона с целью обеспечения высокой его морозостойкости.