Лекция 1. Асыл металдар металлургиясы

1. Асыл металдар тобын алтын, күміс, платина және платина тобының элементтері: палладий, родий, иридий, рутений және осмий құрайды.

Олардың жер қабатындағы мөлшерінің аз болуы және оларды бөліп алу үлкен энергетикалық және материалдық шығындарды қажет ететіндігі, олардың өзіндік құнын өте жоғарылатады.

Аu өндіру өте ерте кезден, біздің эрамызға дейін 4- 5мың жыл бұрын басталған ден есептеледі. Салыстырмалы түрде көп мөлшерде гректер, вавилондықтар, римдіктер өндіре бастаған. Өндіру жұмыстары қол еңбегімен жүргізілген. Сол кезің өзінде Египетте алтынды балқыту рафинациялау, шлюздерде жуу әдістері белгілі болған. Бұдан 2000 жыл бұрын алтынды сынаппен амальгамдап бөліп алу қолдана бастаған. Алтынды өндіру біртіндеп өсіп кен орындары ашыла бастаған: Куба, Чили, Перу, Канада, Қытай, Индия, Бразилия, Солтүстік  Америка. 1886ж оңтүстік Африкада өте үлкен кен орны ашылып соңғы кезге дейін алтын өндіруде І орында тұр. Қазір алтын өндіру бойынша І орында Қытай,ІІ орында ЮАР, ІІІ орында  АҚШ, ІІІ орында  Австралия, ІV орында Канада.

Асыл металдардың қолданылуы

Алтынды мыңдаған жылдар зергерлік бұйымдар мен монеталар жасауда пайдаланған. Қазіргі кезде де алтынның басым бөлігі, 40-тан 60%-ға дейін, зергерлік бұйымдар жасауға қолданылады

Өнеркәсіптік мақсатта алтынның негізгі тұтынушыларына электрондық, телевизиялық өнеркісіп, ЭВМ өндірісі, әскери техника және космонавтика жатады. Алтынның өнеркәсіпте қолданлыуы оның келесі үш қасиетінің үйлесімділігіне негізделген: электр өткізгіштігі, пластикалығы және жоғары және төменгі температураларда беткі қабатының күңгірттелмеуі. Коррозияға жоғары тұрақтылығы және электр өткізгіштігі оны әртүрлі контактілік қосылыстарда, эартылай өткізгіштік құрылғыларда және басқа электрондық қондырғыларда электролиттік жабынды түрінде қолдануға мүмкіндік береді.

Алтыннан жабындыны космотық аппараттарда күн радиациясынан қорғаныс ретінде қолданады, себебі алтын инфрақызы сәулелердің 98%-ын шағылыстырады, сонымен қатар сәулелену қабілеті төмен. Бұл қасиеттерін  космонавтикада, терезе әйнектерін металлдауға ж.б. мақсаттарда кеңінен қолданады.

Алтынның қорытпаларын химия өнеркәсібінде, медицинада ж.б. салаларда пайдаланады.

Күміс – ерте кезден әртүрлі зергерлік бұйымдар, ыдыстар, коллекциялық заттар жасауда қолданылады.

Өнеркісіпте негізгі қолданылу саласы – кино және фото, рентгендік материалдар, жасау (шамамен  өндірілетін күмістің 53%).

Күміс, сонымен қатар электротехникада, электроника және радиотехникада контактілер мен өткізгіштер ретінде кеңінен қолданылады.

Күмісті әртүрлі металдар мен қорытпаларды дәнекерлегіштер жасауда,химия өндірісінде катализатор ретінде, әйнекті күмістеп – айна жасауда, тұрмыстық құралдарға жабынды (термос) жасауға, жарықсүзгіштер ретінде (светофильтр) және басқа салаларда қолданады.

Алтынның физикалық-химиялық қасиеттері

Алтын – созылмалы, соғу арқылы пішінін өзгертуге болатын сары түсті, химиялық белсенділігі төмен металл, электронға тартылу күшінің жоғарылығына байланысты ең асыл металдарға жатады. Өте жоғары  температурада да оттегі, сутегі, азот, көміртегімен реакцияға түспейді. Қосылыстарында 1 және 3 валентті, бірақ олар тұрақсыз, метал түріне дейін жеңіл тотықсызданады. Электродтық потенциалы: 1 валентті болғанда – 1,68 В, 3 валентті – 1,5 В. Алтын – сілтілерде, қышқылдарда ерімейді. Алтын – тұз және азот қышқылдарының, күкірт жәнее марганец қышышқылдарының, күкірт және азот қышқылдарының қоспаларында ериді.Алтын – патша арағында жақсы ериді.

Аu +HNO3 + 4HCl = HAuCl4 + NO + 2H2O

Патша арағы ерітіндісінен абайлап қыздыру арқылы алтындыхлорлысутекті қышқылдың сары кристалдары (HAuCl4·3H2O)түрінде бөлінеді.

Алтын – сілтілік және сілтілік жер металдардың (Na, K, Ca) цианидтерінің сулы ерітінділерінде оттегінің қатысуымен жақсы ериді.

Алтын ауада тотықпайды, оттегінің адсорбцияланған өте жұқа қабатымен қапталады.

Күмістіңфизикалық-химиялық қасиеттері

Күмістің химиялық қасиеттері алтынға қарағанда өзгеше. Күміс қосылыстарында әдетте бір валентті, екі және үш валентті қосылыстары бар. Бөлме температурасында таза ылғал ауада күміс оттегіні адсорбциялап, тотыққан қабат түзеді. Жоғары температурада қабық өседі.

Күміс балқыған кезде оттегінің айтарлықтай мөлшерін сіңіреді, ал суыған кезде оттегі бөлінеді.

Күміс сутегі және  азотпен тікелей әрекеттеспейді.

Күміс азот қышқылында және қайнап тұрған концентрлі күкірт қышқылында жеңіл ериді. Ұсақ дисперсиялық күміс  оттегінің қатысуымен сұйытылған күкірт қышқылында ериді. Органикалық қышқылдар мен сілтілер күміске әсер етпейді.

Асыл металдардың негізгі кендері мен минералдары. Шикізат базасы

Алтынның жер қабатындағы мөлшері 5·10-7%(5 мг/т), ал күмістің мөлшері алтыннан 20 есе жоғары, 10-5% (0,1 г/т) . Алтынның қоспалары ретінде металдардың минералдары кіреді. Сом алтында қоспалар  ретінде Ag, Cu, Fe, аз мөлшерде Bi, Ni, Te, Mn болады.

Алтынның жер қабатында таралуы біркелкі емес, кейбір аумақтарда концентрациясы жоғары болады.

Алтынның кен орындары түзілуі бойынша қышқыл магмалардың шығуы кезінде түзілген гидротермальдық деп есептеледі.

Түпкілікті кен орындары негізінен аса қаныққан ерітінділерден металдардың кристалдануы нәтижесінде түзілген. Сондай-ақ магмалық кен орындары да болады.

Алтын әрқашанда кварцпен (кварцтық желілер) немесе сульфидтермен байланысқан, бұл екі жағдайда да ол сом тума түрінде болады

Кварцтық желілерде алтын кристалдары салыстырмалы түрді ірі болып келеді, себебі крситалдардың бөлініп, өсуі ұзақ уақыт жүрген. Мұндай материалдарды өңдеу қиыншылықтар туғызбайды.

Сульфидтік желілерде крситалдану жылдам жүргендіктен аалтын тұйіршіктері пириттің құрамында болады, олардың өсуі қиын болғандықтан негізінен ұсақ дисперсиялық күйде болады («көрінбейтін» алтын)

Алтынныңөндірістік кен көздері генетикалық түзілу бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

1. Гидротермальдық жоғары температуралық, алтынды арсенопириттік құрылымды;

2. Гидротермальдық орташа температуралық, кварцты-сульфидтік және алтынды-кварцтық құрылымдар.

3. Гидротермальды төменгі температуралықалтынды-күмісті құрылымдар.

4. Жел қаққан және метоаморфизделген.

5. Алювиалдық шашыранды кендер.

Алтынның кен орындары әртүрлі геологиялық ғасырларда әртүрлі тереңдіктерде түзілген – жер бетінен ондаған метрден – 4 – 5 км-ге дейін

Түпкілікті алтын кен орындары ұзындығы ондаған метрден мыңдаған метрге дейінгі желілер, желілер жүйесі, кен шоғырлары және желілі-сеппелі зоналар түрінде кездеседі.

Түпкілікті кендердің минералдық құрамы күрделі. Негізгі минералы – кварц, оның мөлшері 10-нан 98-98 %-ға дейін өзгереді. Сонымен қатар құрамында темір, мыс, күшәла, қорғасын, мырыш, висмут, күміс сульфидтері болады. Сульфидтік емес минералдар: оксидтер, карбонаттар, бариттер, турмалин, каолинит, гематит, магнетит, көмірлі сланцтар, графит болады.

Түпкілікті эндогендік кен орындарын заттық құрамы бойынша және түзілу шарттары бойынша келесідегідей бөледі:

1) Кварцты-алтынды кенді (сульфидтер 1 – 5%);

2) Кварцты-сульфидті- алтындыкенді (сульфидтер 15 – 30%);

Өндірістік маңыздысы -  кварцты-сульфидті- алтындыкенді кен орындары. Бұлар алтынның негізгі сеппелі кен орындары да болып келеді.

Құрамында сульфидтер, сульфотұздар және теллуридтердің болуына байланысты  терең орналаспаған келесі кен орындлары болады:

- алтынды-күмісті

- алтынды-күмісті-сүрмелі

- алтынды-күшәлалы-сүрмелі

- алтынды-күмісті-қорғасынды-мырышты

- алтынды-теллурлы

- алтынды -селенді

Сульфидтік кен орындары негізінен кен шоғырлары, сеппелі желілі болып келеді. Олардағы алтын ұсақдисперсиялық, алтынның мөлшері шамамен 1 – 2 г/т болады. Бұл кендерден қосымша мыс, қорғасын, мырыш және пириттік концентраттарды бөліп алады.

Экзогендік кен орындары мысты-колчедандық және полиметалдық кендердің шашыранды кен көздері болып келеді. Бұл тотыққан зоналар – түпкілікті кен орындарының кендерінен қайта құрылған орындар және өнеркісіптік маңызды брлып табылады.

Алтынның негізгі минералдары:

Алтынның негізгі мөлшері табиғатта сомтума ретінде кездеседі (золотин). Сомтума алтын қоспадан және оның күміспен (10–20 %),мыспен, темірмен, теллурмен, селенмен, ал кейде висмутпен, платинамен,иридиймен және родиймен қосылысынан тұрады.  Алтынның 30-дан артық минералдары танымал. Негізгі өндірістік мәні бар сомтума алтындар, екіншіліктері –  кюстелит (Au шамамен 10-20 %) және телліридтер:калаверит — AuTe2 (40-43 % Au), креннерит — (Au, Ag)Те2 (40 % Au), сильванит — (Au, Ag)Te4, (25-27 % Au), петцит Аg3АuТе2 (25 % Au). Сирек кездесетіндері — купроаурид — AuCu2, родит — Au, Rh, порпецит — Au, Pd, ауростибит AuSb2, мальдонит Au2Bi, алтын сульфиді ютенбогардеит — Аg3AuS2  және т.б.

Күмістің минералдары:

– кераргирит AgCl;
– аргентит Ag2S;
– сульфиді минералдар:
а) стефанит 5Ag2S·Sb2S3;
б) пираргирит 3Ag2S·Sb2S3;
в) прустит 3Ag2S·As2S3;
г) дискразит Ag3Sb2,
– күмістің теллуридтері және селенидтері (мысалы, Ag2Te – гессит).