1 Руды, минералы, месторождения благородных металлов. Технологические особенности переработки руд благородных металлов

К благородным металлам относятся золото, серебро, платина и платиноиды –
палладий, осмий, иридий, рутений и родий.

Благородные металлы по сравнению с другими металлами имеют более высокую
химическую устойчивость в различных средах и в первую очередь в отношении
образования кислородных соединений. Теплопроводность и электропроводность
серебра выше всех металлов, за ним следуют медь, золото и др. Платина обладает
низкой электропроводностью. Золото, серебро и платина – высокопластичные и
ковкие металлы. Они хорошо прокатываются в тонкие листы, протягиваются в
тонкую проволоку и штампуются. Золото и серебро сравнительно легкоплавкие.
Осмий, иридий, рутений, родий, палладий обладают высокой механической
прочностью, твердостью (твердость первых трех близка к закаленной стали), высокой
температурой плавления (тугоплавкие) и кипения.

По плотности, атомному числу, атомной массе платиновые металлы являют две
триады, которые, в свою очередь, вместе с золотом и серебром  образуют две подгруппы благородных металлов:

– тяжелые платиновые металлы (осмий, иридий, платина) совместно с золотом;
– легкие платиновые металлы (рутений, родий, палладий) совместно с серебром

Для благородных металлов характерна высокая стойкость по отношению к
химическим реактивам, которая, однако, проявляется по разному. По мере возрастания химической устойчивости благородные металлы могут быть расположены в следующем порядке:
– наименее устойчивые: серебро, палладий, осмий;

– устойчивые: платина, золото;

– весьма устойчивые: рутений, родий;

– наиболее устойчив иридий.

Золото растворяется только в царской водке (смесь азотной и соляной кислот в
объемном соотношении 1:3) и в растворах цианидов щелочных металлов.
Серебро легко растворяется в концентрированной азотной и горячей серной
кислотах, а также в растворах цианидов щелочных металлов. По отношению к
щелочам золото и серебро устойчивы. Все их химические соединения легко
восстанавливаются до металла. При воздействии кислот на металлы платиновой
группы при обычных температурах никаких соединений не образуется. При
повышенной температуре и в дисперсном состоянии платиновые металлы химически
менее устойчивы, причем по отношению к различным реагентам ведут себя
неодинаково.

Широкое применение в современной технике и в быту благородных металлов и их сплавов связано в первую очередь с химической и коррозионной стойкостью, высокими
электропроводностью и теплопроводностью, способностью к катализу, специфическими
магнитными свойствами, высокой отражательной способностью, термоэлектрическими
свойствами и др. Из благородных металлов и сплавов изготавливают припои,
электроконтакты, термосопротивления, термопары, фильеры для искусственного волокна,
постоянные магниты, нагреватели лабораторных печей, химическую посуду,
антикоррозионные покрытия на других металлах, медицинский инструмент, катализаторы, зубные протезы, ювелирные, наградные и другие изделия промышленного и бытового назначения. Золото, сохраняя с давних времен роль денежного эквивалента, в чистом виде применяется в относительно небольших количествах в медицине, для золочения и изготовления разрывных контактов. Ос новную часть золота используют в виде сплавов.

Наиболее широкое распространение имеют золотые сплавы в ювелирной технике. К ювелирным сплавам золота относятся его сплавы с медью и серебром, а также с добавками платины, палладия, цинка, олова и других металлов. В зубопротезной практике применяют сплавы золота с медью, серебром, платиной, кадмием и цинком. Состав сплавов золота (серебра, платины) с другими металлами часто характеризуется пробой, которая выражается числом частей благородного металла в 1000 частях (по массе) сплава. Так, для ювелирных золотых сплавов характерны пробы 375 (37,5 %), 500, 585,750 и 916. В рудах и концентратах концентрация благородных металлов выражается в граммах на тонну сырья.

2 СЫРЬЕ И МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Источниками получения металлического золота являются:

1) собственно золотосодержащие руды;

2) полиметаллические золотосвинцово-цинковые и платиномедноникелевые сульфидные руды;
3) вторичное сырье – промышленный и бытовой золотосодержащий лом и отходы.
Золотосодержащие месторождения разделяются на два вида:

- россыпные, в которых золото присутствует в свободном виде среди обломочных рыхлых отложений (песков);

- коренные, которые содержат золото в свободном или связанном состоянии в твердых кристаллических породах.

В полиметаллических рудах носителями золота служат многие сульфидные минералы, особенно такие, как пирит, халькопирит и галенит.

Золотосодержащие руды – это вкрапленные породы, содержащие вкрапления
металлического золота, его селенидов и теллуридов в различных горных породах,
чаще всего в кварце или сульфидах. Золотые руды коренного типа залегают в массивах горных пород первичного происхождения преимущественно в виде жил. В результате вторичных геологических превращений (выветривание) рудные массивы превращаются в россыпи, в которых золотины в значительной степени отделены от сопутствующих минералов.

По содержанию полезных компонентов золотосодержащие руды подразделяются следующим образом:
– золотые;
– золотопиритные;
– золотомышьяковые;
– золотосеребряные;
– золотомедные;
– золотосурьмяные;
– золотоурановые;
– золотополиметаллические, содержащие, кроме золота, еще два и
более промышленных компонентов (медь, свинец, цинк, серебро,
пирит, барит и др.);
– золотокварцевые, если в руде содержится не менее 60 % кварца
и не более 12 % глинозема. В такой руде промышленную ценность
представляют оба компонента – золото и кварц – и она может быть
использована в качестве флюса на пирометаллургических заводах

По степени окисления руды бывают:

– первичные (сульфидные), имеющие наибольшее промышленное значение и содержащие до 80–90 % сульфидов металлов;

– окисленные. В них содержатся в основном оксиды железа, а
также оксиды других металлов. К ним относятся также шламистые и
глинистые руды;

– частично окисленные (смешанные), содержащие наряду с сульфидными окисленные минералы железа и других металлов.

По крупности частиц золото можно разделить на следующие
технологические виды:

а) очень крупное – размер золотин 1…5 мм; золотины крупнее 5 мм называют самородками. Извлекается методами гравитационного обогащения;

б) крупное – частицы крупнее 0,1 мм (≥ 100 мкм), до 1 мм, сравнительно легко освобождающиеся при измельчении от связи с рудными минералами (свободное золото) и извлекаемые методом гравитационного обогащения;

в) мелкое – размер вкраплений от 0,1 до 0,001 мм (от 100 до 1 мкм) – при измельчении частично освобождается, частично остается в сростках с минералами; свободное золото хорошо флотируется и быстро растворяется при цианировании,  но трудно извлекается гравитационным обогащением; мелкое золото в сростках хорошо извлекается цианированием, а при флотации извлекается вместе с вмещающими минералами;
г) тонкодисперсное – размер частиц меньше 0,001 мм (<1 мкм) –при измельчении вскрывается незначительно. В процессе гравитационного и флотационного  обогащения такое золото извлекается вместе с минераломносителем (вмещающим). Цианированием тонкодисперсное золото извлекается лишь после разложения
сульфидов (обжиг, автоклавное окисление). Золото из плотных несульфидных минералов можно извлечь только плавкой. Если тонкодисперсное золото заключено в пористых несульфидных минералах (гидроксиде железа, карбонатах), то оно выщелачивается цианированием даже из грубо измельченного материала;

д) субмикроскопическое – размер частиц меньше 0,1 мкм – ведет себя аналогично тонкодисперсному золоту.

3 МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Основная масса золота в природе находится в виде самородков
(золотин).
Самородное золото состоит из сплава и соединений его с серебром (10–20 %), медью,
железом, теллуром, селеном, а иногда с висмутом, платиной, иридием и родием.
Содержание золота в природных золотинах обычно составляет 750–800 проб.
Форма золотин разнообразна: они могут быть пластинчатыми, округлыми или
палочковидными. Только два вида минералов золота представляют химические
соединения – теллуриды и селениды золота. Наиболее распространен калаверит AuTe2.
Подобно золоту, серебро встречается в самородном виде (содержит 10–20 % золота) и
чаще в виде минералов серебра, представляющих собой химические соединения.
Серебро в основном находится в сернистых соединениях в виде сульфосолей или
высокодисперсных включений сернистого серебра в кристаллы свинцового блеска.
В отличие от золота поверхность самородного серебра подвергается довольно
значительным видоизменениям. Под влиянием света и окислителей оно нередко
покрывается тонкой черной пленкой, состоящей из оксида и гидрата оксида серебра или
из дисперсного металлического серебра, образующегося при распаде химических
соединений. Эта пленка весьма тонкая и придает серебру желтоватый, золотистый
оттенок.

Из числа минералов серебра (известно более 60) – химических соединений – следует отметить следующие:
– роговόе серебро, или кераргирит AgCl– встречается в окисленных рудах и легко поддается
извлечению цианированием и амальгамацией;
– серебряный блеск, или аргентит Ag2S – встречается в сульфидных рудах и поддается
извлечению цианированием при соблюдении
специальных условий;
– сульфидные минералы:
а) стефанит 5Ag2S·Sb2S3;
б) пираргирит 3Ag2S·Sb2S3;
в) прустит 3Ag2S·As2S3;
г) дискразит Ag3Sb2,
образующие значительные рудные месторождения, серебро которых
с трудом поддается извлечению цианированием;
– полибазит 9(Ag2, Cu)S·(Sb,As)2S3, тетраэдрит 3(Cu,Ag)2S·Sb2S3 –
не поддаются непосредственному цианированию (без обжига);
– аргентоярозит AgFe3(OH)6(SO4)2 – встречается в рудах вторичного происхождения
(железные шляпы и др.) и поддается извлечению цианированием только после
предварительного хлорирующего обжига; при флотации он в значительной части теряется в
хвостах;
– теллуриды и селениды серебра (например, Ag2Te – гессит).

К основным минералам платиновой группы относятся:
– купроплатина – 5–13 % Cu, 13–17 % Fe;
– никелистая платина – 3 % Ni, 13,6 % Fe;
– брэггит (Pt, Pd, Ni)S;
– палладистая платина – 7–37 % Pd;
– иридистая платина – 30 % Ir;
– самородный иридий (Урал) – до 20 % Pt;
– самородная платина (частицы от мелкой пыли до 30…50 мм.
Масса наиболее крупного самородка, найденного на Урале, составляет 9 кг):
1) маложелезистая – содержание Fe менее 6 %;
2) поликсен – содержание Fe 6–10 %;
3) железистая или ферроплатина – содержание Fe 12–20 %;
– осмистый иридий – невьянский – до 44 % Ir, 20–45 % Os, до
0,5 % Ru, 7–12 % Pt, до 7,7 % Pd;
– иридистый осмий – 65 % Ir, 31 % Os, до 20 % Pt, 13 % Rh, 9 % Ru;
– иридистый осмий (сыссертскит) – 17 % Ir, 68 % Os, 8,9 % Ru,
4,5 % Rh, до 0,2 % Pt.