1  МЫС МЕТАЛЛУРГИЯСЫ

1.1 Мыстың минералдары мен кендері

Құрамында мыс бар 250-ден астам минералдар белгілі. Олардың ішінде өндірстік маңызы бар минералдар келесілер.

1.1-ші кесте Мыс минералдары

| Минералдар |  | Формуласы | Мыс мөлшері,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Сульфидті минералдар |  |  |  |
| Халькозин Ковелин Борнит Халькопирит Талнахит Кубанит |  | Cu2S CuS Cu5FeS4 CuFeS2 CuFeS(1,8-2) CuFe2S3 | 79,9 66,5 63,3 34,6 36-34,6 23,3 |
| Тотыққан минералдар |  |  |  |
| Куприт Тенорит Малахит Азурит Диоптаз Хризокола Халькантит | Cu2O CuO CuCO3·Cu(OH)2 2CuCO3·Cu(OH)2 CuSiO3·H2O CuSiO3·2H2O CuSO4·5H2O |  | 88,8 79,9 57,4 55,1 40,3 36,2 25,5 |

Минералдағы мыстың қосылыстары тұрғысынан  мыс кендері (кендері) үш негізгі топқа бөлінеді: сульфидті, тотыққан және сом тума.

Табиғи кен орындарында мыс негізінен сульфидті кендерде болады. Онда мыс халькопирит және борнит минералдарына кіреді.

Тотыққан кендер жер қабатында таралуы бойынша сульфидті кендерден кейін екінші орында. Оларда мыс куприт, азурит және малахит түрінде кездеседі.

Сом тума мыс кен орындары өте сирек кездеседі де, қазір өндірістік қолданысы жоқ.

Кен орындарының түрлері: мысты құмайттар және доломиттер (қабатты кен орындары), мысты-порфирлі кендер (өзекті-кірмелі), колчеданды, мысты-никельді, кварцты-мыс өзектері,скрапты (түйіспелі-месоматты), сом тума мыс және мысты-титанды-ванадийлі кен орындары.

Мыс кендерінің негізгі түрлерінің құрамы 1.2-ші кестеде келтірілген.

1.2-ші кесте Мыс кендерінің химиялық құрамы

| Кендер | Кендегі компоненттер мөлшері,% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | S | SiO2 | Al2O3 | Au,г/т | Ag,г/т |
| Колчеданды Порфирлі Мысты құмайттар Қабатты (пластовые) | 1,5-3 0,6-1,5 1,9-7 1-5 | 38-42 1-3 1-2 1-4 | 36-44 1-2 0,2-0,5 1,5-3 | 5-10 50-80 63-75 60-70 | 1-2 5-15 12-18 5-20 | 2-5 жоқ - іздері | 10-50 жоқ - 3-24 |

Дүние жүзіндегі ірі мыс кен орындары: Жоғарғы Катанга, Солтүстік Родезия (Африка), Браден, Чумиката (Чили), Бингхем, Сантта Рита, Рей (Юта, Нью-Мексико, Аризона штаттары, АҚШ), Рио-Тинто (Испания), Оутокумпо (Финляндия), Садон кен орны (Алания, Ресей), Орал (Ресей), Каджаран кен орны (Армения).

Қазақстанда да ірі кен орындары бар. Ең ірісі Жезқазған кен орны мысты құмайттан тұрады. Негізгі минералдар – халькопирит, борнит, халькозин. Екінші Қонырат кен орнында мысты-порфирлі кендер.  Негізгі минералдар пирит, халькопирит, халькозин, қосымша борнит, ковелин.

Шығыс Қазақстанда негізінен колчеданды кендер өндіріледі. Негізгі минералдар  пирит, халькопирит, қосымша пирротин, халькозин, борнит.

Мыс кендері құрамындағы пайдалы элементтердің мөлшеріне, әсіресе мысқа,  байланысты алдын ала дайындықтан кейін  бірден қорытылуға жіберілуі мүмкін, немесе байытуға жібереді.  Мыс кендерін байытудың негізгі әдісі коллективті және селективті флотация. Байыту фабрикаларынан алынған концентраттардың кейбір түрлері 1.3-ші кестеде келтірілген.

Мыс кендері мен концентраттарын өңдеудің қазіргі заманғы әдістері пирометаалургиялық және гидрометаллургиялық әдістер. Негізгі әдіс пирометаллургиялық.

Казақстан кен орындарынан алынған мыс кендері мен концентраттары «Қазақмыс» корпорациясына кіретін Жезқазған және Балхаш  қалаларындағы мыс зауыттарында қорытылады.

1.3-ші кесте Мыс концентраттарының химиялық құрамы,%

| Концентрат түрі | Cu | Zn | S | SiO2 | Fe | Al2O3 | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллективті Cu-Zn концентраты Cu-Zn кенінен алынған Cu концентраты Порфирлі кеннен алынған концентрат Мысты құмайттан алынған концентрат | 9,2 10,0 22,61 34-36 | 9,1 3,5 - - | 41,4 42,7 28,18 16,6 | 2,8 2,7 14,0 24-26 | 32,0 36,5 18,53 7-8 | 3,5 2,4 6,04 7-8 | 0,8 0,7 4,54 2-2,5 |

Сульфидті мыс кендерін қорытудың технологиялық сұлбасы 1.1-ші суретте келтірілген.

Оған келесі негізгі технологиялық операциялар кіреді: мыс кендерін байыту, мыс концентраттарын күйдіру, штейнге балқыту, мыс штейндерін конвертерлеу, мысты отты рафинирлеу және мысты электролиттік рафинирлеу. Электролиттік рафинирленген мыстың көпшілігі электротехника өндірісінің тұтынушыларына жіберіледі. Мыстың бір бөлігі вейербарсқа балқытылып, арнайы мыс бұйымдарын жасауға жіберіледі.

Штейнге балқыту тікелей мыс кендерінен (Ш), мыс концентраттарынан (П) немесе күйдірілген концентраттардан (1) жүргізілуі мүмкін. Кейбір технологиялык үрдістерде мыс кендерінен (V) немесе мыс концентраттарынан (IV) тікелей қара мыс алу мүмкіндігі бар. Әртүрлі әдіспен алынған қара мыс міндетті түрде отты және электролиттік рафинирленеді. Электролитік рафинирлеу кезінде түзілген қоқыр (шлам) құрамында асыл және шашыранды металдар болады. Олар осы металдарды бөліп алу үшін тиісті өңдеуге жіберіледі.

1.2 Мыс кендері мен концентраттарын металлургиялық өңдеуге дайындау

Мыс металлургиясында кендер мен концентраттарды металлургиялық өңдеуге дайындауға көп көңіл бөлінеді. Өйткені технологиялық үрдістердің техника-экономикалық көрсеткіштері шикіқұрамды металлургиялық өңдеуге дайындау сапасына байланысты.

Шикіқұрамды металлургиялық өңдеуге дайындау келесі үрдістерден тұрады:

- химиялық және заттық құрамы бойынша біркелкілеу;

Мыс кені

Байыту

Байыту қалдықтары       Мыс концентраты

Үрлеу	 Флюстер

Күресінге

______________Күйдіру                                                                                        Үрлеу

Газдар                       Өртенді

Флюстер

____Штейнге балқыту________Қара мыс ала балқыту

Газдар            Штейн             Қож                                 Қож             Газдар

Күресінге

Кедейлетуге

ШынытасҮрлеу

H2SO4 өндіруге

_____Конвертерлеу________

Газдар     Конвертерқожы   Қара мыс

Кедейлетуге

Ауа                        Тотықсыздандырғыш

H2SO4 өндіругеОтты рафинациялау

Анодтық  мыс

Электролиттік рафинациялау

Катодтық мыс                               Шлам

1.1-ші сурет  Сульфидті мыс кендерін қорытудың технологиялық сұлбасы

- шикіқұрам материалдарын химиялық, заттық және ірілік құрамы бойынша біркелкілеу үшін араластыру;

- шикіқұрамдағы ылғалды оптималды мөлшеріне дейін құрғату.

- мысты материалдар мен флюстерді грануламетрлік құрамы бойынша дайындау: шахталық пеште қорыту үшін ұсақ материалдарды ірілендіру (кесектендіру), ал жалынды және қалқымалы күйде балқыту пештерінде қорыту үшін ұсақтау және майдалау қолданылады;

    - Біркелкілеу және шикіқұрамды дайындау

Әдетте біркелкілеуді бір компонент бойынша жүргізеді. Мысалы, қож ала балқытқанда балқыту көрсеткіштері қождың балқу температурасы, тұтқырлығы және басқа физика-химиялық қасиеттеріне тәуелді болғандықтан біркелкілендіруді қож компоненттерініңбіреуі бойынша жүргізеді. Ал әртүрлі материалдарда мыс мөлшері әртүрлі болғандықтан біркелкілендіруді мыс бойынша жүргізуге болады.

Мысты материалдарды біркелкілендіру операцияларын жүргізу үшін біркелкілендіру бөлімшесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жақсы қойма шаруашылығы болуы қажет.  Әдетте қоймадағы материалдар қоры өндірістің 10-30 күн бойы үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететіндей болуы керек. Мыс өндірісінде әдетте жабық қоймалар пайдаланылады. Бұл қоймалар көпірлі крандармен, грейферлермен, электрмагнитпен жабдықталады. Бұл қоймалар барлық уақытта оң температура ұстауды қамтамасыз ететін арнайы жылыту жүйесімен жабдықталады. Концентраттар және басқа шикіқұрам материалдары  бұл қоймаларда іші секци яларға бөлінген бункерлер мен траншеяларға түсіріледі.

Жабық қоймалардың болуы материалдарды ашық қоймаларға түсіріп сақтауды жоққа шығармайды. Бұл қоймаларда орта салмақты темір жол құрамын түсіруді қамтамасыз ететін эстакада немесе траншеялар болады.

Тиеу-түсіру жұмыстары механикаландырылған, эксковаторлар, бульдозерлер, көпірлі және эстакадалық крандар (көтергіштер) қолданылады.

Ашық және жабық қоймалар өзара темір жол немесе асфальтталған автомобиль жолдарымен байланыстырылған.

Барлық зауыттарда әртүрлі құрамды концентраттар, флюстер және айналымды материалдарды штабельдеп жинау кең таралған. Штабельде 8-10 мың тонна шикіқұам жиналады. Ұзындығы 60-80 м., ені 15-16 м., биіктігі 5-6 м. Штабельді жинағанда әр компонент жеке өлшеніп, қабатталып жиналғандықтан шикіқұрам керекті құрамда дәл жиналады.

Штабельден материал  шикіқұрам  тиегіш мәшинемен оның барлық биікткгі бойынша кесіп алынады. Сонда әр қабаттан белгілі мөлшерде әр компонент алынады да, керекті құрамдағы шикіқұрам металлургиялық өңдеуге жіберіледі.

1.2.2 Майда материалдарды кептіру

Байыту фабрикаларынан келетін концентраттардың ылғалдығы 12-15% болады. Бұл негізінен гигроскопиялық ылғал. Бұл материалдарды алдын ала кептірмей қорытудың кемшіліктері бар. Ылғалды материалдарды тасымалдау және пешке тиеу қиындықтар туғызады, осы жағдайда пеш өнімділігі төмендеп, шығатын газдың көлемі ұлғаяды да, оның коррозиялық қабылеттілігі жоғарылайды. Экономиалық шарттарды есеріп шикіқұрам мен концентратта оптималды ылғалдық жентектеуге жіберерде 10-12%, шарпымалы пеште қорытуға дайындағанда 3,5-5%, қалқымалы күйде балқытуға арналғанда 0,1-1% болуы қажет. Материалдарды кептіру барабан тәрізді немесе құбырлы кептіргіштерде жүргізіледі. Қолданылатын кептіргіш барабандардың техникалық көрсеткіштері:

- диаметрі -  1500-3000 мм;

- кептіру кеңістігінің көлемі - 14-86м3;

- айналым саны – 5 айн/мин;

- барабан массасы – 13-17 тонна.

Барабанда материалды қалқыма күйде ұстап тұру үшін ішінде әртүрлі пішінде болат беттерден жасалған жіктегіш бөліктер бекітілген. Барабанның көлденең қимасын толтыру коэффициенті 0,1-0,25.

Кептіру  агенті ретінде пеште жағылган табиғи газ немесе мазуттың ыстық түтін газын  қолданады. Отын турбулентті – дифузиялық жану оттықтарында жанады.Табиғи газдың шығыны 140м3 сағатына. Әдетте әр пешке екі оттық кондырылады. Пештен келген   газдын температурасы 700-8000С. Материал пеште 20-40 минут болады. Барабанның меншікті өнімділігі көлемнің әр 1м3-на 75-90 килограмм ылғалдық сағатына. Тозаң  шығуы 6-8%. Шыққан газ электр сүзгіде шаңнан тазаланады. Электр сүзгінің П.Ә.К. 98-99%.

Кептіргіш құбыр диаметрі 900мм, биіктігі 22м вертикал орналасқан болат құбыр. Сырты минералды мақтамен қымталган. Материалды  табиғи  газ      жағып кептіреді. Газдың шығыны  600-700 м3/сағ. Кептіргіш құбырға кіретін газдың температурасы 300-5000С, ал жылдамдығы 30-40м/с.Кептіргіштің өнімділігі ылғалға шаққанда 350кг/м3·сағ. Газдағы шикіқұрамының қатты бөлігі сепараторлар мен циклондарда тазартылады.

1.2.3 Майда материалдарды кесектендіру

Майда материалдарды кесектендіру шикіқұрамдышахталы пештерде балқыту үрдісіне дайындауға кіреді.Ірілігі 10-15мм-ден кем материалдарды шахталы пештерде балқыту  шикікұрамның газ өткізгіштігін  азайтады, соның салдарынан пештің көлденең қимасы бойынша газдын таралуы біркелкі болмайды.

Материалдарды түйіршіктендіру брикеттеу, күйежентектеу (агломерация) және жентектеу (грануляция) арқылы іске асырылады.Қай әдіспен тұйіршіктендіру өндірістің технологиялык  сұлбасына байланысты.

Брикеттеу негізінен байланыстырғыш  компоненттер қосып жүргізіледі. Байланыстырғыш  материалдар ретінде ұнтақ әк және трепел қосылады.

Ұнтақ әк (известь пушонка) сөндірілген әк, негізінен Са(ОН)2-ден тұрады.

Трепел-аморфты кремнезем, құрамында 73-75% SiO2, 5,05%FeO, 10,4%Al2O3, 1,93% CaO  бар.

Брикеттеу шикіқұрамының ылғалдығы 39-40%. Алдын ала ұнтақталған ( кен 8мм, трепел 0,5мм, әк 3мм) шикіқұрам компонентері араластырғыш барабанға тиеледі.Шикіқұрам құрамы: 87-90% кен және ұсақ брикет,6-8% трепел, 4-5%әк. Араластырғыш барабанға бу және аздаған су жіберіледі. Су әкті сөндіруге қатысады. Үрдіс 45-60 минут жүреді. Дайын қоспа  брикеттеуге механикалық престерге жіберіледі. Алынған  брикеттердің диаметрі 110мм, биіктігі 76-80мм, салмағы 2,0-2,2кг. Престің өнімділігі сағатына 6000 брикет. Алынған брикеттер  автоклавта 5-6 сағат бойында 175оС және 750-800кН/м2 қысымда бумен өңделеді.  Автоклавта  келесі  реакция  жүреді:

Ca(OH)2+SilO2+1,5H2O = CaO· SiO2·1,5H2O                          (1.1)

Түзілген кальций силикаты байланыстырғыш қызметін атқарады. Өңделгеннен кейінгі брикеттердің мыжуға беріктігі 160-230 кг/см2.

Егер автоклавта қысымды  1200-1600 кН/м2,  ал температураны 2000С дейін көтерсек бумен өңдеу 6 сағаттан 2 сағатқа дейін қысқарады да, брикеттердің беріктігі артады.

Кең тараған кесектендіру әдісінің бірі күйежентектеу (агломерация). Бұл үрдіс таспалы (ленталы) агломерациялық мәшинеда ауаны сору немесе үрлеу арқылы жүргізіледі.

Агломерация  үрдісі кезінде күкірттің бір бөлігі ұшып, химиялық қосылыстар түзіліп, жеңіл балқитын эвтектикалық қоспалар мен қатты ерітінділер түзіліп, шикіқұрамда бірталай физика-химиялық өзгерістер жүреді.

Жеңіл балқитын қоспалар қатты түйіршіктерді байланыстырып, механикалық берік, кеуекті шахталы пеште қолдануға қолайлы материалдар алынады. Агломератты балқытатын шахталы пештердің өнімділігі жоғары болады. Бұл агломерация кезінде басталған қож түзілу үрдістерінің шахталы пеште ары қарай жалғасып, қож түзілу үрдісініңжеңіл өтуін қамтамасыз етеді.

Агломерация шикіқұрамына қойылатын талаптар:

- оптималды құрамдағы қож түзілу үшін қажетті мөлшерде кремнезем болуы  керек;

- қосымша отын қолданбай үрдіс дұрыс жүру үшін  белгілі мөлшерде күкірт болу керек.

Мыс концентраттарын агломерациялық күйдіргенде шикіқұрамда күкірт 18-25% болу керек. Егер концентратта күкірт көп болса (35-40%), күйдіру кезінде көп жылу бөлініп, шикіқұрам аса қызады да, материал балқуы мүмкін. Бұл жағдайда концнтратқа айналымды материалдар қосады.

Паллеталарға тиелген шикіқұрам жағушы көріктің астынан өтеді. Жағушы көрікте табиғи газ немесе мазут жағып, 1200-12500С –да шикіқұрамдағы көмір және сульфидтерді тұтатады. Ауа сору нәтижесінде жану шикіқұрамның ішкі қабаттарына жылжиды. Сульфидтердің тотығуының экзотермиялық реакциялары кезінде қабаттағы температура 12000С–ға дейін көтеріледі де, жеңіл балқитын компоненттер балқып шикіқұрамның қатты түйіршіктерін бір-бірімен байланыстырады.

Агломерация кезінде күкірттің жануы жоғары сульфидтердің диссоциациясының және тотығуының есебінен жүреді:

FeS2 =FeS + 0,5S2(1.2)

2 FeS2 + 5,5O2 = Fe2O3 + 4SO2         (1.3)

10Fe2O3 + FeS = 7Fe3O4 + SO2 (1.4)

3 Fe3O4 + FeS + 5SiO2 = 5(2FeO·SiO2) + SO2     (1.5)

Брикеттерге қарағанда агломерациялық күйдірудің артықшылығы:

- агломератта күкірт аз болғандықтан балқыту кезінде бай штейн түзіледі;

- брикетке қарағанда агломераттың беріктігі жоғары;

- агломерат кеуекті болғандықтан шахталы пеште газ өту жақсы, сондықтан пеш өнімділігі жоғарылап, кокс шығыны азаяды.

Мыс концентраттарын агломерациялық күйдірудің техника экономикалық көрсеткіштері:

- меншікті өнімділігі, т/м2                    25

- жарамды агломераттың шығымы, шикіқұрам массаы бойынша,%  80-85

- күкіртсіздену,%                                                            50-70

- электр энергиясының шығыны, кВт/сағ.                                             15-20

- шикіқұрамды жағуға жұмсалатын отын, кг/т  2-4

- толымсыз шығын, %                                                     0,3-0,4

Жентектеу (грануляция) технологиялық сұлбасы келесі операциялардан тұрады:

- материалдарды жентектеуге дайындау;

- жентектеу;

- жентектердің беріктігін арттыру.

Бірінші операция материалдарды олардың гранулаөлшемдік құрамы, ылғалдығы және байланыстырғыштармен  ұқыпты араластырудан тұрады.

Тәжрибеден материал неғұрлым майда болса, соғұрлым жентектеу операциясы жақсы жүретіні анықталған. Сульфидті материалдар 2 миллиметрге дейін ұсақталғаны дұрыс. Байыту фабрикаларынан түсетін концентраттардың ылғалдығы 14-18%, ал жентектеу шикіқұрамының ылғалдығы 6-12% болу үшін оған құрғақ тозаң, айналымды материалдар және флюстер қосады.

Түсті металлургияда байланыстырғыш ретінде сульфит-целлюлозалы щелок пайдаланылады.

Жентектеу барабанды немесе табақты түйіршіктегіштерде (гранулятор) жүргізіледі. Кең тарағаны табақты түйіршіктегіштер, өйткені барабанды түйіршіктегіштерде түйіршіктер әртүрлі өлшемде шығады. Табақты түйіршіктегіштердің диаметрі 5,5м, ернеуінің биіктігі 90см, еңкіштігі 45-50 градус. Табақты түйіршіктегіштердің өнімділігі оның диаметріне байланысты эмпирикалық формуламен есептелуі мүмкін:

(1.6)

мұнда  D – табақтың диаметрі, м;

H - табақ ернеуінің биіктігі,м;

C – табақтың толуын ескеретін тұрақты коэффициент

Ылғалды жентектердің механикалық беріктігі төмен болғандықтан олардың беріктігін арттыру үшін құрамындағы ылғалды азайту керек. Ылғал табиғи түрде ауада немесе 1000С-дан жоғары температурада қыздыру арқылы кетеді. Бұл шаралар жеткіліксіз болса 10000С және одан жоғары температурада күйдіреді. Күйдіру шахталы пештерде немесе агломәшине тәріздес таспалы күйдіру мәшинеларында жүргізіледі.

Шикіқұрамды балқытуға дайындау әдісі оны қандай қондырғыда қорытуына байланысты таңдалады. Әдіс түрін таңдау шикіқұрамдағы мыс, күкірт және мырыштың мөлшеріне байланысты. Электр балқытуға дайындау материалды жентектеу әдісімен кесектендіру болса, қалқымалы күйде балқыту үшін материалдарды құбырлы кептіргіштерде құрғату дұрыс. Шахталы пеште балқыту үшін шикіқұрамды аголмерациялай түйіршіктеген дұрыс.

1.3 Мыс кендері мен концентраттарын тотықтыра және сульфаттай күйдіру

1.3.1 Сульфидтердің тотығуының термодинамикасы мен кинетиасы

Мыс металлургиясында тотықтыра және сульфаттай күйдіру кең тараған.

Күйдірудің мақсаты – материалдан күкірттің бір бөлігін аластатып, темір сульфидін кейін балқытқанда қож түзілуді жеңіл жүргізетін оксидке айналдыру. Көп күкіртті кендер мен концентраттарды күйдіру кейін балқытқанда бай штейн алып, күкіртті ангидриді көп күйдіру газдарынан күкірт қышқылын алуды қамтамасыз етеді.

Сульфаттай күйдіру мысты суда еритін сульфаттарға, ал темірді аз еритін оксидтерге айналдыру үшін қолданадыы.

Күйдіру үрдісі кезінде күкіртсіздену күкіртті қосылыстардың ыдырауы және тотығуы арқылы өтеді.

Жоғары сульфидтер келесі теңдеулер  бойынша термиялық ыдырайды.

FeS2 = FeS + 0,5S2 (1.7)

4CuS= 2Cu2S +S2 (1.8)

2CuFeS2 = Cu2S + 2FeS+0,5S2                    (1.9)

Күйдіру кезінде  сульфидтердің тотығуы жалпы турде  келесі реакциялармен  сипатталады:

2MeS + 3O2 = 2MeO + 2SO2                                                  (1.10)

MeS + 2O2= MeSO4(1.11)

MeS + O2 = Me + SO2 (1.12)

Әр сульфидтің тотығуын реакцияда оның Гиббс энергиясының кемуі

бойынша білуге болады. Гиббс энергиясынын мөлшері тек қана температура емес, сульфаттың, сульфидтің, оксидтің және күкіртті ангиридтің қысымдарының қатынасына да байланысты. Егер  берілген температурада сульфидтің, сульфаттың және оксидтің диссоциация  серпімділігінің шамасы үлкен болса, тотығу метал мен күкіртті  ангидрид түзе жүреді. Егер сульфидтің, сульфаттың және оксидтің  диссоциация серпімдігі шамасы  аз болса, тотығу сульфат түзе жүреді.

Ауыр түсті металдар сульфидтерінің тотығуы температураға байланысты әртүрлі жолмен жүреді, төмен температурада сульфат түзіледі, ал 700-9000С жоғары температурада тотығу оксид түзе жүреді.

Бұдан жоғары температурада тотығу нәтижесінде металл түзілуі мүмкін.

Күйдіру кезінде оксидтер мен сульфаттардың түзілуі келесі реакциялар бойынша жүреді:

MeS + 1,5O2  =  MeO + SO2    (1.13)

2SO2 + O2 = 2SO3     (1.14)

MeO + SO3 = MeSO4       (1.15)

Бірінші реакция қайтарымсыз, сондықтан сульфаттың түзілуі кейінгі екі реакцияның тепе-теңдік константасының қатынасымен анықталады. (1.14) реакцияның тепе-теңдік константасы:

(1.16)

Бұдан  P  (1.17)

(1.15) реакцияның тепе-теңдік константасы:

(1.18)

Пештің ішіндегі парциалдық қысым  (1.17) теңдеуімен анықталады. Егер пеште  SO3–тің парциалдық қысымы сульфаттың диссоциация серпімділігінен артық болса, яғни   болғанда  сульфаттар түзіледі (сульфаттай күйдіру).

Егер пеште SO3-тің парциалдық қысымы сульфаттың диссоциация серпімділігінен кем болса, яғни   болса, оксидтер түзіледі (тотықтыра күйдіру).

Сонымен сульфаттай күйдіру пеш  атмосферасында күкіртті газдарлың концентрациясының көп болуын қажет етеді. Үрдіс температурасы сульфаттардың ыдырауын жүргізбейтіндей шектелуі керек. Осы екі жағдай күйдіруді қайнау қабатындағы пештерде жүргізгенде орындалады, өйткені пеш температурасы мен газ құрамын автоматты түрде қадағалауға болады. Сульфаттай және тотықтыра күйдіру пеш газдарының күйдірілетінматериалдармен тығыз жанасуын қамтамасыз етуді қажет етеді. Бұл жағдайлар қайнау қабатындағы пештерде жақсы орындалады.

Сульфидтердің оттегімен тотығу реакциялары экзотермиялық гетерогендік үрдістерге жатады. Олар қатты және газ фазасының шекараларында тізбектелген бірнеше сатылар арқылы жүреді. Бұл реакциялардың режимі жылуды келтіру және әкету жағдайларымен анықталады. Сондықтан бұл үрдістерде диффузия мен жылу өткізу поцестерінің маңызы үлкен. Күйдіру кезінде тұрақты температура жылудың келуі мен кетуінің теңдігі жағдайында орындалады. Бұл реакция жылдамдығы мен жылу әкету екпінділігінің  қатынасына тәуелді. Гетерогендік реакция жылдамдығы температураға байланысты шексіз өсе алмайды. Жылдамдық қатты фаза бетіндегі ақиқатты реакция жылдамдығымен және реакцияға түсуші заттардың молекулярлық және конвекциялық диффузия есебінен реакция жүру бетіне жеткізу жылдамдығы бойынша анықталады. Төмен температурада реакция кинетикалық режимде жүреді, яғни үрдістің жылдамдығы химиялық реакцияның баяу жылдамдығымен сипатталады. Бұл кездеүрдістің жылдамдығы температураға өте тәуелді болады. Реакция жылдамдығы Аррениус теңдеуімен сипатталады.

(1.19)

мұнда   Е – химиялық реакцияның активтендіру энергиясы, Дж/моль;

А -  температураға  тәуелсіз тұрақты.

Температура жоғарылағанда реакция диффузиялық режимге көшуі мүмкін. Бұл кезде ең баяу саты реакция бетіне компоненттерді жеткізу және реакция өнімдерін әкету болады (диффузиялық саты). Реакция жылдамдығына бұл кезде температураның әсері аз. Егер реакция ішкі диффузиямен шектелсе, реакция жылдамдығы ішкі диффузия заңдылықтарымен сипатталады:

(1.20)

Мұнда А – тұрақты шама;

δ–реакция өнімдерінің қатты қабыршақтарының қалыңдығы;

t -  уақат.

Егер ең баяу сыртқы диффузия болса, реакция жылдамдығы молекулярлық диффузияға арналған Фик заңымен сипатталады, өйткені қатты беттің жақын маңында масса тасымалдау молекулярлық диффузия арқылы жүретін қозғалмайтын қабат үнемі болады:

(1.21)

мұнда D – диффузия коэффициенті, см2/с;

S – қатты бет ауданы, см2;

- концентрация градиенті, г/см4.

Сульфидтердің тотығу кинетикасының зерттеулері материал қайнау қабатында күйдіру пештерінде бірден жоғары температура әсеріне түсетіндіктен, үрдіс диффузиялық режимге тез өтетінін көрсетеді.

Сульфаттай күйдіру кезінде үрдіс тотықтыра күйдіруден төмен температурада жүретіндіктен  үрдіс ауыспалы режимде жүреді, мұнда диффузиялық режим басты болып келеді.

1.3.2  Қайнау қабатында күйдірудің теориялық негіздері

Мыс концентаттарын күйдірудің негізгі әдісі қазір қайнау қабатында (ҚҚ) күйдіру болып табылады. Бұрын кең қолданылған көптабанды механикалық пештер қазір өзінің өндірістік маңызын жоғалтты.

Қайнау қабатында күйдіру сульфидті концентраттың қабатынан ауа ағынын немесе оттегімен байытылған үрлеуді жоғары қарай белгілі жылдамдықпен үрлеуге негізделген. Үрлеудің жылдамдығы пешке тиелген материалдардың барлығы қайнаған сұйыққа ұқсап, үздіксіз ілгері-кейінді қозғалысқа түсуін қамтамасыз етуі керек. Сондықтан бұл үрдісті  қайнау қабатындағы үрдіс деп атаған. Шикіқұрамды қайнау қабатында тотықтыра күйдіру кезінде келесі негізгі химиялық реакциялар жүреді:

2FeS + 3,5O2 = Fe2O3 + 2SO2(1.22)

2FeS2 + 5,5O2 = Fe2O3 + 4SO2  (1.23)

3FeS + 5O2 = Fe3O4 + 3SO2(1.24)

2CuFeS2 + 6O2 = Fe2O3 + Cu2O + 4SO2(1.25)

# Күйдіру кезінде мыс сульфидтерінің де тотығуы мүмкін

Cu2S + 1,5O2 = Cu2O + SO2(1.26)

Бірақ мыстың күкіртпен байланыс күші үлкен болғандықтан ол қайтадан алмасу реакциясы бойынша сульфидке айналады:

Cu2O + FeS = Cu2S + FeO                                         (1.27)

Мыс концентраттарын тотықтыра күйдірудің өнімдері өртенді, газдар және тозаң.

Өртендінің минералдық құрамының алғашқы концентраттың минералдық құрамынан  айырмашылығы өте көп. Оның құрамында сульфидтермен қатар металдардың оксидтері де бар, ал жоғары сульфидтер толығымен жоқ. Өртендідегі  негізгі химиялық қосылыстар Cu2S, FeS, ZnS, Fe2O3, Fe3O4, FeO,ZnO, CaO, SiO2, Al2O3. Тағы да біраз мөлшерде мыстың, темірдің және мырыштың сульфаттары түзілуі мүмкін.

Қайнау қабатының түзілу механизмі келесідей. Егер сусымалы материал арқылы астынан газ үрлесек, қабат алдымен қопсыйды, ал газдың белгілі жылдамдығында сұйықтың негізгі қасиеттеріне ие болады: қозғалғыштық, аққыштық, ыдыстың пішіні мен көлемін алу қабілеттілігі. Сусымалы материалдың бұл күйі жалған сұйық немесе жалған сұйытылған депаталады. Бұл жағдай газ ағынының жылдамдығы белгілі шамаға wminжеткенде, яғни газ ағынының көтеру күшінің қатты материалдың массасына тең болғанында байқалады.

Үрлеу мөлшерін ары қарай  екінші критикалық жылдамдыққа  wmах   дейін қөбейткенде қайнау қабатының көлемі (биіктігі)  өзінің тұрақты шамасын сақтайды. Үрлеудің wminнан wmахға дейінгі шамалары жалған сұйылту аймағына сай келеді. Осы жағдайларда күйдірілетін материалдардың түйіршіктері газ ағынымен жоғары белгілі биіктікке көтеріліп, қалқып тұрады да, төмен қарай қайнау қабатының  шегінде құлайды.

Үрлеу жылдамдығын wmах-нан жоғары көтергендесусымалы материалдың көлемі күрт ұлғаяды. Шикіқұрам қалқыма күйге өтеді де, күйдірілетін түйіршіктердің тозаңмен шығу қарқыны арта түседі.

Пештегі түіршіктердің ірілігі  әртүрлі болады, сондықтан майда түйіршіктер газ ағынымен пештен шығып кетеді, ал ірілері қабаттың астыңғы жағына жиналады. Қайнау қабатында күйдіргенде әдетте тозаң шығуы шикіқұрам массасының 20-30% құрайды.

Мыс концентраттарын қайнау қабатында күйдіру үшін қимасы дөңгелек, овал және тік төртбұрышты пештер қолданылады. Құрылысының айырмашылығына қарамай кез келген пеште міндетті түрде келесі бөліктері болады: вертикалды шахта, төбесі, соплолары бар еден,  тиеу терезесі  форкамерасымен, шығару құрылғысы және газарна. ҚҚ пештің құрылысы 1.2-ші суретте келтірілген.

Жұмысшы камера іші қышқақ (шамот) кірпішімен шегенделген, сырты оқшаулағыш материалмен қапталған металл қаптамадан тұрады. Пештің төбесі де оттөзімді кірпіштен жасалады.

Пештің едені ауа таратушы соплолар орналастыруға арналған тесіктері бар бетоннан жасалады.Соплолар еден ауданында біркелкі таратылып шахмат тәртібі бойынша орналастырылады. Олардың ара қашықтығы 200-300мм. Олардың саны  1м2 ауданда 30 дан 50 ге дейін.

Күйдіру шикіқұрамы концентраттардан, флюстерден және айналымды материалдардан тұрады. Олар шикіқұрам дайындау бөлімінде араластырылады. Әдетте шикіқұрамға 25%-ға дейін шынытас (кварц) және 5%-ға дейін әктас қосады. Шикіқұрамның орташа құрамы, %: 13-15 Cu; 30-31 Fe; 25-30 S; 4-5СаО; 17-18 SiO2; 8-15 ылғалдық. Дайын шикіқұрам күйдіру алдында барабанды кептіргіштерде 5-6%-ға дейін кептіріледі.

Шикіқұрам форкамераға тиеледі. Форкамераның астындағы еденде соплалардың тығыздығы жоғары. Өртенді биіктігі қайнау қабанының деңгейі бойынша реттелетін ағызу табалдырығы арқылы шығарылады.

Мыс концетраттарын қайнау қабатында күйдіру 870-8900С температурада жүргізіледі.Сульфидті материалдарды тотықтыра күйдіргенде көп мөлшерде жылу бөлінеді. Нәтижесіндеқайнау қабатындағы температура шектен жоғары көтеріліп кетуі мүмкін. Артық жылуды алыпкету үшін қайнау қабатындағы пешке құбырлы  немесе иректі суытқыштар енгізіледі.

1 - шикіқұрам шанабы, 2 - шаңұстағыш циклон, 3 - газарна, 4 - пеш, 5 - ағызу табалдырығы, 6 - еден, 7 - ауа коллекторы, 8 - эксгаузер,  9 - форкамера,10 - шикіқұрам қоректендіруші.

1.2-ші сурет Қайнау қабатында күйдіру пешінің құрылысы.

Пештен тозаң шығуы үлкен болғандықтан пештен кейін газды тозаңнан тазарту жүйесі қолданылады. Газдар үш сатылы тазартудан өтеді: диамерті 2,7м циклонда, диаметрі 900мм екі параллель циклондар тобынан және құбырлы электр сүзгіште. Тозаңнан тазарып пештен шыққан газда 13-15% SO2болады. Тозаңнан тазарған газдар күкірт қышқылын алуға жіберіледі. Ұсталған тозаңды өртендіге қосып балқыту пешіне жібереді.

Үрдістің қарқындылығын арттыру үшін үрлеуді оттегімен байытуға болады. Байыту 25%-ға дейін жетеді. Бұл жағдайда пештен тозаң шығуы біршама азаяды, шыққан газдардағы SO2 мөлшері 17%-ға дейін көбейеді, пештің өнімділігі артады.

Өртендінің құрамы: 17-20%Cu, 25-36%Fe, 16-18%S, 3-4%Al2O3, 14-15%SiO2.

Қайнау қабатында күйдіру пешінде күйдіру үрдісінің кейбір техника экономикалық көрсеткіштері:

Өнімділігі, т/(м2·тәулікте):

шикіқұрам бойынша                                   55-57

концентрат бойынша                                  41-42

күкірт бойынша                                          10-11

Күкіртсіздендіру,%                                     54-57

Қабаттағы температура,0С                         870-890

Газдағы SO2  мөлшері,%                             13-15

Тозаң шығуы, %                                          20-30