ПОДГОТОВКА РУД К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

§ 1. Дробление и измельчение

Задача этих операций — полное или частичное раскрытие зерен золо- тосодержащих минералов, в основном, частиц самородного золота, и приведение руды в состояние, обеспечивающее успешное протекание последующих обогатительных и гидрометаллургических процессов.

Операции дробления и особенно тонкого измельчения энергоемки, и расходы на них составляют значительную долю общих затрат на переработку руды (от 40 до 60 %). Поэтому нужно иметь в виду, что измельчение всегда нужно заканчивать на той стадии, когда благородные металлы окажутся достаточно вскрытыми для окончательного их извлечения или для промежуточной их концентрации. Поскольку основной прием извлечения золота и серебра для большинства руд — гидрометаллургические операции, то необходимая сте- пень измельчения должна обеспечить возможность контакта растворов с раскрытыми зернами золотых и серебряных минералов. Достаточность вскрытия этих минералов для данной руды обычно определяется предварительными лабораторными технологическими испытаниями по извлечению благородных металлов. Для этого пробы руды подвергают технологической обработке после различной степени измельчения с од- новременным определением извлечения золота и сопутствующего ему серебра. Ясно, что чем тоньше вкрапленность золота, тем глубже должно быть измельчение. Для руд с крупным золотом обычно бывает достаточно грубого измельчения (90 % класса — 0,4 мм). Но поскольку в большинстве руд наряду с крупным золотом присутствует и мел- кое, то чаще всего руды измельчают более тонко (до —0,074 мм).

В отдельных случаях руду приходится подвергать еще более тонкому измельчению (до 0,044 мм).

Экономически целесообразную степень измельчения устанавливают с учетом ряда факторов:

1) степени извлечения металла из руды;

2) возрастанию расхода реагентов при более интенсивном измельчении;

3) затратам на дополнительное измельчение при доведении руды до заданной крупности;

4) ухудшению сгущаемости и фильтруемости тонкоизмельченных руд и связанных с этим дополнительных расходов на операции сгущения и фильтрования.

Схемы дробления и измельчения варьируют в зависимости от вещественного состава руд и их физических свойств. Как правило, руду вначале подвергают крупному и среднему дроблению в щековых и конусных дробилках с поверочным грохочением. Иногда применяют третью стадию мелкого дробления, осуществляемую в короткоконусных дробилках. После двухстадийного дробления обычно получают материал крупностью — 20 мм, после трехстадийного крупность материала иногда снижается до 6 мм.

Дробленый материал поступает на мокрое измельчение, которое чаще всего осуществляют в шаровых и стержневых мельницах. Руды обычно имельчают в несколько стадий. Наибольшее распространение получило двухстадийное измельчение, причем, для первой стадии пред- почитают использовать стержневые мельницы, которые дают более рав- номерный по крупности продукт с меньшим его переизмельчением.

В настоящее время на золотодобывающих предприятиях как в СССР, так и за рубежом, в цикле рудоподготовки большое распространение получило рудное и рудно-галечное самоизмельчение. При рудном самоизмельчении измельчительной средой являются неклассифи- цированные по крупности куски самой измельчаемой руды, предусмотрен только некоторый контроль за верхним размером кусков. В случае рудно-галечн ом самоизмельчении измельчительной средой является специально выделенная по крупности и прочности фракция кусков измельчаемой руды (галя).

Рудное самоизмельчение осуществляется в воздушной или водной среде в специальных мельницах, у которых по сравнению с обычными шаровыми мельницами соотношение диаметра к длине мельницы увели- чено. Так как измельчительное действие кусков руды хуже, чем сталь- ных шаров, диаметр мельниц самоизмельчения достигает 5,5—11,0 м.

Для сухого самоизмельчения применяют мельницу Аэрофол (рис. 31. Она представляет собой короткий барабан 1, установленный на мас- сивном фундаменте. На внутренней поверхности барабана вдоль ее образующей установлены на некотором расстоянии одна от другой полки 2 из двутавровых балок или рельсов, которые при вращении барабана поднимают куски руды. Падая, куски дробят находящуюся внизу руду, и кроме того, ударяясь о полки при падении, крупные куски раскалываются. На торцевых крышках 3 барабана укреплены направляющие кольца 4 треугольного сечения, назначение которых сводится к направлению кусков в середину барабана. Скорость вращения мельницы составляет 80—85 % критической.

На рис. 4 приведена схема установки мельницы Аэрофол в замкнутом цикле с классификатором. Руда из бункера 1 питателем 2 и конвейером 3 подается в загрузочную воронку 4 мельницы 5. Измельченный продукт из мельницы по трубопроводу б воздушным потоком, создаваемым вентилятором 7, подается в классификатор 8. Крупный материал из классификатора по конвейеру 9 подается обратно в мель- ъницу. Мелкий материал из классификатора идет в циклоны 10, в которых из воздушного потока выделяются частицы требуемой крупно- сти. Готовый продукт разгружается в бункерИи питателем 12 подается в контактный чан 13, в котором подготовляется пульпа для последующих технологических операций. Воздух из циклона 10 через калорифер 14 подается вентилятором 7 в мельницу.

Измельчение руд в мельницах Аэрофол обеспечивает получение более однородного по крупности продукта по сравнению с измельче- нием в обычных шаровых мельницах. В мельницах Аэрофол снижается переизмельчение руды, что улучшает фильтруемость и сгущаемость по- лучаемых пульп. После измельчения в этих мельницах улучшаются также показатели гидрометаллургической обработки: снижается расход •реагентов (цианида) на 35%, повышается извлечение золота ( д о 4 % ) .

Сухое бесшаровое измельчение золотых руд в ряде случаев экономич- нее. Однако, оно предъявляет жесткие требования к содержанию влаги в руде (не более 1,5—2 %). Повышение влажности резко снижает эффективность процессов измельчения и классификации. Кроме того, сухое измельчение сопровождается большим пылеобразованнем, что тре- бует развитой системы пылеувлавливания и ухудшает условия труда.

Поэтому более распространенным является самоизмельчение в водной среде.

Мокрое рудное самоизмельчение осуществляется в мельницах Каскад (рис. 5). Эта мельница имеет короткий барабан 3 с коническими торцевыми крышками 2 и 4. Пустотелыми цапфами 1 н 5 барабан опи- рается на подшипники. Руда из мельницы разгружается через решетку 6. Мельницы Каскад работают в замкнутом цикле с механическим клас- сификатором или гидроциклонами.

Рудно-галечное самоизмельченне осуществляется, как правило, в водной среде. Конструкции рудно-галечных и шаровых мельниц с раз- грузкой через решетку схожи.

Крупность рудной галн, используемой в качестве измельчительной среды, определяется стадией измельчения. На первой стадии измельче- ния обычно используют гали крупностью —300+100 мм, на второй — —100+25 мм. Отсев гали выполняют на грохотах. Форма гали для измельчения не имеет значения. Для повышения производительности мельниц применяют иногда догрузку шаров (7—8 %), а также удаление осколков рудной гали.

Применение самоизмельчения при переработке золотосодержащих руд имеет ряд существенных преимуществ по сравнению со стандарт- ными способами: 1) в ряде случаев позволяет отказаться от среднего и мелкого дробления руды; 2) уменьшает расход стали (шаров, стерж- ней) на измельчение руды; 3) снижает расход реагентов при дальней- шей переработке измельченной руды; 4) уменьшает удельный расход электроэнергии; 5) повышает производительность труда; 6) увеличи- ваетизвелечение золота.

Анализ работы отечественных предприятий показал, что основная часть экономического эффекта, получаемого в результате внедрения самонзмельчения, получается вследствие увеличения извлечения золота, обусловленного несколькими причинами. При обычном измельчении в пульпе всегда присутствует взвесь тонких частиц металлического желе- за, образующихся за счет истирания шаров и стержней. Эта взвесь ухудшает показатели дальнейшего гидрометаллургического процесса извлечения золота и в случае самоизмельчения в пульпе отсутствует.

Кроме того, при шаровом (стержневом) измельчении часть золота вко- вывается в поверхность шаров (стержней) и безвозвратно теряется с отработанной шаровой (стержневой) загрузкой, что не происходит при самоизмельчении.

В схемах обработки золотых руд значительное место занимают операции классификации измельченного материала по крупности. В по- следнее время на большинстве золотоизвлекательных фабрик в качестве классифицирующего аппарата на всех стадиях обработки, в том числе и в замкнутом цикле первичного измельчения, вместо спиральных, ре- ечных и чашевых классификаторов широкое распространение получили гидроциклоны разных конструкций. Грубую классификацию продуктов мельниц в ряде случаев осуществляют грохочением в барабанных грохотах, смонтированных на разгрузочных концах мельниц.

Золотые руды перед гидрометаллургической обработкой или обо- гащением флотацией обесшламливают, если шламы обеднены золотом и отрицательно влияют на технологические операции. Для обесшламли- вания используют гидроциклоны или сгустители. Такими приемами иногда удаляется в отвал до 30—40 % резко обедненного материала, что ие только улучшает технологические показатели, но и сокращает объем аппаратуры Для проведения последующих операций.