ПРИРОДНЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В дорожном строительстве в качестве строительных материалов из камня используют щебень, гравий, песок, минеральный порошок, брусчат- ку, шашку, бутовый камень для кладки и укрепительных работ, бортовой камень.

Все виды каменных материалов по происхождению подразделяют на природные и искусственные (рис. 1).

Природные каменные материалы получают из горных пород, специ- ально разрабатываемых или попутно добываемых, и отходов горнообога- тительных предприятий, входящих в три генетические группы пород: маг- матические, осадочные, метаморфические.

Каменные материалы

Природные

Искусственные

Магматические

Осадочные

Метаморфи- ческие

Специального изготовления

Отходов производства, получаемых дроблением

и рассевом

Рис. 1. Классификация каменных материалов

Все горные породы по происхождению подразделяют на три типа:

- магматические (первичные), образование которых связано с осты- ванием магмы в различных термодинамических условиях земной коры,

определяемых совокупностью воздействия высоких температур и давле- ния, а также концентрацией минеральных компонентов, содержащихся в расплаве. Различают интрузивные (глубинные) породы, которые образу- ются при равномерном остывании магмы, и эффузивные (излившиеся), возникающие при быстрой отдаче тепла и газов при низких давлениях и температурах.

- осадочные (вторичные) породы, сформированные на поверхности земли в условиях низких температур и атмосферного давления. Они явля- ются результатом накопления продуктов разрушения других, ранее образо- ванных пород, выпадения различных химических образований их водной среды и накопления продуктов жизнедеятельности растительных и живот- ных организмов на суше и в воде. По генетическому признаку различают обломочные, химические и органогенные породы [2].

- метаморфические (измененные) породы, образовавшиеся из оса- дочных и магматических горных пород путем частичного или полного преобразования под влиянием высоких температур и давлений.

Искусственные каменные материалы получают специальным изго- товлением и из отходов промышленности.

Для специального изготовления используют как естественные поро- ды, так и технические.

Легкие, пористые каменные материалы изготавливают из глинистых пород, вулканического стекла, слюд, частично шлаков. Плотные материа- лы и изделия из шлаков и отходов горнообогатительной промышленности.

ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Природные каменные материалы изготавливают из скальных и обломочных горных пород. Скальные горные породы - с жестки структурными связями, обладают достаточно высокой прочностью и залегают в виде массивов или трещиноватых слоев. Обломочные горные породы - рыхлые (сыпучие) состоят из обломков скальных горных пород без прочных связей между ними и залегают в виде скопления.

В зависимости от назначения и условий, в которых будет работать материал, применяют дробленые материалы (щебень, высевки), колотые (бутовый камень, шашку для мощения), пиленые (блоки, плиты), штучные разной степени обработки (брусчатку, шашку для мозаиковой мостовой, бортовые и облицовочные камни, блоки).

К природным обломочным горным породам относят валунный камень, гравий и песок, которые уже в природном виде могут быть использованы в строительстве. В необходимых случаях валунный камень и галечно-гравийный материал подвергают расколу, дроблению и последующему грохочению.

Стоимость каменных материалов относительно невысока, вследствие чего их широко применяют для устройства конструктивных слоев дорожных одежд, дренажных и укрепительных устройств.

Природные каменные материалы, являясь продуктом механической переработки горных пород, отличаются от последних формой и размерами, а также состоянием поверхности раскола. Поэтому их свойства зависят от состава исходной горной породы и ее состояния (трещиноватости, степени выветрелости и др.).

Горные породы - основное сырье для производства керамики, минеральных вяжущих (гипса, извести, цементов), искусственных каменных безобжиговых материалов, стекла, бетонов и т. д.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Горные породы представляют собой плотные или рыхлые агрегаты, состоящие из тех или иных минералов, обломков других горных пород, в свою очередь, сложенных теми или иными минералами.

Условия образования (генезиса) горных пород предопределяют их состав, строение, характер залегания, а следовательно, и свойства. По генезису горные породы, слагающие земную кору делят на три группы: магматические (изверженные), осадочные и метаморфические.

Магматические горные породы подразделяют на: глубинные (граниты, сиениты, габбро, лабрадорит); излившиеся древние (кварцевый порфир, порфирит, диабаз) и новейшие (трахит, андезит, базальт, липарит). Они образовались в результате застывания магмы как в слоях земной коры, так и на ее поверхности. Поднимаясь по трещинам в земной коре, магма вследствие снижения температуры и давления постепенно застывала на глубине или значительно быстрее на поверхности, образуя магматические глубинные и излившиеся горные породы. От быстроты охлаждения зависит и форма минералов: в условиях медленной кристаллизации образуются крупные кристаллы, а в условиях быстрой - мелкие. При очень быстром охлаждении образуются породы стекловатой структуры.

При быстром охлаждении магмы и интенсивном выделении из нее газообразных продуктов образовались излившиеся магматические породы - пемза, вулканический пепел, характерной особенностью которых является пористая, ноздреватая пемзовидная структура.

Осадочные горные породы подразделяются на:

- обломочные рыхлые представляющие собой рыхлые продукты механического разрушения, в виде скопления обломков разной величины и формы (валуны, галька, гравий, пески, глины);

- обломочные сцементированные образующиеся последующим уплотнением и цементированием природными веществами, например глиной (песчаники, конгломераты, брекчии, некоторые виды опок);

- химические осадки, образовавшиеся путем осаждения минеральных веществ из водных растворов с последующим уплотнением (гипс, ангидрит, доломит, магнезит,. известковые туфы);

- органогенные осадочные породы являющиеся продуктом отложения остатков различных отмерших организмов с последующим уплотнением и цементацией(известняки, мел, диатомит, трепел, опока).

Метаморфические горные породы на продукты видоизменения магматических и осадочных пород под влиянием высоких температур и давления. Метаморфизм выражается в изменении структуры, текстуры и минералогического состава.

Качество горных пород для производства дорожно-строительных материалов определяются их минералогическим составом, структурой и текстурой. Породы, состоящие практически из одного минерала, называют мономинеральными, или простыми. Породы из нескольких минералов называют сложными, или полиминеральными.

Породы одинакового минералогического состава могут иметь разную структуру, а следовательно, различные свойства (гранит и кварц, одинаковый минералогический состав, разная структура) и, наоборот, породы различного состава могут обладать одинаковой структурой (гранит и диорит, разный минералогический состав, но одинаковая кристаллическая структура).

Структура (строение) горной породы определяется размером и формой кристаллов, их сочетанием и размещением между собой. Различают следующие виды структур: кристаллическую, пегматитовую, порфировую, стекловатую, зернистую. Однородная мелкозернистая структура (< 3 мм) служит признаком более высокой прочности и стойкости против выветривания, хорошей колкости и полируемости по сравнению с крупнозернистыми (5-10 мм) и грубозернистыми (> 10 мм) разновидностями горных пород.

Различают также текстуру (сложение), которая характеризует наличие пор и микротрещин в породе. Породы с плотной текстурой более прочны и устойчивы, более теплопроводны, они лучше полируются, чем пористые разновидности. С увеличением пористости (ноздреватости, ячеистости) понижается прочность и стойкость против выветривания.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ СКАЛЬНЫХ И ОБЛОМОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Горные породы магматического, осадочного и метаморфического происхождений наибольший интерес с точки зрения производства каменных материалов представляют.

Магматические горные породы по химическому составу характеризуются содержанием главным образом кремния, алюминия, железа кальция, магния, калия и натрия.

Каменные строительные материалы, получаемые из плотных кристаллических магматических горных пород, отличаются большой прочностью, твердостью, вязкостью, погодоустойчивостью, хорошей обрабатываемостью. К основным магматическим горным породам, используемым для производства дорожно-строительных материалов можно отнести:

- Гранит - наиболее распространенная глубинная магматическая горная порода. Он обладает плотным сложением. Цвет гранита зависит главным образом от ортоклаза и содержания темноцветных минералов; обычно преобладают серые и красные цвета разных оттенков. Граниты характеризуются средней плотностью 2700 кг/м3 объемной массой 2600 кг/м3 , малой водонасыщенностью, большой прочностью (120 - 200 МПа) и погодостойкостью.

- Сиениты по минералогическому составу отличаются от гранитов отсутствием кварца. (или небольшим содержанием его) и преобладанием щелочного полевого шпата. Окраска сиенитов чаще бывает серая, красноватая, темно-зеленоватая. Плотность их 2700 - 2900, объемная масса 2600 - 2800 кг/м3, пористость и водонасыщение незначительны. Прочность при сжатии у сиенитов колеблется в пределах 120 - 150 МПа. По сравнению с гранитами они несколько мягче, лучше полируются и более вязки.

- Диориты имеют равномерно кристаллическую структуру, окраска преобладает от темно-зеленоватой до черно-зеленой, плотность 2700 - 3000 кг/м3 прочность при сжатии 180 - 340 МПа в среднем выше, чем у гранитов и сиенитов. Они отличаются повышенной вязкостью и устойчивостью против выветривания. Диориты наравне с гранитами и сиенитами пригодны для производства различных видов каменной продукции и в особенности штучных материалов.

- Габбро имеют равномерно кристаллическую структуру, окраска темно-зеленая, оливково-зеленая и коричнево-зеленая, плотность 2800 - 3100 кг/м3 прочность при сжатии в среднем 200 - 280 МПа, но у крупнозернистых разновидностей уменьшается до 100 МПа. Габбро - стойкая порода против выветривания, наряду с высокой прочностью обладает большой вязкостью, что несколько затрудняет разработку, хорошо полируется. Наряду с другими изверженными породами габбро находит применение в дорожном строительстве для получения различных строительных материалов.

- Диабазы - преимущественно мелкокристаллические породы. Характерной особенностью диабазов является переплетенное строение, при котором промежутки между беспорядочно переплетенными кристаллами известково-натровых полевых шпатов заполнены темной аморфной ангидритовой массой. Плотность диабаза 2800 - 3000 кг/м3 прочность при сжатии в среднем около 200 МПа (иногда до 400 МПа); они хорошо полируются. При выветривании диабаз приобретает бурую окраску и распадается на щебень ржавого цвета, обогащенный глинистым веществом.

- Базальты - породы темного цвета, плотные, обычно скрытокристаллической структуры. Технические свойства базальтов крайне различны: плотность 2700 - 3300 кг/м3 они тверды и обладают высокой прочностью, достигающей 300, иногда 500 МПа. Относительная хрупкость базальтов несколько снижает их общие, довольно высокие технические свойства.

Осадочные горные породы залегают в верхних слоях земной коры. Земная поверхность на 75 - 80% расположена в области развития осадочных горных пород, но в общей толще земной коры осадочные породы составляют 5%. Каменные материалы из осадочных горных пород характеризуются разнообразными техническими свойствами, что объясняется условиями образования пород. Для осадочных горных пород характерной особенностью является пластовая форма залегания. С течением времени осадочные горные породы за счет уплотнения и цементации претерпевают ряд физико-химических изменений. Основные осадочные горные породы:

- Обломочные породы или механические отложения - продукты выветривания магматических, метаморфических или ранее образованных осадочных пород. Различают рыхлые и сцементированные обломочные породы.

- Рыхлые обломочные осадочные горные породы - скопление продуктов выветривания скальных горных пород. По происхождению (генезису) рыхлые обломочные горные породы могут быть: речные или аллювиальные (русловые, пойменные и дельтовые осадки), озерные и морские (прибрежные и глубинные), ветровые или эоловые (дюнные, барханные, бугристо-кучевые, грядовые). По крупности окатанных обломков рыхлые горные породы условно делят на валуны (крупнее 100 мм), гальку, гравий и песок.

1. Валунный камень - грубоокатанные, преимущественно округлой формы, обломки скальных горных пород размером более 100 мм. По условиям залегания валунный камень может быть верховой (или полевой), низовой (недровый), речной (горные реки), морской и озерный (прибрежный и донный или глубинный). Валуны размером до 25 см называют сырцом, так как их можно при менять для дорожных работ (например, мощения) без дополнительной обработки. Более крупные валуны используют для получения каменного материала (шашки, щебня) путем раскалывания и дробления.

2. Галька - представляет собой окатанные водой обломки горных пород размером от 100 до 70 (40) мм. Она обладает теми же свойствами, что и мелкий валунный камень. Гальку применяют для устройства оснований, дренажей, но чаще измельчают и используют как щебень.

3. Гравий - рыхлое скопление окатанных обломков исходных горных по род размером от 70 до 5 (3) мм. В месторождениях карьерный гравий может залегать в виде сплошных скоплений, отдельных слоев, линз, гнезд и содержать различное количество примесей в виде галечников, песка, глинистого вещества. Более рентабельны для разработки его сплошные покровные отложения. Добытый в карьере гравий (рядовой) может содержать различное количество песка.

В случае, когда гравийный материал содержит более 50% песка, его называют гравийно-песчаным. Крупный рядовой гравий состоит из зерен 5 - 70 мм, а средний рядовой 5 - 40 мм. Карьерный гравий после отгрохотки и отделения песка называется сортовым. Его разделяют на следующие фракции: 70 - 40, 40 - 20, 20 - 10, 10 - 5 и менее 5 мм - гравийный песок.

Гравийный материал (рядовой карьерный и фракционированный составной) применяют для устройства гравийных покрытий, конструктивных слоев дорожной одежды, дренажных сооружений, в качестве балластного слоя для железных дорог, крупно-зернистой составляющей в цементобетоне. Дробленый гравий применяют в качестве щебня для приготовления асфальтобетонных смесей.

4. Песок – рыхлая зернистая порода, образовавшаяся в результате естественного разрушения горных пород, крупностью зерен до 5(3) мм. В песке иногда имеются частицы мельче 0,05 мм, которые называют пылевидно-глинистыми. Пески имеют плотность 2650 кг/м3 объемную массу от 1450 до 1800 кг/м3. Качество песка для строительных работ определяют минералогическим составом, формой зерен, гранулометрическим (зерновым) составом содержанием глинисто-пылеватых частиц плотностью, объемной (насыпной) массой, пустотностью, фильтрационной способностью, влажностью и содержанием органических примесей. Песок применяют для устройства подстилающих слоев дорожной одежды, приготовления строительных растворов, цементо- и асфальтобетонов, для устройства дренажей.

5. Дресва - промежуточный продукт выветривания скальных горных пород. Дресва является местным материалом и в зависимости от исходной горной породы и стадии выветрелости может применяться для устройства различных слоев одежды на дорогах местного значения.

- Сцементированные осадочные породы – образовались из рыхлых в результате цементации природными веществами. В дорожном строительстве наиболее часто применяются:

1. Песчаники - состоящие из мелких зерен минералов, связанных природным цементом в плотную относительно массу. В зависимо от цементирующего вещества и примесей различают песчаники: глинистый, кремнистый, железистый, известковый (карбонатный), гипсовый, битуминозный и др. Наибольшей прочностью, твердостью и устойчивостью против выветривания обладают плотные, мелкозернистые, кремнистые песчаники. Песчаники, обладая разнообразными техническими свойствами, находя применение в дорожно-мостовом строительстве в основном как местные материалы в виде бута, колотой шашки, щебня и реже штучного камня.

2. Конгломераты состоят из округлых обломков минералов и горных пород размером больше 5 мм, сцементированных каким-либо природным веществом (известняковым, доломитовым, глинистым, мергелистым, кремнистым и др.). Аналогичная порода, но состоящая из угловатых обломков горных пород, носит название брекчии. Лучшими свойствами для строительных целей отличаются породы из прочных угловатых обломков, сравнительно небольших по размеру, имеющих малую пустотность и связанных прочным устойчивым цементом.

- Осадочные породы органогенного происхождения образовались в результате уплотнения и цементации отмерших организмов. Отличаются значительной пористостью, многие растворяются в воде. В дорожном строительстве используют карбонатные (известняки, мел, ракушечники) и кремнистые (опоки, трепелы) осадочные породы.

1. Известняки - горные породы, состоящие главным об углекислого кальция (CaCO3). В основном известняки — морского происхождения и лишь небольшая часть известняков образовалась в результатё отложения углекислого кальция горячих источников. Технические свойства известняков разнообразны и зависят от состава, структуры и текстуры. Однородные плотные скрытокристаллические известняки, зерна которых сцементированы кальцитом, отличаются высокой прочностью (в среднем до 120 МПа), хорошей обрабатываемостью и сравнительно небольшой истираемостью. Примесь глинистого вещества заметно снижает качество известняка как строительного материала. Различают:

- мраморовидные известняки - переходные породы от известняка к мрамору, прочность при сжатии их колеблется в пределах 90—150 МПа;

- оолитовые известняки - отличаются значительной пористостью, малой прочностью и твердостью, слабой погодоустойчивостью);

- известняки-ракушечники - состоят из известняковых ракушек различных моллюсков. Ракушечники характеризуются большой пористостью, крупными порами и пустотами, малой прочностью (0,4 МПа), малой объемной массой (б00 - 15000 кг/м3) воздухопроницаемостью, малой теплопроводностью и погодоустойчивостью. Они легко обрабатываются и поддаются распиловке. В связи с этим известняки-ракушечники применяют в виде блоков правильных форм для кладки стен.

Известняки используют преимущественно как местный материал в виде бута, щебня и т.д. Из плотных перекристаллизованных известняков изготовляют плиты, блоки и высокосортный щебень для дорожного строительства. Известняки используют также в производстве извести и цемента.

2. Мел - представляет собой мягкую слабосцементированную породу. Плотные разновидности мела применяют как местный материал для устройства дорожных оснований.

3. Опока - тонкопористая горная порода. Опоки обладают гидравлическими вяжущими свойствами и используются как активная добавка к цементу (приготовление известково-пуццоланового цемента).

4. Мергель – порода смешанного происхождения, используется как сырье для получения портландцемента.

- Осадочные породы химического происхождения образовались в результате выпадения из растворов химических осадков. Наиболее распространенными являются доломиты, магнезиты, гипс.

1. Доломиты – как бывают зернистой, оолитовой и кристаллической структуры. Несколько тверже известняков. В строительстве дорог применяют на равнее с известняками.

2. Гипс - используется как сырье для производства вяжущего и как добавка в производстве цемента.

Метаморфические горные породы образовались в результате изменения магматических и осадочных горных пород. Метаморфизация магматических пород, как правило, ухудшает их физико-механические свойства. Метаморфизация осадочных пород, наоборот, улучшает механические свойства. Поэтому при метаморфизме скальных пород осадочного происхождения обычно образуются породы массовой текстуры и равномерно зернистой структуры (мрамор).

1. Гнейсы - горные породы грубо- или тонкосланцеватой и ленточной текстур. Обычно гнейсы обладают значительной прочностью при сжатии (150 - 200 МПа), но наличие хорошо выраженной сланцеватости в ряде случаев несколько ограничивает область применения их в дорожном строительстве.

2. Кварциты - равномерно кристаллическая, плотная горная порода. Кварциты характеризуются большой плотностью, прочностью, хрупкостью и твердостью, при разломе они образуют гладкую поверхность с острыми режущими ребрами. Кварциты весьма устойчивы против выветривания. Отрицательными признаками кварцитов являются трудная их обрабатываемость, гладкость поверхности раскола и острые ребра щебня. Кварциты используются для строительных работ в виде бутового камня, щебня, реже шашки для мощения. Из лучших его разновидностей изготовляют штучный камень.

3. Мрамор - плотный кристаллический известняк, состоящий в основном из тесно сросшихся кристаллов кальцита (кальцитовый мрамор). Часто в мраморах наблюдаются примеси магнезита. Кальцитовый мрамор характеризуется плотностью около 2700 кг/м3 твердостью, незначительной водонасыщенностью и прочностью при сжатии до 80 МПа. доломитовый мрамор тверже и прочнее. Мраморы хорошо поддаются распиловке, обработке, шлифовке. Вследствие высоких технических свойств и красивого рисунка мрамор издавна применяют для различных отделочных и декоративных работ. Недостатком мраморов является их относительно слабая сопротивляемость выветриванию. Разновидности мрамора, непригодные для изготовления штучных изделий, а также отходы при обработке, дробят для получения мраморной крошки и порошка, которые применяют как заполнители в мозаичных работах и асфальтобетонах в качестве минерального порошка.