  - ИСКУССТВЕННЫЕ

ОБЖИГОВЫЕ (КЕРАМИЧЕСКИЕ) МАТЕРИАЛЫ

Искусственные обжиговые материалы и изделия (керами- ку) получают путем обжига при 900–1300 ˚С предварительно отформованной и высушенной глиняной массы. В резуль- тате обжига глиняная масса превращается в искусственный камень, обладающий хорошей прочностью, высокой плотно- стью, водостойкостью, морозостойкостью и долговечностью. Сырьем для получения керамики служит глина с вводимыми в нее добавками. В качестве добавок часто используют песок, измельченный керамический бой, шлаки, золы, уголь, опил- ки. Добавки уменьшают усадку изделий при сушке и обжиге, увеличивают пористость, уменьшают среднюю плотность и те- плопроводность материала.

Керамические строительные материалы  подразделяют на пористые и плотные. Пористые материалы имеют водо- поглощение не более 5 %; их предел прочности при сжатии не превышает 35 МПа (кирпич, дренажные трубы). Плотные материалы имеют пористость не более 1,5 %, водопоглощение не более 5 %, предел прочности при сжатии до 100 МПа и обла- дают износостойкостью (плитки для полов).

  - Керамические материалы и изделия из легкоплавких глин

Кирпич керамический обыкновенный изготавливают из смеси глины с добавками или без них, из которой в процессе произ- водства формуют изделия, а затем обжигают. При этом кирпич может быть выполнен сплошным (полнотелым) или пустоте- лым с технологическими пустотами (см. табл. 6) [2].

Разные стороны кирпича имеют определенные названия (рис. 2). Кирпич при возведении каменных конструкций укла- дывают рабочей гранью (постелью) на выравнивающий слой раствора.

1

3

2

Рис. 2. Поверхности кирпича:

1 — постель; 2 — ложок; 3 — тычок

Наиболее распространены два способа формования глиня- ного кирпича: пластический и полусухой. При пластическом способе в горизонтальном направлении методом непрерывной экструзии из ленточного пресса выдавливают глиняную массу, которую разрезают на отдельные кирпичи перпендикулярно направлению движения.

Таблица 6

Номинальные размеры изделий

| Вид изделия | Обозна- чение вида | Номинальные размеры, мм |  |  | Обозна- чение размера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | толщина |  |
| Кирпич нормаль- ного формата (оди- нарный) | КО | 250 | 120 | 65 | 1 НФ |
| Кирпич «Евро» | КЕ | 250 | 85 | 65 | 0,7 НФ |
| Кирпич утолщен- ный | КУ | 250 | 120 | 88 | 1,4 НФ |
| Кирпич модуль- ный одинарный | КМ | 288 | 138 | 65 | 1,3 НФ |
| Кирпич утолщен- ный с горизонталь- ными пустотами | КУГ | 250 | 120 | 88 | 1,4 НФ |
| Камень | К | 250 288 288 288 250 250 | 120 288 138 138 250 180 | 140 88 140 88 140 140 | 2,1 НФ 3,7 НФ 2,9 НФ 1,8 НФ 4,5 НФ 3,2 НФ |
| Камень крупно- форматный | КК | 510 398 380 380 380 380 250 | 250 250 250 255 250 180 250 | 219 219 219 188 140 140 188 | 14,3 НФ 11,2 НФ 10,7 НФ 9,3 НФ 6,8 НФ 4,9 НФ 6,0 НФ |
| Камень с горизон- тальными пусто- тами | КГ | 250 | 200 | 70 | 1,8 НФ |

При этом размеры кирпича определяются по постели попе- речным сечением выдавливаемого бруса, а толщину будущего

кирпича задает шаг резательного устройства (туго натянутой проволоки). Признаком пластического способа формования кирпича является наличие двух шероховатых поверхностей разреза кирпича (постели), на которой песчинки, при разре- зании цепляющиеся за проволоку, оставляют на поверхностях разреза царапины.

При полусухом способе производства кирпичи прессуют поштучно на прессах при давлении 15–20 МПа, поэтому все грани готового кирпича гладкие, а на постелях иногда можно заметить следы от болтов штампа или штамп в виде товарного знака завода-изготовителя. По этим внешним приметам узна- ются кирпичи полусухого прессования.

Способ формования может быть определен и по виду техно- логических пустот в кирпиче: сквозные пустоты получают при пластическом формовании, а несквозные пустоты — только прессованием.

Кирпич строительный легковесный изготавливают таки- ми же способами производства из легких пористых пород: ди- атомитов, трепелов и глин с выгорающими в процессе обжига органическими добавками. Легковесный кирпич отличается от глиняного светлым цветом черепка (от светло-серого до жел- того), меньшей средней плотностью (не более 1450 кг/м 3), вы- соким водопоглощением (более 30 %) и за счет этого большей энергоэффективностью (табл. 7, 8 и 9). Способы формования и обжига легковесного кирпича такие же, как и кирпича глиня- ного обыкновенного.

Таблица 7

Классы средней плотности изделий

| Классы средней плотности изделий | Средняя плотность, кг/м 3 |
| --- | --- |
| 0,8 | До 800 |
| 1,0 | 801–1000 |

Окончание табл. 7

| Классы средней плотности изделий | Средняя плотность, кг/м 3 |
| --- | --- |
| 1,2 | 1001–1200 |
| 1,4 | 1201–1400 |
| 2,0 | Св. 1400 |

Кирпич силикатный изготовляют из смеси извести и мелко- го кремнеземистого компонента (чистого речного песка) ме- тодом прессования с последующим твердением в условиях ав- токлава в среде насыщенного пара при повышенных давлении и температуре. От глиняных кирпичей силикатный кирпич внешне отличается гладкими поверхностями и светло-серым цветом, а качественные характеристики должны соответство- вать требованиям ГОСТ 379–95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».

Кирпич глиняный обыкновенный применяют при кладке внутренних и наружных стен, столбов и других частей зданий и сооружений.

Таблица 8

Группы изделий по теплотехническим характеристикам

| Группы изделий по теплотехническим характеристикам | Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии, λ, Вт/(м·град) |
| --- | --- |
| Высокой эффективности | до 0,2 |
| Повышенной эффективности | от 0,2 до 0,24 |
| Эффективные | от 0,24 до 0,36 |
| Условно–эффективные | от 0,36 до 0,48 |
| Малоэффективные (обыкновенные) | св. 0,48 |

8. Искусственные обжиговые (керамические) материалы

73

Таблица 9

Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе

| Мар- ка из- делий | Пределы прочности, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при сжатии |  |  |  | при изгибе |  |  |  |  |  |
|  | одинарных и утолщенных кирпичей камней |  | крупноформат- ных камней |  | полнотелого кирпича пласти- ческого формо- вания |  | кирпича полусу- хого прессования и пустотелого кирпича |  | утолщенного кир- пича |  |
|  | сред- ний для 5 образ- цов | наи- мень- ший для отдель- ного образца | сред- ний для 5 образ- цов | наи- мень- ший для отдель- ного образца | сред- ний для 5 образ- цов | наи- мень- ший для отдель- ного образца | сред- ний для 5 образ- цов | наи- мень- ший для отдель- ного образца | сред- ний для 5 образ- цов | наимень- ший для отдельно- го образ- ца |
| М300 | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 250 | 4,4 | 2,2 | 3,4 | 1,7 | 2,9 | 1,5 |
| М250 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 3,9 | 2,0 | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 1,3 |
| М200 | 20,0 | 17,5 | 20,0 | 17,5 | 3,4 | 1,7 | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 1,1 |
| М175 | 17,5 | 15,0 | 17,5 | 15,0 | 3,1 | 1,5 | 2,3 | 1,1 | 2,1 | 1,0 |
| М150 | 15,0 | 12,5 | 15,0 | 12,5 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | 1,0 | 1,8 | 0,9 |
| М125 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 10,0 | 2,5 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 1,6 | 0,8 |
| М100 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 0,7 |
| М75 | – | – | 7,5 | 5,0 | – | – | – | – | – | – |
| М50 | – | – | 5,0 | 3,5 | – | – | – | – | – | – |
| М35 | – | – | 3,5 | 2,5 | – | – | – | – | – | – |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

74

Окончание табл. 9

| Мар- ка из- делий | Пределы прочности, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при сжатии |  |  |  | при изгибе |  |  |  |  |  |
|  | одинарных и утолщенных кирпичей камней |  | крупноформат- ных камней |  | полнотелого кирпича пласти- ческого формо- вания |  | кирпича полусу- хого прессования и пустотелого кирпича |  | утолщенного кир- пича |  |
|  | сред- ний для 5 образ- цов | наи- мень- ший для отдель- ного образца | сред- ний для 5 образ- цов | наи- мень- ший для отдель- ного образца | сред- ний для 5 образ- цов | наи- мень- ший для отдель- ного образца | сред- ний для 5 образ- цов | наи- мень- ший для отдель- ного образца | сред- ний для 5 образ- цов | наимень- ший для отдельно- го образ- ца |
| М25 | – | – | 2,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Для кирпичей и камней с горизонтальным расположением пустот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М100 | 10,0 | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М75 | 7,5 | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М50 | 5,0 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М35 | 3,5 | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М25 | 2,5 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |

    - Искусственные обжиговые (керамические) материалы

Кирпич (камень) керамический пустотелый пластического прессования выпускают для кладки несущих стен одноэтаж- ных и многоэтажных зданий, внутренних помещений, стен и перегородок, облицовки кирпичных стен.

Черепицу изготовляют из жирной глины путем обжига при 1000–1100 ˚С. Качественная черепица при легком ударе молотком издает чистый, не дребезжащий звук. Она прочна, очень долговечна и огнестойка. Недостатки — большая сред- няя плотность, утяжеляющая несущую конструкцию крыши, хрупкость, необходимость устраивать крыши с большим укло- ном для обеспечения быстрого стока воды.

Дренажные керамические трубы изготавливают по ГОСТ 8411–74 «Трубы дренажные керамические. Технические усло- вия» из глин с отощающими добавками (рис. 3). Дренажные керамические трубы применяют при строительстве осуши- тельно-увлажнительных и оросительных систем, коллекторно- дренажных водоводов.

1

2

3

4	5

6	7

Рис. 3. Дренажные керамические трубы:

1 — цилиндрическая; 2 — цилиндрическая с опорной плоскостью; 3 — перфорированная; 4 — граненая; 5 — рифленая; 6 — с фасками; 7 — с фигурными торцами

  - Керамические материалы и изделия из тугоплавких глин

Камень для подземных коллекторов изготовляют в форме трапеции с боковыми пазами. Его применяют при проклад- ке подземных коллекторов, при устройстве канализационных и других сооружений.

Плитку керамическую фасадную применяют для облицовки зданий и сооружений, стеновых панелей, блоков. Плитку для полов по виду лицевой поверхности подразделяют на гладкую, шероховатую и тесненую; по цвету — на одноцветную и мно- гоцветную; по форме — на квадратную, прямоугольную, тре- угольную, шестигранную, четырехгранную. Толщина плитки 10 и 13 мм. Применяют ее для устройства полов в помещениях промышленных, водохозяйственных зданий с влажным режи- мом. Плитка интерьерная применяется для облицовки внутри помещений с высокой влажностью.