РАЗДЕЛ 3. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Лекция 14. ВОЗДУШНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗВЕСТЬ Известь строительная воздушная – вяжущий материал, получаемый обжигом карбонатных горных пород (известняков, мела, доломитизированных известняков, ракушечника и др.) с содержанием в них глинистых веществ менее 6 %. При наличии в сырье более 6 % глинистых примесей продукт обжига содержит значительное количество силикатов, алюминатов и ферритов, что придает извести гидравлические свойства. Строительную известь по условиям твердения подразделяют: - на воздушную, твердеющую и сохраняющую прочность на воздухе; - гидравлическую, твердеющую и сохраняющую прочность на воздухе и в воде. Обжиг сырья осуществляется при температуре 1000 – 1200 º С. Получаемая после обжига негашеная известь выпускается в виде комьев различного размера (комовая) белого и серого цвета или в виде порошка, получаемого после помола комовой негашеной извести (кипелка). В осадочных горных породах, которые являются сырьем для производства воздушной извести, преобладает карбонат кальция СаСО3. Наряду с этим соединением в карбонатных породах содержатся в различных количествах карбонат магния МgСО3, а также небольшое количество глины. Разновидностью негашеной (воздушной) извести является молотая карбонатная известь – порошкообразная смесь совместно измельченных молотой негашеной извести и карбонатных пород – известняков и доломитов. Гидравлическая известь получается путем обжига при температуре 900 – 1000 ºС мергелистых известняков, содержащих от 6 до 20 % глинистых веществ. Таким образом, главной активной составляющей негашеной извести является безводная окись кальция СаО, второстепенной – окись магния 32 МgО. По относительному содержанию кальция и магния различают известь: - кальциевую – до 5 % МgО; - магнезиальную – 5 – 20 % МgО; - доломитовую – 20 – 40 % МgО. Обжиг Сырье обжигают при температуре 1000 – 1200 º С до полного удаления углекислого газа. Обжиг сырья проводится в печах различных конструкций: шахтных, вращающихся, с «кипящим слоем», циклонно-вихревых и т. д. Наибольшее распространение получили шахтные известеобжигательные печи (они могут быть пересыпными или коротко-пламенными, а также с выносными топками, работающими на длиннопламенном топливе), которые надежны в эксплуатации, позволяют использовать местные виды топлива и требуют меньшего его расхода. В процессе обжига известняка углекислый кальций подвергается термической диссоциации со значительным поглощением тепла, процесс протекает по следующей реакции: СаСО3 + 178,6 кДж = СаО + СО2. Массовая доля удаляемого СО2 составляет 44 %, уменьшение объема продукта не превышает 10 – 15 % первоначального объема, поэтому полученный материал имеет большую пористость. Признаком высокого качества извести является значительное содержание в ней СаО и МgО. Сумму глинистых окислов (СаО + МgО) в общем количестве извести называют ее активностью. По активности и содержанию непогасившихся зерен определяют сорт извести (табл. 8). Таблица 8 Сорта извести Наименование показателя Сорт 1-й 2-й 3-й Содержание активных (СаО + МgО) в пересчете на сухое вещество, %, не менее 90 80 70 Содержание непогасившихся зерен в комовой извести, %, не менее 7 11 14 33 При неправильной эксплуатации печи при обжиге кусков больших размеров и повышенной плотности породы происходит неравномерный обжиг материала, он либо не дообжигается, либо пережигается. Недожог и пережог извести в печи снижают ее качество. Особенно опасен пережог – остеклованная известь. Частицы пережога медленно гасятся с увеличением в объеме и могут вызвать трещины в изделиях. Недожог уменьшает выход материала, так как при гашении рассыпается в порошок. Комовая известь является полуфабрикатом. Для превращения в рабочее состояние ее необходимо измельчать помолом или гашением. Помол Молотую негашеную известь получают путем помола в шаровых мельницах или помольных аппаратах другого типа (через сито с отверстиями № 0,08 мм должно проходить не менее 85 %). Преимущества - молотая негашеная известь обладает способностью быстро схватываться и затвердевать; - не имеет отходов, так как пережженные зерна размалываются в порошок и твердеют при смешивании с водой; - применение молотой извести избавляет строительные площадки от организации творильного хозяйства; - снижает трудоемкость производства; - сокращает время сушки. При помоле комовой негашеной извести можно вводить тонкомолотые минеральные добавки (золы, шлаки, трепелы, туфы и др.), что улучшает качество извести и позволяет регулировать сроки схватывания известкового теста. Гашение Более распространена в строительстве известь гашеная. Гашение – затворение извести водой – процесс, протекающий с выделением большого количества тепла. Гашение протекает по следующей реакции: СаО + Н2О = Са(ОН)2 + 63,7 кДж. При выделении теплоты часть воды превращается в пар, что вызывает разрыхление кусков комовой извести и превращает их в тонкий поро- 34 шок (размер зерен менее 0,01 мм) – гидратную известь – пушонку. Процесс гашения комовой извести в пушонку осуществляется в специальных аппаратах – гидраторах, на стройплощадке, в творильных ямах с большим количеством воды. Получают: - известковое молоко (содержание воды более 50 %); - известковое тесто (содержание воды менее 50 %). По скорости гашения различают: - быстрогасящуюся – менее 8 мин; - среднегасящуюся – от 8 до 25 мин; - медленногасящуюся известь более 25 мин. Недостатки - медленно схватывается и твердеет; - обладает низкой прочностью. Твердение А. Твердение растворов на гашеной извести состоит из двух одновременно протекающих процессов: 1. Испарение воды затворения и постепенная кристаллизация гидрата окиси кальция. 2. Карбонизация гидрата окиси кальция в присутствии воды при поглощении углекислого газа из воздуха Са(ОН)2 + СО2 + nН2О = СаСО3 + (n + 1)Н2О. Карбонизация раствора протекает преимущественно в поверхностном слое, особенно интенсивно в присутствии влаги, в результате чего на поверхности образуется пленка, замедляющая процесс карбонизации. В более глубоких слоях происходит медленная кристаллизация гидрата окиси кальция. Растущие в растворе кристаллы Са(ОН)2 срастаются между собой, образуя каркас, окружающий частицы песка и сцепляющийся с ним. Б. Твердение растворов на гашеной извести. Молотая негашеная известь взаимодействует с водой, образуя Са(ОН)2 с выделение тепла, которое способствует испарению излишней воды затворения. Частицы Са(ОН)2 срастаются между собой и под действием СО2 переходят в устойчивый карбонат кальция СаСО3 [1]: Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О. 35 Область применения В дорожном строительстве известь применяется для укрепления грунтов в качестве самостоятельного вяжущего и как активная добавка при укреплении грунтов вяжущими материалами – цементами, битумами, местными минеральными вяжущими. Как добавка при производстве битумных и дегтевых эмульсий. Лекция 15. РАСТВОРИМОЕ (ЖИДКОЕ) СТЕКЛО Для производства растворимого жидкого стекла сырьем служат в основном чистый кварцевый песок и кальцинированная сода Nа2СО3 или сернокислый натрий Nа2SО4, значительно реже вторым компонентом является поташ К2СО3. Растворимое (жидкое) стекло – натриевый (Nа2О · nSiО2) или калиевый (К2О · nSiО2) силикат, который получают путем сплавления в стекловаренных печах при температуре 1300 – 1400 ºС в течение 7 – 10 часов измельченной смеси кварцевого песка с кальцинированной содой или сульфатом натрия (поташем). При этом происходят следующие химические реакции: Nа2СО3 + nSiО2 = Nа2О · nSiО2 + СО2, К2СО3 + nSiО2 = К2О · nSiО2 + СО2. Полученный сплав сливается в вагонетки, из-за быстрого охлаждения застывает в виде отдельных кусков, которые называются силикатглыбами. Таким образом, основной частью растворимого стекла являются щелочные силикаты. Значение n называют модулем растворимого стекла, который равен отношению количества кремнезема к количеству оксида натрия (калия) n = SiО2 / Nа2О = 2 – 3,5 (3 – 4). Чем выше модуль, тем труднее растворяется стекло. На производстве растворимое стекло применяют в жидком виде. Для этого куски силикат-глыбы загружают в автоклавы, где поддерживается давление 0,5 – 0,8 МПа в течение 2 – 3 ч. Материал приобретает состояние густой жидкости с плотностью 1,3 – 1,5 г/см3 . Жидкое стекло твердеет на воздухе вследствие высыхания и выделения аморфного кремнезема под воздействием углекислого газа по следующей реакции: Nа2О · nSiО2 + СО2 = Nа2СО3 + nSiО2. 36 Для ускорения твердения и повышения водоустойчивости в жидкое стекло добавляют 10 – 15 % кремнийфтористого натрия (Nа2SiFe6). Жидкое стекло хранят и транспортируют в плотной таре. Область применения Жидкое стекло применяют для закрепления грунтов в сочетании с раствором хлористого кальция, приготовления огнеупорных красок, замазок. Жидкое стекло – эффективное средство для защиты каменных материалов от выветривания, его применяют для изготовления кислотоупорных цементов. Кроме того, в последнее время жидкое стекло стали достаточно широко использовать для ремонта цементобетонных покрытий. Лекция 16. ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Общие сведения Гипсовые вяжущие по технологии обжига делят на две группы: - гипсовые низкообжиговые быстротвердеющие материалы, которые получают при нагреве сырья до 200 ºС; - гипсовые медленнотвердеющие вяжущие, получаемые при более высоких температурах (ангидритовый цемент, t = 600 – 750 ºС, эстрихгипс, t = 800 – 950 ºС). Сырьем для производства гипсовых вяжущих служит гипсовый камень, т. е. природный двухводный гипс – СаSО4 · 2Н2О и ангидрид, т. е. бзводный сульфат кальция – СаSО4, который встречается реже. При тепловой обработке: 1. Природный двухводный гипс уже при t = 65 ºС начинает утрачивать кристаллизационную воду. 2. При t = 100 – 140 ºС превращается в полуводный гипс: СаSО4 · 2Н2О → СаSО4 · 0,5Н2О + 1,5 Н2О. Полуводный гипс может быть в двух модификациях: - α – полугидрат, кристаллизуется в крупные кристаллы в виде длинных игл или призм. Образуется при нагревании гипсового камня в герметически закрытых аппаратах. В этих условиях вода их двугидрата выделяется в жидком состоянии, ρ = 2,72 – 2,75 г/см3 ; - β – полугидрат, образуется при нагревании двугидрата в открытых печах, вследствие чего кристаллизирующаяся вода удаляется в парообразном состоянии. Образовавшийся при этом полуводный гипс состоит из мелких кристаллов, ρ = 2,62 – 2,66 г/см3 . 37 3. При t от 200 до 400 ºС полуводный гипс постепенно становится безводным и переходит в нерастворимый ангидрит («намертво» обожженный гипс). 4. Дальнейшее повышение температуры до 450 – 800 ºС приводит к образованию ангидрида, который в порошкообразном состоянии при затворении водой очень медленно схватывается. 5. В интервале t = 750 – 1000 ºС ангидрит начинает диссоциировать, выделяя свободную известь СаО, по реакции: СаSО4 → СаО + SО3. Гипсовые вяжущие вещества условно можно разделить: - на строительный гипс; - формовочный гипс; - высокопрочный гипс. Строительный гипс является продуктом обжига тонкоизмельченного двуводного гипса, реже тонкого помола β-полугидрата. Относится к мелкокристаллическим разновидностям гипса, что увеличивает водопотребность при затворении, в затвердевшем состоянии обладает невысокой прочностью 2 – 16 МПа. Формовочный гипс также состоит из β-полугидрата, отличаясь от строительного гипса более тонким помолом и более быстрым схватыванием. Высокопрочный гипс является продуктом тонкого помола α-полугидрата, получаемого в автоклаве в среде насыщенного пара при давлении 0,15 – 0,3 МПа; α-модификация гипса обладает пониженной водопотребностью и имеет большую прочность до 20 – 25 МПа и выше. Отличительной особенностью гипсовых вяжущих является их низкий срок схватывания. По срокам схватывания они разделяются на быстро-, нормально- и медленнотвердеющие (табл. 9). Таблица 9 Характеристика гипсовых вяжущих Виды гипсовых вяжущих Индекс сроков схватывания Сроки схватывания, мин Начало, не ранее Конец, не позднее Быстротвердеющий А 2 15 Нормальнотвердеющий Б 6 30 Медленнотвердеющий В 20 Не нормируется Для продления сроков схватывания вводят добавки – замедлители (ингиторы) – казеиновый и малярный клей, ССБ, СДБ и др. 38 Твердение гипса Процесс твердения гипса можно разделить на три взаимно накладывающихся периода. 1. При затворении водой происходит растворение полуводного гипса и насыщение раствора. 2. Дальнейшее выделение гипса в раствор протекает в коллоидном состоянии в виде студня, что соответствует периоду схватывания гипса. 3. Затем наступает процесс уплотнения и кристаллизации гипса с постепенным превращением студня в кристаллический сросток. Последний период может быть ускорен умеренным просушиванием при температуре не выше 65 ºС. Чем тоньше помол, тем быстрее протекают указанные процессы; чем меньше воды было взято для затворения, тем выше прочность затвердевшего гипса. По прочности гипсовые вяжущие подразделяют на 12 марок: Г-2; Г-3; Г-4; Г-5; Г-6; Г-7; Г-10; Г-13; Г-16; Г-19; Г-22; Г-25. (Цифра определяет предел прочности при сжатии стандартного образца, МПа). Область применения Гипсовые вяжущие применяют, как самостоятельное вяжущее, как добавку при изготовлении портландцементов, для изготовления готовых форм и т. д. Лекция 17. МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ Магнезиальные вяжущие материалы получают при обжиге магнезита (каустический магнезит) или доломита (каустический доломит). Каустический магнезит изготовляют обжигом горной породы – магнезита (МgСО3) в шахтах или вращающихся печах при 650 – 850 ºС, при этом углекислый газ удаляется, а магнезию (МgО) размалывают в тонкий порошок и упаковывают в стальные бочки весом 150 кг, так как при хранении на воздухе каустический магнезит быстро теряет активность. Каустический магнезит затворяют на растворе хлористого магния (MgCl2 · 6Н2О) или сернокислого магния (Mg SО4). 39 Затворенный каустический магнезит на воздухе твердеет сравнительно быстро (начало схватывания не ранее 20 мин, конец схватывания не позднее 6 ч). Прочность при сжатии образцов-кубиков, состоящих из трех частей магнезита и одной части сосновых опилок размером 3 – 3 мм, в 28-дневном возрасте достигает до 300 – 600 кг/см2 . Каустический доломит изготовляют обжигом горной породы – доломита (СаMg(СО3)2) по той же технологии, что и магнезит. При температуре до 900 ºС происходит диссоциация по следующей реакции: MgСО3 → MgО + СО2, а СаСО3 остается неразложившимся в виде балласта. После охлаждения продукт обжига размалывают и упаковывают в стальные бочки. Каустический доломит обладает меньшей активностью по сравнению с каустическим магнезитом. Каустический доломит и каустический магнезит обладают способностью прочно связываться с древесными стружками и опилками. Область применения Изготовление ксилолита и фибролита. Применяют также для приготовления штукатурных растворов, строительных деталей, пенобетона и др