9-лекция. ТИТАННЫҢ МЕТАЛЛУРГИЯСЫ

.Құрамында титаны бар шикізатты өңдеу (титан кендері және концентраттары, тотықсыздандырғыштар, титан қожын алу).

Ti  периодтық системаның 4 топ элементі, реттік номері 22, атом салмағы 47,8.Тығыздығы 4,5 г/см куб. Екі полиморфтық модификациясы бар αTi-882ºС температурадан төмен βTi 882º C жоғары темпераурада. Техникалық Ti беріктігі 30-40 кг с/м² констр. Қорытпаларінікі 100-140 кг с/м² . Ti- ды 1789 ж.ағылшын ғалымы В. Мак- Грегор ашқан. 1795 ж. неміс ғалымы Клап-Рот растап Ti деп атаған.

Периодтық системаның барлық элементтерін Ti әрекеттесуі бойынша 4 топқа бөлуге болады:

1) Ti әрекеттеспейтін металдар:Li; Na; K; Rd; Cs; Fr; Mg; Ca; Sr; Ba; Ra және инертті газдар.

2)Ti мен ковалентті байланысқан химиялық қосылыстар тузетін және Ti ерімейтін  немесе ергіштігі шектеулі элементтер: H2; F; Cl; Br; I; At; O2; S; Sc; Te;

3)Ti мен қосылыс түзетін элементтер: Cu; Ag; Zr; Cd; Hg; Be; Ga; In; Tl; B; Al; Th; C; S; Ge; Sn; Pb; N; F; As; Vi; Mn; Te; Re; Fe; Co; Ni; Rb; Rh; Pd; Os; Ir;

4) βTi мен  үздіксіз қатты ерітінділер түзетін элементтер: Zr; Nb; Ta; Cr; Mo; U; W; Sc;

Ti көптеген элементтермен әреекттесуі оны алуда қиыншылықтар туғызғанымен қасиеттері әртүрлі қорытпалар алуға мүмкіндік береді. Ti жер қабатындағы қоры өте үлкен шамамен 0,61 % , таралуы жағынан 7-ші орында. Ti ауада тұрақты 400-600 C тотыққан қабықпен жабылады, коррозияға өте тұрақты. Тағы бір қасиеті оның-жады, ол кейбір металл қорытпаларында бұйымның пішінін есіне сақтайды.

Титан тұрақты қосылыстарында 4 валентті , 2, 3 валентті қосылыстары белгілі. Құрамына Ti кіретін 80 минерал белгілі . Кендері шашыранды және түпкілікті болып бөлінеді.

Өндірістік маңызды минералдары.

Рутил-TiO2-90-98% TiO2

Ильменит-FeO·TiO2-52.6% TiO2

Аризонит-Fe2O 3 ·3TiO2-62-66% TiO2

Лейконсен-TiO2·nH2O- 80-95% TiO2

Перовскит-CaO·TiO2 -58.7% TiO2

Сфен-CaO·TiO2·SiO2-38.8%

Лопарит-(Na, Ca, Se…Nb, Ti) O6-37-39%

Ti магнетиттер-FeO·TiO2-Fe3O4-5-20%

Рутилдің ірі кен көздері сирек, Канада, Бразилия және Австралияда орналасқан. Ең кең таралғаны ильменит, ең бірінші орында. Ильмен тауларында табылған. Қазақстандағы шашыранды кен орындары негізінен ильмениттен тұрады. Сондай-ақ ильменит, ильменитті-магнетитті және Ti-магнетитті түпкілікті кен орындары: Орал, Красноярск, Шыгыс Сібірде табылған.  Перовскит кені- Кольск шығанағында, ал сфен-АҚШ, Канада және Мадагаскарда табылған.Қазақстан тереториясында ильменит, Ti-цирконды, ильменит-циркон, дала шпатының кен көздері бар. Ti-Zr кені Көкшетауда Обуковта, Ақтөбе облысында Мартук районында Шоккаш кені. Қазақстанда Қараөткел Ti-Zr-дала шпаты, Бектемір ильменит кен көзі.

2) Қолданылу облысы:- авиацияда, ракета және космостық техникада - кеме, машина жасауда- түсті металлургияда - энергомашина жасауда- целюлоза-қағаз және тамақ өнеркәсібінде- медецинада- атомдық энергетикада- аспап-құралдар жасауда- электроникада- тұрмыста т.б

9.1 Металдық титан алу әдістері

әдістерін шартты түрде 4 топқа бөлуге болады: 1) TiO2-ні таза металға дейін бір кезеңмен тотықсыздадыру.2)TiO2-ні екі кезеңмен тотықсыздандыру: a) Me-ға дейінb) Таза металл немесе қорытпаға дейін 3)  TiO2-нің электролизі. 4) TiO2-ден таза TiCl4 алу, соңынан металға дейін тотықсыздандыру.

Қазіргі кездегі өндірістік әдіс TiCl4-ті металлотермиялық тотықсыздандыру.

9.1.1 Магнетермиялық процестің технологиялық схемасы

Ti алудың магнетермиялық әдісі Ti-Mg-Cl-ң қасиеттерін бір жүйеде пайдалану мүмкіндігіне негізделген. Mg-ң Cl-ға тартылысы Ti-ға қарағанда жоғары, Ti, Mg және MgCl2 -өзара ерімеіді. Магнетермиялық схема елесі процестерден тұрады:

- Ильменит концентраттарын руднотермиялық пеште тотықсыздандыра балқыту нәтижесінде Ti қожы және шойын алынады.

- Ti қожын хлорлау арқылы TiCl4 алып оны қоспалардан мұқият тазарту (хлорлау, ректификаиялық тазалау)

- TiCl4 –ті Mg тотықсыздандырып реакциялық масса (кеуекті титан 60%) және MgCl2 алу (қ.т=136ºC).

- Реакциялық массаны вакуумдық сепарацияға түсіру нәтижесінде кеуекті блок түріндегі техникалық таза Ti алынады.

- Кеуекті титан блогын ұсату және ірілік классымен категориясы бойынша бөлу немесе сұрыптау.

- Кеуекті Ti электро-доғалық пеште балқытып құйма алу (сұрыптау).

9.1.2 .Ильменит концентраттарын кендітермиялық балқыту (технологиялық сұлбасы, негізгі реакциялары, пеш сұлбасы).

Ti қожын алу.Металлдық титан алу өндрісі әртүрлі Fe-Ti концентраттарын кенді-термиялық пештерде балқытып TiO2-ге бай Ti қождарын алу. Балқыту процессінің нәтижесінде Ti қожы және құрамы бойынша шойынға жақын Fe алынады. Fe және Ti тотықтарының әртүрлі тотықсыздану қасиетіне және металдық темірмен Ti-ң тығыздығының әртүрлілігіне байланысты Fe тотықтары толық тотықсызданады, ал TiO2-ң бір бөлігі Ti2O3 және TiO- ға дейін тотықсызданады. Тотықсыздану реакциясын тотыққан ильменит концентраты бойынша келесідегідей көрсетуге болады.

- Fe2O3 ·3TiO2+3C=2Fe+3TiO2+3CO

2(Fe2O3 ·3TiO2)+9C=4Fe +6TiO2+9CO

Fe2O3 ·3TiO2+4C=2Fe+Ti3O5+4CO

Fe2O3 ·3TiO2+3CO=2Fe+3TiO2+3CO2

Тотықсыздану барысында бірқатар күрделі реакциялар жүреді, қожға титанмен қоса концентраттағы басқа металл тотықтары да өтеді:CoO;MgO;Al2O3;Cr2O3;MnO;SiO2; Балқыту процесінің мақсаты - ме тотықтарын оның ішінде алдымен фе ді тотықсыздандыра балқыту, құрамы титан бай тотыққан қожды бөліп алу. Ме тотықтарын тотықсыздандыру қатты фазада және балқымада жүргізіледі. Тотықтарды қатты фазада тотықсыздандыру 900ºС басталады, тотықсыздандыру дәрежесі 75-80% мұнда гематит және магнетит келесі схемамен тотықсызданады.

Fe2O3=Fe3O4=FeO=Fe

Темірді ильмениттен тоықсыздандыру жоғарғы температурада жүргізіледі, мұнда аралық өнім Fe дитинаты үзіледі. Жалпы реакциясы:

nFe2O3 ·nFeO ·TiO2=FeO ·TiO2 ·Ti2O3+nFeO ·2 TiO2 ·n(Fe3Ti)2O3+TiO2+Fe

Процесс 1100 және одан жоғары температурада қарқынды жүреді. Титан қождарының өндірісінде т-с-ш ретінде антроцит пайдаланылады, процесстің тиімді жүруі т-с-ш түріне және оның дұрыс мөлшерленуіне байланысты. Т-с-тардың реакциялық қасиеті жоғары, эл.өткізгіштігі, күрделілігіжәне бағасы болуы керек.

Балқыту процессі шихтадағы көміртегінің мөлшеріне өте сезімтал. С артық мөлшері титан төменгі тотықтарының және оның карбидтерінің түзілуіне әкеледі. Ол қожды балқыту температурасын көтереді және қождың тұтқырлығын өседі. С-ң жетіспеуі қождағы Fe шала тотығының мөлшерін ұлғайтады, яғни С-ң дұрыс мөлшерленбеуі балқыту процесінің жүрүін бұзады, қож бойынша шығым төмендейді. Т-с-ш ретінде құрамында С-гісі бар келесі материалдарды қолдануға болады: антрацит, мұнай коксы, ағаш көмірі, тас-комір. Титан қождарын балқытып алу үшін ашық және жабық түрдегі үш фазалы электр доғалық пештер қолданылады. Пештегі жылу көзі ток өткен кезде электродпен ме арасында п.б электр доғасы. Эл.тоғы пешке графиттелген немесе өздігінен күйдірілген электродтар арқылы беріледі үш немесе алты электрод. Процесс 1660-1700ºС жүретіндіктен пеш футировкасына үлкен көңіл бөлінеді. Пеш қуаты 3500-20000 кВт·А

Прцесс үздіксіз немесе мерзімдік жүргізіледі. Балқыту өнімдерін түсіріп алу үшін арнайы құйма қалыптарды пайдаланады.Жабық кендік пештерде үсті кессондалған күмбезбен жабылған, газ тазалау жүйесі бар. Процесті қарқындату және эл.энергия шығынын азайту үшін бастапқы материалдарды алдын-ала қыздырып және айналмалы құбырлық пештерде т-с-ды, бұл жағдайда кендік-пеште т-с-ну процессінің өнімдерінің бөлінуі журеді.

Үздіксіз жүретін процесстерде пеш үнемі токтык жүктемеде болып, тұрақты электр режимде тұрады. Шикіқұрамды үздіксіз тиейді, пеш жабық доғамен жұмыс істейді.

Кенді-термиялық пеште жүретін процесстердің ерекшеліктері:

- Титан қожының балқу температурасы 1600-1800ºС, концентраттың балқу температурасы біршама жоғары, сондықтан т-с-ну процессін қамтамасыз етіп, балқыманы сұйық күйде ұстау үшін айтарлықтай жылу қажет.

- Балқымада титанның төменгі тотықтарының жиналуы барысында оның балқу температурасы, тұтқырлығы, эл.өткізгіштігі өсіп пеш біртіндеп доғалық режимге өтеді.

- Балқыған титан қождарының химиялық жемірлігі жоғары, пеш футировкасы тез бұзылмас үшін ванна қабырғасына бірінші балқытылған қождан горнисаж өсіреді.

- Шихтаны пеш колошнигінің жоғарғы учаскесінен алғанда, қож қайнайды, түскен шихта жылдам қызып т-с-ды, бөлінетін реакциялық газдар қож балқымасын көпіртіп колошник деңгейіне дейін көтереді.

Колошниктік газдардың құрамындағы СО-ның мөлшері 80-90% т-с-ш ролін атқарады.

Титан қожының сипаттамасы:

- TiO2 80% төмен емес

- FeO 5% жоғары емес

- Ме қоспалар 4% жоғары емес

- ылғал 8% жоғары емес

Титан қожының құрамында жоғары келтірілген Ме қоспаларынан басқа V2O5; сирек жер Ме(Sr;Ta;Nb т.б) тотықтары бар. Ильменит концентратын балқытқанда шойынға: 96,5%-Fe; 11,8%-Si; 45.8%-V; 0.85%-Ti өтеді.

9.1.3 Құрамында титаны бар шикізатты хлорлау әдістері

Өндірістік практикада Ti бар шихтаны хлорлау үшін келесі 4 әдіс қолданылады:

- Брикеттелген шихтаны шахталы эл.пештерды хлорлау.

- Брикеттелген шихтаны үздіксіз жұмыс істейтін шахт.хлораторларда хлорлау.

- Майдаланған шихтаны сілтілік және сілітілік жер металлдар хлоридтерінің балкымасында хлорлау.

- Майдаланған және түйіршіктелген шихтаны қайнау қабатында хлорлау.

Осылардың ішіндегі кеңінен қолданылады. Үшінші әдістің артықшылығы:

- Брикеттеу және кокстиеу кезеңдері болмайды, яғни техникалық схема жеңілдетіледі.

- Балқыманың қарқынды түрде (барботаж) араластырылуы тиімді масса және жылу алмасуды және жоғары меншіктік жұмыс өнімділігін қамтамасыз етеді.

- Булы Газдың қоспадағы порциалдық серпімділіктің (порционная упругость) өсуі TiCl4 –ң кондесациялануын жеңілдетеді.

- Процессті біршама төмен t-да (730-830°С) жүргізу мүмкіндігі тезхникалық TiCl4-тің Al, Fe, Si және S,C-сі бар қоспаларменластануын төмендетеді.

- Шикізітқа құрамындағы: Na, K, Mg және Ca  тотықтары бойынша қатаң талптар қойылмайды.

- Балқымада хлорлау CO2  түзумен жүреді (CO емес). СО-ң көп мөлшерде түзілмеуі жарылыс қауіпті қоспаның түзілуіне мүмкіндік бермейді және жабдықты пайдалануда жеңілдетеді.