10-лекция.Тазартылған титан тетрахлоридін магниетермиялық тотықсыздандыру және вакуумдық сепарация процесінің технологиясы.

TiCl4 тотықсыздандыруды болат тығыздалып жабылған аппараттарда (реторта) инертті газдар атм жүргізеді. Аппаратқа алдын-ала Mg құяды, реттелетін жылдамдықпен TiCl4 береді. Нәтижесінде келесі реакциялар жүреді:

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2

Реакциялар өте экзотермиялық, қарқынды жүреді, кей жерде  температура 927С жетуі мүмкін. Процесс температурасы 800-900С. Тотықсыздандырудың төменгі температурасы 7140С, жоғарғы температурасы 975С. Одан жоғары температура Ti реторта материалымен реакцияға түседі, реакция кезеңдермен жүреді:

TiCl4 + Mg = TiCl2 +MgCl2

TiCl4 + TiCl2 = 2TiCl3

TiCl2 + Mg = Ti + MgCl2

2TiCl3 + Mg = 2TiCl2 + MgCl2

Түзілген TiCl2 балқымада немесе қатты бетте конденсацияланады, соңынан Me Ti дейін тотықсызданады.

MgCl2 екі кезеңде  де газ күйінде түзіледі, ол негізгі жылу көзі. Жылу қатты Ti алуға жұмсалады.

Алынған Ti өскен дендриттер түрінде болады, реактордың төменгі жағына түсіп, онда кеуекті масса түзеді.Түзілген MgCl2 конденсацияланып, реактор түбіне түседі. Оны мезгіл-мезгіл құйып алып отырады. 1 литр жұмсалған Mg 3,68 MgCl2 түзіледі.

Процесс кезінде TiCl2 және TiCl3 түзілуіне келесі себептер әсер етеді:

- Тотықсыздандырғыштың,, жетіспеуі

- Реакция зонасындағы температураның төмендіні

- Реакторгда суық зоналардың болуы

- Реакция зонасындабелсенді беттің жетіспеуі

Ti төменгі хлоридтерінің түзілуі қажетсіз,ол Ti жоғалымын тудырады, реакторды ашқан кезде ауадағы ылғалмен жанып түтінденеді. Реакторда кеуектің өсуі барысында тотықсыздану массаның кеуекті капиллярлары арқылы оның бетіне көтерілуі байланысты жүреді. Кеуек реактордың ортаңғы бөлігінде жылдам өседі, онда температура жоғары және TiCl4 концентрациясы да жоғары. Процестің аяқталу кезеңінде (Mg 50-60% пайдаланылған кезде) Mg басым бөлігі кеуектің саңылауларында болады, TiCl4-пен байланысуы қиындайды, процесс жылдам баяулайды, сондықтан TiCl4–ті беруді тоқтатып реакторды 900ºС ұстаса, нәтижесінде төменгі хлоридтер е-с-ды. Т-с-ну процессінің барысында түзілген MgCl2–ң 85-90% құйылып алынып, электролизге жіберіледі. Өндірісте тотықсыздандыруды Cr-Ni–ді ыстыққа төзімді реакторларда жүргізеді. Кезеңдік жұмыс өнімділігі 1-3 т титан кеуегі. Реактор диаметрі 1-2 м, биіктігі 2-3 м. Процесс аяқталғаннан кейін реакторды пештен шығарып алып монтаждық стендте сепапарация аппаратын жинайды.

Реакциялық массаның құрамы Ti-55-65%; Mg-25-35%; MgCl2 9-12%. Титан кеуегінің сапасы бастапқы материалдардың тазалығына байланысты. 1 кг титан кеуегін алу үшін 4 кг ти жұмсалады, яғни ондағы қоспалар мөлшері шектеледі ти сапасы тексеріледі. Ти әртүрлі газдарды сіңіретіндіктен процесс инерттік газдар атмосферада жүргізіледі.

Аргонды 800-850 ºС арнайы пештерде тазартады. Ме титанды алудың бірнеше жолы бар:

- TiCl4–ті Mg немесе Na мен тотықсыздандыру

- TiO2–ні Ca немесе Ca гидридімен тотықсыздандыру

- электролиттік әдіс

Алынатын әдісіне байланысты титан кеуектік немесе ұнтақ түрінде алынады. Ұнтақ натриотермиялық өңдеуде алынады.

10.1Титан металлургиясында реакциялық массаны вакуумдық дистилляция әдісімен өңдеу технологиясы

Реакторда тотықсыздандыру процессінен кейін, монолиттік блок түріндегі реакциялық масса алынады. Құрамында титан кеуегі, Mg, MgCl2 және титан төменгі хлоридтерінің аздаған қоспасы бар.

Вакуумдық сепарацияның мақсаты титан кеуегін қоспалардан тазарту, ол Ti-Mg және MgCl2–ң буларының әртүрлі серпімділігіне негізделген. Вакуумдық сепарация процессі реакциялық массаны тығыздап жабылған аппаратта- вакуумда қыздыру арқылы жүргізіледі. Процесс температурасы 960-1020ºС. Вакуумда олардың қайнау нүктесі төмендейді және жеңіл қайнайтын заттардың булану жылдамдығы көп есе өсіп олар қайнауы қиын заттардан жеңіл бөлінеді. Mg және MgCl–ң булары қысымының температураға байланысты өзгеруі көрсетілген. 900ºС Mg және MgCl2  қысымы 97,7 мм.рт.ст. Егер олардың буларын үнемі әкетіп отырып, суық бетте шөктіре онда реакциялық массадан олардың жаңа порциялары бөлініп шығады.

Шөктіру кезінде конденсатордағы мен MgCl2 буларының қысымдары төмендейді, яғни булардың реактордан конденсаторға қозғалысы осы зоналардағы қысымның айырмашылығына негізделген.

Реакциялық массадан бөлінетін басқа булармен газдар вакуум насоспен конденсатор арқылы сорылып отырады. Процесс температурасы ретортаның болат қабырғасының температурасымен шектеледі 1085ºС артпауы тиіс.

Сепарацияны реакциялық масса алынған ретортада жүргізіледі. Аппараттың негізгі элементтері пеш, реакциялық массасы бар реторта, конденсатор, жылу өткізбейтін экран.

Булану жылдамдығы берілетін жылу мен буларды әкету жылдамдығына байланысты. Процесс титан кеуегі толық максималдық мүмкін температураға дейін (1085ºС) қыздырылғанда аяқталады. Сепарациядан кейін титан кеуегі құрамында 0,2% хлорлы тұздар қалады, олар екі категориға бөлінеді: 1-беттік-азот қышқылын ерітінділеу арқылы бөлінеді; 2-ішкі шағындағы Cl оны  HF-мен ерітінділеу арқылы бөлуге болады.