Лекция – 10. АЛЮМИНИЙДІҢ  МЕТАЛЛУРГИЯСЫ

  - Алюминийдің  қасиеттері және қолданылу облысы

Алюминий периодтық жүйенің 3 топ элементі, реттік нөмірі 13, атомдық салмағы 26,98. Тұрақты изотоптары жоқ, химиялық қосылыстарында әдетте ІІІ валентті. Техникалық таза Al (99,5%) 6580С-та балқиды, өте жоғары тазалықтағы  Al  (99,996%)  балқу температурасы  660,240С, tқайн – 25000С, қатты күйдегі тығыздығы 10000С-та  2,35  г/см3.

Балқыған кезде Al көлемі 6,6 % ұлғаяды, механикалық өңдеу жеңіл, тазалығы өскен сайын, оның пластикалық қасиеті өседі.

Техникалық таза Al беріктігі 9 – 12 кг/мм2,  ұзаруы 18 – 20 %.

Al электрді және жылуды жақсы өткізеді, бұл қасиеті оның тазалық дәрежесіне байланысты өзгереді.

Al оттегіге тартылысы жоғары болғандықтан ауада өзінің жылтырлығын жоғалтады, жұқа өте берік алюминий тотығымен қапталады, ол металдың коррозияға тұрақтылығын көтереді.

Al сілтілерде, күкірт және тұз қышқылдарында жақысы ериді,

Al көптеген қасиеттеріне, бағасының арзандығы, басқа металдарды алмастыра алатындығына байланысты кеңінен қолданылады. Al әр түрлі қорытпалар түрінде қолданылады. Оның механикалық өңделуі жеңіл қорытпасы дюралюминий (3,4 – 4,0% Cu; 0,5%Mg; 0,5% Mn, қалғаны Al).

Кеңінен қолданылатын қорытпасы  - силумин (құрамында 12 -13% SiO2 бар). Сонымен қатар алюминий: электротехникада – кабельдер, шинопроводтар, конденсаторлар, айнымалы ток түзеткіштерін даярлауда; машина жасау, құрылыс, металдық конструкциялар жасауда, ядролық техникада, радиоэлектроникада, тұрмыста және т.б. салаларда кеңінен қолданылады.

1.2 Кендер мен  минералдар

Al химиялық белсенді элемент болғандықтан табиғатта тек қосылыстар түрінде кездеседі.

Алюминий жер қабатындағы ең кеңінен таралған элементтердің бірі, оның жер қабатындағы мөлшері 7,45 %, металдардың ішінде 1 орында тұр. Алюминий кендерде  тотыққан минералдар, қос сульфаттар және силикаттар түрінде болады.

Шамамен 250 минералдары бар.

Төменде алюминидің маңызды минералдары келтірілген (1-ші кесте).

1-ші кесте

Алюминидің өндірістік маңызды минералдары

| Минерал | Минерал формуласы | Al2O3 мөлшері, % |
| --- | --- | --- |
| Корунд | Al2O3 | 100 |
| Диаспор, бемит | AlООН | 85 |
| Гибсит (гидраргиллит) | Al(ОН)3 | 65,4 |
| Нефелин | (Na,K)2О ·Al2O3·2SiO2 | 32-36 |
| Алунит | (К,Na)2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3 | 37-39 |
| Каолинит | Al2O3·2SiO2·2Н2О | 39,5 |
| Кианит (андалузит, силлиманит) | Al2O3·SiO2 | 63,2 |

Алюминий кендері келесі талаптарға жауап беруі тиіс:

1) Құрамында алюминий тотығының мөлшері жеткілікті мөлшерде жоғары болуы тиіс;

2) Табиғатта ірі кен көздері ретінде кездесуі тиіс.

3) Құрамындағы алюминий тотығын таза күйінде бөліп алу жеңіл болатын формада болуы тиіс.

Негізгі алюминий кендеріне келесі тау жыныстары жатады: бокситтер, нефелиндер, алунит, каолинит, кианит.

Бокситтер қазіргі кездегі алюминий өндересе жұмыс істейтін маңызды кен, құрамы күрделі, 42 кем емес химиялық элементтер кіреді. Сапасы құрамындағы Al2O3 және SiO2 мөлшерімен анықталады. Сапалы кеннің құрамында Al2O3 мөлшері жоғары, SiO2 төмен болады.

Al2O3SiO2=μSi кремнийлік модуль

Кремнийлік модуль 7-ден үлкен болса жоғары сапалы боксит, төмен болса төменгі сапалы боксит болып саналады.

Бокситтер.

Өндіру технологиясында бокситтен Al2O3 жеңіл бөліп алу мүмкіндігі маңызды роль атқарады. Бокситтер «10» таңбалы мемлекеттік стандарты бар.

Боксит топырақ (саз) тәрізді, негізінен тасты жыныс. Құрамы, түсі әртүрлі. Ақ түстен қара-қоңырға дейін өзгереді, негізінен қоңыр-қызыл немесе құрамындағы темірдің мөлшеріне байланысты кірпіш –қызыл түсті. Fe2O3>15% болса жоғары темірлі бокситтер. Минералогиялық құрамы күрделі, 100-ге тарта минералдары бар. Негізгілері: диаспор, бемит, гидраргиллит, гиббсит, кальцит, сидерит, гематит, гетит, каолинит және т.б.

Құрамындағы гидроксидтердің формасына байланысты - бір сулы, үш сулы және аралас болып бөлінеді. Бір сулы – бемитті диаспорлар, Үш сулы – гидраргиллитті, аралас-бемитті т.б. Сонымен қатар сусыз және аз сулы бокситтер кездеседі (корунд).

Қазақстандағы боксит – гидраргиллиттік түрге жатады:Құрамы, %: Al2O3-40 – 50; SiO2-5,0 – 15%; Fe2O3 -14 – 16,0; TiO2- 2 – 3%. Ашық әдіспен өңделеді.

Нефелиндер

(Na, K)2O·Al2O3·2SiO2  - алюминий өндірісі үшін негізгі кешенді шикізат. Құрамында

Na2O және K2O бар.

Нефелин жоғары кремнийлі алюминий шикізаты, кешенді өңдеу арқылы глинозем, сода, поташ (K2CO3), цемент, сирек металдар.

Алуниттер.

Таза күйіндегі формуласы – K2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3. Табиғатта құрамына Na сілтісі кіретін алуниттер де кездеседі. Кешенді өңдеу арқылы Al2O3, H2SO4, K2SO4, Na2SO4 және сирек металдар өндіріледі.

Каолиндер

Кеңінен таралған каолинит минералы түрінде кездеседі (Al2O3 – 36 – 39%). Каолинді алюминий –кремний қорытпасы силикоалюминийді электротермиялық жолмен алу үшін пайдаланады.

Жоғары глиноземды силикаттардан (андалузит, силлиманит, кианит) алюминий мен кремнидің қорытпасы – силуминдер алуға болады

1.Глиноземді алудың жалпы принциптері (Глиноземді алудағы шикізат. Глиноземді алудың әдістеріне қысқаша сипаттама).

Глинозем алюминийді электролиттік жолмен алудың негізгі шикізаты. Сондықтан оның құрамына бірқатар талаптар қойылады:

1) өте таза болу керек, өйткені құрамындағы қоспалар алюминийден бұрын тотықсыздануы мүмкін.

2) глинозем құрамындағы ылғал өте аз мөлшерде болуы қажет, ылғал балқыған электролитті жартылай ыдыратады.

3) глинозем электролитте жылдам еритін ірілікте болу керек. Глиноземнің 2 модификациясы бар;

1) ά-Al2O3

2) γ-Al2O3

ά-Al2O3  сусыз глиноземга жатады. Корунд– глиноземның гамма модификациясы. Тқайнау = 2980, Тбалку = 2050. таза түрінде кездесетін жалғыз минерал.

Сулы глиноземға диаспор, бемит, гидраргилит табиғи түрде кездеседі. Гидраргилитті 250 температурада сусыздандырғанда бемит түзеді.500-900 температурада диаспор және бемит кристалдық суларынан корунд түзіледі.

Глиноземді келесі жолдармен өңдейді:

1) Сілтілік әдіс – сілтілермен өңдеп глиноземді натрий алюминатына өтізу –кеңінен қолданылады.

а) Байер әдісі – бокситтерді ерітінділеу NaOH пен жүргізіледі.

б) Құрғақ әдіс – алдымен Na2CO3 пен күйежентектеп, содан кейін сода немесе сумен ерітінділейді.

2) Қышқылдық әдіс – алюминий кенін қышқылдың ерітіндімен өңдейді, нәтижесінде глинозем сәйкес тұздарын түзеді. Оларды ыдырату арқылы алюминий гидроксидін тұнбаға түсіріп, қақтап қыздырып, глинозем алады.

3) Электрохимиялық әдіс – кенді өмірмен элетр пешінде балқытып, қоспаларды тотықсыздандырып, балқыған глинозем алады.

2.Глиноземді Байер әдісімен өндіру технологиясы. Алюминий кендерінен глинозем өндіру алюминий алудың бірінші қажетті сатысы болып келеді. Әртүрлі кендерден глинозем алу әдістері әртүрлі. Бокситтерден глинозем гидратталған алюминий оксиді мен күйдіргіш сілтінің қайтымды реакциясына негізделген,  Байер әдісімен өндіріледі:

Al(OH)3 + NaOH = NaAl(OH)4

немесе

AlOOH + NaOH + H2O = NaAl(OH)4

Бокситті концентрленген сілтімен қыздырғанда 1000С температура маңында гидраргиллит сілтімен әрекеттесіп, натрийдің моноалюминатын түзеді.

Диаспор және бемитті еріту үшін 160-2000С температура қажет. Бұл кезде жоғары қысым болу керек, сондықтан үрдіс автоклавтарда жүргізіледі.

Кремнезем бокситте таза күйінде де, каолинит түрінде де болады. Байланыспаған кремнезем күйдіргіш натримен әрекеттесіп, натрий силикаты түрінде ерітіндіге өтеді: SiO2 + 2NaOH  = Na2SiO3 + H2O   Натрий силикаты натрий алюминатымен әрекеттесіп, ерімейтін натрий гидроалюмосиликатын – пермутит түзеді:

2Na2SiO3 + 2NaAl(OH)4  = Na2O·Al2O3· SiO2·2H2O +4NaOH

Бұл үрдіс нәтижесінде ерітінді SiO2 ден тазарады, бірақ бұл кезде сілті және еріген глиноземның біраз мөлшері, қызыл шлам деп аталатын, ерімейтін қаты қалдықпен әкетіліп, жоғалымға өтеді. Байер әдісі кезінде ерітінділеу үрдісі кремнийсіздендірумен қатар жүреді. Алюминаттық ерітіндінің кремнийсізденуінің толықтығы кремнийлік модульмен ситпатталады:

β =

мұнда  β – кремний модулі;

Al2O3 – алюминаттық ерітіндідегі глинозёмнің мөлшері, %;

SiO2 – алюминаттық ерітіндідегі  кремнезёмнің мөлшері, %.

Кремний модулі неғұрлым үлкен болса, ерітіндінің кремнийсізденуі соғұрлым толық болады. Кремнийсіздендіру үрдісі көбінесе автоклавта емес, одан кейінгі процесс концентрленген алюминатты ерітіндіні сұйылтқанда және қойылтқыштарда қызыл шламды бөлгенде жүреді. Автоклавта ерітінділеудің соңында кремнийлік қатынас 100-150 шамасында болады.Бұл қажетті тазалықтағы глинозем алуға жеткілікті емес. Сұйылту кезінде кремний модулі 200-250 дейін ұлғаяды. Ерітіндіде SiO2 нің көп болуы қажетсіз, өйткені ол қызыл шламмен глиноземның жоғалуын көбейтеді. Сондықтан бұл әдіспен құрамындағы кремнеземның мөлшері жоғары бокситтерді өңдеу тиімсіз.

Боксит құрамындағы кальций мен магнидің карбонаттары сілтімен әрекеттесіп, сода түзеді:                   CaCO3 + 2NaOH   = Ca(OH)2 + Na2CO3

MgCO3 + 2NaOH   = Mg(OH)2 + Na2CO3

Сода ерітіндіде оның ауадағы көмір қышқыл газымен әрекеттесуінің нәтижесінде де жиналады:            2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

Сондықтан Байер әдісі жоғары кремнеземды бокситтерді өңдеуге жарамсыз.

Бокситті ерітінділеу үрдісіне бірнеше факторлар әсер етеді:

- ерітінділеу мерзімі;

- сілтілік ерітіндінің концентрациясы;

- алюминатты ерітіндінің каустикалық қатынасы;

- автоклав ішінднгі қысым (температура);

- әк қосу;

- бокситің майдалығы.

Бокситті ерітінділеу ұзақтығы тәжірибе арқылы анықталады. Бұл уақыт глинземды алуды жоғары, ал ерітіндінің кремнисіздендіруі толық болуына жеткілікті болу керек. Әдетте қойыртпақ автоклавта  2-2,5 сағат болады. Ерітіндіде сілтінің концентрациясы көтерілгенде алюминатты ерітіндіде глиноземның концентрациясы көтеріледі. Бұл ерітінділеуге және ерітіндіні сақтауға қажетті қондырғылардың көлемін азайтуға мүмкіндік береді. Бірақ сілтінің концентрациясын көтеру құрылғының коррозиясын жеделдетеді де қызыл шламды бөлуді қиындатады. Әдетте өндірісте  Na2O-ға шаққанда сілтінің концентрациясы 300 г/л жуық  ерітінділер қолданылады.

Каустикалық қатынас (модуль) ретінде Na2O-ға шаққанда  сілтінің молярлық концентрациясының глиноземге қатынасын айтады:

αк =

мұнда  αк- каустикалық  қатынас (модуль);

Na2O – 1 л ерітіндідегі Na2O молекулаларының саны;

Al2O3 – 1 л ерітіндідегі Al2O3  молекулаларының саны.

Ерітінділеу жылдамдығы айналымдық сілтілік ерітіндінің каустикалық модулінің өсуіне байланысты өседі. Оның төмендеуі қойылтқыштарда қызыл шламды тұндырғанда оның ыдырау қабілеттігінің артуының салдарынан алюминаттық ерітіндінің тұрақтылығын төмендетеді. Практикада бокситі ерітінділеуге берілетін сілтілік ерітінділердің каустикалық қатынасы 3,7-3,8, ал соңғы алюминаттық ерітіндінікі 1,7-1,8 болады.

Басқа шарттар бірдей болғанда қысымды көбейткенде, температураны көтерген сияқты, ерітінділеу жылдамдығы артады. Бұл кезде глинозем бөліп алу дәрежесі артады.

Әкті аздап қосу (3-5% боксит массасынан) глиноземды алуды арттырады. Бокситті ұнтақтау дәрежесін арттырғанда оның ерітіндімен  қатынастағы бетінің ауданы артады да, ерітінділеу процесінің жылдамдығы артады. Ерітінділеуден кейін қойыртпақ автоклавтан сұйылтуға түседі. Сұйылтудың мақсаты алюминатты ерітіндінің концентрациясын азайту және қойыртпақта с:қ қатынасын арттыру. Ерітіндіні сұйылту кейіннен алюминатты ерітіндінің алюминий гидрооксидін бөле ыдырау үрдісінің тиімділігін арттырады, ерітіндінің  кремнийсізденуі толығырақ жүреді және қызыл шламның тұну үрдісін жеңілдетеді. Шламды ерітіндіден тұндырып, сүзіп және жуып бөледі де тастауға жібереді. Мөлдірленген алюминаттық ерітінді ыдыратып, алюминий гидрооксидін тұнбаға түсіреді. Ол үшін ерітіндіге түртпе (затравка) ретінде жаңадан тұндырылған ұсақ түйіршікті Al(OH)3 кристалдарын қосып, ұзақ уақыт араластырады. Бұл үрдіс иіре араластыру немесе декомпозиция деп аталады. Ол келесі реакцияға негізделген:

NaAl(OH)4  + nAl(OH)3  = (n+1)Al(OH)3 + NaOH

Тұндыру 50-70 сағат бойы жүреді.

Алюминаттық ерітіндінің ыдырауына келесі факторлар әсер етеді:

- алюминатты ерітіндінің каустикалық қатынасы;

- ерітіндінің концентрациясы;

- температура;

- түртпенің мөлшері мен спасы;

- ерітіндіні араластыру.

Каустикалық модульді азайтқанда алюминатты ерітіндінің ыдырау қарқыны артады. Өндірісте алғашқы алюминатты ерітіндінің каустикалық қатынасын 1,6-1,8 шегінде ұстайды. Ыдырату үрдісі кезінде бұл қатынас 3,8-3,9-ға дейін көтеріледі.

Ерітіндіде глиноземның концентрациясын арттырғанда, каустикалық қатынастың тұрақты шамасында, алюминатты ерітіндінің ыдырау жылдамдығы азаяды. Бірақ бұл кезде глиноземның бөлініп алуының абсолютты шамасы артады. Сондықтан каустикалық қатынастың әр мәніне сәйкес глиноземның концентрациясы болады. Өндірісте иіре араластыру берілетін алюминатты ерітіндіде глиноземның концентрациясы 120-125 г/л, каустикалық қатынас 1,7-1,8 болу керек. Температураны 30-400С дейін төмендеткенде алюминатты ерітіндінің ыдырау үрдісі жоғарылайды. Температураны бұдан төмендеткенде, ерітіндінің тұтқырлығы артуына байланысты, азаяды. 400С жоғары температурада ерітінді аса қанығуы азайғандықтан процесс баяуланады. Глинозем зауыттарында алюминатты ерітіндіні  ыдырату политермиялық  режимде жүргізеді. Процесті 400С бастап ерітінді ыдырауына байланысты температураны біртіндеп төмендетеді. Бұл политермиялық режимде ерітіндінің қаныққан жағдайы сақталуына байланысты.Al(OH)3 тен тұратын түртпе (затравка) кристалдану орталығының ролін атқарады, Al(OH)3 тің ірі кристалдарының түзілуін қамтамасыз етеді. Түртпенің мөлшері түртпелік санмен сипатталады, ол түртпедегі Al(OH)3-тің алюминатты ерітінділегі Al(OH)3-ке қатынасын көрсетеді. Өндірісте бұл санды 1,0-1,5% мөлшерінде ұстайды.Түртпе ретінде алюминатты ерітіндіден жаңадан тұндырылған майда Al(OH)3 қолданылады. Мұндай түртпе түйіршіктерінің бет ауданы үлкен болғандықтан алюминатты ерітіндіден кристалдардың тез өсіп тұнуын қамтамасыз етеді.

Иіре араластыру кезінде ерітіндіні араластыру түртпені қалқыма жағдайда ұстап, алюминаттық ерітіндінің концентрациясын біркелкілендіреді.Алюминаттық ерітінділерді ыдырату үшін қолданылатын құрылғы декомпозер деп аталады. Декомпозерде ерітінді механикалық немесе ауамен араластырылады. Ауамен араластырылатын декомпозер кеңінен қолданылады. Олар диаметрі 7-8м, биіктігі 30 метрге дейін, түбі конус тәрізді цилиндрлік ыдыс. Мұндай аппараттар 9-дан 16-ға дейін тізбектеліп қосылады. Ерітінді біріншісінен екіншісіне үздіксіз беріліп отырылады. Бұл жүйеде ерітінді 60 сағатқа дейін болады. Соңғы декомпозетерден шыққан  Al(OH)3-тың қойыртпағы қойылтқыштарға жіберіледі. Қойылтылған өнімнен сұрыптау арқылы түртпе ретінде қолданылатын Al(OH)3-тың майда кристалдарын бөліп алады, қалған бөлігі сүзуге және жууға жіберіледі. Жуылған алюминий гидрооксидін кептіруге және кальцинациялауға (айналмалы құбырлық пеште қатты қыздыруға) жібереді.Алюминий гидрооксидіндегі артық ылғалдан арылу буландырғыш аппараттарда жүргізіледі.

Буландырғыш аппараттар 3 немесе 4-тен тізбектеліп жиналады, олар төмен атмосфералық қысымда жұмыс істейді. қЖүйеде қарсы ағынды қозғалыс қолданылады: бу ерітіндіге қарсы жылжиды. Бірінші аппаратта жаңа бумен қыздырылады, қалғаны екіншілік бумен. Сусыздандырылған ерітіндіні суытқанда одан соданың Na2CO3·H2O кристалдары бөлінеді. Олар ерітіндіде сілтінің ауадағы көмірқышқыл газымен және бокситтегі карбонаттарымен әрекеттесуінің нәтижесінде жиналған. Сода кристалдары сүзіліп алынған соң әк сүтін қосып қыздырғанда  NaOH-қа айналады:

Na2CO3 +Ca(OH)2 = 2NaOH + CaCO3

Кальций карбонытының тұнбасын сүзіп, үйіндіге тастайды. Сілтілік ерітіндіні буландырып, құрғатады, сүзеді де үрдістің басына жібереді.

Байер үрдісінің соңғы операциясы алюминий гидрооксидін кальцинациялау болады. Кальцинациялау Al(OH)3-ті гидраттық ылғалды арылтып, сусыз глинозем  Al2O3 алу үшін қажет. Кальцинациялау үрдісін 1150-12000С температурада жүргізеді. Кальцинация кезінде гидраттық ылғал екі сатымен әкетіледі.2250С температурада  Al(OH)3-тің молекуласынан судың екі молекуласы кетеді:

Al(OH)3 =  2AlOOH + H2O

немесе

Al2O3·3H2O = Al2O3·H2O  + 2H2O

500 оС  температурада соңғы ылғал кетеді:

2AlOOH = γ·Al2O3 + H2O

немесе

Al2O3·H2O = γ·Al2O3  + 2H2O

γ·Al2O3  гигроскопиялығы (ылғал сіңіруі) жоғары, сондықтан оны  1200 оС дейін қыздырғанда келесі өзгерістер жүреді:

γ·Al2O3  =  α·Al2O3

Бұл температура кальцинациялау үрдісінің қалыпты температурасы, гидратты ылғалды аластатып қоймай, өнімді ұзақ уақыт сақтағанда оның жеткілікті гигроскопиялықсыз болуын қамтамасыз етеді. Глиноземның барлығын α-модификацияға аустырмайды. Күйдірілген глиноземда мөлшермен 15-25% α·Al2O3 болады, ал қалғаны -  γ·Al2O3. Себебі глиноземның  α- модификациясының алюминий ваннасында  балқыған электролитте еру жылдамдығының төменді. Кальцинация үрдісі диаметрі 4,5 м, ұзындығы 110 метрге дейін айналмалы құбырлы пештерде жүргізіледі. Отын ретінде мазут немесе табиғи газ қолданылады. Пеште шикіқұрам отын жағудан түзілген ыстық газадарға қарсы жылжиды. Пеш газдармен  50-60 % дейін глинозём ілесіп шығады. Тозаң шаңұстағыш жүйелерде ұсталып, шикі глиноземмен араластырылып кальцинацияға қайтарылады. Пештнг шыққан ыстық глинозем  сыртынан су себіліп суытылатын құбырды суытқышқа түседі. Дайын глинозем суытқыштан шығарылып, глиноземды электролиздеу цехына тасымалданыды.