11 -лекция. Глиноземді күйежентектеу әдісімен өндіру технологиясы

Күйежентектеу глинозем өндірудің термиялық әдісіне жатады. Бұл әдіс жоғары температурада алюминий кенінің сода және әктаспен күйежентектеп, нәтижесінде жеңіл ерітінділетін алуға натрий алюминатын негізделген. Шикіқұрамның күйежентектелуінен алынған күйежентекті сумен ерітінділейді. Ерітінділеуден кейінгі натрий алюминатының ерітіндісін көмір қышқылын қосып ыдыратып, алюмиий гидроксидін алады. Алынған алюминий гидроксидінен сусыз глинозем алу үшін кальцинация процесін жүргізеді.

Күйежентектеу әдісі кез келген алюминий кендерін өңдеуге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде бұл әдіспен жоғары кремнийлі бокситтер, кремнилік модулі 5 – тен жоғары және нефелин концентраттарын өңдейді.Жоғары кремнийлі бокситті күйежентектеу әдісімен өңдеу әдісінің технологиялық сызбасы суретте көрсетілген. Бастапқы материалдар – боксит пен әктас ұсақтаудан кейін диірмендерге түсіп, айналымдық сода ерітіндісінің қатысында майдаланады. Алынған шикіқұрамды күйе жентектеуге жібереді.

Күйежентектеу. Күйежентектеудің мақсаты – кен құрамындағы алюминийді суда жақсы еритін алюминаттық қосылысқа, ал кремнийді нашар еритін кальций силикаттары түріне өткізу. Күйежентектеуге шикіқұрам ылғалдылығы 40% болатын пульпа түрінде түседі. Шикіқұрам компоненттерін 1 кмоль Na2CO3 – ке 1 кмоль Al2O3 және Fe2O3, 2 кмоль CaCO3 – ке 1 кмоль SiO2 сәйкес келетіндей қатынаста алады. Күйежентектеуге  ұзындығы 50 – 185 м, диаметрі 3 – 5 м болатын айналмалы құбырлы пештер қолданылады. Күйе жентектеу процесін 1200 - 1300 оС – та жүргізеді.

Бұл жағдайда барлық алюминий натрий алюминатына өтеді:

Na2CO3 + Al2O3 = Na2О · Al2O3 + СО2

Шикіқұрамды 900 оС дейін қыздырғанда келесі реакциялар жүреді:

Na2CO3+Fe2O3= Na2О · Fe2O3 + СО2

Na2CO3+SiO2=Na2О·SiO2+ СО2

Температураны одан ары жоғарылатқанда шикіқұрам пеш бойымен жылжи отырып, содамен толық реакцияға түсіп, түзілген натрий ферриті мен силикаты бос алюминий және кальций оксидтерімен әрекеттесе бастайды:

Na2О · Fe2O3 + Al2O3 = Na2О · Al2O3 + Fe2O3

Na2О · SiO2 + 2СаО + Al2O3 = Na2О · Al2O3 + 2СаО · SiO2

Күйежентектеу нәтижесінде кеуекті, жартылай күйген қара – сұр күйежентек пен құрамында 10–12% СО2 бар пеш газы алынады, газды ары қарай алюминаттық ерітіндіні ыдырату үшін жүргізілетін карбонизация операциясына пайдаланады. Күйежентектің негізін натрий алюминаты мен кальций силикаты құрайды. Сонымен қатар, басқа да қосылыстар болуы мүмкін (СаО·Al2O3, 2СаО·Fe2O3, Na2О· Fe2O3 және т.б.). Кремнеземді ерімейтін кальций силикатына өткізу, күйежентектеу әдісімен жоғары кремнийлі алюминий кендерінен глинозем өндіруге де мүмкіндік береді.Алынатын күйежентектің шамамен құрамы, % , Na2О·Al2O3 50–60, Na2О·Fe2O3 15–20, 2СаО·SiO2 25 – 30.

Күйежентектеу технологиясы.  Күйежентектеуге  ұзындығы 50–185 м, диаметрі 3 – 5 м болатын, жұмыс өнімділігі 5,5–40,5 т/сағ айналмалы құбырлы пештер қолданылады. Пеш ұзындығы бойынша 4 зонаға бөлінеді:

- Кептіру және сусыздандыру зонасы. Бұл зонадағы газ температурасы 200–700оС , шикіқұрам температурасы 20 – 300 оС болады.

- Кальцинация зонасы. Бұл зонадағы газдың температурасы 700–1400 оС , шикіқұрам температурасы 300–900 оС болады.

- Күйе жентектеу зонасы. Отты факелдің тұсындағы  газ температурасы 1600–1650 оС, шикіқұрам температурасы 1200–1250 оС болады.

- Суыту зонасы. Бұл зонадығы газ температурасы 1500–1550 оС , шикіқұрам температурасы 1100 оС болады.

Дайын күйе жентек пештен тоңазытқышқа түсіріледі. Онда 60–70 оС дейін суытылады. Шикіқұрам пешке пульпа түрінде беріледі, құрамындағы ылғал 40–42 % болады. Алынған күйежентектің ірілігі 40–50 мм оны пештен шығарғаннан кейін тоңазытқыштарда суытып, ірілігі 6–8 мм болатындай етіп ұсақтайды, ұсақталған өнімді ерітінділеуге жібереді.

Күйежентекті ерітінділеу. Ерітінділеудің мақсаты–күйежентекті ерітіп, ерітіндіге NaAl(OH)4  өткізу. Ерітінділеу үшін су, содалық ерітінді және әлсіз алюминаттық ерітінді пайдаланады. Негізгі реакциялары:

Na2О·Al2O3 + 4H2O = 2 NaAl(OH)4

Na2О·Fe2O3 + H2O = Fe2O3↓ + NaOH

2СаО·SiO2 + 2H2O = СаО·SiO2 ·H2O + Са(ОН)2

2СаО·SiO2 + H2O + 2 Na2СО3 = 2СаСО3 + 2 Na2SiO3 + 2NaOH

2(Na2О·SiO2) + 2NaAl(OH)4 = Na2О·Al2O3·SiO2·H2O + 4NaOH

3(СаО·Al2O3) + 12H2O = 3СаО·Al2O3·6H2O+4 Al(OН)3

СаО·Al2O3 + Na2СО3+ 4H2O = 2NaAl(OH)4 + СаСО3

3СаО·Al2O3* 6H2O + 3 Na2СО3 =2NaAl(OH)4 +СаСО3 + 4NaOH

Натрий титанаты ерімейді. Ерітіндіге негізінен NaAl(OH)4  және Na2SiO3 еруі нәтижесінде SiO2 біршама мөлшері өтеді. Сондай-ақ, ерітіндіде бос сілтінің біршама бөлігі болады. Ерімейтін қалдық негізінен силикаттардан тұрады – қызыл шламға өтеді. Сонымен қатар, Al(OН)3 біраз мөлшері де қызыл шламға кетеді.

Диффузиялық әдіс – концентрациясы жоғары алюминаттық ерітінді алады (300 г/л Al2O3). Диффузорлар биіктігі 6 м диаметрі 1,5 м болып, 12 – 15 аппараттан тұратын батареялары қолданылады. Темір цилиндр тәрізді резервуар – ерітінді түбіндегі патрубок арқылы беріледі. Үстінгі жағынан дайын ерітіндіні бөліп алады. Жұмыс принцпі – ұсатылған күйе жентек қабаты арқылы еріткішті сүзіп өткізеді, нәтижесінде NaAl(OH)4  ерітінділенеді. Алюминаттық ерітіндінің температурасы 100 – 150 оС, процес ұзақтығы 200 мин. Na2О пен Al2O3 – ті бөліп алу дәрежесі 90%.

Құбырлық ерітінділегіштер – процесс үздіксіз жүреді, вертикаль цилиндр, биіктігі 14 – 40 м, диамерті 1,5 – 2 м. Күйежентек аппараттың жоғарғы жағынан тиеліп төмен қарай жылжиды. Еріткіш (ыстық су) күйе жентек бағанынан төменнен жоғары қарай беріледі. Алюминаттық ерітінді аппараттың жоғары жағынан құйылып алынады. Процесс нәтижесінде ерітіндіге 93 – 96% Al2O3 өтеді.

Бокситтік күйе жентекті ерітінділеудің өнімдері алюминаттық ерітінді мен қызыл шлам. Алюминаттық ерітіндіде 300 кг/м3 Al2O3 болады және ол қоспалармен, соның ішінде кремнеземмен ластанған. Алюминаттық ерітінділердің сапасы кремнийлік модульмен анықталады. Егер жоғары сапалы глинозем алғанда, кремнийлік модуль 400 – 500 кем болмауы тиіс. Бұл ретте ерітінділеуден шыққан ерітіндінің кремнилік модулі  20 – 50 ден аспайды. Осы себептен алюминаттық ерітіндіден алюминий гидроксидін бөліп алмастан бұрын, кремнисіздендіру процесін жүргізеді.

Алюминаттық ерітіндіні кремнисіздендіру. Практикада көбінесе кремнийсіздендіруді ұзақ уақыт қоспаларсыз және әктас қатысында қыздырып жүргізеді. Екі әдісте де ерітіндіні алдымен сұйылтудан өткізу керек.

Бірінші жағдайда ұзақ уақыт қыздырғанда натрий алюмосиликатының кристалдарын өсіріп, тұнбаға түсіреді Na2О·Al2O3·2SiO2·2H2O; ал екіші жағдайда кремнийсіздендіру кезінде алюминат пен натрий силикатының әктаспен реакцияласуы нәтижесінде суда аз еритін кальций алюмосиликаты СаО·Al2O3·2SiO2·2H2O түзіледі. Екінші әдісте кремнисіздендіру толық жүреді, бірақ глиназем жоғалымы да біршама болады. Кремнисіздендіруді тізектеп жалғанған автоклавтар батареясында 150–170 оС–та 2 – 2,5 сағат уақытта жүргізеді. Қыздыру үшін қыздырылған буды 2– 3 автоклав қыздырғышына береді. Соңғы автоклавтан ерітінді мен ақ шламнан тұратын пульпа құйылып, өздігінен буландырғышқа тиеліп, қоюлату мен фильтрлеу кезеңдерінен өтеді. Ақ шлам күйе жентектеуге шикіқұрамды дайындауға жіберіледі, ал алюминаттық ерітінді соңғы фильтрлеуден өткеннен кейін карбонизацияға жіберіледі.

Карбонизация. Карбонизация–алюминаттық ерітіндіден алюминий гидроксидін тұнбаға түсіру үшін, күйе жентектеуден шыққан құрамында СO2 бар газдарды ерітінді арқылы үрлеп ыдыратады. Процесс басында сілті мен көмірқышқыл газының әрекетесуі нәтижесінде сода түзіледі:

2NaOH + СO2 =  Na2СО3 +  H2O

Бос сілті мөлшерінің азаюы ерітіндінің каустикалық модулін төмендетеді, осының нәтижесінде ерітіндінің тұрақтылығы төмендеп, натрий алюминатының ыдырауы жүреді:

2 NaAl(OH)4 = 4 Al(OН)3 + NaOH

Реакция нәтижесінде пайда болған сілті көмірқышқыл газымен әрекеттесіп, сода түзеді де, натрий алюминатының ыдырауы жалғасады.

Карбонизация толық жүреді және 10–12 сағатқа созылады. Ерітіндіден кремниземнің бөлінуі процестің аяғына қарай басталады, ондықтан процесті толық аяғына дейін жүргізбейді. Карбонизацияны практикада екі түрлі кабонизаторларда жүргізеді: цилиндрлік және цилиндр конустық. Цилиндрлік карбонизатар сыйымдылығы 180 м3 бак, цептік араластырғышы болады. Барботерлер – бактың төменгі жағында орналасады, батырылған газдарды беру қызметін атқарады. Конустық түбі бар карбонизатор  цилиндрінің диаметрі 11 м, биіктігі  16 м, сыйымдылығы 600 м3. Газ карбонизатордың  конустық тұсына көлемі бойынша бірдей қашықтықта орналасқан 8 барботер арқылы беріледі. Пульпа газбен циркуляциялық аэролифт көмегімен араластырылады. Карбонизациядан алынған пульпа қоюлатқыштарда ұстап, одан ары фильтрлеуден өткізеді. Буландырудан кейін сода ерітіндісін күйе жентекті ерітінділеуге жібереді. Ал, алюминий гидратын тазалап жуғаннан кейін, Байер әдісіндегідей айналмалы құбырлы пештерде сусыздандырады.