14. Алюминийді электролиттік тазарту

Жоғары тазалықтағы алюминийді өндірістік көлемде үш қабатты электролиттік тазалау әдісімен алады. Әдіс алюминий қорытпсаының анодта еріп, катодта тотықсыздану мүмкіндігіне негізделген:

Анодта   Al - 3e = Al3+

Катодта  Al3+ + 3e = Al0

Электролиз кезінде оңэлектрлік металдар (Fe, Si, Cu және басқ) анодтық қорытпада жиналады, ал электрлік теріс металдар (Na, Ba, Ca және басқ) электролитте жиналады, олардың электродтық потенциалдары алюминийге қарағанда жоғары эл теріс болғандықтан тотықсыздана алмайды.

Тазартылатын анодтық қорытпаға ауырлатқыш ретінде Cu косады, тығыздығы 3,2 – 3,5 г/см3, электролизердің табанында орналасады, анодтың ролін атқарады.

Электролит қабатының тығыздығы  2,7 г/см3, құрамы: Na3AlF6 +BaCl2+NaCl – анодтық қорытпаның үстінде орналасады.

Катод – үстіңгі қабат – онда таза Al тотықсызданып бөлінеді, тығыздығы 2,29 г/см3.

Электролизді 780 – 810 0С-та жүргізеді, ток тығыздығы 0,5 – 0,7 А/см2.