§ 2. Сортировка и первичное обогащение

крупнокусковой руды

Обычно в добытой горной массе наряду с кусками золотосодержащей

руды находятся и куски пустой породы, исключение которой из после-

дующей переработки может значительно улучшить технико-экономиче-

ские показатели.

Для вывода пустой породы применяют иногда ручную сортировку.

При этом из горной массы либо удаляют пустую породу, либо выде-

ляют рудную фракцию, обогащенную золотом. Общим правилом сорти-

ровки является то, что выводимая порода по содержанию золота не

должна быть богаче хвостов золотоизвлекательной фабрики.

Обычно рудную сортировку применяют для материала крупнее

40—50 мм. Сортировочным конвейерным лентам для улучшения ос-

мотра кусков придают вибрирующее движение. Однако ручная сорти-

ровка руд трудоемкий и малопроизводительный процесс. Поэтому в на-

стоящее время ее не применяют (за исключением нескольких предприя-

тий в ЮАР).

В последние годы достижения науки и техники позволили взамен

ручной сортировки использовать более рациональные и экономически

целесообразные методы предварительного обогащения относительно

крупной кусковой руды, в частности, процесс обогащения в тяжелых

средах, полностью механизированный и достаточно простой по оформле-

нию. Наиболее перспективно применение обогащения в тяжелых средах

к сульфидным рудам, в которых золото связано только с сульфидами,

равномерно распределено, и его содержание в обогащенном сырье

практически пропорционально содержанию сульфидов. Поэтому при

обогащении в тяжелых средах золото вместе с сульфидами концентри-

руется в тяжелых фракциях; в легкие фракции отходят вмещающие

породы, почти не минерализованные для этой группы золотосодержа-

щих руд.

Одним из направлений усовершенствования процесса сортировки

является применение автоматической сортировки, основанной на ис-

пользовании различий отдельных кусков руды по цвету или радиоак-

тивности (естественной или наведенной).

Сортировка по цвету наиболее эффективна при большой контра-

стности цветов золотосодержащих минералов и минералов пустой по-

роды, например, при отделении золотосодержащего кварца от сланцев

или ожелезненных пород; радиометрическая сортировка целесообразна

при переработке золото-урановых руд (ЮАР), в которых золото тесно

связано с ураном.

Однако автоматическая сортировка требует сложной дорогостоя-

щей аппаратуры, поэтому в золотодобывающей промышленности до

настоящего времени распространена мало.