Лекция 4

1.2 Электрохимические и электрофизические установки

В основе работы установок этой группы лежит электрохимическое действие тока. На этом принципе созданы следующие типы установок:

- электролизные;

- электрохимические;

- электроэрозионные;

-элекрохимико-механические.

1.2.1 Электролизные установки

Электролиз – это явление выделения вещества на электродах при прохождении через электролит тока, процессы окисления и восстановления на электродах, сопровождающиеся приобретением или потерей частицами вещества электронов.

Электролизер – это ванна, в которой процесс идет с поглощением электрической энергии.

Основными элементами установки являются: электролит, электроды  и источник питания.

1.2.2 Электрохимические установки

Электрохимическими способами обработки материалов условно принято называть группу новых методов электротехнологии, которые применяются для удаления материала с обрабатываемой поверхности, его переноса, формирования деталей или структурных преобразований, осуществляемых с помощью электрической энергии, вводимой непосредственно в зону обработки.	Наиболее распространен процесс анодного растворения, т.е. перехода металла, помещенного в электролизер в качестве анода, из металлического состояния в различные неметаллические соединения. Возможны два вида обработки: электрохимическая обработка при невысокой плотности тока в стационарном электролите; электрохимическая обработка при высокой плотности тока а в проточном электролите.

Установка электрохимической обработки (ЭХО) в стационарном электролите применяется для наиболее типичной операции – электролитические шлифование или полирование.

Установка ЭХО в проточном электролите (рисунок 3.19) применяется для копирования формы путем анодного растворения.

1.2.3 Электроэрозионные установки

Электроэрозионная обработка (ЭЭО) – это непосредственное использование теплового эффекта электрической энергии для размерной обработки металлов с высокими механическими свойствами.

Она основана на эффекте расплавления и испарения микрочастиц материала под давлением импульсов электрической энергии, выделяемой между электродом-инструментом и деталью, погруженной в жидкую непроводящую среду.

1.2.4 Элекрохимико-механические установки

Электрохимико-механическая обработка (ЭХМО)- это процесс обработки металлических изделий в электролитах в сочетании с механическими и элетроэрозионными процессами. Возможны три вида ЭХМИ: анодно-абразивная, анодно-механическая, электроэрозионно-химическая.