2.8   Совместный  разряд  ионов  на  катоде

В реальных условиях проведения процесса электролиза разряд ионов основного металла на катоде осложняется восстановлением других ионов, которые всегда присутствуют в электролите в виде примесей.     Поэтому при

электролизе сложных электролитов  на катоде происходит совместный разряд ионов основного металла и примесей. Если в растворе электролита имеется несколько сортов ионов, то на катоде в первую очередь будут разряжаться  металла, который обладает наиболее электроотрицательным электродным потенциалом, по сравнению с потенциалом других металлов, содержащихся в электролите. По мере сдвига потенциала катода в электроотрицательную сторону на нём будут разряжаться ионы другого металла, обладающего более электротрицательным потенциалом, чем первый металл. Очевидно, что совместный разряд ионов будет происходить при одинаковом совместном потенциале.

φ+  - η1 =  φ+ - η2                (2.69)

где φи φ- стандартные электродные потенциалы Ме1и Ме2,

η1и η2 перенапряжение выделения Ме1 и Ме2 на катоде.

С1и С2- концентрация ионов Ме1 и Ме2 в электролите.

В первом приближении о разряде  ионов различных металлов  на катоде при изменении потенциала катода можно судить на основе поляризационных кривых снятых i = f(φк)  в системах Ме-Меz+  для каждого металла. Графически поляризационные кривые совместного разряда  ионов на катоде представлены на рисунке 2.12.

iк – скорость катодного процесса;

iМе – скорость разряда ионов основного металла;

ii – скорость разряда ионов примеси.

φМе - потенциал начала разряда ионов основного металла;

φi- - потенциал начала разряда ионов примеси.

φэ - потенциал катода при совместном разряде ионов.

Рисунок 2.12 - Поляризационные кривые  совместного разряда ионов на катоде

По достижении потенциала φМе на катоде начнут разряжаться ионы основного металла. По мере сдвига потенциала электрода до значения φi скорость катодного процесса будет определяться скоростью процесса разряда ионов основного металла. По достижении потенциала φi на катоде одновременно с ионами основного металла  начнут разряжаться ионы примеси и скорость катодного процесса будет определяться суммой скоростей процессов разряда ионов примеси и ионов основного металла:

iк = iMe + i1                                      (2.70)

Процентное содержание примеси в катодном осадке в этом случае определится из уравнения:

Ci ==                                  (2.71)

Поскольку всегда ii << iMe, то последнее уравнение можно записать в виде:

Ci                                       (2.72)

С другой стороны выход по току для основного металла определяется уравнением:

ВТ =                                        (2.73)

Откуда

iMe = BT∙iк                                      (2.74)

Тогда содержание примеси в катодном осадке определится из уравнения:

Сi =                                   (2.75)

Все процессы совместного разряда ионов основного металла и примеси можно разбить на 4 вида закономерности.

1                   2                           3              4

Лимитирующая

стадия разряда               диффузия     диффузия            разряд       разряд

ионов примеси

Лимитирующая

стадия разряда                  разряд        диффузия            разряд       диффузия

ионов основного

металла

Если имеет место 1 и 2 случаи, когда примесь разряжается в условиях предельного тока диффузии, то скорость её разряда определяется выражением:

ii = i∞ =   = αС                        (2.76)

где   z – заряд иона примеси;

F – число Фарадея, Кл;

D – коэффициент диффузии примеси, см2/с;

С- концентрация примеси в электролите;

δ – толщина двойного электрического слоя;

α – константа скорости конвективной диффузии.

С учётом последнего выражения содержание примеси в катодном осадке составит;

Ci =                           (2.77)

Из последнего уравнения следует, что если примесь выделяется на предельном токе диффузии, то можно сделать следующие заключения по поведению примеси в условиях электролиза:

- её содержание в катодном осадке тем выше, чем выше её содержание в электролите;

- все факторы, повышающие конвективную (α) диффузию (повышение температуры, циркуляция электролита), приводят к увеличению содержания примеси в катодном осадке;

- чем  выше плотность катодного тока, меньше содержание примеси в катодном осадке;

- концентрация примеси в катодном осадке не зависит от потенциала катода до тех пор, пока он не влияет на выход по току для основного металла.

Поскольку относительная скорость разряда этих примесей выше, чем скорость разряда ионов основного металла, то их относительное содержание в катодном осадке будет выше, чем в электролите.

Для случаев 3 и 4 характерны следующие закономерности:

- содержание примеси в катодном осадке тем больше, чем выше её концентрация в электролите;

- чем выше содержание основного металла в электролите, тем меньше содержание примеси в катодном осадке.

Увеличение катодной плотности тока сложным образом влияет на содержание примеси в катодном осадке.

Относительное содержание этих примесей в катодном осадке будет ниже, чес в электролите.

Какой из перечисленных случаев будет иметь место в процессе электролиза, можно приближённо судить из анализа поляризационных кривых, снятых в системе Ме – Меz+ для основного металла и примесей, содержащихся в электролите ( Рисунок  2.13).

Если в процессе электролиза величина потенциала катода  составляет φк, то в этих условиях на катоде совместно с ионами основного металла будут разряжаться ионы примесей 1 и 2. При этом примесь 1 будет разряжаться на предельном токе диффузии,  а лимитирующей стадией процесса выделения  примеси 2 на катоде будет стадия разряда ионов.  Ионы примеси 3 на катоде разряжаться не будут, так как потенциал анода более электроотрицателен, чем потенциал начала выделения примеси 3 на катоде.

Совместное выделение ионов на катоде тесно связано с образованием сплавов  в процессе электролиза. Сплавы на катоде могут образоваться  в результате взаимодействия металлов, одновременно осаждающихся на катоде. Такие процессы редко используются в металлурги цветных металлов и широко

φМе – скорость разряда ионов основного металла на катоде;

φi – скорость разряда на катоде ионов примеси i- го сорта;

φк – потенциал катода  в процессе электролиза.

Рисунок 2.13 - Поляризационные кривые разряда ионов основного металла и примесей на катоде

распространены в гальванотехнике. Тем не менее, таким путём можно получать сплавы Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Pb, Cu-Ag, Cu-Ni и др.

Наиболее широкое распространение получило образование сплавов на жидком ртутном катоде. В этом случае осаждаемый металл образует сплав с металлом катода. Благодаря высокому перенапряжению выделения водорода на ртутном электроде таким образом удаётся получать амальгамы таких наиболее электроотрицательных металлов, как щелочные и щелочно-земельные металлы. Электролитическое выделение металлов на ртутном катоде используется  также в металлургии редких и рассеянных элементов и с последующим получении их в чистом виде после вакуумной отгонки ртути.

2.9   Механизм  разряда  ионов  водорода  на  катоде

Для электролитического получения и рафинирования цветных металлов обычно используются водные кислые растворы солей этих металлов. Концентрация ионов водорода в них может достигать значительных величин. В водных растворах электролитов ионы водорода находятся в гидратированном состоянии в виде ионов гидроксония Н3О+:

Н+ + Н2О = Н3О+                                   (2.78)

Механизм разряда ионов гидроксония является сложным процессом, протекающим через ряд последовательных стадий. Можно выделить следующие основные стадии разряда ионов водорода на катоде:

1) Диффузионная стадия, заключающаяся в диффузии ионов гидроксония из глубины электролита в двойной электрический слой катода:

[H3O] = [H3O]                           (2.79)

2) Стадия дегидратации. Гидратированному иону водорода, как массивной конструкции, энергетически невыгодно разряжаться на катоде. Поэтому в электрическом поле двойного электрического слоя ион гидроксония теряет гидратную оболочку:

[H3O] = Н+ = Н2О                          (2.80)

3) Стадия разряда, на которой ион водорода разряжается на катоде с образованием атома водорода, который адсорбирован на поверхности электрода:

Н+ + е = Надс.                                                 (2.81)

4) Стадия молизации или рекомбинации, на которой на поверхности катода образуется молекула водород, находящаяся в адсорбированном состоянии на поверхности катода:

2Надс. = Н2(адс.)                                 (2.82)

5) Стадия выделения водорода, заключающаяся в отрыве молекул водорода от поверхности электрода и выделении его в газовую фазу:

Н2(адс.) = Н2(газ)                              (2.83)

Замедление любой из этих  стадий   всегда будет приводить к поляризации электрода, и, как следствие, к сдвигу потенциала электрода в электроотрицательную сторону от его равновесного значения, т.е. к возникновению перенапряжения.

Существует несколько теорий  возникновения перенапряжение выделения водорода на поверхности электрода. Названия этих теорий определяются допущением, какая из стадий процесса выделения водорода на катоде является лимитирующей. Если лимитирующей стадией является стадия диффузии ионов гидроксония из глубины электролита в двойной электрический слой, то перенапряжение выделения водорода описывается диффузионной теорией. Если лимитирующей стадией является стадия разряда, то теорией замедленного разряда, если лимитирующей стадией  является стадия рекомбинации,   то теорией замедленной рекомбинации.

Наибольшее распространение получили теория замедленного разряда и теория замедленной рекомбинации.

Если наиболее медленной стадией является стадия разряда

2Н+ + 2е = 2Надс.                          (2.84)

то скорость электрохимической реакции будет описываться уравнением электрохимической кинетики:

iк = k∙CH∙e                            (2.85)

где  η- перенапряжение выделения водорода.

С- концентрация ионов водорода в электролите;

k- константа скорости процесса разряда ионов водорода.

Уравнение можно представить в виде:

iк = io∙e                                (2.86)

где io – ток обмена для ионов водорода.

Логарифмирование уравнения даёт:

lniк = lnio -                                (2.87)

После преобразования получим:

-  =  - + .                              (2.88)

Уравнение (2.86) можно привести к виду

- = ,                                            (2.89)

где  -= - величина, зависящая от природы катода:

= - величина, зависящая от характера электродного процесса.

Если лимитирующий стадией является стадия рекомбинации

2Надс. =  Н2((адс)                                    (2.90)

то скорость катодного процесса описывается уравнением химической кинетики:

- = кС.                                      (2.91)

С другой стороны, количество атомов водорода, претерпевших рекомбинацию за единицу времени,  равно числу атомов водорода образовавшихся за единицу времени  за счёт разряда ионов водорода. Тогда скорость катодного процесса можно выразить уравнением

-  = = = кС                              (2.92)

Откуда получим

СН =  = k'                                        (2.93)

В условиях поляризации электрода, вызванной замедлением стадии рекомбинации   реальный потенциал катода можно выразиnь уравнением

φк = const +                               (2.94)

где СН – концентрация адсорбированных атомов водорода в условиях

поляризации электрода;

При отсутствии поляризации потенциал электрода будет равновесным и определится уравнением:

φр = const +                               (2.95)

где С- равновесная концентрация адсобированных атомов водорода при

отсутствии поляризации электрода.

const – постоянная, отражающая потенциал и природу электрода в

стандартном состоянии.

Тогда перенапряжение водорода, вызванное замедлением стадии рекомбинации, определится уравнением (η> 0)

- ηН = φк -  φр  =  const +  -  const -           (2.96)

Откуда получим

- ηН = -  +                           (2.97)

После подстановки уравнения  (2.93) в (2.97) получим:

- ηН = -  +               (2.98)

или

- ηН = -  +                  (2.99)

После преобразований получим

- ηН = -  +  +                  (2.100)

Уравнение (2.100) можно представить в виде

- ηН=  + blni                               (2.101)

где  = -  + - постоянная, зависящая от природы электрода;

b = - постоянная, зависящая от характера электродного процесса.

Таким образом, перенапряжение выделения водорода на катоде в любом случае подчиняется уравнению Тафеля.

Перенапряжение выделения водорода зависит от ряда факторов.

Величина перенапряжения зависит от природы металла. На ряде металлов (Zn, Pb,  Sn, Ag и др.) водород выделяется с большим перенапряжением, а на других металлах (Pt, Pd, W, Ni и др.) с малым перенапряжением.

С увеличением плотности катодного тока, как следует из уравнения Тафеля,  перенапряжение выделения водорода увеличивается.

Увеличение температуры приводит к снижению величины перенапряжения выделения водорода на катоде.