2.5   Концентрационная   поляризация.

Основные уравнения диффузионной кинетики

При протекании катодной  реакции лимитирующей стадией может быть процесс переноса вещества. В этом случае вблизи поверхности электрода возникает градиент концентрации ионов. Возникновение градиента концентрации приведёт к изменению электрического состояния поверхности электрода т.е. поляризации. Это приведёт к накоплению электронов на поверхности электрода,  и его потенциал будет сдвигаться в электроотрицательную сторону от его равновесного значения.  Поляризация электрода, вызванная изменением концентрации ионов вблизи поверхности электрода называется концентрационной.

Доставка ионов к поверхности электрода  в условиях протекания электрохимической реакции может осуществляться миграцией, конвекцией и молекулярной диффузией.

Миграция = это движение ионов в растворе электролита под действием электрического поля, которое создаётся за счёт оммического падения напряжения в растворе электролита при пропускании через него электрического тока. Явление миграции может быть сведении до минимума путём добавления в раствор электролита, обладающего высокой электропроводностью, ионы которого не участвуют в электрохимической реакции.

Конвекция – это процесс переноса ионов в потоке жидкости за счёт перемешивания раствора электролита.

Молекулярная диффузия осуществляется за счёт наличия градиента концентрации ионов в растворе. Конвекция не может устранить молекулярную диффузию, так как в близи поверхности электрода всегда остаётся тонкий неподвижный относительно поверхности электрода слой жидкости, в котором перенос ионов осуществляется только за счёт молекулярной диффузии.

При протекании электродного процесса можно создать такие условия, когда явления миграции и конвекции устранены. В этом случае доставка ионов к поверхности электрода будет осуществляться только молекулярной диффузией.

В случае, когда лимитирующее является стадия диффузии, скорость процесса разряда ионов будет выше скорости их диффузии. Число ионов, разряжающихся на катоде за единицу времени будет больше числа ионов, которые за это время подойдут к поверхности электрода через неподвижный слой жидкости у поверхности электрода. В результате у поверхности возникнет градиент концентрации ионов. По мере пропускания через раствор электролита электрического тока градиент концентрации ионов будет увеличиваться до тех пор, пока не будет исчерпан запас ионов в двойном электрическом слое. В этих условиях градиент концентрации ионов будет максимальным и постоянным. Скорость диффузии ионов также будет максимальна для этих условий.

В условиях когда наиболее медленной стадией электродной реакции является стадия диффузии, количество ионов, диффундирующих через поперечное сечение электрода за единицу времени в соответствии с первым законом Фика определится уравнением:

jд =  = - DS                         (2.40)

где  jд – количество заряженных частиц, диффундирующих к поверхности

электрода за единицу времени, г- экв;

D – коэффициент диффузии ионов, см2/с;

S – площадь поверхности электрода, см2;

- градиент концентрации ионов, г-экв/см4.

В соответствии с законами каждый грамм-эквивалент ионов переносит 1F количества электричества. Тогда  jд количество грамм-эквивалентов ионов перенесут jдzF количества электричества. Величина jдzF представляет собой количество электричества, переносимое ионами за единицу времени, т.е. является электрическим током:

I = jдzF                               (2.41)

С учётом последнего выражения  уравнение (2.40) можно записать в

I = - jдzF   =  zFDS                    (2.42)

Преобразуя, получим:

=  zFD                              (2.43)

C того, что отношение  представляет собой плотность тока, проходящего через электролит, можно записать:

i =   zFD                                (2.44)

Уравнение (2.44) связывает скорость электрохимической реакции i  с распределением концентрации ионов в растворе электролита.  Оно получило название первого основного уравнения диффузионной кинетики.

В условиях электролиза, когда  лимитирующей  является стадия диффузии, концентрация ионов вблизи поверхности электрода CS будет отличаться от концентрации ионов за пределами двойного электрического слоя Со, при этом  всегда Со > СS.  В соответствии с уравнением Нернста  реальный потенциал электрода в этом случае определится уравнением:

φр =  φо +                       (2.45)

При отсутствии поляризации потенциал электрода будет равновесным и определится уравнением:

φ =  φо +                       (2.46)

Тогда концентрационная поляризация электрода Δφкон составит:

Δφкон = φр – φ = φо +  - φо -              (2.47)

или

Δφкон  =                          (2.48)

Уравнение (2.47) справедливо для разряда ионов металла на электроде из того же металла:

Меz+ +ze = Me                           (2.49)

Для окислительно-восстановительного электрода, на котором протекает реакция

Ox +ze = Red                            (2.50)

уравнение (2.48) приобретает вид:

Δφкон  =                     (2.51 )

где  СOx - концентрация ионов окисленной формы у поверхности

электрода;

СRed – концентрация ионов восстановленной формы у поверхности

электрода.

Таким образом возникновение градиента концентрации ионов вблизи поверхности электрода вследствие замедления диффузионной стадии приводит к  возникновению концентрационной поляризации и сдвигу потенциала электрода в электроотрицательную стороны на величину Δφкон.

Каждое из уравнений (2.48) и (2.51)  связывает концентрационную поляризацию электрода с градиентом концентрации ионов вблизи поверхности электрода и носит  название второго основного уравнения диффузионной кинетики.

Третье уравнение диффузионной кинетики описывает распределение ионов в растворе электролита в пространстве и времени и выражается вторым законом Фика:

(2.52)