2.6  Концентрационная поляризация в условиях стационарной

диффузии

Третье основное уравнение диффузионной кинетики имеет вид:

(2.53)

Для условий стационарной диффузии справедливо:

или                       (2.54)

Из уравнения (2.54) следует что

(2.55)

Это означает, что изменение концентрации ионов в приэлектродном слое носит линейный характер (Рисунок  2.7).

Тогда градиент концентрации ионов в приэлектродном слое будет выражаться уравнением:

(2.56)

С учётов (2.56) первое основное уравнение диффузионной кинетики катодного процесса примет вид:

i = zFD                            (2.57)

Из последнего уравнения следует, что величина плотности катодного тока (скорость катодного процесса) будет увеличиваться по мере уменьшения концентрации ионов у поверхности электрода. По достижении концентрации ионов у поверхности электрода СS= 0 достигается максимальный градиент

Рисунок 2.7 - Изменение концентрации ионов в приэлектродном слое в условиях стационарной диффузии

концентрации и скорость процесса достигает максимального для данных условий значения. В этом случае уравнение (2.57) принимает вид:

i∞ = zFD                                  (2.58)

Величина i∞ представляет собой возможно максимальную для данных условий скорость катодного процесса и называется предельным током диффузии.

После деления уравнения (2.57) на (2.58) получим:

или                   (2.59)

После преобразований получим:

СS = Co(1- )                                (2.60)

После подстановки (2.58) в (2.48) получим уравнение для концентрационной поляризации:

Δφкон  = )                             (2.61)

Откуда

ln(1- ) =                             (2.62)

Уравнение (2.62) можно представить в  виде:

i = i∞(1- e)                             (2.63)

Уравнение (2.63) выражает скорость катодного процесса в  условиях концентрационной поляризации электрода.

Из уравнения (2.63) следует, что если Δφкон = 0, то  i =0. Это означает, что в отсутствии концентрационной поляризации электродный процесс протекать не будет.  Процесс электролиза будет протекать только в том случае, если электрод будет обладать более электроотрицательным потенциалом, чем равновесный потенциал данного электрода.

Рисунок 2.8.- Изменение скорости катодного процесса в условиях концентрационной поляризации

Кроме того, если Δφкон = - ∞, то i = i∞. Это означает, что по мере поляризации электрода скорость, т.е. по мере сдвига потенциала электрода  электроотрицательную сторону, скорость процесса не будет возрастать бесконечно. По достижении скорости катодного процесса величины, равной i∞, она будет оставаться постоянной по мере дальнейшего сдвига потенциала электрода в электроотрицательную сторону (рисунок 2.8).

Процесс разряда ионов является лимитирующей стадией обычно при малых плотностях тока. При увеличении перенапряжения скорость электрохимической  реакции увеличивается. Она может возрасти настолько, что процесс из кинетической области может перейти в диффузионную. Схематично области протекания процесса в зависимости от перенапряжения представлены на рисунке 2.9.

1-кинетическая область; 2-преходная область; 3-диффузионная область

Рисунок 2.9 - Схематическое расположение областей протекания электрохимической  реакции в зависимости от перенапряжения

2.7   Основы   полярографии

Полярография является одним из форм  вольтамперометрии, которая основана на изучении электрохимических реакций на основе зависимости силы тока от напряжения. Особенностью полярографии является то, что в процессе электролиза какого-либо электролита  в электролизёре качестве катода используется ртутный капельный электрод, а в качестве анода используется ртуть  с большой величиной площади поверхности. Она находится на дне сосуда с исследуемым электролитом. Принципиальная схема полярографической установки приведена на     рисунке 2.10

Б-  источник внешнего напряжения; К – катод; А – анод; Г- гальванометр;

П- потенциометр; ПК – подвижной контакт

Рисунок 2.10 -  Принципиальная схема устройства полярографа

Ртуть, которая находится в сосуде, будет вытекать из него через капилляр в виде  капель. Размер капли будет зависеть от диаметра капилляра. Частота отрыва капли от капилляра зависит от высоты столба ртути. Промежутки  между отрывами капли от носика капилляра обычно составляют от 0,2 до 6 секунд.

Напряжение между электродами регулируется путем  передвижением подвижного контакта. Увеличение напряжения между электродами достигается передвижением подвижного контакта в правую сторону.

При пропускании через электрохимическую ячейку электрического тока ртутная капля служит катодом до тех пор, пока находится в контакте с ртутью, находящуюся в сосуде.

Напряжение между электродами в электрохимической ячейке установки, которое обеспечивает внешний источник питания, складывается из величин потенциалов электродов и падения напряжения в электролите, за счёт прохождения через него электрического тока;

U = φа – φк + IR                       (2.64)

где  U – напряжение между электродами, В;

φк – электродный потенциал катода, В;

φа – электродный потенциал анода, В;

I - сила тока проходящего через электролит, А;

R-электрическое сопротивление электролита в слое между   электродами, Ом.

При прохождении через электрохимическую ячейку электрического тока и катод и анод будут подвергаться поляризации. В виду того, что площадь поверхности анода примерно в 1000 раз больше площади катода, то величина поляризации катода будет несопоставимо больше величины поляризации анода. В этих условиях можно допустить, что анод по сравнению с катодом  практически не будет подвергаться поляризации. Его потенциал в процессе электролиза практически будет оставаться постоянным. Кроме того, добавляя в исследуемый  раствор  электролит, хорошо проводящий электрический ток, ионы которого не будут принимать участие в процессе электролиза, а будут служить только переносчиками электричества, можно добиться того, омическое падение напряжение между электродами  в процессе электролиза практически будет оставаться постоянным.

Тогда напряжение между электродами в процессе электролиза можно  выражать уравнением:

U = - φк + cоnst                          (2.65)

Из уравнения (2.65) видно, что все изменения напряжения между электродами в процессе электролиза будут приходиться только  на изменение электродного потенциала катода.

Измеряя напряжение между электродами и величину силы тока, проходящего через электрохимическую ячейку, можно построить поляризационную кривую, которую называют полярографической кривой, или полярографической волной или полярограммой (Рисунок 2.11).

Ртуть, которая находится в сосуде, будет вытекать из него через капилляр в виде  капель. Размер капли будет зависеть от диаметра капилляра. Частота отрыва капли от капилляра зависит от высоты столба ртути. Промежутки  между отрывами капли от носика капилляра обычно составляют от 0,2 до 6 секунд.

Рисунок 2.11 -  Полярографическая кривая

На полярографической кривой величина i∞ предельный ток диффузии разряжающегося на ртутном капельном катоде иона. Величина предельного тока диффузии связана с концентрацией в электролите разряжающихся на катоде ионов уравнением:

i∞ = Co                                (2.66)

где z- заряд иона;

F – число Фарадея, Кл;

D – коэффициент диффузии;

δ– толщина двойного электрического слоя;

Со – концентрация ионов в электролите.

Величины  z, D, и δ зависят от природы ионов. Для определённого сорта ионов они постоянны. Тогда для данного сорта ионов можно записать:

= сonst = α                        (2.67)

Тогда уравнение (2.66) можно записать в виде:

i∞ =αCo                                     (2.68)

Из уравнения (2.68) видно, что величина предельного тока диффузии пропорциональна концентрации  данного сорта ионов в электролите. Таким образом, предельный ток диффузии служит количественной характеристикой концентрации данного сорта ионов в электролите. Измеряя  предельный ток диффузии, можно определить концентрацию ионов в растворе.

Величина потенциала электрода φ1/2, которой отвечает значение тока 1/2i∞,

называется потенциалом полуволны. Каждому сорту ионов отвечает строго определённое значение потенциала полуволны. Таким образом,   величина потенциала полуволны является качественной характеристикой природы ионов. Определяя значение величины потенциала полуволны, можно определить сорт ионов, которые разряжаются на ртутном капельном электроде.