2.2    Токи    обмена

При погружении металла в водный раствор его собственной соли будет иметь место переход ионов с поверхности металла в раствор и переход ионов из раствора на поверхность металла. По истечении некоторого времени на границе металл раствор установится равновесие. В таком  состоянии, сколько ионов металла за единицу времени перейдут в раствор, столько же ионов за это время из раствора перейдут на поверхность металла. Таким образом, будет иметь место переход заряженных частиц (ионов) через межфазную границу  металл-электролит. Поскольку направленное движение заряженных частиц представляет собой электрический ток, то эти процессы будут сопровождаться возникновением электрического тока.

Процесс перехода ионов металла в раствор может быть описан уравнением:

Ме – ze= Mez+   (2.3)

Такой процесс получил название процесса ионизации или анодного процесса, а ток,  сопровождающий этот процесс – тока ионизации iи или анодного тока iа.

Процесс перехода ионов металла из раствора па поверхность металла может быть описан уравнением:

Меz+ + ze = Me   (2.4)

Такой процесс получил название процесса разряда или катодного  процесса, а ток,  сопровождающий этот процесс – тока разряда  iр или катодного тока iк.

В условиях равновесия эти токи равны друг другу и получили название тока обмена  io:

iи=  iр = iо    или     iа=  iк= iк = iо                     (2.5)

Таким образом, ток обмена представляет собой скорость реакции обмена ионами между раствором и металлом в условиях равновесия, которому отвечает значение  равновесного потенциала металлического электрода.

Величина тока обмена зависит от природы металла и концентрации ионов  в растворе электролита и определяется уравнениями:

io = iи= kииio = iр= СМеkр   (2.6)

где kи – константа скорости процесса ионизации;

kр – константа скорости процесса разряда;

φр – равновесный потенциал электрода;

α и β – коэффициенты переноса, учитывающие   долю   потенциала

электрода,   которая участвует     в   катодном и   анодном      процессах,

соответственно;

СМе- концентрация  ионов металла в электролите.

Поскольку α и β представляют собой доли одной и той же величины, то очевидно, что

α  +  β = 1                                     (2.7)

В общем случае величина тока обмена может быть выражена уравнением:

io =    (2.8)

Величина тока обмена зависит от природы металла и колеблется в широких пределах от 10-11 до 10-1 А/см2.

Такие металлы, как Hg, Cu, Bi, Zn, Pb, обладают значительными величинами тока обмена. При пропускании электрического тока через границу электрод- электролит  электрическое состояние поверхности электродов из этих металлов мало изменяется. Электроды из металлов, обладающими высокими значениями тока обмена мало подвержены поляризации.

Другие металлы, как Fe, Ni, Co,  характеризуются низкими значениями тока обмена. Электроды из этих металлов, наоборот, сильно подвержены поляризации.

Таким образом, чем меньше ток обмена, тем выше поляризация электрода и наоборот.

При смещении потенциала электрода в электроположительную сторону возрастает ток ионизации (анодный), а ток разряда (катодный) уменьшается.

Если потенциал электрода становится более электроотрицательным, то возрастает ток разряда, а ток ионизации уменьшается.

# 2.3Общие представления кинетики электродных процессов

При пропускании электрического тока через электрохимическую ячейку напряжением  между электродами больше, чем при отсутствии электрического тока:

E>E,                   (2.9)

где  E- напряжение между электродами при отсутствии электрического

тока (электродвижущая сила);

E - напряжение между электродами при наличии электрического

тока  разностьE и Eназывается перенапряжением:

E-  E = η,                      (2.10)

где η- перенапряжение.

# Перенапряжение складывается из трёх составляющих

η  =  η+  η +  U(2.11)

где U=  IR -оммическое падение напряжения в электролите между

электродами, В;

I –сила тока в электрохимической ячейке, А;

R – оммическое сопротивление электролита между электродами, Ом;

η- поляризация анода, В;

η- поляризация катода(η> 0),

В результате пропускания электрического тока через межфазную границу электрод-электролит изменяется электрическое состояние поверхности электрода. Вследствие этого изменяется и потенциал электрода. Изменение  потенциала электрода от его равновесного значения в результате пропускания электрического тока через межфазную границу электрод-электролит называется поляризацией электрода.

Таким образом, при пропускании через электролит электрического тока электроды характеризуются реальными потенциалами, отличающимися от их равновесных потенциалов. Если принять, что η > 0, то реальный потенциал электрода можно выразить уравнением:

φреал. =  φравн.    ±    η(2.12)

где  φреал. – реальный потенциал электрода,В;

φравн.  – равновесный потенциал электрода, В;

-η – катодная поляризация,((η> 0), В;

+η – анодная поляризация, В.

Величина тока будет зависеть от напряжения, приложенного к электродам. При пропускании электрического тока через электрохимическую ячейку приведет к тому, что в электролизёре будет функционировать гальванический элемент, который будет вырабатывать электродвижущую силу, направленную против внешне приложенного напряжения.  Возникающую в электролизёре электродвижущую силу называют э.д.с. поляризации. По мере пропускания тока она будет возрастать до некоторого максимального для данной электрохимической системы значения, равного электродвижущей силе функционирующего  в электролизёре гальванического элемента.  Пока внешнее приложенное напряжение не достигнет величины электродвижущей силы, через электрохимическую ячейку не будет проходить электрический ток и процесс электролиза не будет осуществляться. Лишь только после того, как внешнее напряжение превысит величину электродвижущей силы, по цепи будет протекать электрический ток и начнётся процесс электролиза.

Минимальное напряжение, которое необходимо приложить к электродам, чтобы через электрохимическую ячейку проходил ток значительной силы и начался электролиз с видимым выделением на обоих электродах продуктов электролиза, называется напряжением разложения. Напряжение разложения определяют, проводя электролиз с применением инертных (платиновых, графитовых и др.) электродов при постепенном  увеличении напряжения между электродами. По измеренным значениям напряжения и силы тока строят зависимость напряжения  от силы тока (Рисунок 2.4). Затем экстраполируют прямолинейный участок кривой I –Uна  ось напряжения.  Величина отрезка, отсекаемого на оси  абсцисс при величине тока, равной нулю (точка Е), представляет собой напряжение разложения.

В свою очередь электрический ток представляет собой количество электричества, проходящее через электролит за единицу времени. Количество же электричества связано с количеством вещества, прореагировавшего на электродах за единицу времени. Таким образом, величина электрического тока является количественной характеристикой скорости электрохимической реакции. В электрохимии принято считать скоростью электрохимической реакции величину тока, отнесённую к единице площади поверхности электрода т.е. плотность тока:

i  =,                                    (2.13)

где S- площадь поверхности электрода

# Таким образом, скоростью химической реакции называется количество вещества, прореагировавшее за единицу временина единице площади электрода

Рисунок 2.4 - Определение напряжения разложения

Поскольку пропускание электрического тока обуславливает поляризацию электрода, то она зависит от величины плотности тока:

η=  f(i),                                                 (2.14)

где η- поляризация электрода.

Функциональная зависимость (2.14) называется поляризационной характеристикой. Установление общих закономерностей, которым подчиняется поляризационная характеристика, является одной из основных задач электрохимической кинетики. Решение этой задачи позволяет сознательно регулировать скорость электродных процессов. Уменьшение поляризации электродов при заданной плотности тока позволяет повышать выход по току, а, следовательно, повышать эффективность использования электрохимических систем.

# Любая электрохимическая реакция является гетерогенным процессом, так как идёт на границе раздела фаз электрод – электролит. Она всегда протекает через ряд последовательных стадий. Любая электрохимическая реакция характеризуется по крайней мере тремя последовательно протекающими стадиями:

- доставка ионов к поверхности электродов.

- электрохимическая реакция (стадия разряда).

- отвод продуктов реакции от поверхности электрода (если на электроде образуются газообразные продукты электролиза).

Первая и третья стадии имеют одинаковые закономерности и носят название стадий диффузии или стадий массопереноса. Кинетика, описывающая эти стадии, называется диффузионной и описывается уравнениями диффузионной кинетики. Вторая стадия характеризует непосредственно скорость электрохимической реакции. Закономерности этой стадии описываются уравнениями электрохимической кинетики. Скорость процесса в целом определяется скоростью наиболее медленной стадии. Эта стадия называется лимитирующей. Установление лимитирующей стадии является одной из основных задач электрохимической кинетики.