# Лекция 7

# НИКЕЛЬ МЕТАЛЛУРГИЯСЫ

# 2.1 Никельдің кендері мен минералдары

Қазіргі кезде өздерінің химиялық құрамы мен қасиеттері бойынша айырмашылығы өте үлкен екі түрлі никель кендері қорытылады: тотыққын және сульфидті никель рудулары.

Тотыққан никель кендері гидратталған  магнезиалды силикаттардан, алюмосиликаттардан және темір оксидтерінен  тұратын тау жыныстары болып келеді. Оларда никель минералдары кен массасының аз бөлігін құрайды. Тотықан никль кендерінде никель келесі минералдар түрінде болады: бунзенит (NiO), гарниерит[(Ni,Mg)O·SiO2·nH2O] және ревденксит[3(Ni,Mg)O·2SiO2·2H2O].

Тотыққан никель кендерінде пайдалы компонент кобальт. Оның кендегімөлшері ондағы никельдің мөлшерінен 15-25 есе кем.Кейде тотыққан никель кендерінде аз мөлшерде мыс кездеседі (0,01-0,02%).

Бос тау жынысы негізінен силикаттардан, каолиннен (Al2O3·2SiO2·2H2O), тальктан (3MgO·4SiO2·H2O), бурыл теміртастан (Fe2O3·nHO), шынытастан  (SiO2) және әктастан (CaCO3) тұрады.

Тотыққан никель кендерінің құрамы пайдалы компоненттер бойынша да, бос тау жынысы бойынша да тұрақсыздығымен ерекшеленеді. Кеннің ортыша құрамы,%: Ni - 0,7-4; Co - 0,04-0,16; SiO2- 15-75; Fe2O3- 5,0-65; Al2O3 - 2-25; Cr2O3 - 1-4; MgO - 2-25; CaO - 0,5-2; конституциялық ылғал - 10-15.

Тотыққан никель кендерін байытудың тиімді әдістері осы күнге дейін табылған жоқ. Сондықтан олар тиісті дайындықтан соң бірден металлургиялық қорытуға түседі. Тотыққан никель кендері кеуекті,  борпылдақ болып келеді, олардың механикалық беріктігі аз, ылғалдығы жоғары (40%-ға дейін).

ТМД елдерінде тотыққан никель кендерінің кен орындары Оңтүстік Уралда (Буруктал кен орны) және Украинада бар. Шет елдерде тотыққан кен орындары Жаңа Каледонияда, Кубада (Моа-Бей, Никаро) Филлипин аралдарында, АҚШ-та,  Бразилияда, Индонезияда, Австралияда және Грецияда бар.

Сульфидті кендерде никель петландит [(NiFe)S]түрінде және пирртинде (Fe7S8) қатты ерітінді түрінде болады. Сульфидті кендерде никельдің негізгі серігі мыс болады. Мыс негізінен халькопирит (CuFeS2)түрінде болады. Құрамында мыс көп болатындықтан бұл кендер мысты-никельді деп аталады. Мыспен қатар сульфидті кендерде міндетті түрде кобальт, асыл металдар (алтын, күміс), шашыранды элементтер (селен, теллур), күкірт және темір болады. Сульфидті мысты-никельді кендер күрделі құрамды полиметалды шикізат болып келеді. Металлургиялық қорыту кезінде олардан күкіртпен қоса 14 пайдалы компонент алынады.

Мысты-никельді кендердің құрамы,% : Ni - 0,3 - 5,5; Cu - 0,2 - 1,9; Co - 0,02 - 0,2; Fe - 30 - 40; S - 17 - 28; SiO2 - 10 - 30; MgO - 1 - 10; Al2O3 - 5 - 8.

Сульфидті мысты-никельді кендержоғары механикалық беріктігімен, сипатталады, гигроскопиялы емес, байытуға болады. Әдетте құрамында 1,5-2,5% Ni болатын кедей кендер байытылады. Бай кендер қажетті дайындықтан кейін балқытуға жіберіледі.

ТМДда сульфидті мысты-никельді кен орындары Кола түбегінде (Мончегорск) және Таймырда (Норильск) бар. Шет елдерде өндірістік сульфидті никель кен орындары Канадада және Австралияда бар.

Тотыққан никель және сульфидті мысты-никельді кендерден басқа никель  өндірудің шикізаты ретінде Канада мен Бирмада өндірілетін мышьякты кендерді қолдануға болады.

# 2.2 Тотыққан никельді және сульфидті мысты-никельді кендерді қорытудың кейбір ерекшеліктері

Кен шикізатының барлық түрлерінен никельді алу үшін пирометаллургиялық және гидрометаллургиялық әдістер қолданылады. Қазіргі кезде өндірісте никель шикізатын пирометаллургиялық әдіспен қорыту технологиялық   екі  бағытта жүргізіледі. Бұл әдістердің айырмашылығы екі түрлі тотыққан және сульфидті шикізатты қорытуға байланысты.

Төменде тотыққан никель кендерін (2.1-ші сурет) және сульфидті никельді-мысты кендерді(2.2-ші сурет) қорытудың технологиялық сұлбасы келтірілген.

Тотыққан никель кендерін қорыту сульфидті мысты-никельді кендерді қорытуға қарағанда жеңіл. Ол қосымша рафинирлеусіз тұтынушыларға, негізінен қара металлургяға, жіберілетін   отты никель алумен бітеді. Никельді қоспалардан (Fe, Cu, Co,S)  тазарту барлық көпсатылы технология үрдісі кезінде жүреді.

Сульфидті мысты-никельді кендерді қорыту мысты никельден бөлуді міндетті түрде жүргізуді қарастырады және қара никельді электролиттік рафинирлеумен аяқталады. Нәтижесінде құрамында 99,99% никель бар металл алынады. Сонымен қатар  қорытылатын шикізаттан оның құрамындағы 14 компонентті қосымша алу технологиялық сұлбада қарастырылған.

Технологиялық сұлбаларды салыстыру тотыққан және сульфидті кендерді штейнге балқытуға дайындаудың айырмашылығы үлкен екенін көрсетеді.

Тотыққан никель кендерін балқытуға дайындау кенді брикеттеп немесе агломерациялй  кесектеуден тұрады.

Тотыққан никель кені

↓

Біркелкілендіру

↓

Шикіқұрам дайындау

↓

Шикіқұрам

Брикеттеу   Агломерациялау

↓                                                                              ↓

БрикеттерСульфидтегіштер Кокс  Үрлеу      АгломераттарӘктас

↓  ↓ ↓      ↓                       ↓                ↓

Тотықсыздандыра сульфидтей балқыту

↓                      ↓                                 ↓                                               ↓

Газдар              Қож                          Штейн                                    Тозаң

↓                      ↓                               ↓

Атмосфераға    Күресінге                        Кварц     Ауа      Айналымға

↓           ↓

Конвертерлеу

↓                               ↓                                                  ↓

Газдар                Никель файнштейні         Конвертер қожы

Ауа                                                                   ↓

↓                               Кобальт алуға

Тотықтыра күйдіру

↓                                                      ↓

Газдар                                     Никель оксиді

Тотықсыздандырғыш            Әктас

↓                       ↓

Тотықсыздандыра балқыту

↓                       ↓

Отты никель                                Қож

↓                                            ↓

Түйіршіктендіру                      Айналымға

↓

Тұтынушыларға

2.1-ші сурет Тотыққан никель кендерін пирометаллургиялық әдіспен қорытудың технологиялық сүлбасы.

Сульфидті мысты-никельді кен

↓

Флотациялық байыту

↓                           ↓                                                                      ↓

Қалдықтар   Пирротин концентраты                                    Мыс концентраты

↓                           ↓                                       ↓

Күресінге      Арнайы өңдеуге                                                 Мыс өндірісіне

Никель концентраты

Флюстер

Штейнге балқыту

↓                                    ↓                                           ↓

Қож                        Cu-Ni штейнi                            Газдар

↓      ↓

Күресінге                                                             H2SO4 өндірісіне

Конвертерлеу

↓                                 ↓                                      ↓

Конвертер қожы           Cu-Ni файнштейні                Газдар

↓                                      ↓                                        ↓

Кедейлету Флотациялай бөлу    H2SO4 өндірісіне

↓                          ↓          ↓                                         ↓

Штейн                 Қож      Бай никель                  Бай мыс

↓                          ↓      концентраты  концентраты

Конвертерлеуге  Күресінге                                               ↓

Ауа        Мыс өндірісіне

↓

Тотықтыра күйдіру

↓                                        ↓

Тотықсыздандырғыш  Никель оксиді                 Газдар

↓                    ↓                                     ↓

Тотықсыздандыра күйдіру              H2SO4 өндірісіне

↓

Қара никель

↓

Электролиттік рафинирлеуге

2.2-ші сурет Сульфидті  мысты-никельді кендерді  пирометаллургиялық әдіспен қорытудың технологиялық сұлбасы

Сульфидті мысты-никельді кендерді дайындау оларды флотациялық байытудан тұрады. Сульфидті мысты-никельді кендерді флотациялай байытудың нәтижесінде бірнеше концентрат алынады (2.1-ші кесте).

2.1-ші кесте Сультфидті мысты-никельді кендерді байытудан алынатын өнімдердің құрамы.

| Концентрат | Құрамы,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Cu | Fe | S | SO2 |
| Мысты-никельді Мысты Никельді Пирротинді | 3,5-6,5 1,5-1,6 6-11 0,1-1,55 | 3,0-6,0 25-39 4-6 0,05-0,17 | 38-40 40-45 37-40 55-60 | 26-30 32-34 25-29 36-37 | 12-14 2-4 14-20 1-3 |

Мысты-никельді және никельді концентраттар бір технологиялық сұлба бойынша қорытылады.

Технологялық сұлбаның екеуінде де штейн ала балқыту, штейнді конвертерлеу, никель файнштейнін немесе бай	никель концентратын тотықтыра күйдіру және никель оксидін металға дейін тотықсыздандыра балқыту міндетті түрде жүргізіледі.

Тотыққан никель кендеріне штейн түзілу үшін сульфидтегіштер  қосады (пирит немесе гипс).

Сульфидті мысты-никельді кендерді қорытқан кезде міндетті түрде мысты никельден бөлу  және қара никельді электролиттік тазарту операциясы жүргізіледі

Сульфидті кендерден алынған никельдің тазалығы отты никельге қарағанда неғұрлым жоғары.

Екі әдісте де кобальтты бөліп алу міндетті түрде жүргізіледі. Тотыққан никель кендерінен кобальт конвертер қожына өткізу арқылы алынады, ал сульфидтікендерді қорытқанда кобальт электролиттік рафинирлеу алдында электролитті тазарту кезінде бөлінеді.

Тотыққан никель кендерін қорыту технологиясы өзінің күрделілігімен, қымбат кокстың үлкен шығынымен, никель және әсіресе кобальттың жоғары шығынымен сипатталады. Тотыққан никель кендерін қорытудың тиімді әдісі оларды электр пешінде ферроникель ала балқыту.

Кейбір зауыттарда тотыққан (Куба) және сульфидті никель кендері (Ресей, Канада) гидрометаллургиялық әдіспен қорытылады. Бұл технологиялардың  пирометаллургиялық әдістерге қарағанда бірқатар артықшылықтары бар. Гидрометаллургиялық әдістермен негізгі металды алу дәрежесі жоғарырақ. Сонымен қатар бұл технологиялар өте күрделі және көп сатылы. Бұл технологиялар кендердің шектелген  құрамы үшін қолданылады.

# 2.3 Никель кендерін штейн ала балқытуға дайындау

Тотыққан никель кендерінің ерекшелігі  олардың химиялық және заттық құрамының тұрақсыздығы. Сондықтан кендерді тек никель бойынша ғана емес, бос тау жынысы бойынша да біркелкілендіруге көп көңіл бөлінеді. Металлургиялық зауыттарда кендерді қосымша қож түзуші компоненттер бойынша біркелкілендереді. Бұл операцияларды жүргізу үшін ашық және жабық қоймаларды пайдаланады.

Біркелкілендірілген кенді брикеттеу немесе агломерациялық күйдіру әдістерімен кесектендіреді.

Массасы 0,2-0,3кг жұмыртқа тәрізді брикеттерді білікті престерде дайындайды. Кенді алдымен балғалы ұсақтағыштарда майдалайды да аздап кептіреді.  Шикіқұрамға сульфидтегіштер ретінде гипс немесе пирит  қосады, ал байланыстырғыш қызметін өз құрамындағы балшық (каолин) атқарады. Брикекттер шахталы пештен шығатын газдармен кептіріледі.

Технологиясының қарапайымдылығына  және эксплуатациялық шығынының аздығына қарамастан   брикеттеу никель өндірісінде кеңінен таралмады. Бұның негізгі себептері:

1) Екі түрлі темірлі және балшықты кендер ғана жақсы брикеттеледі. Бұл кендер негізгі емес. Никель кендерінің массасының негізін құрайтын кремнийлі және магнезиалды кендер нашар брикеттеледі.

2) Брикет пресінің көйлегі тез тозады, оны алмастыру көп уақыт алады, бұл қондырғының өнімділігін азайтады.

3) Агломератқа қарағанда брикеттердің газ өткізгіштігі төмен, ылғалдығы жоғары (11-15%), оларды балқытуға көп кокс жұмсалады. Пештің өнімділігі төмен, штейнде  никельдің мөлшері аз.

Тотыққан никелькендерін балқытуға дайындауда агломерация кең таралған. Агломерация брикеттеуге қарағанда кенді дайындауда  күрделі және қымбат әдіс, бірақ технологиялық жағынан жетілдірілген үрдіс. Агломерациялау кезінде механикалық беріктігі жеткілікті кеуекті материал алуға болады.

Тоыққан никель кендерін агломерациялау сору ауданы 50 және 75м2 таспалы мәшіндерде жүргізіледі. Агломерация шикіқұрамына тотыққан никель кенінен басқа айналымды агломерат (18-20%) және ірілігі  5мм майда кокс  (8-12%) кіреді. Кен мен агломераттың ірілігі 20-30мм. Шикіқұрамды араластырғанда 20-24%ға дейін ылғалдандырады. Агломерация кезінде байланыстырғыштар қызметін   темір-магний силикаттары, мысалы гиперстен (Fe,Mg)SiO2 және аз мөлшерде фаялит атқарады.

Таспалы агломерациялық мәшине ұзын метал рамадан тұрады, оның үстінен арбалар (паллета) сырғанайды. Паллеталардың ұзындығы 0,5м, ал ені 2-2,5м.  Паллеталардың еденінде колосник торы орналасқан. Шикіқұрам шанабының астынан өткенде  үздіксіз жылжитын паллеталарға биіктігі 250-320мм шикіқұрам тиеледі. Паллета  жағу көрігінің астына келгенде шикіқұрамға қосылған коксик жағылады. Коксиктің жануы шикіқұрамның ішкі қабаттарына қарай жылжиды, өйткені паллеталар вакуум камераларының үстімен жүргенде газдар сорылып газарнаға кетеді. Паллеталар вакуум-камераның барлық ұзындығымен жұріп өткенде агломерация үрдісі аяқталады да, агломәшиненің соңында паллета аударылып, агломерат колосник торына құлайды, одан вагонға немесе транспортерге құлайды. Бөлінген  үсақ агломерат қайтадан үрдістің басына шикіқұрам дайындауға жіберіледі, ал қалғаны балқытуға жіберіледі. Агломераттың шығымы 70-75%.

Шикіқұрамның жану қабатында температура 1150-12000C жетеді. Бұл температура темір-магний силикаттарының балқып қатқанда шикіқұрамның қаттты компоненттерін байланыстырып, агломераттың механикадық беріктігін және  кеуектілігін қамтамасыз етеді.

Мәшинелердің өнімділігін есептеу үшін шикіқұрамның күйежентектеу жылдамдығын (мм/мин) анықтайды. Бұл жылдамдық жану үрдісінің шикіқұрам қалыңдығы бойынша үстінен астынақарай жылжуы. Бұл жылдамдықты біліп, күйежентектеу үрдісі қанша уақытқа созылатынын анықтауға болады.

Мысалы, паллетадағы шикіқұрам биіктігі 360мм, ал күйежентектеу жылдамдығы 30 мм/мин болса, күйежентектеу үрдісі  360 : 30 = 12минутта аяқталуы керек. Бұл уақытта паллета вакуум камерасының барлық ұзындығы бойынша жүріп өтуі қажет. Егер вакуум камерасының ұзындығы 30м болса, паллетаның жылжу жылдамдығы 30 : 12 = 2,5 м/мин болу керек. Паллетаның енін, шикіқұрам қабатының қалыңдығын және жылжу  жылдамдығын білсек, бір сағатта өтетін шикіқұрамның көлемін есептеуге болады, ал үйілген салмағы бойынша оның салмағын, яғни өнімділігін есептеуге болады. Никель өндірісінде агломерация брикеттеуге қарағанда кең таралған.

Тотықан никель кендерін агломерациялауүрдісінің кейбір техника экономикалық көрсеткіштері келесідей:

Отын (коксик) шығыны, % шикіқұрам массасынан                     8-12

Шикіқұрам ылғалдылығы, % 20-24

Айналымды агломераттың ылғалдылығы, %                               25-30

Жарамды агломераттың шығымы, % 70-75

Шикіқұрамды күйдірудің вертикалды жылдамдығы, мм/мин    30-35

Жарамды агломерат блйынша өнімділігі, т/(м3сағ.)                    0,8-0,9