Лекция 8   Совместный  разряд  ионов  на  катоде

В реальных условиях проведения процесса электролиза разряд ионов основного металла на катоде осложняется восстановлением других ионов, которые всегда присутствуют в электролите в виде примесей.     Поэтому при

электролизе сложных электролитов  на катоде происходит совместный разряд ионов основного металла и примесей. Если в растворе электролита имеется несколько сортов ионов, то на катоде в первую очередь будут разряжаться  металла, который обладает наиболее электроотрицательным электродным потенциалом, по сравнению с потенциалом других металлов, содержащихся в электролите. По мере сдвига потенциала катода в электроотрицательную сторону на нём будут разряжаться ионы другого металла, обладающего более электротрицательным потенциалом, чем первый металл. Очевидно, что совместный разряд ионов будет происходить при одинаковом совместном потенциале.

φ+  - η1 =  φ+ - η2                (2.69)

где φи φ- стандартные электродные потенциалы Ме1и Ме2,

η1и η2 перенапряжение выделения Ме1 и Ме2 на катоде.

С1и С2- концентрация ионов Ме1 и Ме2 в электролите.

В первом приближении о разряде  ионов различных металлов  на катоде при изменении потенциала катода можно судить на основе поляризационных кривых снятых i = f(φк)  в системах Ме-Меz+  для каждого металла. Графически поляризационные кривые совместного разряда  ионов на катоде представлены на рисунке 2.12.

iк – скорость катодного процесса;

iМе – скорость разряда ионов основного металла;

ii – скорость разряда ионов примеси.

φМе - потенциал начала разряда ионов основного металла;

φi- - потенциал начала разряда ионов примеси.

φэ - потенциал катода при совместном разряде ионов.

Рисунок 2.12 - Поляризационные кривые  совместного разряда ионов на катоде

По достижении потенциала φМе на катоде начнут разряжаться ионы основного металла. По мере сдвига потенциала электрода до значения φi скорость катодного процесса будет определяться скоростью процесса разряда ионов основного металла. По достижении потенциала φi на катоде одновременно с ионами основного металла  начнут разряжаться ионы примеси и скорость катодного процесса будет определяться суммой скоростей процессов разряда ионов примеси и ионов основного металла:

iк = iMe + i1                                      (2.70)

Процентное содержание примеси в катодном осадке в этом случае определится из уравнения:

Ci ==                                  (2.71)

Поскольку всегда ii << iMe, то последнее уравнение можно записать в виде:

Ci                                       (2.72)

С другой стороны выход по току для основного металла определяется уравнением:

ВТ =                                        (2.73)

Откуда

iMe = BT∙iк                                      (2.74)

Тогда содержание примеси в катодном осадке определится из уравнения:

Сi =                                   (2.75)

Все процессы совместного разряда ионов основного металла и примеси можно разбить на 4 вида закономерности.

1                   2                           3              4

Лимитирующая

стадия разряда               диффузия     диффузия            разряд       разряд

ионов примеси

Лимитирующая

стадия разряда                  разряд        диффузия            разряд       диффузия

ионов основного

металла

Если имеет место 1 и 2 случаи, когда примесь разряжается в условиях предельного тока диффузии, то скорость её разряда определяется выражением:

ii = i∞ =   = αС                        (2.76)

где   z – заряд иона примеси;

F – число Фарадея, Кл;

D – коэффициент диффузии примеси, см2/с;

С- концентрация примеси в электролите;

δ – толщина двойного электрического слоя;

α – константа скорости конвективной диффузии.

С учётом последнего выражения содержание примеси в катодном осадке составит;

Ci =                           (2.77)

Из последнего уравнения следует, что если примесь выделяется на предельном токе диффузии, то можно сделать следующие заключения по поведению примеси в условиях электролиза:

- её содержание в катодном осадке тем выше, чем выше её содержание в электролите;

- все факторы, повышающие конвективную (α) диффузию (повышение температуры, циркуляция электролита), приводят к увеличению содержания примеси в катодном осадке;

- чем  выше плотность катодного тока, меньше содержание примеси в катодном осадке;

- концентрация примеси в катодном осадке не зависит от потенциала катода до тех пор, пока он не влияет на выход по току для основного металла.

Поскольку относительная скорость разряда этих примесей выше, чем скорость разряда ионов основного металла, то их относительное содержание в катодном осадке будет выше, чем в электролите.

Для случаев 3 и 4 характерны следующие закономерности:

- содержание примеси в катодном осадке тем больше, чем выше её концентрация в электролите;

- чем выше содержание основного металла в электролите, тем меньше содержание примеси в катодном осадке.

Увеличение катодной плотности тока сложным образом влияет на содержание примеси в катодном осадке.

Относительное содержание этих примесей в катодном осадке будет ниже, чес в электролите.

Какой из перечисленных случаев будет иметь место в процессе электролиза, можно приближённо судить из анализа поляризационных кривых, снятых в системе Ме – Меz+ для основного металла и примесей, содержащихся в электролите ( Рисунок  2.13).

Если в процессе электролиза величина потенциала катода  составляет φк, то в этих условиях на катоде совместно с ионами основного металла будут разряжаться ионы примесей 1 и 2. При этом примесь 1 будет разряжаться на предельном токе диффузии,  а лимитирующей стадией процесса выделения  примеси 2 на катоде будет стадия разряда ионов.  Ионы примеси 3 на катоде разряжаться не будут, так как потенциал анода более электроотрицателен, чем потенциал начала выделения примеси 3 на катоде.

Совместное выделение ионов на катоде тесно связано с образованием сплавов  в процессе электролиза. Сплавы на катоде могут образоваться  в результате взаимодействия металлов, одновременно осаждающихся на катоде. Такие процессы редко используются в металлурги цветных металлов и широко

φМе – скорость разряда ионов основного металла на катоде;

φi – скорость разряда на катоде ионов примеси i- го сорта;

φк – потенциал катода  в процессе электролиза.

Рисунок 2.13 - Поляризационные кривые разряда ионов основного металла и примесей на катоде

распространены в гальванотехнике. Тем не менее, таким путём можно получать сплавы Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Pb, Cu-Ag, Cu-Ni и др.

Наиболее широкое распространение получило образование сплавов на жидком ртутном катоде. В этом случае осаждаемый металл образует сплав с металлом катода. Благодаря высокому перенапряжению выделения водорода на ртутном электроде таким образом удаётся получать амальгамы таких наиболее электроотрицательных металлов, как щелочные и щелочно-земельные металлы. Электролитическое выделение металлов на ртутном катоде используется  также в металлургии редких и рассеянных элементов и с последующим получении их в чистом виде после вакуумной отгонки ртути.