Лекция 9   Механизм  разряда  ионов  водорода  на  катоде

Для электролитического получения и рафинирования цветных металлов обычно используются водные кислые растворы солей этих металлов. Концентрация ионов водорода в них может достигать значительных величин. В водных растворах электролитов ионы водорода находятся в гидратированном состоянии в виде ионов гидроксония Н3О+:

Н+ + Н2О = Н3О+                                   (2.78)

Механизм разряда ионов гидроксония является сложным процессом, протекающим через ряд последовательных стадий. Можно выделить следующие основные стадии разряда ионов водорода на катоде:

1) Диффузионная стадия, заключающаяся в диффузии ионов гидроксония из глубины электролита в двойной электрический слой катода:

[H3O] = [H3O]                           (2.79)

2) Стадия дегидратации. Гидратированному иону водорода, как массивной конструкции, энергетически невыгодно разряжаться на катоде. Поэтому в электрическом поле двойного электрического слоя ион гидроксония теряет гидратную оболочку:

[H3O] = Н+ = Н2О                          (2.80)

3) Стадия разряда, на которой ион водорода разряжается на катоде с образованием атома водорода, который адсорбирован на поверхности электрода:

Н+ + е = Надс.                                                 (2.81)

4) Стадия молизации или рекомбинации, на которой на поверхности катода образуется молекула водород, находящаяся в адсорбированном состоянии на поверхности катода:

2Надс. = Н2(адс.)                                 (2.82)

5) Стадия выделения водорода, заключающаяся в отрыве молекул водорода от поверхности электрода и выделении его в газовую фазу:

Н2(адс.) = Н2(газ)                              (2.83)

Замедление любой из этих  стадий   всегда будет приводить к поляризации электрода, и, как следствие, к сдвигу потенциала электрода в электроотрицательную сторону от его равновесного значения, т.е. к возникновению перенапряжения.

Существует несколько теорий  возникновения перенапряжение выделения водорода на поверхности электрода. Названия этих теорий определяются допущением, какая из стадий процесса выделения водорода на катоде является лимитирующей. Если лимитирующей стадией является стадия диффузии ионов гидроксония из глубины электролита в двойной электрический слой, то перенапряжение выделения водорода описывается диффузионной теорией. Если лимитирующей стадией является стадия разряда, то теорией замедленного разряда, если лимитирующей стадией  является стадия рекомбинации,   то теорией замедленной рекомбинации.

Наибольшее распространение получили теория замедленного разряда и теория замедленной рекомбинации.

Если наиболее медленной стадией является стадия разряда

2Н+ + 2е = 2Надс.                          (2.84)

то скорость электрохимической реакции будет описываться уравнением электрохимической кинетики:

iк = k∙CH∙e                            (2.85)

где  η- перенапряжение выделения водорода.

С- концентрация ионов водорода в электролите;

k- константа скорости процесса разряда ионов водорода.

Уравнение можно представить в виде:

iк = io∙e                                (2.86)

где io – ток обмена для ионов водорода.

Логарифмирование уравнения даёт:

lniк = lnio -                                (2.87)

После преобразования получим:

-  =  - + .                              (2.88)

Уравнение (2.86) можно привести к виду

- = ,                                            (2.89)

где  -= - величина, зависящая от природы катода:

= - величина, зависящая от характера электродного процесса.

Если лимитирующий стадией является стадия рекомбинации

2Надс. =  Н2((адс)                                    (2.90)

то скорость катодного процесса описывается уравнением химической кинетики:

- = кС.                                      (2.91)

С другой стороны, количество атомов водорода, претерпевших рекомбинацию за единицу времени,  равно числу атомов водорода образовавшихся за единицу времени  за счёт разряда ионов водорода. Тогда скорость катодного процесса можно выразить уравнением

-  = = = кС                              (2.92)

Откуда получим

СН =  = k'                                        (2.93)

В условиях поляризации электрода, вызванной замедлением стадии рекомбинации   реальный потенциал катода можно выразиnь уравнением

φк = const +                               (2.94)

где СН – концентрация адсорбированных атомов водорода в условиях

поляризации электрода;

При отсутствии поляризации потенциал электрода будет равновесным и определится уравнением:

φр = const +                               (2.95)

где С- равновесная концентрация адсобированных атомов водорода при

отсутствии поляризации электрода.

const – постоянная, отражающая потенциал и природу электрода в

стандартном состоянии.

Тогда перенапряжение водорода, вызванное замедлением стадии рекомбинации, определится уравнением (η> 0)

- ηН = φк -  φр  =  const +  -  const -           (2.96)

Откуда получим

- ηН = -  +                           (2.97)

После подстановки уравнения  (2.93) в (2.97) получим:

- ηН = -  +               (2.98)

или

- ηН = -  +                  (2.99)

После преобразований получим

- ηН = -  +  +                  (2.100)

Уравнение (2.100) можно представить в виде

- ηН=  + blni                               (2.101)

где  = -  + - постоянная, зависящая от природы электрода;

b = - постоянная, зависящая от характера электродного процесса.

Таким образом, перенапряжение выделения водорода на катоде в любом случае подчиняется уравнению Тафеля.

Перенапряжение выделения водорода зависит от ряда факторов.

Величина перенапряжения зависит от природы металла. На ряде металлов (Zn, Pb,  Sn, Ag и др.) водород выделяется с большим перенапряжением, а на других металлах (Pt, Pd, W, Ni и др.) с малым перенапряжением.

С увеличением плотности катодного тока, как следует из уравнения Тафеля,  перенапряжение выделения водорода увеличивается.

Увеличение температуры приводит к снижению величины перенапряжения выделения водорода на катоде.

2.10  Механизм и кинетика процесса разряда металлических ионов

Ионы металлов в водных растворах электролитов находятся в гидратированном состоянии, т. е. окружены гидратной оболочкой:

Меz+ + хН2О = [Me(H2O)x]z+               (2.102)

Процесс разряда гидратированных ионов металлов на катоде является сложным процессом и протекает через ряд последовательных промежуточных стадий:

1) Диффузионная стадия, заключающаяся в диффузии ионов металла  из глубины электролита в двойной электрический слой катода:

[Me(H2O)x] = [Me(H2O)x]               (2.103)

2) Стадия дегидратации,  на которой гидратированный ион металла  в двойном электрическом слое теряет гидратную оболочку:

[Me(H2O)x]= Меz+  + хН2О                (2.104)

3) Стадия разряда, на которой ион металла  разряжается на катоде с образованием атома металла, который адсорбирован на поверхности электрода:

Меz+ + zе = Meатом.                                        (2.105)

4) Стадия образования кристаллического зародыша, связанная с миграцией по поверхности электрода атомов металла с последующим образованием кристаллического зародыша:

Meатом. = Мекр.зар.                           (2.106)

5) Стадия роста кристалла

Мекр.зар = Мекрист.                             (2.107)

В общем виде  разряда ионов металла на катоде может быть выражена уравнением:

[Me(H2O)x]+ ze = Мекрист. + xH2O           (2.108)

Замедление любой из стадий неизбежно приведёт к поляризации электрода и сдвигу потенциала электрода в электроотрицательную сторону от его равновесного значения, т.е. к возникновению перенапряжения.

Если наиболее медленной стадией процесса является кристаллизация, то перенапряжение выделения ионов металла на катоде описывается теорией замедленной кристаллизации. Согласно этой теории, если кристаллизация металла осуществляется на катод из другого металла, то для обеспечения роста кристалла необходимо образование трёхмерного зародыша. При этом образование трёхмерного кристалла является наиболее медленно стадией. В этом случае зависимость между скоростью процесса разряда ионов металла и перенапряжением описывается уравнением:

- =  + blniк                        (2.109)

Если разряд ионов металла осуществляется на катод из того же металла, то для обеспечения роста кристалла необходимо образование двухмерного зародыша. Если при этом наиболее медленной стадией является образование двухмерного зародыша, то зависимость между скоростью  катодного процесса и перенапряжением выражается уравнением:

- =  + blniк                            (2.110)

Причиной перенапряжения может т замедление доставки атомов металла к месту формирования кристаллов. В этом случае перенапряжение выделения металла на электроде связано со скоростью катодного процесса уравнением:

- ηМе = klniк                                  (2.111)

Для ряда металлов характеризующихся высокой поляризацией наиболее медленной стадией может оказаться непосредственно разряд ионов. В этом случае связь между перенапряжением и катодной плотностью тока описывается  уравнением Тафеля:

-ηМе = + blniк                                  (2.112)

По величине перенапряжения все металлы можно разбить на две группы.

К первой группе относятся металлы, обладающие малым перенапряжением. К ней относятся такие металлы как Hg, Cu, Zn, Cd, Ag, Bi.

Ко второй  группе  металлов относятся металлы, характеризующиеся высоким перенапряжением. К этой группе относятся металлы железной группы Fe, Ni, Co.

Промежуточное положение по величине перенапряжения занимает свинец.