Лекция 10  Общая  характеристика  анодных  процессов

В процессе электролиза на аноде всегда протекает процесс, связанный с отдачей реагирующей частицей электронов, т.е. процесс окисления. В практике электрохимических производств широкое распространение получили металлические аноды. Все они могут быть разбиты на две группы: растворимые и нерастворимые аноды. Но и в том и в другом случае на них протекает процесс электрохимического окисления.

В зависимости от характера процессов, протекающих  на анодах, к ним предъявляются различные требования.

Анод должен растворяться количественно с образованием ионов определённой валентности. Такие требования предъявляют к анодам при получении некоторых гальванических покрытий.

Например,  при   покрытии изделия медью в кислых растворах анод должен растворяться по реакции:

Cu – 2e = Cu2+                          (2.113)

В этих условиях протекание на медном аноде реакции

Сu –e = Cu+                                 (2.114)

крайне нежелательно, так как ионы Cu+ неустойчивы в таких растворах и диспропорционируют по реакции

2Сu+ = Cu2+ + Cu                                (2.115)

Образующаяся при этом порошкообразная металлическая медь способна осаждаться на поверхности на анодном покрытии. Поверхность покрываемого медью изделия в этом случае не будет гладкой.

Растворение анода должно быть избирательным. В раствор должен переходить один компонент, а другие не должны растворяться электрохимическим путём. Такие требования предъявляются к медному аноду при электролитическом рафинировании меди. Содержащиеся в анодной меди благородные металлы не должны растворяться электрохимическим путём, а переходить в шлам в металлическом состоянии.

В ряде электрохимических производств аноды вообще не должны растворяться. Единственным электрохимическим процессом на аноде в этом случае должен  является процесс выделения газа.

В качестве примера можно привести процесс электролитического получения цинка. Анодом в электролизёре служит свинец, на котором в процессе электролиза происходит только выделение кислорода:

Н2О – 2е = 0,5О2 + 2Н+                            (2.116)

Какой из рассматриваемых случаев анодного поведения того или иного  металла может быть реализован, зависит от природы металла, состава раствора электролита, плотности тока и температуры. В зависимости от конкретных условий один и тот же металл может вести себя по-разному. Оценку вероятного поведения каждого металла в условиях электролиза дают диаграммы, построенные в условиях равновесия в координатах φ – рН для каждого металла, которые назвали диаграммами Пурбе.

В качестве примера рассмотрим упрощённую диаграмму Пурбе для цинка (Рисунок 2.14)

Рисунок 2.14 - Диаграмма Пурбе для цинка

На диаграмме можно выделить четыре области.

Область 1 охватывает значения φ и рН при которых в растворе являются устойчивыми только ионы Zn2+. Это означает, что цинковый электрод при этих значениях φ и рН будет растворяться с образованием ионов Zn2+.

Область 2 охватывает значения φ и рН при которых в растворе устойчивым является металлический цинк.  Это означает, что при данных значениях φ и рН цинковый электрод не будет растворяться.

Область 3 соответствует значениям φ и рН, при которых цинковый электрод будет растворяться с образованием малорастворимого соединения  Zn(OH)2. Как только поверхность электрода покроется основанием Zn(OH)2, его растворение прекратится. Такое состояние электрода называют пассивацией.

Область 4 отвечает значениям φ и рН, при которых цинковый электрод будет снова растворяться с образованием хорошо растворимых ионов ZnO.

2.12  Анодное  растворение  металлов  с  образованием  хорошо растворимых  соединений

Анодный процесс является зеркальным отображением катодного процесса. Он начинается с разрушения кристаллической решётки металла и заканчивается образованием ионов металла в растворе. Анодный процесс является гетерогенным и протекает по меньшей мере через   три  последовательные  стадии.

1) Отрыв ионов от кристаллической решётки металла с отводом избыточных электронов во внешнюю цепь:

Мекр. – ze = Me                          (2.117)

2) Гидратация ионов металла в двойном электрическом слое:

Me+ xH2O = [Me(H2O)x]                  (2.118)

3) Диффузия гидратированного иона из двойного электрического слоя вглубь электролита:

[Me(H2O)x] =  [Me(H2O)x]                      (2.119)

Общая реакция анодного растворения металла с образованием простых гидратированных ионов может быть записана в виде:

Мекр. –ze + xH2O = [Me(H2O)x]                  (2.120)

Замедление любой из стадий приводит к поляризации анода и сдвигу потенциала электрода в электроположительную сторону от  его равновесного значения, т. е. к появлению перенапряжения. Поэтому анодное растворение металла протекает при некотором реальном потенциале электрода:

φа = φ+ + ηа                                      (2.121)

где φа – реальный потенциал анода, В;

φ+  - равновесный потенциал анода, В;

ηа – анодное перенапряжение, В.

Скорость процесса анодного растворения металла определяется уравнением:

iа = io ·                                        (2.122)

Металлы, которые характеризуются малым перенапряжением при разряде на катоде, соответственно обладают малым анодным перенапряжением. И наоборот, металлы, ионы которых разряжаются на катоде с большим перенапряжением, при анодном растворении характеризуются большой величиной анодной  поляризации.

Ряд металлов при анодном растворении могут образовывать ионы различной валентности. В этих случаях при  анодном растворении такого металла в первую очередь будут образовываться ионы той валентности, при которой реакция ионизации характеризуется наиболее отрицательным потенциалом. По мере сдвига потенциала анода  в электроположительную сторону становится с образованием ионов другой валентности, при образовании которых потенциал анода более электроположителен. Чем больше анодное перенапряжение, т.е. чем электроположительнее потенциал анода, тем больше возможность протекания второй реакции.

Рассмотрим процесс анодного растворения железа, которое способно образовывать ионы Fe2+ и Fe3+. В системе железа и раствора его собственной сои возможно в условиях равновесия возможно установление потенциалов: φ= - 0,44 В;  φ= - 0,04 В;  φ=  0,78 В;  По достижении потенциала анода – -0,44 В, анод начнёт растворяться с образованием ионов низшей валентности Fe2+. При достаточно высокой плотности тока может быть достигнут потенциал φ, при котором становится возможным образование ионов Fe3+. Однако при этом всё же будет наблюдаться образование ионов низшей валентности. Заметное появление ионов Fe3+  возможно только при приближении к потенциалу  φ, что практически маловероятно из-за большой положительной величины потенциала. Поэтому в равновесии с металлическим железом реально будут существовать только ионы Fe2+.

Если при  растворении анода образуются комплексные ионы, анодный процесс можно записать в виде:

Me + xAn- + уН2О – ze = [MeAnx(H2O)у]+(z-x)             (2.123)

При растворении многофазного металлического сплава возможны процессы образование ионов различных металлов. Если составляющие сплава не образуют между собой  твёрдых растворов и химических соединений, то электродный потенциал анода будет определяться потенциалом наиболее электроотрицательного компонента, который и будет переходить в раствор в виде соответствующих ионов. Компоненты сплава, обладающие более электроположительным потенциалом, растворяться не будут и по мере высвобождения переходить  раствор в виде нерастворимых  включений и накапливаться в шламе. Если растворение электроотрицательного металла  происходит с большим перенапряжением, то  потенциал анода будет сдвигаться в электроположительную сторону. В этом случае при определённых плотностях тока становится  возможным анодное растворение более электроположительного компонента,  и  в раствор в виде ионов будут переходить одновременно оба этих компонента.

Если компоненты сплава образуют твёрдый раствор,  то при растворении устанавливается компромиссный потенциал,  который будет  располагаться между значениями потенциалов наиболее электроотрицательного и наиболее электроположительного  металла.

Величина компромиссного потенциала растворения химического соединения обычно находится в промежутке между потенциалами металлов, образующих между собой химическое соединение.