Лекция 8,9

Металлдар

Металлургия өндірісінің негізгі өнімі - металдар. Түсті металлургияда қолданылатын технологияға және алынған металдардың құрамына байланысты қара және тазартылған металдар ажыратылады.

Қара металдар - бұл қоспалармен ластанған металдар. Негізгі металдың серігі болып табылатын қоспалар құрамына зиянды және бағалы элементтер кіреді. кіреді. Зиянды қоспалар металға тән қасиеттерді нашарлатады (электр өткізгіштігі, пластикасы, коррозияға төзімділігі және т.б.) және оларды тікелей қолдануға жарамсыз етеді.

Бағалы элементерді – жол серіктерін, яғни асыл металдарды, селен, галлий, индий, висмут және т.б. металдарды бір уақытта бөліп алуға қажет. Қара металдардың сапасы көптеген жағдайларда салалық стандарттармен белгіленеді. Қара металдарды қоспалардан тазарту (рафинациялау) қажет. Тазартылған түсті металдардың ассортименті өте жақсы. МСТ әрбір нақты металдың 6-10 немесе одан да көп маркаларын шығаруды белгілейді.

Аз мөлшерде кейбір түсті металлургия кәсіпорындары жоғары (арнайы) тазалықтағы металдарды шығарады. Мұндай металдарды алу тікелей жұмыс күшіне, уақыт пен ақшаға үлкен қосымша шығындармен байланысты. Сондықтан оларды өндіру шектеулі және арнайы тапсырыс берушілердің талаптарына сәйкес қатаң түрде шығарылады. Ультра таза металдардың өндірісі мен сапасы жеткізуші мен тапсырыс беруші арасында жасалған техникалық шарттармен реттеледі.

Металдар — электр тоғы мен жылуды жақсы өткізетін, пластикалық қасиеті жоғары, жылтыр заттар. Мұндай қасиеттердің болуы металдардың ішкі құрылымымен байланысты.

Металдардың (сынаптан басқа) кристалдық тор көздерінде металл атомдары орналасқан. Олар бір-бірімен металдық байланыспен байланысады. Металдардың иондану энергиясы аз болғандықтан олардың валенттік электрондары оңай бөлініп, бүкіл кристалдың бойында еркін қозғала алады. Сондықтан олардың жиынтығын электрон газы деп те атайды. Су ерітінділеріндегі реакциялар үшін металдың активтілігі оның активті қатардағы орнына байланысты.

Металдардың қаттылығы, температураға төзімділігі күнделікті тәжірибеде шешуші рөл атқарады. Егер шыны хроммен кесілсе, ал цезийді адам тырнағымен-ақ кесе алады. Кейбір металдар жұмсақ (күміс, алтын, т.б.) болғандықтан таза металдардың орнына олардың бір-бірімен құймалары қолданылады. Ең алғаш алынған құймалардың бірі – қола.

Темір мен оның құймалары (шойын, болат) қара металдар, ал қалғандары түсті металдар; алтын, күміс, платина химиялық реактивтерге төзімділігіне байланысты асыл металдар; сумен әрекеттесіп сілті түзетін металдарды сілтілік (Lі, Na, K, Rb, Cs), ал жер қыртысының негізін құрайтындарын сілтілік жер металдар; массалық үлесі 0,01%-дан аспайтындарын сирек металдар деп атайды. Өнеркәсіпте металдарды негізінен пирометаллургия, гидрометаллургия және электрметаллургия әдістерімен алады. Металдар электр сымдарын, тұрмысқа қажет бұйымдар (қазан, балға, т.б.) жасауда, т.б. кеңінен қолданылады.

Штейндер

Штейн – ауыр түсті металлдарының (мыс, никель, қорғасын, мырыш және т.б.) сульфидтерінің темір сульфидтерімен (құрамында қоспалар ериді) қорытпасы болып табылады. Штейндер мыс, никель және жартылай қорғасын пирометаллургиясында алынатын құрамында металы бар жартылай өнім болып табылады.

Түсті металлургия тәжірибесінде мыс, мыс-никель, никель және полиметалдық штейндер алынады. Олар сұйық түрде түзілгендіктен , көбінде бір-бірімен байланысқа түспейді және тұңдыру әдісімен бөлуге болады.

Штейндер мен қождарды бөлу үшін тығыздықтарның айырмасы 1 –ден төмен болмау керек. Тығыздықтар айырмасы неғұрлым жоғары болса, тұңдыру соғұрлым тез өтеді. Егерде қождың тығыздығы 3000 кг/м3 тең болса, штейннің тығыздығы 4000 кг/м3 тең болу керек.

Мыс штейндердің негізгі компонеттері мыс және темір сульфидтері (Cu2S и FeS) болып табылады. Мыс-никель штейндерде Ni3S2, Cu2S, и FeS басым түседі.

Мыс және мыс-никель штейндердің ерекшеліктері ретінде құрамындағы күкірт мөлшері қалыпты түрде сақталады, оттегі еріген темір оксидтер (Fe3O4).

Металлургиялық есептеудерді жүргізген кезде штейндердегі күкірт мөлшері 25 (проф.Мостович ережесі). Оттегі концентрациясы штейн құрамындағы негізгі металл мөлшерінің жоғарлауымен (Cu және Ni+Cu), яғни штейн неғұрлым кедей болса (соғұрлым темір мөлшері жоғары), соғұрлым оттегі мөлшері жоғары болады.

Мыс және мыс-никель штейндері асыл металдардың жақсы еріткіштері (коллекторлары) болып табылады. Сонымен қатар құрамында теллур және т.б. қоспалар (күшәлә, висмут, кадмий және т.б.) міндетті түрде болады. Никель штейндерде күкірт мөлшері өзгереді. Күкірт мөлшері балқытуы кезіндегі ферроникельдің (металдық темір мен никель қорытпасы) түзілген мөлшеріне байланысты. Штейннің металдану дәрежесі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым күкірт мөлшері төмен болады. Никель штейндерде оттегі мөлшері жоқ депайтуға болады.

Штейндік балықымалар төмен мөлшердегі тұтқырлықпен ерекшеленеді. Температурасы (1200-1300°С) шамасында штейндік балқымалардың тұтқырлығы 5·103Па·с аспайды.

Штейндердің тұтқырлығы және құрамындағы күкірт пен темір мөлшері температураның жоғарлауымен төмендейді. Өте кедей штейндер сұйық болады, сондықтар олар шегендеудің жарықшақтарына және майда кеуектеріне өтіп кетеді.

Балқытылған штейндердің тығыздығы мыс және мөлшерін 4000 кг/м3 –тан до 5700 кг/м3 жоғарлатқанда ұлғаяды. Штейндердің металдануы кезінде тығыздығы (7 т/м3) шамасына жетуі мүмкін.

Металлургиялық қождар

Қождар металлургиялық балқытудың екінші негізгі өнімі. Олар бос тау жынысының және флюстерінің қождану кезінде түзіледі, көбінде оксидтерден құралады. Көптеген зауыттық қождар құрамына қож түзуші компоненттер мен қатар бөліп алынатын металдар кіреді.

Құрамында бағалы компоненттердің салыстырмалы түрде төмен құрамы бар кезде, кенді балқытудың көпшілігінде алынған қождар үйінді деп саналады, яғни металлургия өндірісінің қалдықтары болып табылады.

Алайда қождарды тек шартты түрде үйінді ретінде қарастыруға болады. Металлургиялық технологияның дамуымен олар тағы да бірқатар түсті металдарды, сондай-ақ темірді және басқа да бағалы компоненттерді өндіру үшін құнды шикізат бола алады.

Металлургиялық балқытудың жекелеген түрлерінде, әсіресе тазарту үрдістерінде алынатын қождар өте бай. Мұндай қождар міндетті түрде кедейлету үрдісін қажет етеді. Олар көбінесе негізгі металлургияның біреуінің қайта өңделген материалдары ретінде қолданылады немесе арнайы қайта өңдеуге жіберіледі.

Түсті металдардың кендерін немесе концентраттарын балқытқанда қож шығымы шикіқұрам массасының кендік фракцияның 60-70% құрайды

Көп мөлшерде флюстерді қосып, кедей кендерді балқыту кезінде қож шығымы 100% болуы мүмкін.

Кендік балқыту кезінде қождың рөлі орасан зор. Себебі ондай ортада негізгі физико-химиялық реакциялар жүреді, металы бар өнім және кож түзіледі, балқытудың сұйық өнімдері бөлінеді.

Қождардың массасы мен қасиеттері балқыту кезіндегі жылу шығынын анықтайды және балқытудың соңғы параметрлеріне өте үлкен, көбінесе шешуші әсер етеді.

Металдар оксидтерінің қождануымен, штейннің қождық балқымасында жартылай еруінің (электрохимиялық жоғалымдар), қождағы сульфидтік немесе металдық тамшыларының оралуы (механикалық жоғалымдар) нәтижесінде қождармен бірге бағалы металлдардың жоғалуы байқалады. Әрібір металлургиялық үрдісті жүзеге асыру үшін қолданылатын құрал-жабдықтарын және арнайы түрде қождардың оптималды құрамы таңдалады, ол міндетті түрде технологиялық және экономикалық талаптарға сай болу керек.

Кейде бастапқы шикізатты балқыту оптималды құрамды қождардың алуын қамтамасыз етпейді. Көптеген жағдайларда алынған қождардың құрамын түзетуге тура келеді. Оңтайлыға жақындату үшін қож құрамын түзету бастапқы ағынға тиісті ағындарды - минералды қоспаларды енгізу арқылы жүзеге асырылады. Егер қождың оңтайлы құрамына флюстер қоспай-ақ қол жеткізілсе, онда өңделген шикіқұрам мен алынған қож өздігінен ериді деп аталады.

Көптеген жағдайларда флюстер қоспай оңтайлы құрамдағы қождарды алу мүмкін еместігіне қарамастан, флюстерді қолдану орынды болуы керек. Флюстерді көп мөлшерде қосу әрдайым жөнді емес, өйткені бұл кендік материалдарды балқытуға арналған пештердің өнімділігінің төмендеуіне, қождардыі шығымының жоғарылауына және олармен алынатын металдардың соңғы абсолюттік жоғалымдарына, отынның немесе электр энергиясының тұтынылуының және жалпы балқытуға шығындардың артуына әкеледі.

Түсті металдар қождарының негізгі компоненттері SiO2, FeO және CaO. Жалпы осы негізгі үш оксидтерінің қосылысы 70-тен 90 -95% өзгеруі мүмкін.

Кальций оксидінің концентрациясы 6-8% аспайды. Яғни темір силикаттар көбінде кездеседі.

Өңделетін шикізатқа және қолданылатын технологияға байланысты металлургиялық қождарда Al2O3 MgO Fe3O4 ZnO және т.б. оксидтер болуы мүмкін.

Балқыту көрсеткіштеріне қожды балқымаларының негізгі физико-химиялық қаситтері, яғни балқыту дәрежесі, тұтқырлық, тығыздық, қождағы металлы бар өнімнің еру қасиеті, және беттік қаситтері әсерін тигізеді.

Қождардың балқымалылығы деп қож балқымасы жеткілікті сұйықтыққа айналатын температураны түсінеді, яғни тұтқырлығы төмен болу керек. Кейде әдебиетте және тәжірибеде қарапайымдылық үшін балқымалықты қождың балқу температурасы деп атайды. Шындығында, қожбелгілі бір Қождардың балқымалылығы деп қож балқымасы жеткілікті сұйықтыққа айналатын температураны түсінеді, яғни. тұтқырлығы төмен. Кейде әдебиетте және тәжірибеде қарапайымдылық үшін балқымалықты шлактардың балқу температурасы деп атайды. Шындығында, қождардың белгілі бір балқу температурасы болмайды және температура аралығында, кейде ондаған градус балқып кетеді, балқу температурасы болмайды және температура аралығында, кейде ондаған градус балқып кетеді.

Металлургиялық үрдістерге арналған қождардың маңызды физикалық-химиялық қасиеттерінің барлық алуан түрлілігі олардың құрамы мен температурасының функциясы болып табылады және олардың балқытылған күйіндегі құрылымымен анықталады.

Қож балқымаларының құрылымының қазіргі теориясы бойынша - иондық теория - барлық қож түзуші компоненттер балқытылған кезде иондық диссоциация күйіне өтеді. Нәтижесінде балқытылған қож қарапайым

иондардан тұратын электрохимиялық жүйе болады (Fe2 +, Ca2 +, O 2- және т.б.) және күрделі құрамды күрделі аниондардан (кремний-оттегі, алюминий-оттегі және т.б.) құралады.

Қарапайым кремний оттекті кешен анионы SiO4 4-. Қож құрамында неғұрлым SiO2 мөлшері артса, аниондар құрылымы соғұрлым күрделінеді Si2O76-, Si3 O9 6-, и т.д.), өлшемі ұлғаяды да, жылдамдығы бәсеңдейді. Дәл SiO2 –дей қожды балқымаларындағы Al2O3 және кейбір қышқылдық оксидтер өз рөлін атқарады. Ең қарапайым және күрделі иондардың мөлшері мен құрылымының күрделілігі арасындағы қатынас ең алдымен қож балқымаларының тұтқырлығы мен электр өткізгіштігін және олардың беттік қасиеттерін анықтайды. Сонымен, анионды кешендердің саны мен мөлшерінің артуы әрқашан қождардың тұтқырлығының жоғарылауына және электр өткізгіштігінің төмендеуіне әкеледі. Қождардың маңызды физико-химиялық қасиеттерінің балқу өнімділігіне әсерін қысқаша қарастырайық.

Қождардың балқымалылығы белгілі бір металлургиялық үрдіс үшін минималды қолайлы болуы керек. Қож балқитын температура неғұрлым төмен болса, пештің өнімділігі соғұрлым жоғары болады және жылу энергиясының шығыны аз болады. Қож түзілуіне жол берілмейтін жоғары температура негізгі химиялық реакциялардың ағымы мен аяқталуын қиындатады немесе тіпті мүмкін емес етеді және қож балқымаларының тұтқырлығының жоғарылауына әкеледі. Түсті металлургияның нағыз қождары, әдетте, 1100-1250°С-та ериді.

Қож балқымаларының тұтқырлығы олардың сұйықтығын сипаттайды. Металл құрамды фазаның шөгу жылдамдығы (күңгірт немесе металл) және металлургиялық реакциялар кинетикасы тұтқырлық мәніне байланысты. Балқу температурасындағы зауыт шлактарының тұтқырлығы 1-1,5 Па·с аспауы керек. Қождардың тұтқырлығы күрделі аниондар құрылымының күрделенуіне байланысты жоғарылайды және температураның жоғарылауымен азаяды. Қождардың тұтқырлығының жоғарылауымен, қождармен бірге бағалы металдардың механикалық ысыраптары едәуір артады. Металлургиялық балқытуда қож балқымаларының беткі қасиеттері және әсіресе қож-төсеніш (металл) шекарасындағы фазааралық кернеулік маңызды рөл атқарады. Сұйық балқыма өнімдерінің өзара жақсы сулануы төмен фазалық шиеленіске сәйкес келеді, бұл олардың шөгу үрдісінің баяулауына және металдың жоғалымдарының артуына әкеледі.

Белгілі бір металлургиялық үрдістің қож құрамын таңдау кезінде негізгі қож түзетін компоненттердің қож балқымаларының қасиеттеріне әсерін ескеру қажет.

Кремнезем қождың тығыздығын және ондағы күңгірттің ерігіштігін төмендетеді, бірақ қождың балқымалылығын жоғарылатады, бірақ қождың балқымалылығын, оның тұтқырлығы мен шлак пен металл құрамды өнім арасындағы шекара аралық керілуін арттырады.

FeO әсері SiO2 әсеріне қарама-қарсы. Оның құрамын жоғарлатқанда, қождың тығыздығы мен бос металдар мен сульфидтернің ерігіштік қасиеті ұлғаяды, тұтқырлық, қождардың балқуы, фазалық кернеу төмендейді

CaO қождың тұтқырлығын және тығыздығын , штейндегі ерігіштік қасиетін төмендетеді. Аз мөлшердегі CaO қождардың балқыту қасиетін төмендетеді. Бір уақытта CaO қоссақ фазалық кернеу ұлғаяды.

Қожда аз мөлшерде MgO және Fe3O4 болуы шлактардың қасиеттеріне айтарлықтай әсер етпейді. Бұл оксидтердің көп мөлшерінде қождар отқа төзімді болады және олардың тұтқырлығы күрт артады. Мұның себебі, негізінен, отқа төзімді магний оксиді мен магнетиттің ерігіштігіндегі шектеулердің нәтижесінде гетерогенділіктің пайда болуы және қож балқымасында қатты суспензияның пайда болуы.

Оңтайлы құрамдағы шлактарды алу үшін кварцит пен әктас көбінесе қарапайым кварцит жыныстарының орнына түсті металлургияда флюстер ретінде қолданылады, құрамында алтын бар кварц кендері жиі қолданылады, өйткені асыл металдар күңгірт немесе дөрекі металға балқытылған кезде күңгірт немесе дөрекі металға алынады.