Лекция 9

2.5 Никель штейнін конвертерлеу

Тотыққан никель кендерін шахталы бақылаудың штейіндері никельдің, кобальттың, темірдің сульфидтерінен және металл түріндегі Fe, Ni, Co-тан тұрады. Конвертерлеу процесінің мақсаты – темір мен күкіртті тотықтырып никель файнштейнін алу.

Оттегінің темірмен байланысы оның никель және кобальтпен байланысынан мықты болғандықтан, никель штейнін үрлеу кезінде алдымен метал түріндегі темір тотығады. Темірдің тотығу процесі конвертерлеудің бipiншi периоды болады. Темірдің тотығуы FeО және Fe304 түзе жүреді. Түзілген оксидтер кремнеземмен әрекеттесіп, қожға өтеді. Конвертерлеудің бipiншi периодыныңнегізгі химиялық реакциясын келесідей жазуға болады:

6Fe + 302+ 3Si02= 3(2Fe0•Si02) + 1876000 Дж(2.26)

Бос темірдің нeгiзгi массасы тотыққаннан кейін келесі реакциямен сипатталатын конвертерлеудің екінші периоды басталады:

2FeS + 302+ Si02= 2Fe0•Si02+ 2502+ 1030290 Дж(2.27)

Бірінші және екінші периодта жүретін процестерді салыстыру бipiншi периодта жүретін реакциялардың нәтижесінде екі есе көп жылу бөлінетінін, үш есе көп флюс жұмсалып, үш есе көп конвертер қожы түзілетінін керсетеді. Бірінші периодта темірдің тотығуы нәтижесінде конверетерде температура көп кетеріледі. Теориялық температура 1650-1700°С жетуі мүмкін. Ic жүзінде балқымадағы температура 1200-1300°С болады. Сондықтан бipiншi период кезінде конвертерде көп мелшерде суық қоспалар қорытылады. Суық қоспалар ретінде суыған штейн, электр пешінің қожы, конвертерлеудің айналымды материалдары қолданылады. Кейде конвертерлерде метал өңдеуші зауыттардың, құрамында 10-нан 40%-ға дейін никель бар, қалдықтары қорытылады. Суық қоспалардың мөлшері алынатын штейннің құрамына байланысты 30-100% болады. Штейндегі темірді қожға айнадыру үшін құрамында 70-90% Si02 бар кварц флюсын қолданады.

Кобальттың тотығып қожға өтуі темірге қарағанда қиын, ал никельге қарағанда жеңіл. Сондықтан, темір тотығып балқымада азайғанда, кобальт тотыға бастайды. Әcipece кобальттың тотығуының қарқындылығы конвертерлеу процесінің аяғында, темірдің сульфидті балқымадағы концентрациясы 15%-дан төмендегенде, артады. Конвертер қожының соңғы ағымдары кобальтқа бай болады.

Конвертерлеудің өнімдері файнштейн, конвертер қожы және күкіртті газ.

Никель файнштейнінің құрамы, %: Ni - 76-78; S - 19-21; Fe - 0,2-0,3; Со- 0,3-0,5; Сu- <2. Темірді файнштейнннен бұдан артық аластату тиімсіз, өйткені бұл кезде никельдің тотығып конвертер қожына өтуі артады.

Конвертер қожының құрамы,%: Ni - 0,7-1,2; Со- 0,2-0,5; Fe - 49-53; Si02 - 27-30; MgО - 3-ке дейін. Темір конвертер қожында FeО және ҒезО4 түрінде болады. Fe304-тің мөлшері қождағы кремнеземнің концентрациясына байланысты. Si02-нің концентрациясы неғұрлым көп болса, магнетиттің концентрациясы соғұрлым аз болады. Конвертер қожында магнетиттің мөлшері 10-12% болады. Балқымада магнетит болса, кобальт келеci реакция бойынша қосымша ериді:

3Fe3О4+ CoS = 9FeО + СоО + SО2	(2.28)

Конвертер қождары мiндеттi түрде кедейлендiрiледi. Конвертер қождарын кедейлендiру арнайы конвертерлер немесеэ лектр пештерiнде кедей штейнмен араластыру арқылы жүргiзiледi. Нәтижесiнде құрамында 0,14% Ni және 0,05% Со бар тастанды қож және құрамында 4-5% Со және 24-30%Ni бар кобальты штейн алынады. Кобальтты штейн никельмен кобальты бөлiп aлy үшiн арнайы өңдеуге жiберiледi.

Бiрiншi периодта темiр тотыққан кезде түзiлген газдарда күкiрт ангидридi болмайды. Темiр тотығып кеткен сайын шығатын газдардағы SO2-нiң концентрациясы арта бастайды да, конверертерлеудiң соңында 10-13%-ға жетедi.

Никель штейндерiн конвертерлеуде сыйымдылығы 20 және 30 тонналық мыс өндiрiсiнде қолданылатын конвертерлерге ұқсас горизонталды конвертерлер қолданылады.