Полимеры и пластмассы.

Коррозионная стойкость, технологичность и другие характеристики металлических материалов все чаще неудовлетворяют возрастающим требованиям автомобилестрое- ния при разработке новых моделей и технологий.

Поэтому современное материаловедение занято разработкой новых материалов на основе нетрадиционных материалов, более полным использованием вторичных ресурсов. Важная роль принадлежит созданию новых машиностроительных материалов на основе синтетических, природных и искусственных связующих. Среди наиболее распространенных и перспективных материалов —полимеры и пластические массы.

Классификация и структура полимеров. По происхождению полимеры разделяют на:

- природные;

- синтетические;

- искусственные.

Типичными представителями природных полимеров являются целлюлоза, крахмал, натуральный каучук.

Синтетические полимеры представляют собой продукт синтеза - целенаправленного получения сложных веществ из более простых. Номенклатура синтетических полимеров постоянно пополняется.

Искусственные полимеры получают путем обработки (модифицирования) природных. Например, искусственный полимер — нитроцеллюлозу получают путем нитрирования целлюлозы.

По химическому составу макромолекул различают полимеры:

- органические;

- неорганические;

- элементоорганические.

К органическим полимерам относят соединения, молекулы которых содержат атомы углерода, водорода, азота, кислорода и серы, входящие в состав главной цепи и боковых групп полимера.

Неорганические полимеры — это соединения, которые не содержат в составе макромолекул атомов углерода. В процессе получения полимерного соединения мономерные звенья выстраиваются в определенную цепь.

По характеру строения полимерных цепей различают полимеры линейного, разветвленного и сетчатого строения (рис. 35).

Полимерные материалы изменяют свои свойства под воздействием температуры. По этому признаку полимеры

подразделяют на термореактивные	и термопластичные.

Термореактивные полимеры (термореакты) при нагревании выше определенных, характерных для этого типа полимера, температур, становятся неплавкими и практически нерастворимыми.

Термопластичные полимеры (термопласты) обладают свойством многократно переходить при нагревании в расплавленное состояние.

Классифицируются полимерные материалы также и по физическим, технологическим и другим свойствам.

Свойства полимеров.

Полимерным материалам свойственны только два агрегатных состояния: твердое и жидкое. Перевод полимерного материала в газообразное состояние без разрушения связей в основной цепи макромолекул невозможен.

Полимерные материалы могут находиться в четырех физических состояниях:

- кристаллическом;

- стеклообразном;

- высокоэластическом (твердая фаза);

- вязкотекучем (жидкая фаза).

При охлаждении расплава полимера возможны два механизма перехода его в твердое состояние: кристаллизация и стеклование.

Кристаллизация полимеров происходит при строго определенной температуре.

Стеклование характеризуется обратимостью: возможен переход полимера из стеклооб- разного состояния в расплав в определенном интервале температур (10—20°С). Средняя температура этого интервала называется температурой стеклования полимера.

Состояние полимеров, при котором главным видом деформаций являются большие упругие деформации, называют высокоэластическим. При температуре текучести воздействие на полимер механической нагрузки приводит к развитию в нем необратимой деформации — состояние вязкотекучести.

Важной особенностью полимерных материалов является сочетание высокой удельной прочности и больших обратимых деформаций. Это их свойство обусловлено наличием в макромолекулах полимеров двух типов связей — прочных внутримолеку- лярных (межатомных) и более слабых межмолекулярных.

Долговечность полимерных материалов — это отрезок времени от момента приложения нагрузки до разрушения материала. Установлена функциональная зависи- мость долговечности полимерных материалов от разрушающего напряжения уравнение Журкова), из которой следует, что прочность полимерных материалов изменяется во времени и зависит от температуры. Поэтому при выборе полимерных материалов по эксплуатационным характеристикам необходимо учитывать не только предельную нагрузку, но и время, в течение которого материал не разрушается.

Прочность полимерных материалов существенно зависит от структуры, которую они приобретают в процессе переработки. Широко используется метод упрочнения полимеров путем ориентации макромолекул. Ориентированные полимерные материалы (волокна, пленки) обладают анизотропией свойств, благодаря чему находят применение в практике.

Для улучшения свойств полимерных материалов применяют их физическое и химическое модифицирование — введение в составы:

- стабилизаторов;

- пластификаторов;

- смазок;

- антипиренов;

- красителей;

- легирующих элементов.

Для повышения пластичности и (или) эластичности полимерного материала при его переработке перед эксплуатацией в его состав вводят пластификаторы (эфиры кислот и гликолей, полиэфиры, хлорсодержащие соединения). Для пластификации каучуков применяют продукты переработки нефти (парафин, церезин, нефтяные масла) и каменного угля, растительные масла, жирные кислоты.

Противоположным пластификации эффектом обладают антипластификаторы, обеспечивающие повышение жесткости связи макромолекул при введении небольших добавок с полярными группами в стеклообразные полимеры.

Для защиты полимерных материалов от старения применяют стабилизаторы. Принцип действия стабилизаторов основан на подавлении процессов разрушения полимерных макромолекул под воздействием внешних факторов. Различают стабилизаторы следующих типов-

- антиоксиданты (замедляющие термическое и термоокислительное разрушение);

- антиозонанты (замедляющие озоновое старение);

- светостабилизаторы (препятствующие фотоокислительному разрушению под воздействием солнечных лучей);

- антирады (препятствующие разрушению полимерного материала под воздействием радиационного излучения);

- противоутомители (замедляющие процессы усталостных явлений в материале).

Стабилизаторы вводят в небольших количествах (0,01—2 % по массе) при синтезе или переработке полимеров.

Требуемый цвет изделиям из полимеров придают красители. Они должны хорошо смешиваться с полимерным материалом, иметь высокую дисперсность, обладать достаточной термо-, свето-, атмосферостойкостью и стойкостью к воздействию технологических сред (эксплуатационные жидкости). Различают органические и неорганические красители (пигменты). В качестве красителей широко применяются оксиды металлов (TiO2, Fe2O3), соли металлов (синий кобальт, ультрамарин), сажа.

Сшивающие агенты вводят в полимеры для достижения требуемой степени сшивки макромолекул, обеспечивающей определенный комплекс эксплуатационных характеристик полимерных материалов.

К сшивающим агентам относятся отвердители смол и вулканизирующие агенты резин. Для сшивки каучуков применяют серу, селен, фенольные смолы. Отвердителями эпоксидных, полиэфирных, фенольных смол служат многофункциональные соединения (гликоли и др.) и вещества, вызывающие процессы полимеризации (перекиси и др.).

Порообразующие вещества (порофоры) служат для вспенивания полимерного материала с целью придания ему звуко- и теплоизоляционных свойств, снижения

объемной массы, повышения точности детали. При переработке полимеров порофоры разлагаются с образованием газообразных продуктов.

К специальным ингредиентам относят:

- технологические смазки, облегчающие извлечение полимерных изделий из пресс- формы;

- вещества, уменьшающие горючесть полимеров (антипирены);

- вещества, снижающие статическую электризацию полимеров (антистатики);

- вещества, устраняющие биологическую повреждаемость полимеров (антимикробные добавки);

- вещества для придания специальных свойств (водонепроницаемость и др.) текстильным изделиям (аппреты).

Виды и применение пластмасс.

Номенклатура конструкционных полимеров. Наибольшее распространение в качестве конструкционных материалов, лаков, пленок, красок и клеев в машиностроении получили такие полимеры, как: полиолефины, поливинилхлорид, полиамиды, полиацетали, фторопласты, полиуретаны, а также фенолформальдегидные, эпоксидные, полиэфирные, кремнийорганические и полиамидные смолы.

Полиолефины — высокомолекулярные углеводороды, получаемые полимеризацией соответствующих олефинов (полиэтилен, полипропилен и их многочисленные сополимеры).

Полиэтилен. Типичный представитель подгруппы полиолефинов. В зависимости от условий полимериза- ции (давление, вид катализатора, температура) получают продукт различной молекулярной массы.

Различают полиэтилен:

- высокого давления и низкой плотности (ПЭВД и ПЭНП);

- низкого давления и высокой плотности (ПЭНД и ПЭВП);

- среднего давления (ПЭСД);

- высокомолекулярный низкого давления (СВМПЭ).

Полиэтилен обладает рядом ценных свойств: влагои газонепроницаем, не набухает в воде, эластичен в широком интервале температур, устойчив к действию кислот и щелочей, обладает очень хорошими диэлектрическими свойствами.

Сочетание высокой химической стойкости, удовлетворительных механических свойств с технологичностью переработки (перерабатывается всеми известными способами: литьем под давлением, механической обработкой, вакуумформованием, сваркой и др.) и низкой стоимостью определяет его широкое применение в машиност- роении, радиотехнике, химической промышленности.

Полиэтилен низкого давления обладает большей механической прочностью и жесткостью и используется для изготовления труб, шлангов, листов, пленки, деталей радиоаппаратуры, различных емкостей. Литьем под давлением изготовляют вентили, краны, зубчатые колеса, работающие с малой нагрузкой.

Полиэтилен высокого давления применяют как упаковочный материал в виде пленки или в виде небьющейся тары (бутылки, канистры, ящики). Однако ввиду недостаточ - ной механической прочности для изготовления деталей машин его применяют

ограниченно. Главный недостаток полиэтилена — его невысокая теплостойкость, изделия из него рекомендуется использовать при температурах не выше 80°С.

Полипропилен (ПП) — синтетический полимер, характеризуется температурой плавления около 170°С. По сравнению с полиэтиленом отличается более высокой ударной вязкостью, прочностью, износостойкостью, обладает высокими диэлектрическими свойствами, низкой парои газопроницаемостью, устойчив к действию кипящей воды и щелочей, но обладает низкой термо- и светостойкостью. Применяется для изготовления деталей, работающих в контакте с агрессивными жидкостями.

Полшинилхлорид (ПВХ) представляет собой высокомолекулярный продукт полимеризации винилхлорида (СН2 = СНС1). В основу классификации ПВХ положен способ его полимеризации: буквы ≪СВ≫, ≪Е≫, ≪М≫ в обозначении марок соответствуют суспензионному, эмульсионному и массовому (полимеризацией в массе) способам получения. Следующие за буквой две цифры указывают на среднюю молекулярную массу ПВХ, определяемую константой Фикентчера (К). Стоящие после цифр буквы указывают область применения и свойства ПВХ: Т —термостабилизиро- ванный, М — для изготовления мягких материалов, Ж — для переработки в жесткие материалы и изделия, П — пастообразующий. Например, ПВХ-М64 — поливинил- хлорид, полученный полимеризацией в массе, с К = 64—66.

Пластифицированный поливинилхлорид называют пластикатом,

непластифицированный (жесткий) листовой материал — винипластом.

Пластмассы на основе поливинилхлорида обладают хорошими диэлектрическими и механическими свойствами, обладают высокой стойкостью к знакопеременным нагрузкам и вибрациям, эластичностью, химической стойкостью.

Поливинилхлорид нашел широкое применение в машиностроении, кабельной и химической промышленности, сельском хозяйстве, промышленности стройматериалов для изготовления пленок, листов, труб, искусственной кожи, линолеума, клеев.

Винипласт. Достоинствами винипластов являются высокие механические свойства, химическая стойкость, технологичность переработки в изделия, обрабатываемость резанием. Рабочая температура винипласта от 0 до +40°С, при резких колебаниях температуры коробится, а при нагреве выше 40°С разупрочняется и теряет жесткость. Винипласт при пониженных температурах становится хрупким. Он не горит, но при температуре 120— 140°С начинает размягчаться, что используется при сварке изделий из винипласта. Температура разложения 160-200°С. Склонен к старению под влиянием атмосферных воздействий и химических реагентов. Винипласт выпускают преимущест венно в виде листов и профильного проката (труб, прутков, уголка и т. п.). Изделия из винипласта изготовляют выдавливанием, штамповкой при температуре 130°С; механической обработкой; сваркой; склейкой перхлорвиниловым клеем.

Из винипласта изготовляют емкости в химическом машиностроении, корпуса и сепараторы для аккумуляторных батарей, вентили, клапаны, фитинги для трубопрово- дов, детали насосов и вентиляторов и другие изделия.

Во все композиции на основе поливинилхлорида вводят стабилизирующие вещества для защиты от теплоты и света. Например, сажа, поглощая свет, служит светостабилизатором.

Фторопласты. Эти полимеры состоят преимущественно из углерода и фтора: тетрафторэтилен (CF2=CF2), винилфторид (Ct^CHF) и др.

Достоинствами фторопластов является высокая стойкость к воздействию агрессив- ных сред, в том числе сильных кислот, щелочей, за исключением плавиковой (фтористо-водородистой) кислоты. Фторопласты термостойки — температура их интенсивного термоокислительного разложения составляет 400°С. Фторопласты некоторых марок обладают уникальными антифрикционными свойствами, износостойкостью при трении без подвода смазочного материала.

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) — наиболее широко распространенный представитель фторопластов: фторопласт-4, тефлон, флюон.

ПТФЭ является самым стойким из всех машиностроительных материалов к воздей- ствию агрессивных сред, климатических факторов, микроорганизмов.

Наибольшее применение в промышленности получили непрозрачные для света фторопласт-4 и фторопласт-3.

Фторопласт-4 химически абсолютно стоек. На него оказывают действие только расплавы солей щелочных металлов и фтор при высоких температурах. Коэффициент трения фторопласта-4 в семь раз ниже коэффициента трения хорошо полированной стали, что способствует его использованию в машиност- роении для трущихся деталей без применения смазки, но при незначительных нагрузках, так как фторопласт-4 обладает хладотекучестью, увеличивающейся с повышением температуры. Для устранения этого существенного недостатка в состав композиций вводят различные модификаторы и наполнители. Фторопласт-4 работает в интервале температур от минус 250 до +260°С.

Фторопласт-4 применяют для изготовления конденсаторных и электроизоляционных пленок, антифрикционных материалов, самосмазывающихся вкладышей подшипников, уплотнительных деталей — прокладок, набивок, работающих в агрессивных средах; труб, гибких шлангов, кранов, тары пищевых продуктов; его используют в восстанови- тельной хирургии. Фторопласты также нашли применение для зашиты металла от воздействия агрессивных сред. Покрытие производится из суспензий или эмульсий с последующим спеканием.

Фторопласт-4 не перерабатывается в изделие обычными для термопластов методами, так как не переходит в вязкотекучее состояние. Изделия из фторопласта-4 получают спеканием при температуре 350—370°С порошка, спрессованного по форме детали.

Разработаны различные его модификации — фторопласт-4Д, фторопласт-4М (-4МБ, - 4МБ-2, -4МД), фторопласт-4НА и др. Они более технологичны в переработке, допускают возможности изготовления изделий литьем под давлением.

Для изготовления пленок, лаков, волокон, тканей, защитных покрытий применяется фторопласт-3 (фторлон-3, дайфлон, флюоретен). Фторопласт-3 при нагреве до температуры 210°С размягчается и плавится, что и дает возможность перерабатывать его методом литья под давлением.

Полиамиды — полимерные материалы, содержащие в основной цепи макромолекул азот и являющиеся одним из самых распространенных конструкционных полимерных материалов. В зависимости от состава компонентов, условий полимеризации возможно получение полиамидов с различными механическими и теплофизическими свойствами. Отечественная промышленность выпускает полиамиды различных марок: П6 (капрон), П66 (анид), капролон и др.

Капрон получил наибольшее распространение как относительно дешевый и наименее дефицитный материал из многих марок полиамидов. Главным его достоинст- вом как конструкционного материала является сочетание высокой прочности, износо-, тепло- и химической стойкости с технологичностью переработки в изделие.

Износостойкость капрона в несколько раз выше, чем стали, чугуна и некоторых цветных металлов. Наилучшими антифрикционными свойствами обладает капрон с добавлением 3—5 % графита.

Для изготовления деталей из капрона и других полиамидов наиболее широко используют метод литья под давлением. Капрон хорошо обрабатывается резанием, склеивается и сваривается. Из него выполняют детали антифрикционного назначения, подшипники, зубчатые колеса, кронштейны, рукоятки, крышки, корпуса, трубопровод - ную арматуру, прокладки, шайбы. Используют полиамиды также для изготовления нитей, корда, тканей.

Полистирол представляет собой продукт полимеризации стирола. Выпускают следующие виды полистирола и материалов на его основе:

- общего назначения;

- ударопрочный;

- вспенивающийся;

- акрилонитрилбутадиенстирольные пластики (АБС);

- сополимеры стирола.

Полистирол общего назначения - это бесцветный прозрачный материал, обладающий абсолютной водостойкостью, высокими электроизоляционными свойствами, светостой- костью и твердостью. Полистирол стоек к плесени, к щелочным и кислым средам.

Главное применение полистирола этого вида — детали радиоаппаратуры, неответствен- ные конструкционные детали, изделия бытового назначения. Ответственные детали из этого вида полистирола не изготовляют ввиду его хрупкости.

В технике широко применяют сополимеры стирола. Сополимеризация улучшает свойства чистого полимера (механическую прочность, теплостойкость). При сополиме- ризации стирола с нитрильным каучуком получают материал ПКНД, обладающий большой гибкостью и более прочный материал СНП.

Полиметилметакрилат (органическое стекло) обладает прозрачностью, твердос- тью, стойкостью к атмосферным воздействиям, водостойкостью, стойкостью ко многим минеральным и органическим растворителям, высокими электроизоляционными и антикоррозийными свойствами. Он выпускается в виде прозрачных листов и блоков.

Органические стекла выгодно отличаются от минеральных низкой плотностью, упругостью, отсутствием хрупкости, более высокой светопрозрачностью, легкой формуемостью в детали сложной формы, простотой механической обработки, а также свариваемостью и склеиваемостью. Однако органические стекла, в отличие от минеральных, обладают более низкой поверхностной твердостью. Поэтому поверхность органического стекла легко повреждается, и его оптические свойства резко падают.

Кроме того, органическое стекло легко воспламеняется. Крупные изделия из органичес- кого стекла методом формования при помощи вакуума изготовляют из разогретых листов, мелкие — штамповкой, вытяжкой, выдуванием горячим воздухом.

Органическое стекло растворяется в дихлорэтане. Раствор органического стекла в дихлорэтане используют в качестве клея для соединения стекла.

Органическое стекло применяется для изготовления санитарно-технического оборудования, светильников, фонарей, деталей приборов управления.

Поликарбонаты — это термопластические материалы, обладающие ценными свойствами: высокой поверхностной твердостью, ударной прочностью и теплостойко- стью. Они водостойки и стойки к окислительным средам при повышенных температурах, морозостойкость (до — 100°С), обладают хорошими электроизоляцион- ными свойствами. Поликарбонаты обладают высокой прозрачностью и могут быть использованы вместо силикатного стекла. Применяются для изготовления зубчатых колес, втулок, клапанов, кулачков и т. п., а также электроизоляционных деталей.

Поликарбонаты перерабатываются в изделия всеми способами, применяемыми для изготовления изделий из термопластов.

Полиимиды — это термопластичные пластмассы, обладающие высокой нагревостой- костью (до 250°С), хорошими электрическими характеристиками и механическими свойствами. Способны выдерживать ударные нагрузки, морозостойки. Изделия из полиимидов успешно эксплуатируются при температурах от —200 до 350°С (кратковременно до +400°С). Полиимиды химически стойки. Они не растворяются в большинстве органических растворителей, на них не действуют разбавленные кислоты, минеральные масла и вода. Разрушение полиимидов вызывают концентрированные кислоты и щелочи, а также перегретый водяной пар. Полиимиды применяют для получения конструкционных материалов, клеев, пленок, лаков. Из полиимидов изготовляют электроизоляционные пленки светложелтой или коричневой окраски.

Полиимидные пленки выпускают толщиной от 5 до 100 мкм и более. Используют как чистые полиимиды, так и наполненные стекловолокном и другими нагревостоикими наполнителями. Изделия из полиимидов изготовляют литьем под давлением и прессованием.

Пентапласт — это полимер, отличающийся химической стойкостью и атмосферо- стойкостью. По водостойкости пентапласт сравним с фторопластами, полиэтиленом и полистиролом.

Кремнийорганические полимеры(силиконы).Важнейшими свойствами применяемых силиконов является высокая термическая стойкость, стойкость к воздействию окисли- тельных и агрессивных сред, высокие диэлектрические свойства. На основе силиконов разработаны клеи, лаки, эмали, смазки. Для повышения адгезионных свойств лаков и эмалей в состав силиконов вводят эпоксидные, полиэфирные и фенольные смолы.

Силиконы широко применяются в электротехнической промышленности, машино- и авиастроении. Каучуки, модифицированные силиконами, используют для получения морозостойких и теплостойких резин.

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) — лавсан, представляет собой сложный полиэфир. ПЭТФ не растворяется в большинстве органических растворителей, имеет высокую температуру плавления (255—260°С), стоек к действию слабых щелочей, смазок, масел, спиртов, эфиров. В основном лавсан применяется в виде пленок и воло-

кон, которые получают из расплава.

Полиформальдегид (ПФ) и сополимеры формальдегида — СФД и СТД. Материалы этой группы характеризуются сочетанием высоких показателей ударной вязкости, модуля упругости при растяжении и изгибе. По механическим характеристикам они

превосходят большинство термопластов, отличаются высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения, малой ползучестью.

Основные области применения полиформальдегидов — детали машин, в том числе детали узлов трения.

Фенолоформальдегидные смолы — продукт взаимодействия фенола с фольмальде- гидом; обладают высокой атмосферо- и термостойкостью, хорошими электроизоляци- онными свойствами. Они растворяются в растворах едких щелочей, фенолах и многих органических растворителях. Применяются для изготовления пропиточных композиций, клеев, лаков и в качестве основы композиционных материалов.

Фенопласты изготовляют на основе фенолформальдегидных смол, они широко распространены благодаря простому и дешевому способу получения сырья и его переработки в изделия. Фенопласты отличаются высокими физико-механическими свойствами, а также стойкостью к кислотам, щелочам и органическим растворителям. Из фенолформальдегидных смол с вводом наполнителей получают пресс-порошки, волокнистые и слоистые пластики.

Среди термореактивных полимерных материалов наиболее перспективны

ароматические полиамиды.

Промышленное значение имеет ароматический полиамид — фенилом (П, Cl, С2). Фенилоны благодаря высоким механическим свойствам, износо-, термо- и теплостой- кости, химической стойкости применяют для изготовления деталей узлов трения, в том числе эксплуатируемых при повышенных температурах (до 220°С), давлениях рабочей среды (до 35 МПа), нагрузках (до 20 МПа).

Текстолит — это слоистый полимерный материал, где в качестве наполнителя используется хлопчатобумажная ткань, а в качестве связующего - фенолформальдегид- ная смола. Текстолит обладает относительно высокой механической прочностью, малой

плотностью, высокими антифрикционными свойствами, высокой стойкостью к

вибрационным нагрузкам, износостойкостью и хорошими диэлектрическими свойства- ми. Текстолит нашел широкое применение как заменитель цветных металлов для вкладышей подшипников скольжения, для изготовления зубчатых шестерен в автомо- билях и других технических изделий для авиа- и машиностроения. Текстолитовые шестерни в отличие от металлических работают бесшумно. Из электротехнического текстолита изготовляют детали повышенной прочности электроустановок для работы на воздухе и в трансформаторном масле.

Гетинакс изготовляют горячей прессовкой листов бумаги, пропитанной фенолфор- мальдегидной смолой. Обладает высокими диэлектрическими свойствами, но меньшей, чем текстолит, механической прочностью. Гетинакс выпускают под марками А, Б, В, Г. Марки А и Б отличаются повышенными диэлектрическими свойствами, марки В и Г — повышенной механической прочностью. Гетинакс применяется для изготовления изо- ляционных деталей электрооборудования, декоративных материалов для отделочных работ, а также для изготовления фасонных изделий технического и бытового назначения.

Асботекстолит изготовляют горячим прессованием на основе асбестовой ткани, пропитанной фенолформальдегидной смолой. Для повышения механической прочности и теплопроводности асбестовая ткань может армироваться медной проволокой.

Асботекстолит устойчив к резким колебаниям температуры и влажности, отличается высокими фрикционными, электроизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Однако асботекстолит не следует подвергать действию температуры свыше 370°С во избежание разрушения асбеста из-за потери гигроскопической воды, а также контакту с водой и маслом, которые, как и нагрев, снижают коэффициент трения.

Из асботекстолита изготовляют фрикционные накладки для тормозных колодок и дисков сцепления. Замасленные асботекстолитовые накладки следует промывать бензином. Накладки дисков сцепления и тормозных колодок могут быть изготовлены с добавкой каолина.

Карболит представляет собой пластмассу, в которой наполнителем служат древесная мука или глина. Рабочая температура эксплуатации деталей из карболита не должна превышать 80°С, и их следует оберегать от влаги. Из карболита изготовляют крышку и ротор прерывателя-распределителя, изоляторы катушки зажигания и другие электротехнические детали.

Полиарилаты — синтетические полимеры, обладающие высокой прочностью, термостойкостью (температура терморазложения около 700°С), огнестойкостью.

Устойчивы к воздействию ультрафиолетового и ионизирующего излучений, растворов минеральных и органических кислот, некоторых окислителей, бензина.

Применяются полиарилаты для изготовления конструкционных деталей, работающих при высокой температуре.

Эпоксидные смолы — синтетические полимеры, обладающие высокой адгезией к металлам, стеклу, керамике и другим материалам. Отвержденные эпоксидные смолы устойчивы к воздействию щелочей, окислителей и большинства неорганических кислот, но разрушаются в органических кислотах, углеводородах. Применяются эпоксидные смолы в качестве связующих в композиционных материалах, клеях, лаках.

Стеклопластики изготовляют из синтетических смол (связующих) и стеклянного волокна (армирующий, усиливающий наполнитель). В качестве связующего чаще всего используют эпоксидные, фенолформальдегидные, полиэфирные, кремнийорганические

смолы. Наполнитель - стеклянное волокно толщиной в тысячные доли миллиметра

пронизывает каждый миллиметр пластмассы. Стеклопластики обладают особо высокой механической прочностью, теплостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами и стойкостью против воздействия воды, масел, топлив, разбавленных кислот и многих органических растворителей. В автомобилестроении из стеклоплас- тиков изготовляют кузова и другие крупногабаритные и высоконагруженные детали.

Газонаполненные пластмассы состоят из мельчайших ячеек или пор, отделенных друг от друга тонкой пленкой полимера; материалы, состоящие из замкнутых, не сооб- щающихся ячеек, называются пенопластами, а материалы, в которых преобладают сообщающиеся между собой поры, —- поропластами. Когда от материала требуются высокие тепло- и электроизоляционные свойства, применяют пенопласты. Для звукоизоляции используют поропласты. Пено- и поропласты получают насыщением расплавленной смолы вспенивателями, при этом происходит вспенивание полимера.

Наибольшее применение из пенопластов получили пенополиуретаны. Например, пенополиуретан ПУ-101, обладающий высокой эластичностью, используется для

изготовления автомобильных сидений и спинок.

Фольгированные пластмассы представляют собой слоистый пластик (гетинакс, стеклотекстолит), облицованный с одной или двух сторон медной фольгой толщиной

35 или 50 мкм. Медную фольгу получают электролитическим осаждением.

Склеивание фольги с пластиком производят клеем БФ-4 в процессе прессования.

Фольгированные пластмассы имеют специальное назначение: их применяют при изготовлении плат с печатным монтажом в радиоэлектронике, кодовых переключателей автомобильной охранной сигнализации, печатных якорей микроэлектродвигателей и других деталей.

Полимеры сложных ВИНИЛОВЫХ эфиров используются в качестве основы адгезионных материалов. Представителями этой подгруппы являются поливинилацетат (ПВА) и поливинилбутираль (ПВБ) (см. раздел ≪Клеящие

материалы≫).

Контрольные вопросы по пластикам :

- Как характеризуются термореактивные полимеры ?

- Каким свойством обладают термопластичные полимеры ?

- Каким образом достигается улучшение свойств полимерных материалов?

- Назовите свойства и области применения полиэтиленов ПЭВД и ПЭНД ?

- Назовите свойства и области применения фторопластов - 4 и - 3 ?

- Назовите отличия органического стекла от поликарбоната и их применение?

- Назовите отличия пенопластов от поропластов и их применение?

- В чём сходство и отличие текстолита, гетинакса и стеклопластиков ?