Лекция 9

Алтыны бар кендерді циандық ерітінділеу процесі

Асыл металдарды кендерден бөліп алудың гравитациялық байыту және амальгамдау әдістері кендерден салыстырмалы түрдегі ірі алтынды бөліп алуға ғана мүмкіндік береді. Бірақ құрамында алтыны бар кендердің басым бөлігінде ірі алтынмен қатар айтарлықтай мөлшерде, кей жағдайда жоғары мөлшерде бұл әдістермен бөлініп алынбайтын ұсақ алтын болады.

Мұндай ұсақ алтынды бөліп алудың негізгі гидрометаллургиялық әдісі циандық ерітінділеу болып табылады. Алтынды кендерден бөліп алудың циандық әдісін орыс ғалымы П.Р. Багратион 1843 жылы ашқан, өндіріске 1890 жылы енгізілген. Тиімділігі жоғары бұл әдіс әлемде кеңінен қолданылады және бүгінге дейін кендер мен концентраттардан алтын мен күмісті бөліп алудың негізгі әдісі болып табылады.

Процесстің мәні – асыл металдарды сілтілік және сілтілік жер металдардың циандық тұздарының  (KCN, NaCN, Ca(CN)2) сұйытылған ерітінділерімен ерітінділейді. Алынған құрамында алтыны бар ерітінділерді қоюлату және сүзі арқылы қатты фазадан бөледі, ерітіндіні асыл металдарды бөліп алу процестеріне бағыттайды, негізінен мырыш шаңымен цементациялап, шөктіреді, шөгіндіні өідеп алтынды бөліп алған соң таза алтын мен күміс алу үшін аффинаж процесіне жібереді.

7.1 Алтынды  циандық ертінділерде  ерітудің термодинамикасы

Эльснердің тұжырымы бойынша (1846 ж)алтынның циандық ертіндіде оттегінің қатысуымен еруі келесі реакциямен жүреді:

4Au+8KCN+O2+2H2O=4KAu(CN)2+4KOH              (7.1)

немесе иондық түрде:

4 Au-+8CN-+ O2+2H2O=4Au(CN)2-+4OH-                    (7.2)

1896ж Бодлендер алтынның циандық ертіндіде еруі кезінде Элснер аңғармаған тағы бір өнім - сутегі асқын тотығының бөлінетіндігін көсеткен:

2Au+4CN- +2H2O+O2=2Au(CN)2-+2ОН-+ H2O2          (7.3)

оның бір бөлігі алтынның ары қарай тотығуына жұмсалады:

2Au+4CN- +H2O2=2Au(CN)2-+2ОН-                                  (7.4)

ал бір бөлігі ыдырайды:

2H2O2=2H2O+O2                                                                    (7.5)

немесе ертіндіде жиналады. Күмістің еріуі де осы сияқты жүреді.

(7.3) және (7.4) реакцияларға сәйкес, алтын оттегімен немесе сутегі пероксидімен бір валентті күйге дейін тотығады да ерітіндіге комплексті анион Au(CN)2- түрінде өтеді.

Осы реакциялардың жүруінің термодинамикалық мүмкіндіктерін қарастырамыз:

Алтынның электронға тартылыс күші жоғары сондықтан оны ионға Au+өткізу үшін үлкен тотықтыру потенциалы қажет:

Au→ Au++е;        φ0=+1,68 в

Әр бір тотығу процесіне тотықсыздандыру процессі сәйкес келеді. Бірақ практикада,  қолдануға болатын тотықтығыштардың тотықтыру потенциалдары алтынның потенциалына қарағанда теріс мәнге ие. Мысалы ең кеңінен қолданылатын тотықтырғыш – оттегі, ол қышқыл ортада келесі электрохимиялық реакциямен тотықсызданады:

4Н++О2 → 2Н2O -4е;   (7.6)

Оның стандарттық потенциалы келесі мәнге тең - φ0=+1,23 в

Сілтілік ортада оттегі келесі реакциямен тотықсызданады:

2H2O+O2→4ОН-- 4е                                                                    (7.7)

Оның стандарттық потенциалы төмен мәнге ие:  φ0=+0,40 в.

Оттегінің сутегі асқын тотығына дейін тотықсыздануы келесі реакциямен жүреді.

2H2O + O2→ 2OH- + H2O2 - 2e; φ0 = -0.15 в                                     (7.8)

Сутегі асқын тотығының гидроксид иондарына дейін  тотықсыздануы келесі реакциямен жүреді:

H2O2→2ОН--2е;  φ0=+0,95 в.                                                    (7.9)

яғни металдық алтынды тотықтырып, ертіндіге катион түрінде өткізуге бұлардың потенциалдары жеткіліксіз.

Бірақ Нернст теңдеуіне сәйкес:

φ=φ0+ RTzF lnaMez+    (7.10)

мұндағы:

φ – металдың оның тұзының ерітіндісіндегі потенциалы, в

φ0- металдың стандарттық потенциалы, в

R –универсалдық газ тұрақтысы

T –температура, К

z –реакцияға қатысатын электрондар саны;

F – Фарадей саны (96500 к/моль)

аМеz+- ерітіндідегі металл катиондарының белсенділігі

Теңдеуге тұрақты мәндерді қойып натурал логарифмнан 10-дық логарифмға  өтіп,  алтын үшін 250 С-такелесі теңдеуді аламыз

φ=1,68+0,059 lg aAu+                                                       `(7.11)

Бұл теңдеу алтынның тотығу потенциалын, оның иондарының Au+ертіндідегі белсенділігін төмендету арқылы азайтуға болатындығын көрсетеді.Алтынды  циандық ертінділерде  еріту процесс осы шартқа негізделген.

Au+ иондары CN-цианид иондарымен өте берік  комплекс түзеді оның  ыдырау тепе-теңдігі солға қарай  қатты жылжыған және ыдырау  тұрақтысы аз мәнге иЕ:

Au(CN)2-↔Au++2CN-(7.12)

Кд=aAu+∙aCN-2aAu(CN)2- = 2.6 ·10-23                                                            (7.13)

Сондықтан цианид иондарының CN-қатысуы кезінде ертіндідегі алтын иондарының Au+ белсенділігі  күрт төмендейді. Алтынның потенциалы төмендейді:

φ=1,68+0,059lg(2.6 ·10-23aAu(CN)2-∙aCN-2)

бұдан

φ=-0,54+0,059lgaAu(CN)2-∙aCN-2                                                         (7.14)

Бұл теңдеу бос цианид иондары барCN- ерітіндідегі алтынның еру реакциясының тотығу потенциалын сипаттайды:

Au + 2CN → Au(CN)-2 + e;                                                                            (7.15)

Бұл реакцияның стандарттық потенциалы (aAu(CN) = 1;a2CN=1)болғанда

φ = -0,54 в тең, яғни циандық ерітіндіде алтынның тотығу потенциалы күрт төмендейді және оны тотықтыру термодинамикалық тұрғыдан мүмкін болады.

Алтынның еруі циандық ғана емес құрамында берік комплекс түзетін басқа ерітінділерде де мүмкін деп болжау жасауға болады.

### Циандық ерітінділеу процесінің кинетикасы

Асыл металдардың циандық ерітінділермен әрекеттесуі қатты – сұйық екі фазалардың бөліну шекарасында жүреді. Процес гетерогендік болып табылады. Алтынды циандық ерітіндіде ерітінділеу процесі кем дегенде келесі 4 кезеңнен  тұрады:

- Циандық ерітіндінің оттегіні абсорбциялауы (ерітуі);

- CN-иондары мен оттегі молекулаларының ерітінді көлемінен металдың бетіне тасымалдануы.

- Металл бетіндегі химиялық реакция.

- Реакция еріген өнімдерін (Au(CN)-2 және OH-иондары немесе H2O2молекулалары) ерітінді көлеміне тасымалдау.

Бұл кезеңдердің әрқайсысы өзінің жеке жылдамдықтарымен сипатталады және олардың кез-келгені шектеуші кезең бола алады, яғни процестің жалпы жылдамдығын анықтай алады.

Кезеңдердің қысқаша сипаттамалары:

Бірінші кезең - оттегінің абсорбциясы – ерітінді газ түріндегі оттегі молекуласын жұтады, өзінде ерітеді. Бұл процес сұйықтың газбен жанасқан жұқа бетінде жүреді. Сондықтан, процесті жылдамдату үшін газ бен сұйықтың жанасу бетін ұлғайту қажет.

Екінші кезең - реагенттің метал бетіне диффузиялық тасымалдануы 2 жолмен жүреді:

а) сұйықтағы концентрациялар әртүрлі болған жағдайда молекулалық диффузия пайда болады және заттың концентрациясы жоғары аймақтантөменаймаққа бағытталған ағымы пайда болады.

б) сұйықтықтың қозғалыстағы ағымымен еріген зат та қозғалыста болып, ағыммен қозғалады.

Бұл екі қозғалыс бірігіп конвенциялық диффузия туғызады.

Молекулалық қозғалыстың жылдамдығы заттың сұйықтық ағымымен қозғалу жылдамдығынан анағұрлым төмен, сондықтан үлкен роль атқармайды.

Үшінші кезең -химиялық реакцияның өзінің де жүру механизмі, кезеңдері бар. Әрбірреакцияның жүруінің өзіндік ерекшеліктері бар.

Төртінші кезең -реакция өнімін қатты зат бетінен ерітінді көлеміне тасмалдау кезеңі бұл – диффузиялық кезең. Оның жүру кинетикасы келесі теңдеумен сипатталады:

-dmdτ=DSC-Сnδд

dm – диффузия кезінде dτуақыт ішінде S аудан арқылы өткен заттың мөлшері;

dmdτ– диффузия жылдамдығы, моль/сек

D – диффузия коэффициенті, см2/сек.

S – диффузия ауданы, см2

С – реагенттің ерітінді көлеміндегі концентрациясы,

Сn – реагенттің қатты дене бетіне жанасқан сұйықтық қабатындағы концентрациясы;

n-  реакцияның реті;

δд– диффузиялық қабаттың қалыңдығы.

Теңдеуге сәйкес, реакция өнімін ерітіндіге өткізу жылдамдығы олардың концентрациясының қатты-сұйық фазалары шекарасында өсуінен ұлғаяды.

Еріту процессі диффузиялық сипатта болады, яғни металдың ерітіндіге өту жылдамдығы диффузия жылдамдығына тәуелді. Цианидтің төменгі концентрациясы аумағында еріген оттегі молекуласының диффузиясы жеткілікті жылдамдықпен жүреді және металдың еру жылдамдығын шектемейді. Сондықтан цианидтің диффузиясын жылдамдаттатын барлық факторлар металдың еру жылдамдығын да өсіреді. Оттегігің диффузиясы шектеуші кезең болады. Жалпы жылдамдық еріген оттегінің концентрациясының өсуімен жоғарылайды және цианидтің концентрациясына тәуелді емес.

Ерітінділеу процесінің жылдамдығына әсер ететін факторлар:

- Еріткіш реагенттің концентрациясы

- Ерітіндіні араластыру жылдамдығы

- Қатты заттың беткі ауданының ұлғаюы

- Процестің температурасы

Процесті жүргізудің тиімді температурасын анықтаған кезде келесі факторлар есепке алынуы тиіс:

а) температураның төмендеуімен оттегінің еру жылдамдығы өседі;

б) температураның өсуімен диффузия жылдамдығы да өседі;

в) температураның өсуімен қосымша процестердің жүру жылдамдықтары да өседі, бұл циандық ерітіндінің ыдырауына әкелуі мүмкін.

Әдетте асыл металы бар кендерді ерітінділеудің тиімді температурасы 450С болып саналады.