Лекция -7. Химиялық поляризация. Электрохимиялық кинетика.

Электрохимиялық реакция жүрген кезде иондардың тотықсыздану кезеңі ең баяу кезең болуы мүмкін. Бұл кезеңнің баяулауы электрод бетінде электрондардың жинақталуына әкеледі. Бұл оның поляризациясын туғызады. Поляризация нәтижесінде электродтың потенциялы өзінің тепе теңдік күйінен теріс электрлік жаққа жылжиды. Электродтың поляризациясы иондардың тотықсыздану кезеңінің баяулауы арқылы тууы екі түрге бөлінеді. Электрохимиялық немесе химиялық деп аталады. Электрод потенциялының поляризация нәтижесінде өзінің тепе теңдік күйінен ауытқуын асқын кернеу деп атайды. Асқын кернеу электрод электролит шекарасында фазалық өтулердің баяулауына байланысты туады. Бұл жағдайда катодтық процестің жылдамдығын келесідегідей көрсетеміз:

iк = kр· Ск·                                         (2.15)

Мұндағы: Кр- иондардың тотықсыздану процесі жылдамдығының тұрақтысы

Ск-ерітіндідегі металл катиондарының концентрациясы

e– иондардың тотықсыздану процесінің белсенділеу энергиясы.

Электрохимиялық реакция белсендіру энергиясы электродтың потенциялының мәніне тәуелді және келесі мәнге ие:

Е = E0 + αz Fφk         (2.16)

Е0- электрод бетінде нольдік заряд болған кездегі иондардың тотықсыздану процесінің белсендіру энергиясы

α‒ катодтық процеске қатысатын потенциалдың үлесін есепке алатын тасымалдау коэфиценті

φК ‒ химиялық поляризация шартындағы катодтың нақты потенциялы

φK = φт-т + ƞК(2.17)

ƞК – электродтың химиялық поляризациясы туғызған катодтық асқын кернеу

Осы теңдеуді есепке алып (2.16) теңдеуді келесідей жаза аламыз:

Е = Е0 + αzF(φт-т + ƞК)                (2.18)

Немесе

Е = Е0 + αzF  φт-т + αzFƞK  (2.19)

Е'0= Е0+ αzFφт-т                  (2.20)

деп белгілеп, келесі теңдеуді аламыз:

iк = kрCк                                          (2.21)

Бұл теңдеудің мәндері иондардың табиғатына ғана тәуелді болғандықтан келесіні есепке алып :

kр· = ,                                                    (2.22)

деп белгілеп, келесі теңдеуді аламыз (катодтық процестің жылдамдығы)

iк = Cк                                                 (2.23)

Осы сияқты анодтық процесс үшін жылдамдықты келесідегідей көрсетеміз:

iа = (2.24)

β‒ анодтық процесс үшін потенциалдың үлесін есепке алатын тасымалдау коэфициенті

(2.23) және (2.24) теңдеулер электродтың поляризациясы шартындаңы анодтық және катодтық процестердің жылдамдықтарын көрсетеді.

Бұл теңдеулерді сызба түрінде келесідегідей  көрсетугеболады:

ϕт-т – электродтың тепе-теңдік потенциалы; ηкат- катодтың асқын кернеу;

ηан-анодтық асқын кернеу; iан  - анодтық процесстің жылдамдығы; iкат- катодтық процестің жылдамдығы

Сурет 2.5 - Катодтық және анодтық процестердің поляризациялық қисықтары.

2.5 суретке сәйкес поляризация (асқын кернеу) болмаған жағдайда электродтың потенциалы тепе- теңдік күйде болады, яғни

iк= iа= i o  (2.25)

мұндағы  i o –алмасу тоғы

Бұл жағдайда катодтық және анодтық процесстердің жылдамдықтарын келесідей көрсетеміз, яғни (2.23) және (2.24) теңдеулер келесі түрде көрсетіледі:

iк=  io = Cк                                          (2.26)

iа=  io=                                              (2.27)

(2.26) және (2.27) теңдеулерді есепке ала отырып, катодтық және анодық процестердің жылдамдығы үшін теңдеулерді келесідегідей жазамыз:

iк = io·                                            (2.28)

және

iа = io·                                            (2.29)

Бұл теңдеулер химиялық поляризация шартындағы анодтық және катодтық процесстердің жылдамдықтарын көрсетеді.

(2.28)  теңдеуді логарифмдеп келесі теңдеуді аламыз:

lniк = lnio -                                     (2.30)

Түрлендіріп келесі теңдеуді аламыз:

-  =  - + .                                  (2.31)

(2.31) теңдеуді келесі түрдге келтіруге болады.

- = ,                                              (2.32)

Мұндағы

= a-  катодтың табиғатына тәуелді мән

=– электродтқ процестің сипатына тәуелді мән

(2.29)-ды логарифмдеп келесіні аламыз

=  - + .                      (2.33)

немесе

= ,                                                 (2.34)

где  -= - катодтың табиғатына тәуелді мән :

= -  электродтық процестің сипатына тәуелді мән.

(2.32) және (2.34) теңдеулер Тафель теңдеулері деп аталады. Олар электродық реакция асқын кернеуінің реакция жылдамдығына тәуелділігін сипаттайды.

Тафель теңдеуін сыба түрінде келесідей көрсетуге болады. Одан а мен b-ның мәндерін анықтап алуға болады.

-ηк

lniк

β

Cурет 2.6  Катодтық асқын кернеудің тоқ тығыздығына тәуелділігі.

Түзудің, lnir = 0 мәнінде - ηк  осін қиып өтетін кесіндісі а-ның мәнін береді. b –мәні, түзудің lniк осіне көлбеулігінің тангенс бұрышын береді.

tgβ =  =                                   (2.35)

Электрод поляризациясының айтарлықтай мәнінде асқын кернеуді келесі теңдеулермен көрсетуге болады:

-ηк =                                       (2.36)

ηа =                                  (2.37)

Электрод поляризациясының аз мәнінде асқын кернеудің мәнін келесі теңдеулермен анықтайды.

-ηк =                                         (2.38)

ηа =                                       (2.39)

2.6  Концентрациялық поляризация

Диффузиялық кинетиканың негізгі теңдеулері

Катодтық реакция жүрген кезде заттардың тасымалдану процессі шектеуші кезең болуы мүмкін. Бұл жағдайда электродтың бетіне жақын маңында иондардың концентрациялық өзгерісі пайда болады. Концентрация өзгерісінің пайда болуы электрод бетінде электродтардың жиналып, ал оның поляризациясы өзінің тепе - теңдік күйінен теріс электрлік жаққа жылжуына әкеледі.

Электрод бетінде иондардың концентрациясының өзгеруі нәтижесінде туындған электродтың поляризациясын концентрациялық поляризация деп атайды.

Электрохимиялық реакция жүрген кезде электрод бетіне иондардың көшуі, конвекциялық және молекулярлық диффузиямен орындалады. Иондардың көшуі бұл электролит арқылы электр тоғын өткізген кезде кернеудің Омдық төмендеуі нәтижесінде пайда болған электр өрісінің әсерімен иондардың ерітіндідегі қозғалысы.

Иондардың көшу құбылысын электролитке иондары электрохимиялық реакцияға қатыспайтын электр өткізгіштігі жоғары басқа электролит қосу арқылы болдырмауға болады.

Конвекция - бұл электролит ерітіндісін араластыру арқылы сұйықтықта иондарды тасымалдау процессі.

Молекулярлық диффузия- ерітіндіде иондардың концентрациясының өзгеруі нәтижесінде жүзеге асырылады.

Электрод бетінде иондардың тотықсыздануы жүреді. Конвекция молекулярлық диффузияға бөгет жасай алмайды, өйткені электрод бетіне жақын маңда әрқашан да қозғалыста болмайтын сұйық қабаты болады. Онда иондардың тасымалдануы тек қана молекулярлық диффузия арқылы орындалады. Электродтық процесстерді жүзеге асыру кезінде иондардың көшуі мен конвекцияны болдырмайтын шарт тудырғанда, иондардың тасымалдануы тек қана молекулярлық диффузиямен орындалады. Шектеуші кезең (баяу кезең) диффузия кезеңі болған жағдайда иондардың тотықсыздану процессінің жылдамдығы олардың диффузияларының жылдамдығынан жоғары болады. Бұл жағдайда уақыт бірлігі ішінде катодта тотықсызданатын иондардың саны олардың электрод бетіне тасымалданатын иондар санынан үлкен болады. Нәтижесінде электрод бетінде иондардың концентрациялық градиенті пайда болады.

Электролит арқылы электр тоғын өткізген жағдайда иондардың концентрацияларының өзгерісі өсе береді, бұл процесс екі электрлік қабатта иондардың қоры таусылғанша жалғасада, Иондар диффузиясының жылдамдығы бұл жағдайда иондардың осы концентрациялары үшін максималды болады.

Электродтық реакцияның ең баяу кезеңі Диффузия кезеңі болған шартта уақыт бірлігі ішінде электродтың көлденең қимасы арқылы диффузияланатын иондардың саны Фиктің 1-ші заңымен анықталады. Келесі теңдеумен сипатталады:

jд =  = - DS                         (2.40)

мұндағы

jд- электрод бетіне диффузияланатын зарядталған бөлшектердің саны (уақыт бірлігі ішінде) г-экв

D- иондардың диффузиялық коэффициенті, см2/с

S- электрод бетінің ауданы, см2

-иондар концентрациясының градиенті г·экв/ см2

dm/dt- тасымалданатын зат массасының уақытқа тәуелділігі, г/ сек

Заңдылықтарға сәйкес иондардың әрбір   г-эквиваленті 1 Ғге тең электр тоғын тасымалдайды. Сонда иондардың jд г·экв мөлшері келесіге тең электр тоғын тасымалдайды =>( jдzF). Бұл мән, уақыт бірлігі ішінде иондармен тасымалданатын электр тоғының мөлшерін көрсетеді, яғни элетр тоғы пайда болады.

I = jдzF                               (2.41)

Осыны есепке алып, (2.40) теңдеуді келесідей жазуға болады:

I = - jдzF   =  zFDS                    (2.42)

Түрлендіреміз:

=  zFD                              (2.43)

қатынасы электролит арқылы өтетін токтың тығыздығын көрсететіндіктен, теңдеуді келесідегідей жазуға болады:

i =   zFD                                (2.44)

Бұл теңдеу электрохимиялық реакция жылдамдығын электролиттегі иондардың концентрациясының таралуымен байланыстырылады және диффузиялық кинетиканың негізгі бірінші теңдеуі деп аталады.

Диффузия кезеңі шектеуші болатын шартта электрод бетіне жақын маңдағы иондардың концентрациясы СS екі электрлік қабатынан тыс жердегі иондардың концентрациясынан Со басқа өзгеше болады. Бұл жағдайда Со> СS болады. Нернст теңдеуіне сәйкес, бұл жағдайдағы электродтың  нақты потенциалы келесі теңдеумен анықталады:

φр =  φо +                      (2.45)

Поляризация болмаған жағдайда электродтың потенциалы тепе-теңдік потенциалы болады және келесі теңдеумен анықталады

φ =  φо +                      (2.46)

Сондаэлектродтың концентрациялық поляризациясы Δφконкелесі мәнді құрайды:

Δφкон = φр – φ = φо + - φо -             (2.47)

немесе

Δφкон  =                          (2.48)

(2.47)  металл иондарының осындай металдан жасалған электродта тотықсыздануы үшін дұрыс болып табылады:

Меz+ +ze = Me                           (2.49)

Келесі реакция  жүретін тотығу-тотықсыздану электроды үшін теңдеу келесі түрде болады :

Ox +ze = Red                            (2.50)

Сонда  (2.48) теңдеуді келесі түрде жазуға болады:

Δφкон  =                     (2.51 )

Мұндағы

Cox- электрод бетіндегі тотыққан формадағы иондардың концентрациясы.

CRed- тотықсызданған формадағы иондардың концентрациясы.

Сонымен электрод бетіне жақын маңда диффузиялық кезеңнің баяулауы нәтижесінде иондардың концентрацияларының градиентіні пайда болуы концентрациялық поляризацияның тууына әкеледі және электрод потенциалының Δφкон- мәнге теріс электрлік жаққа жылжуына әкеледі.

(2.48) және (2.49) теңдеулерінің әрқайсысы  диффузиялық кинетиканың 2-ші негізгі теңдеуі деп аталады, электродтың концентрациялық поляризациясын электрод бетіне жағын маңдағы иондар концентрациясы градиентімен байланыстырады.

Диффузиялық кинетиканың 3-ші теңдеуі электролитте иондардың жазықтықта және уақыт бойынша таралуын қарастырады. Фиктің 2-ші заңымен көрсетіледі.

(2.52)

2.6 Тұрақты диффузия шартындағы концентрациялық поляризация.

Диффузиялық кинетиканың 3–ші негізгі теңдеуі келесі түрде болады:

(2.53)

Тұрақты диффузияшарты үшін:

или                       (2.54)

(2.54) теңдеуден келесіні аламыз:

(2.55)

Бұл электрод маңындағы қабаттағы иондардың концентрациясының өзгеруі сызықтық сипатта екендігін көрсетеді  (2.7 сурет)

С

Х

Со

СS

δ

Сурет 1. - Тұрақты диффузия шартында электрод маңындағы қабатта иондардың концентрациясының өзгеруі.

Сонда электрод маңындағы қабаттағы иондардың концентрациялық градиентін келесідей көрсетеді болады.

(2.56)

(2.56) есепке алғанда катодтық процестің диффузиялық кинетикасының бірінші негізгі теңдеуі келесідегідей болады:

i = zFD                            (2.57)

Осыған сәйкес, катодтық ток тығыздығының мәні (і) (катодтық процесстің жүру жылдамдығы) электрод бетінде иондар концентрациясының төмендеуімен өседі. Электрод бетінде ионда концентрациясы  СS=0 жеткендеиондардың концентрациялық градиенті шектік мәнге ие болады және осы шарт үшін процесс жылдамдығы ең жоғары болады, (2.57) теңдеу келесі түрде болады:

i∞ = zFD                                  (2.58)

мұндағы

і∞- шектік диффузиялық тоқ деп аталады. Осы шарттағы катодтық процесстің ең үлкен жылдамдығын көрсетеді

(2.57) –ті (2.58) –ке бөліп келесі теңдеуді аламыз:

или                   (2.59)

Түрлендіріп, келесі формуланы аламыз:

СS= Co(1- )                                (2.60)

(2.585)- ті (2.48)-ге қойып концентрациялық поляризация үшін келесі теңдеуді аламыз:

ln(1- ) =                             (2.62)

(2.62) теңдеуді келесідей жазуға болады:

i = i∞(1- e)                             (2.63)

Бұл теңдеу (2.63)  концентрациялық поляризациясының шартындағы катодтық процесстің электродтың жылдамдығын сипаттайды.

Осы теңдеуге сәйкес, егер Δφкон=0 болса і=0 болады. Яғни концентрациялық поляризация болмаған жағдайда электродтық процесс жүрмейді. Электролиз процессі электродтың потенциалы осы электродтың тепе-теңдік потенциалына қарағанда электрлік теріс потенциалға ие  болғанда жүреді.

Сондай-ақ Δφкон=-∞ болғанда і=і∞. Яғни электрод потенциалының теріс электрлік жаққа жылжуы кезінде процесс жылдамдығы шексіз өспейді. Катодтық процесстің жылдамдығы і=і∞ тең болғанда ол электродтың потенциалы одан әрі теріс электрлік жаққа жылжығанша тұрақты болады.

Сурет 2.8 – концентрациялық поляризация шартындағы катодтық процес жылдамдығының өзгеруі

Иондардың тотықсыздану процессі ток тығыздығының аз мәндерінде әдетте шектеуші кезең болады. Асқын кернеудің өсуімен электрохимиялық реакцияның жылдамдығы да өседі. Ол процесс кинетикалық облыстан диффузиялық облысқа өткенге дейін өсуі мүмкін. Оны келесідей көрсетеміз.

- Кинетикалықоблыс, 2- өтпелі облыс, 3- диффузиялық облыс

Сурет – Электрохимиялық реакцияның жүру кезеңдерінің асқын кернеуге байланысты орналасуы.

2.7 Полярографияның негізі

Полярография вольтамперметрияның бір формасы – тоқ күшінің кернеуден тәуелділігі негізінде электрохимиялық реакцияларды зерделеуге негізделген.

Ерекшелігі: мұнда қандай да бір электролиттің электролизін жүргізу кезінде катод ретінде тамшылық сынап электроды пайдаланылады. Ол ыдыстың түбінде орналасады. Ыдыста зерттелетін электролит болады.

Полярографиялық құрылғының принципиалдық сұлбасы келесі суретте берілген:

Б- сыртқы кернеу көзі, А- анод, К- катод, Г- гальванометр,

П- патенциометр, ПК- қозғалмалы контакт.

Сурет. –Полярограф ұүрылғысының принципиалдық сұлбасы

Ыдыстағы сынап капилляр арқылы тамшы түрінде ағады. Тамшы өлшемі капилляр диаметріне байланысты. Тамшының таму жиілігі сынап бағанының биіктігіне байланысты. Капилляр ұшынан тамшылардың таму аралығы 0,2-6 секундті құрайды.

Электродтар арасындағы кернеу қозғалмалы контакт арқылы реттеледі. Оны оң жаққа жылжыту арқылы электродтар арасындағы кернеуді ұлғайтуға болады. Электрохимиялық ұяшық арқылы электр тоғын өткізгенде сынап тамшысы ыдыстағы сынаппен қатынаста болғанша катодтың ролін атқарады. Ұяшықтағы электродтар арасындағы кернеу электродтар потенциалдарының мәндері және электролит арқылы электр тоғының өткен есебінен электролиттегі кернеудің төмендеу мәнінен тұрады:

U = φа – φк + IR                       (2.64)

мұндағы  U –электродтар арасындағы кернеу, В;

φк – катодтың электродтық потенциалы, В;

φа – анодтың электродтық потенциалы, В;

I–электролит арқылы өткен ток күші, А;

R- электродтар арасындағы қабаттағы электролиттік электрлік кедергісі, Ом.

Электрохимиялық ұяшық арқылы электр тоғы өткен кезде катод пен анод поляризацияланады, бірақ анодтың беткі ауданы катод ауданынан 1000 есе үлкен болғандықтан катод поляризациясы анодтың поляризациясынан салыстырмайтындай үлкен болады. Мұндай жағдайда анод поляризацияланбайды деп қабылдауға болады. Электролиз процессінде оның потенциалы тұрақты болып қалады. Сонымен қатар зерттелетін ерітіндіге иондары электролиз процессіне қатыспайтын, тек электр энергиясын тасымалдаушы болып табылатын, электр тоғын жақсы өткізетін электролит қосу арқылы электролиз процессінде электродтар арасындағы кернеудің Омдық төмендеуі де тұрақты болуына қол жеткізуге болады. Сонда, электродтар арасындағы кернеу келесіге тең болады:

U = - φк + cоnst                          (2.65)

(2.65) теңдеуге сәйкес электролиз процесінді кернеудің барлық өзгеруі тек катодтың электродтық потенциалының өзгеруіне тәуелді болады.

Электродтар арасындағы кернеуді  және электрохимиялық ұяшық арқылы өткен тоқ күшінің мәндерін  өлшеу арқылы поляризациялық қисықты тұрғызуға болады. Оны полярографиялық қисық немесе полярографиялық толқын немесе полярограмма деп атайды (2.11 – сурет).

Сурет 2.11 – Полярографиялық қисық

Полярографиялық қисықтағы і∞- мәні сынаптық катодта тотықсызданған ионның диффузиялық шектік тоғы. Диффузияның шектік тогының мәні катодта тотықсызданатын иондардың электролиттегі концентрациямен келесі теңдеу арқылы байланысқан:

i∞ = Co                                (2.66)

мұндағы  z- ионның заряд;

F –Фарадей саны, Кл;

D – диффузии коэффициенті;

δ–двойного екі электрлік қабаттың қалыңдығы;

Со –электролиттегі тондардың концентрациялары.

z, D, және δ  -і иондардың табиғатына тәуелді мәндер, иондардың белгілі түрі үшін олар тұрақты, сонда иондардың осы түрлері үшін теңдеуді келесідегідей жазуға болады:

= сonst = α                        (2.67)

Сонда  (2.66) теңдеуін келесідегідей жазуға болады:

i∞ =αCo                                     (2.68)

Яғни (2.68) теңдеуге сәйкес, диффузиялық шектік токтың мәні электролиттегі осы түрдегі иондардың  концентрациясына пропорционалды. Сондықтан диффузиялық шектік ток электролиттегі осы түрдегі ионның концентрациясының мөлшерлік сипаттамасы болып табылады. Яғни, диффузиялық шектік токты өлшеу арқылы ерітіндідегі иондардың концентрациясын анықтауға болады.

Токтың 1/2i∞ мәніне сәйкес келетін ϕ1/2 электрод потенциалының мәні жартылай толқынның потенциалы деп аталады. Иондардың әрбір түріне жартылай потенциалдардың белгілі мәні сәйкес келеді. Сондықтан жартылай  толқын  потенциалының мәні иондардың табиғатының сапалық сипаттамасы болып табылады. Жартылай толқын потенциалының мәнің анықтау арқылы тамшылық сынап электродында тотықсызданған ионның түрін анықтауға болады.