Минералогические исследования

Текстурно-структурные особенности руд. Текстура руды. Структура руды

При изучении текстурно-структурных особенностей руды применяются традиционные методы исследований с использованием оптических микроскопических исследований (в шлифах, аншлифах) и визуальных наблюдений (в штуфах). Разнообразие текстур и структур, их тесная связь с другими свойствами руд и пород – минеральным составом, содержанием рудных минералов, стереометрическими характеристиками их зерен и агрегатов – позволяет рассматривать текстурно-структурные особенности как один из ведущих, а часто и единственных, признаков минеральных разновидностей руд, по которому возможно проведение их оптимального картирования в пространстве. При изучении вещественного состава текстурно-структурный анализ является ведущим на стадиях поисково-оценочных работ и предварительной разведки.

Текстура руд – особенность их строения, зависящая от формы, размера и пространственных соотношений минеральных агрегатов. Текстуры руд характеризуют распределение рудных минералов и поэтому имеют большое значение для опробования и обогащения: чем однороднее текстура, тем меньше может быть масса пробы и тем легче обогащение руды.

Текстура руды – это характеристика строения рудного вещества, определяемая морфологией (формой) и взаиморасположением отдельных минеральных частиц и их агрегатов, это совокупность признаков строения руды, определяющих форму, размер, взаимную ориентировку и состав минеральных агрегатов, слагающих рудный материал. Минеральные агрегаты – это характерные составные части руды, образованные срастаниями минералов. По форме выделяют три группы минеральных агрегатов: • удлиненной формы: прослойки, прожилки, линзы; • округлой формы: конкреции, секреции, оолиты; • неправильной формы: вкрапления, пятна, гнезда, корки, натеки, каемки, дендриты, сетчатые выделения, рудный цемент;

Минеральные агрегаты – это характерные составные части руды, образованные срастаниями минералов.

По форме выделяют три группы минеральных агрегатов:

• удлиненной формы: прослойки, прожилки, линзы;

• округлой формы: конкреции, секреции, оолиты;

• неправильной формы: вкрапления, пятна, гнезда, корки, натеки,

каемки, дендриты, сетчатые выделения, рудный цемент;

Может быть также просто массивная руда.

По размерам выделяют три группы текстур:

• макротекстуры:

– 20–200 мм – весьма крупные;

– 2–20 мм – крупные;

• микротекстуры:

– 0,2–2 мм – мелкие;

– 0,02–0,2 мм – тонкие;

– 0,002–0,02 мм – весьма тонкие (эмульсионные);

– 0,0002–0,002 мм – субмикроскопические;

• коллоидно-дисперсные:

– < 0,0002 мм – неразличимые в обыкновенном микроскопе.

Измерения крупных текстурных характеристик выполняют линейкой. Общее число одиночных измерений должно быть более 300

для одной разновидности руды. Число образцов (штуфов) размером

50–70 мм зависит от размеров текстурных элементов dэл.

Если dэл = 0–5 мм, то число штуфов равно 25.

Если dэл = 0–10 мм, то – 60;

Если dэл = 0–25 мм, то – 150.

Для характеристики гранулометрического состава текстур результаты группируют по классам, относя граничные цифры к меньшему классу.

Проверка измерений проводится на контрольных образцах (3–5 % от объема основного измерения), при этом относительное отклонение не должно превышать 10 %. Микротекстуры изучают под микроскопом. По генезису выделяют первичные и вторичные текстуры.

Первичная текстура образована кристаллизацией минералов из расплавов или растворов, а также в процессе седиментации и диагенеза (превращение осадков в руды), заполнения пустот, метасоматического замещения пород и руд (образование горных пород с существенным изменением минерального и химического состава первичного субстрата).

Это текстуры: пористая, пузыристая, пемзовая, шлаковая, миндалекаменная, ликвационная (несмесимость в жидкой фазе), расслаивания, такситовая (пятнистая, полосчатая) и т. п.

Вторичные текстуры образованы в результате метаморфизма (дробление и смятие, перекристаллизация, выщелачивание) и выветривания (механическое разрушение и химическое выветривание). Это текстуры: слоистая, струйчатая, трубчатая, узловая и т. п.

Текстуры руд характеризуют распределение рудных минералов и поэтому имеют большое значение для опробования и обогащения: чем однороднее текстура, тем меньше может быть масса пробы и тем легче обогащение руды.

Структура руды – это совокупность признаков, характеризующих внутреннее строение минеральных агрегатов: форму, размеры и тип срастаний отдельных минералов [1].

По форме выделяют зерна:

• идиоморфные – это зерна с очертаниями, характерными для кристаллографически ограненных выделений минерала;

• гипидиоморфные – это зерна, в очертаниях которых частично проявлены их естественные кристаллографические формы;

• аллотриоморфные (ксеноморфные) – это зерна, форма которых определяется конфигурацией соприкасающихся минералов;

• колломорфные (неправильной формы) – это выделения минералов в виде натечных агрегатов, скопления со сферическим, скорлуповатым или концентрически зональным строением;

• осколки и глинка трения – это продукты дробления и смятия минеральных зерен;

• обломки и пески – это продукты выветривания, форма обломков – щебневая, гравийная и т. п.

По генезису выделяют первичные и вторичные структуры.

Первичные структуры формируются в процессе кристаллизации.

Степень кристаллизации возрастает от вулканических пород к жильным и интрузивным.

Для вулканических пород могут быть выделены структуры: стекловатая, неполнокристаллическая, полнокристаллическая, порфировая (крупные кристаллы вкраплены в основной массе того же минерала), а для жильных пород – порфировидная, тонкозернистая, мелкозернистая, письменная (пегматиты), блоковая.

Вторичные структуры формируются при перекристаллизации.

При глубокой перекристаллизации руды (бластезе) образуются бластозерна. При этом выделяют идиобласты, имеющие собственную огранку, и ксенобласты, ее не имеющие.

Метаморфические породы могут иметь следующие структуры: порфиробластовую, лепидобластовую (сланцевую).

Осадочные породы имеют структуры: лептопелитовую (тонкопелитовую), пелитовую (глинистую), крупнопелитовую (иловую), алевритовую (пылевую), псаммитовую (песчаную), псефитовую (крупнообломочную), агломератовую.

По физической природе срастания зерен минералов выделяют:

• гомофазное срастание, когда срастаются два зерна одного минерала;

• гетерофазное срастание, когда срастаются два зерна разных минералов.