3 НИКЕЛЬ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯСЫ

3.1 Тотыққан никель кендерін гидрометаллургиялық өңдеу

3.1.1 Аммиакты ерітінділеу

Аммиакты ерітінділеудің негізінде алғашқы ерітіндіні өңдегенде кобальттың, никельдің, мыстың және мырыштың  тәрізді ерігіш аммиакты комплекстерін (аммиакаттар)  түзу қабылеттігі жатады. Ал    темір және  бостау жынысы бұл сияқты комплекстер түзбейді де, ерітінділеу үрдісі кезінде қалдықта қалады.

Аммиакты ерітінділерде металдардың аммиакттары диссоциацияланады:

Me(NH3)= Me2+ + у (NH3)               (3.1)

Комплектің тұрақсыздық константасы деп жиі айтылатын бұл реакцияның тепе-теңдік константасы, келесі теңдеумен  сипатталады:

(3.2)

Металдардың амиакттарының комплекстерінің тұрақтылығы келесі қатар бойынша  төмендейді.

(3.3)

Комплекстердің тұрақтылығының айырмашылығы металдарды бөлшектей дистилляциялау әдісінің негізі болады.

Қолданылатын аммиакты еріткіштерде  аммиактан басқа аммоний туздары болады,олардың ішінде кең тарағаны аммонийдің сульфаты  және карбонаты.

Комплекстердің маңызды  сипаттамасы олардың анионның табиғатына байланысты ерігіштігі.Ерігіштік келесі қатар бойынша кемиді:

Шикізаттағы темір адсорбциялық қабылеті жоғары гидратталған оксид түзеді.Түсті металдардың түрақсыз аммиакаттары гидролизденіп гидраттар түзуге қабылетті. Түсті металдардың гидраттары  темір оксидтерімен әрекеттесіп, ерімейтін  MeFe2O3·xH2O түзіп, ерітінділеу кезінде жоғалуына әкеліп соғады.

Қазір тотыққан никель кендерін аммиакты сұлбамен гидрометаллургиялық қорыту Кубада (Команданте Рене Латоур) және Чехияда (Серед)жүргізіледі.

Кубадағы зауытта қорытылатын  тотыққан никель кенінің  құрамы, %: Ni – 1,2-1,4; Co – 0,08-0,1; Fe – 35-40; Cr2O3 – 1,6-2,0; MgO – 7-10; SiO2 – 12-15.

Ылғалддығы 2-3% дейін құрғатылған, ұсақталған  никель кені селективті тотықсыздандыруға түседі, онда никель мен кобальт  металға дейін, ал темірдің 3-4% металға, қалғаны  Fe3O4 - ке дейін  тотықсызданады.

Температурасы 6000С өртенді бейтарап атмасфералы сумен суытылатын суытқышқа түсіп, 80-900С дейін суытылады. Суытқыштан өртенді құрамында5,0-7,0%NH3және  4,0-6,5%CO2бар ерітінді құйылған ыдысқа түседі. Одан қойыртпақ бетоннан жасалған турбоаэраторда үшсатылы ерітінділеуге келеді. Ерітінділеу үрдісі келесі реакциялар бойынша жүреді:

Ni + 6NH3 + CO2 + 0,5O2 = Ni(NH3)6CO3    (3.4)

Co +  6NH3 + CO2 + 0,5O2 = Co(NH3)6CO3     (3.5)

Темір және кобальттың басым білігі қалдықта қалады. Әр ерітінділегеннен кейін қойыртпақты қоюландырады. Ерітінділеудің құрамында 12г/л дейін Ni, 0,2г/л дейін Со және 0,9г/л дейін Fe бар. Қойылтқыштың бірінші сатысынан  алынган жоғарғы ағыны турбоаэроторда ауамен өңделеді. Мұнда ерітінді темірден толық тазарады. Турбоаэратордан шыққан ерітіндіде темір 0,03г/л-дан аспайды.

Алынган ерітінді көптабақты болат колонналарда  температурасы 190-200оС өткір бумен термиялық ыдыратылғанда ерітіндіде 2% жуық аммиак қалады. Ерітіндіде аммиак осы деңгейге жеткенде никель менкобальттың карбонаттары түзіліп, тұнбаға түседі. Қойлтып сүзгеннен кейін құрамында 49-50% Nі, 0,4%Co, 2,4%Fe  және 60-65% ылғалдық бар тұнба  алынады.

Тұнба құбырлы пештерде 11000С температурада тотықтырғыш  атмосферада күйдіріледі. Нәтижесінде құрамы  77-78% Nі, 0,6-0,7% Co, 0,1-0,3% Fe, 0,01-0,02% S, 0,01% Zn бар никель оксиді алынады.

Никель оксидін агломерациялық мәшинеде күйежентектейді. Агломерация шикіқұрамына  35% NiO, 45% айналымды агломерат, 12% тозаң және 8% көмір кіреді.

Алынған агломерат ұсақталады, +25 мм, +6 мм және -6 мм фракциялар себіліп бөлінеді. Бірінші және үшінші фракция агломерация үрдісінің басына жіберіледі, ал екінші фракция тауарлы өнім болып саналады.

Тауарлы өнімнің құрамы, %: Ni – 88-90; Co – 0,7; Cu – 0,3; Fe – 0,3; S – 0,05; O2 – 7,5; C – 0,14; SiO2 – 1,7.

Кеннен никельдің агломератқа өтуі 76%, ал кобальттікі 20%дейін.

3.1.2 Күкіртқышқылды ерітінділеу

Тотыққан никель кендерін   тікелей күкірт қышықылымен өңдеу жақсы нәтиже бермейді. Өйткені күкірт қышқылының шығыны көп, никель мен кобальттың ерітіндіге өтуі төмен және ерітіндіге көп мөлшерде темір өтіп, кейіннен никель мен кобальтты ерітіндіден бөліп алуды едәуір қиындатады. Сондықтан өндірісте тотыққан никель кендерін ерітінділеу үшін автоклавтар қолданылады. Өндірістік көлемде бұл әдіс Кубада «Команданте Педро Сото Альба» зауыдында игерілген.

«Команданте Педро Сото Альба» зауыдында қорытуға түсетін никель кенінің құрамы: 1,35% Ni; 0,14% Co; 46,0% Fe; 0,04% Zn; 0,024% Cu, 3,0%SiO2; 1,0% Mg; 2,5% Cr2O3; 8,0% Al2O3.

Технологиялық үрдіс келесі негізгі сатылардан тұрады:

кенді дайындау;

никель мен кобальтты автоклавты ерітінділеу;

ерітіндіні бейтараптандыру;

кекті жуу және никелі бар ерітіндіні қоспалардан тазарту;

коллективті концентратты автоклавты тұндыру.

Кенді ұсақтамай сулы қойыртпаққа айналдырады, қойыртпақтан ірі фракциясын бөліп алады, ал қалған, құрамында 25% қатты бар, қойыртпақты құбырлы жеткізгіш арқылы зауытқа жібереді.

Зауытта қойыртпақтықаттысы 45-48% болғанға дейін қойылтып, ерітінділеу цехына жібереді. Онда қойыртпақты 70-900С дейін қыздырады да, жоғары қысымды сорғыштармен қыздырғыш мұнараға жіберіледі.Онда ол өткір бумен 230-2500С дейін қыздырылады. Қыздырғыштан қойыртпақ әрқайсысында төрт автоклав орналасқан төрт параллель батареяларға ерітінділеуге түседі. Автоклавтың диаметрі 3,05м, биіктігі 15,85м. Бір автоклавтың сиымдылығы  62 м3. Әр батареяның бірінші автоклавына үшсатылы сорғыштың көмегімен 98%-дық күкірт қышқылын береді. Автоклавтарда ерітінділеу 240-2450С температурада, 3,8-4,6 МН/м2 (38-46 атм) қысымда мөлшермен 1,5 сағат ішінде жүргізіледі. Автоклав болат беттерден жасалған, іші алдымен қорғасынмен қапталады, одан соң қышқылға төзімді кірпішпен және кейіннен графит блоктармен шегенделеді.

Ерітінділегеннен кейін қойыртпақ  жылу алмастырғыштарда 120-1250С дейін суытылады да, буландырғыш бактарға түсіп, қысымы атмосфералық  қысымға дейін төмендетіледі. Буландырғыш бактан, құрамында 35% қатты және никель мен кобальттан басқа 25г/л H2SO4 пен аздаған темір, магний және хром бар ерітінді бар қойыртпақ жууға жіберіледі.

Бөліп алынған қатты қойылтқышта қарсы ағынды декантация принципімен жұмыс істейтін қойылтқыштарда алты сатылық қарсы ағынды жуғаннан кейін күресінге, ал ерітінді бейтараптандыруға (нейтрализация) жіберіледі.  Қатты қалдықтың шығымы  кен массасынан 93% құрайды. Қатты қалдықтың химиялық құрамы:  0,06% Ni; 0,0008% Co; 51,0% Fe; 4,3% Al; 0,43% Mn; 2,1% Cr; 3,5% SiO2; 3,0% дейін S.

Ерітінділеу кезінде ерітіндіге 95-96% никель мен кобальт, 0,36% Fe, 11%  дейін Al, 57-60% Mg  жәнеMn, 3,2% Cr және толығымен мырыш пен мыс өтеді.

Алынған ерітіндінің құрамы: 6,0 г/л Ni, 0,64 г/л Co, 0,11 г/л Cu, 0,8 г/л Fe, 2,3 г/л Al, 0,18 г/л Zn, 1,98 г/л Mn, 2,76 г/л Mg, 28 г/л H2SO4.

Бейтараптандыру алдында ерітіндіні күкіртті сутекпен өңдеп, үш валентті темірді екі валенттіге, ал алты валентті хромды  үш аленттіге айналдырады. Бұл операция осы металдардың гидрооксидтерін бейтараптау кезінде тұнбаға түсуін болдырмайды.

Бейтараптау мұхит түбінен алынған, құрамында 95% CaCO3 бар, коралдардан дайындалған қойыртпақпен жүргізіледі. Коралды қойыртпақты мұқтят жуып,  механикалық араластырғышы бар реакторға береді. Бейтараптау кезінде қышқылдық 2,5-2,8 г/л H2SO4 (pH =2,6) дейін төмендейді. Бейтараптанған қойыртпақ қойылтылады. Гипсты қалдық жууға жіберіледі.

Мөлдірленген ерітінді өткір бумен 120-1300С дейін қыздырылып, горизонталды цилиндрлік автоклавтарға жіберіледі. Автоклавтардың іші қышқылға  төзімді кірпішпен шегенделіп, үш бөлікке бөлінген. Әр бөлік екі импеллері бар турбина типтіараластырғышпен жабдықталған. Автоклавтарда ерітінді 1 МН/м2 (10 атм) қысымда күкіртті сутекпен өңделеді. Ерітінді автоклавта 20-25 минут болады.  Түртпе (затравка) ретіндеайналымды сульфидті концентрат қолданылады. Осы жағдайларда 99% Ni, 98% Co, 4% Fe, 13% Cr, мыс пен мырыш толығымен тұнбаға түседі. Қойылтқыштың жоғарғы ағыны күресінге жіберіледі. Төменгі ағынның қатты бөлігі, коллективті  никель-кобальтты концентрат зауыдтың дайын өнімі болады. Сульфидті концентраттың құрамы,: Ni – 55-60; Co – 5-6; Fe – 0,4-0,5; Cr – 0,3-0,4; Cu – 0,2-0,3; Zn – 1,0-1,1; S – 35-36.

АҚШ-тың «Порт никель» зауыдында сульфидті мысты-никельді концентраттарды өңдеу келесі негізгі операциялардан  тұрады:

коллективті концентратты еріту;

ерітіндіні қоспалардан тазарту;

металдық никель ұнтағын атоклавты тұндыру;

қара кобальтты қалдықты тұндыру;

кобальтты қалдықты ерітіп, металдық кобалт ұнтағын автоклавты тұндыру;

алюминий сульфатын өндіру.

3.2 Сульфидті никель кендерін гидрометаллургиялық әдіспен өңдеу

3.2.1 Автоклавты ерітінділеу

Сульфидті  никель кендерін гидрометаллургиялық өңдеуде автоклавты үрдістер тиімді қолданыс тапты.

Сульфидті шикізатты автоклавты ерітінділеуде еріткіштер ретінде күкірт қышқылының және аммиактың ерітінділері жиі қолданылады. Жалпы түрде ерітінділеу келесі реакция теңдеулері бойынша жүреді:

2MeS + O2 + 2H2SO4 = 2MeSO4 + 2S + 2H2O            (3.6)

MeS + 2O2 + aq = MeSO4 aq                         (3.7)

MeS  +8NH3+2H2SO4= Me(NH3)6SO4+(NH4)2S2O3 +H2O(3.8)

Сульфидтердің тотығу түрі ерітіндінің қышқылдығы және температурасымен анықталады.

Температура 1130С-дан кем болмаса, ал рН = 1,0-1,5 және тотықтырғыштың концентрациясы  жеткілікті болса, сульфидтердің көпшілігі  элементті күкірт түзіп тотығады. Егер тотықтырғыштың концентрациясы жеткіліксіз болса, бұл жағдайларда сульфидтердің тотығуы күкіртті сутек жүзіп жүреді.

Элементті күкірттің  балқу температурасынан жоғары температурада тотықтырғыш жағдайда сульфидтердің тотығуы сульфат түзе жүреді.

Сілтілік (аммиактық) ортада элементті күкірттің түзілуі мүмкін емес. Сульфидтердің тотығуының негізгі өнімдері SxOу2-  типті күкірті бар иондар немесе NH4SO4NH2 болады.

Күкіртқышқылды немесе аммиакты ерітінділеу реакциялары гетерогендік үрдістерге жатады да, тізбектелген бірнеше сатыдан өтеді:

-ерітіндіні газ күйіндегі оттегімен қанықтыру;

-оттегі мен еріткіштің сульфидтік реакциялық бетке диффузиясы;

-химиялық реакция;

-реакция өнімдерінің ерітінді көлеміне диффузиясы.

Бұл үрдістердің жылдамдығы шектеуші сатының жылдамдығымен анықталады. Шектеуші сатының жылдамдығын  анықтау үрдістің параметрлерін өзгерту арқылы реакцияның жылдамдығына әсер етуге болады.

Мысалыы, шектеуші саты үшінші (химиялық реакция) болса, реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторлар температуралар мен катализатор болады.

Ерітінділеуге түсетін сульфидті концентраттарда түсті металдар мен темір жоғарғы және төменгі сульфидтерден тұрады. Флотациялық концентраттарда темір негізінен FeS2, FexSу және FeS түрінде болады.

Пирит тұрақты сульфидтердің бірі, аммиакты ортада тотықпайды, ал қышқыл ортада келесі реакциялар бойынша тотығады:

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4 (3.9)

2FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4  = Fe2(SO4)3 + H2O                (3.10)

Fe2(SO4)3 + 4 H2O = Fe2O3·H2O + 3H2SO4  (3.11)

(3.9), (3.10) және (3.11) реакцияларды қосқанда қышқыл ортада пириттің тотығу реакциясын береді:

2FeS2 + 7,5O2 + 5H2O = Fe2O3·H2O + 4H2SO4    (3.12)

Қышқыл ортада пиротин күкіртті сутек түзіп тотығады. Күкіртті сутек элементті күкіртке дейін тотыға алады.

FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S                                    (3.13)

2FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O       (3.14)

H2S + Fe2(SO4)3 = 2FeSO4 + H2SO4 + S                 (3.15)

Fe2(SO4)3 + 4 H2O =  Fe2O3·H2O + 3 H2SO4  (3.16)

Аммиакты ортада пирротин келесі реакциялар бойынша тотығады:

FeS + NH3 + H2O = Fe2O3·H2O + (NH4)2S2O3    (3.17)

2(NH4)2S2O3 + 2O2 = (NH4)2S3O6 + (NH4)2SO4 (3.18)

(NH4)2S3O6 + 2O2 + 4NH3 + H2O = NH4SO3NH2 + 2(NH4)2SO4 (3.19)

Концентратта никель мен кобальт темір сульфидімен тығыз байланыста жоғары сульфидтер түрінде, ал штейнде Ni3S2және Co4S3түрінде болады.

Күкірт қышқыл ортада автоклавты ерітінділегенде никель сульфидтері келесі реакциялар бойынша тотығады:

NiS + 2O2 = NiSO4 (3.20)

NiS + 0,5O2 + H2SO4 = NiSO4 + S + H2O           (3.21)

Ni3S2 + 4,5O2 + H2SO4 = 3NiSO4 +  H2O                            (3.22)

(3.21) реакция бойынша элементарлы күкірттің  түзілуі аз, сондықтан никель сульфидтері негізінен  сульфаттар түзе тотығады.

Сульфидті материалдарды аммиакты ерітінділеген кезде никель, мыс және кобальт аммиакаттар түрінде ерітіндіге өтеді, ал темір тотығып гидооксид түрінде тұнбаға түседі.

Құрамында 14,0% Ni, 3,0% Cu, 0,2-0,4% Co, 35,0% Fe, 28,0% S бар сульфидті никель концентраттарын автоклавтарда аммиакты ерітінділеу Канаданың   Форт-Саскачеван қаласындағы «Шеррит-Гордон» компаниясында қолданылады.

Бұл зауытта сульфидті никель концентратын өңдеу технологиялық сұлбасы келесі операциялардан тұрады:

71-820С температура  мен 700 кПа қысымда екі сатылы ерітінділеу;

- мөлдірленген ерітіндіні қысымы аз  жабық қазандарла қайнатып, температураны біртіндеп 1100С дейін көтеру. Осы кезде мыс сульфид түрінде тұнбаға түседі;

- тиосульфаттар мен политионаттарды 177-2460С температура мен 49 атм. қысымда ауадағы оттегімен сульфаттарға дейін тотықтыру;

- 200-2100С температура және 17,5-35,0 атм. қысымда  никельді сутегімен тотықсыздандыру;

- қалған никельді және кобальтты күкіртті сутекпен тұнбаға түсіру;

- кобальтты ерітіндіге өткізу;

- кобальтты сутегімен тотықсыздандыру;

- қолданылған ерітіндіден аммоний сульфатын кристалдандыру.

Келтірілген сұлба бойынша металдардың шығымы: никель – 90-95%,  кобальт – 50-75%, мыс – 88-92%, күкірт - 75%.

Сульфидті никель концентратын аммиакты сұлба бойынша өңдегенде мыс сульфиді (70% Cu), никель ұнтағы (99,8-99,9% Ni), кобальт ұнтағы  (99,6% Co) және аммоний сульфаты алынады.

3.2.2 Күкіртқышқылды ерітінділеу

Күкіртқышқылды автоклавты ерітінділеу Растенберг (ОАР) зауыдында қолданылады.  Онда мысты-никельді файнштейннен асыл металдармен байытылған қатты қалдық және ерітіндіден қосалқы мыс пен никель алады.

Ресейде күкіртқышқылды автоклавты ерітінділеу сульфидті никель концентраттарын және никель файнштейнін еріту үшін қолданылады.

Сульфидті никель концентраттарын еріткенде, құрамында 120-130г/л Ni, 1,8-2,0г/л Co, 2,0-3,0г/л Cu, 0,02-0,05г/л Fe бар ерітінді алынады. Ерітіндіге 95%-ға дейін Ni, 85%-ға дейін Co, 35%-ға дейін Cu және 80%-ға дейін Fe өтеді.

Никель файнштейнін еріткенде ерітіндіде 100-120г/л Ni, 0,5-0,8 г/л Co, 0,5-1,5 г/л Cu, 2-5 г/л H2SO4 болады.Никельдің ерітіндіге өтуі 96-98%.