Лекция 12

1Шойынның түзілуі

Домна пешінде темірдің тотықсыздануы шикіқұрамның барлық биіктігі бойынша жүреді. Шикіқұрамда тотықсызданған темір көрікке жеткенге дейін қатты кеуекті күйде болады. 400-6000С температурада темір күйе көміртегімен көміртектене бастайды. Күйе көміртегі кеуекті темірдің бетінде келесі реакция бойынша түзіледі:

2СО = Скүй + СО2                                  (1.89)

Күйе көміртегі темірде ериді немесе онымен карбид түзеді:

3F + C = Fe3C                                     (1.90)

Көміртектену барысында темірдің балқу температурасы төмендейді. Төмен түсу барысында темірдің  көміртектенуі арта түседі де, белгілі шамадан (4,3%С) артқанда  балқу температурасы қайта көтеріле бастайды.

Көміртектенген (2-2,5% С ) темір 12000С температурада балқи бастайды. Түзілген сұйық металл тамшылары көрікке қызған кокс қабаты арқылы өтеді.   Сұйық темір қатты темірге қарағанда қарқынды көміртектенеді. Тамшы кокспен қатынасқанда көміртегі темірде ериді:

Fe  + Cкокс = [C]Fe                                 (1.91)

Сұйық металл тамшылары төмен жылжығанда оған  Si, Mn, P тағы басқа да пеште тотықсызданған элементтер аздап өтеді. Бұл темірдің көміртегімен және басқа да эллементтермен қорытпасы көрікте жиналады.

Сонымен домналық балқыту кезінде шойынның түзілуі темірдің көміртектенуі, тотықсызданған темірдің балқуы және онда басқа тотықсызданған элементтердің еруі нәтижесінде болады.

Темірдегі көміртегінің ақырғы мөлшері көрікте түзіледі. Оны реттеу мүмкін емес, мөлшері шойынның температурасы мен құрамына байланысты анықталады. Температураны көтергенде шойында көміртегінің мөлшері артады. Марганец пен хром, карбид түзуші элементтер болғандықтан,  темірде көміртегінің мөлшерінің көбеюіне әкеледі. Кремний,  фосфор және күкірт темірмен силицидтер, фосфидтер және сульфидтер түзеді. Олар темірде көміртегін азайтады. Шойындағы көміртегінің мөлшерін жуық шамамен келесі формула бойынша анықтауға болады:

[C]шой. = 4,8 + 0,03Mn – 0,27Si – 0,32P – 9,032S,           (1.92)

мұнда  Mn, P,Si, S - шойындағы Mn, P, Si және  S мөлшері, %.

Домналық шойындар үш топқа бөлінеді:

- қолданбалы шойын, кейін болат алуға арналған;

- құйма шойын, шойын құймаларын алуға арналған;

- домналық ферроқорытпалар, болатты оттексіздендіруде немесе легірлеудде қолданылады.

Қолданбалы шойын домналық процестің негізгі өнімі, оның үлесіне барлық өндірілетін шойынның  90% келеді. Қолданбалы шойынның құрамы %: С - 4,4–4,8; Si - 0,3–1,2; Mn - 0,15–1,0;  P - 0,1–0,3; S - 0,01–0,03.

Құйма шойын қолданбалы шойыннан кремнийдің және кей жағдайда фосфордың артық мөлшерімен ерекшеленеді. Құйма шойынның құрамы,  %:  С - 3,5-4,0;  Si- 1,2-3,6; Mn - 0,3- 1,5;  P - 0,08 -1,2; S - 0,02 -0,05.

Домналық ферроқорытпаларға ферромарганец жатады, онық құрамы, %: Mn – 70-75; Si - 2 дейін; P - 0,33 - 0,45; S - 0,05 дейін. Тағы, құрамында  9-15% Si бар ферросилиций және 15-25% Mn бар, жылтыр шойын кіреді.

- Домна пешінде металдық балқыманың күкіртсіздену процестері

Күкірт шойын мен болатта зиянды элемент қатарына жатады. Құйма шойында күкірт оның тұтқырлығын азайтады және құймалардың беріктігін төмендетеді. Болаттағы күкірт қыздырғанда оның беріктігін төмендетеді (красноломкость). Шойында күкірттің мөлшері  0,03-0,05 % аспау керек.

Домна пешіне күкірт негізінен кокспен түседі (70-90%). Қалған күкірт кенмен, агломератпен және шекемтастармен келеді. Кокста күкірт үш түрде болады: органикалық, сульфидтік және сульфаттық. Кендерде күкірт пирит FeS2, пирротин FeS  және сульфаттар СаSO4 және ВаSO4 түрінде болады. Флюстелген агломератта күкірт СаS, СаSO4 және  ВаSO4, ал  флюстелген шекемтастарда СаSO4  түрінде болады.

Домна пешінде күкірт шойын, қож және газдардың арасында таралады. Газдармен күкірттің кету дәрежесі 19 % шамасында. Қалған күкірт шойын мен қождың арасында келесі реакция бойынша таралады:

[S] + [Fe] + (CaO) = {CaS) + (FeO)               (1.93)

Бұл реакцияның жүру дәрежесін күкірттің таралу коэффициенті сипаттайды:

LS =                                           (1.94)

мұнда  (S) – қождағы күкірттің концентрациясы, %;

[S] – шойындағы күкірттің концентрациясы, %;

LS – күкірттің таралу коэффициенті.

(1.93) реакцияның тепе-теңдігі қожда кальций оксидінің (СаО) мөлшері көбейгенде және темір оксидінің (FeO) мөлшері азайғанда оңға ығысады. Яғни, шойынан күкіртті толығырақ кетіру үшін оның негіздігін жоғарылатып, онда  FeO мөлшерін азайту қажет.

Шойында магний оксидінің 5-10 % мөлшерінде  болуы  оның  күкіртсізденуін жоғарылатады.  MgO қождың тұтқырлығын төмендетуі нәтижесінде  күкірттің қожға өтуіне себепші болады. Осының нәтижесінде күкірттің қож бен шойынның арасында таралу коэффициентінің шамасы жоғарылайды. Қождың негіздігін жоғарылатып онда   MgO мөлшерін арттыру қожың шығымын жоғарылатады, бұл кокстың шығынын артырып пештің өнімділігін төмендетеді. Сондықтан шойынды күкіртсіздендіру кезінде екі жағдайды ескеру керек, экономикалық жағынан не тиімді – пеш жұмысының басқа көрсеткіштерін нашарлатып жоғары сапалы шойын алу ма, немесе керісінше ме?

Қолданбалы шойын алу кезінде күкірттің таралу коэффициенті  қождың негіздігі бірге тең болғанда 30-70 болады. Негіздік азайғанда 22-ге жетуі мүмкін. Шойында күкірт 0,015-0,05 %, ал қожда 0,55-2,0 % мөлшерінде болады.

Көптеген зауыдтарда шойынды пештен тыс күкіртсіздендіру қолданылады. Күкіртсіздендіру қож тасымалдайтын ожауларда болат өндіру цехына тасымалдау кезінде жұргізіледі.

Күкіртсіздендіргіш ретінде сода, металдық магний, кальций карбиды және әк қолданылуы мүмкін. Бұл кезде шойындағы күкірт қожға  сәйкесінше Na2S, MgS және   CaS түрінде өтеді.Пештен тыс күкіртсіздендіру домналық процестің қымбаттауына әкеледі, өйткені қосымша қондырғылар мен реагенттердің шығынын қажет етеді.

3 Фурма  аймағындағы процестер

Фурма аймағында домналық балқытудың негізгі процестерінің бірі – кокс көміртегінің жануы жүреді, нәтижесінде көрік газдары түзіледі. Фурма аймағында кокстың жануының нәтижесінде:

- шикіқұрам мен газдарды қыздыруға қажетті жылу бөлінеді;

- шойын мен қож балқиды;

- тотықсыздандырғыш газдар түзіледі;

- кокстағы көміртегінің газдануы нәтижесінде, шикірамның жоғарыдан төмен қарай жылжуын қамтамасыз ететін, бос кеңістік түзіледі.

Кокстағы көміртегін жағу үшін пешке фурмалар арқылы берілетін ауаның оттегі қолданылады. Қазіргі кезде процестің қарқындылын артыру және кокстың шығынын азайту үшін пешке    1100 – 1300оС дейін қыздырылған үрлеу беріледі.

Көміртегінің тотығуы фурма маңында пеш кеңістігінің аз көлемінде жүреді. Бүл кеңістік тотықтырғыш зона деп аталады (4-ші сурет).

Үрлеудің үлкен жылдамдығы фурма алдында кокс түйіршіктерінің айналуын туғызады, сондықтан олар тотықтырғыш зонада қалқыма күйде жанады.

Ішкі зонада бос оттегі бар. Онда көміртегі СО2-ге дейін көп жылу бөле жанады:

С + О2 = СО2                                      (1.95)

I – ішкі зона;   II – шеткі зона

4-ші сурет Домна пешінің фурма маңындағы тотықтырғыш зонасының үлгісі.

Бос оттегі жоқ, тек СО2 бар шеткі зонада көміртегінің тотығуы эндотермиялық реакция бойынша жүреді:

СО2+ С = 2СО                                   (1.96)

(1.95) және  (1.96) реакцияларды қосып көп мөлшерде жылу бөле жүретін фурма маңында көміртегінің жану реакциясын аламыз:

2С  + О2 = 2СО                                  (1.97)

Кокстағы көміртегінің жану процесінің ақырғы өнімі тотықсыздандырғыш газ  СО болады.

Жану кеңістігінде СО2-нің жоғалу шекарасы тотықтырғыш зонанаң шекарасы болады.

Тотықтырғыш зонаның көлемі үрлеу мөлшерін арттырғанда ұлғаяды, ал қысымды және  температураны көтеріп, үрлеудегі оттегінің концентрациясын арттырғанда кішірейеді.

Үрлеуде үнемі болатын ылғал көрікте келесі теңдеу бойынша ыдырайды:

H2O + C = CO + H2                                 (1.98)

Қымбат және тапшы коксты үнемдеу үшін пешке фурмалар арқылы  көміртекті отын үрлейді. Ең көп қолданылатыны табиғи газ.

Көрікке үрленетін табиғи газ үрлеудің оттегімен әрекеттеседі:

СН4 +0,5О2 = СО + 2Н2О                             (1.99)

Сондықтан көрік газы негізінен СО, Н2 және  N2-ден тұрады.

Жану фокусында максималды температура 1900-20000С. Тотықтырғыш зонаның шекарасында 16000С дейін төмендейді, ал көріктің цетрінде 1400-15000С. Көрікте қызған тотықсыздандырғыш газдар шикіқұрам бағанасы бойымен колошникке қарай көтеріледі.

Үрлеуге оттегін, табиғи газды, ылғалды қосу көріктің температуралық жағдайын өзгертеді. Үрлеуде ылғалды көбейту температураны төмендетеді, өйткені судың булануы мен молекулаларының диссоциациялануы жылу жұмсалуын қажет етеді. Табиғи газ жаққанда жану өнімдерінің көлемі артады, бұл да көрікте температураның төмендеуіне әкеледі. Үрлеуді оттегімен байытқанда жану өнімдерінің көлемі азаяды да көрікте температура жоғарылайды. Барлық жағдайда да көрікте температура 1400-14500С төмен болмау қажет.

Үрлеуді оттегімен байыту және пешке табиғи газ беру домна процесінің қарқындылығын арттырады. Бірақ оттегі мен табиғи газдың шығынын арттыру домна пешінің қалыпты жұмыс істеуін бұзуы мүмкін – шикіқұрамның бірткелкі түсуінің бұзылуы. Бұларды реттеу үшін тәжрибеде біріктірілген үрлеу қолданады. Біріктірілген үрлеу деп оттегі мен табиғи газ қосылған ауаны үрлеуді айтады. Бұл кезде табиғи газ бен оттегі пеш жұмысының параметрлеріне қарама-қарсы  бағытта әсер етеді. Олардың қатынастарын реттеу арқылы пеш газдарының мөлшерін, осының арқасында балқытудың газ динамикалық жағдайы және пештің температуралық режимдерін өзгертпей сақтау мүмкіндігі бар.

Екінші жағынан біріктірілген үрлеуді қолданғанда домна процесінің көрсеткіштері жақсарады. Оттегін қолдану пеш өнімділігін арттырады, ал табиғи газды қолдану кокс шығынын азайтады.

Қазіргі кезде домна пештері үрлеуді  оттегімен  30-35% байытып, табиғи газ шығынын  130-160 м3/(т шойынға) шамасында ұстайды. Осы кезде кокс 20-25% үнемделіп, пеш өнімділігі 15-25 % артады..