ЦЕМЕНТАЦИЯЛАУ ӘДІСІМЕН ЦИАНДЫҚІ ЕРІТІНДІЛЕРДЕН АСЫЛ МЕТАЛДАРДЫ ТҰНДЫРУ

Цианид ерітінділерінен алтын мен күмісті бөлу үшін келесі әдістерді қолдануға болады:

1) мырышпен тұндыру;

2) алюминиймен тұндыру;

3) ион алмастырғыш шайырлармен сорбциялау;

4) белсенді көмірмен сорбциялау;

5) экстракция.

Циандық процестің дамуының басынан бастап соңғы уақытқа дейін цианид ерітінділерінен асыл металдарды тұндырудың негізгі және іс жүзінде жалғыз әдісі мырышпен цементтеу болды. Қазіргі уақытта бұл әдіс алтын өндіру өнеркәсібінде жетекші орынды сақтап отыр. Алайда, соңғы жылдары ион алмастырғыш шайырлар мен белсенді көмірді қолдануға негізделген сорбциялық әдіс кеңінен таралуда. Оның мүмкіндіктері өте жоғары, уақыт өте келе оның рөлі едәуір артады деп күту керек. Асыл металдарды алюминиймен цементтеу процесі негізінен тарихи қызығушылық тудырады; бұл әдіс біраз уақыттан бері күміс кендерін циандауда қолданылды. Экстракциялық әдіс әлі зерттеу сатысында.

§ 1. Алтынды мырышпен тұндырудың физика-химиялық негіздері

Асылт металдарды мырышпен цементациялау процесінің теориялық негіздерін шетелдік және отандық ғалымдар әзірледі. Отандық ғалымдардың ішінде И.Н.Плаксин, Н.А.Суворовская, О.К. Будникова, И.А. Каковский, Г.Н. Шивринді ерекше атап өту керек. Цианид ерітінділеріндегі металдардың кернеулерінің қатарында мырыш (-1,26 В) потенциалы алтын (-0,54 В) және күміс (-0,31 В) потенциалына қарағанда теріс. Сондықтан мырыш металы асыл металдарды цианид ерітінділерінен оңай ығыстырады:

2 Au (CN)2- + Zn = 2 Au + Zn (CN)42-             (146)

2Ag (CN)2- + Zn = 2Ag + Zn (CN)42-               (147)

(146) реакциясының тепе-теңдік константасы 1,0-1023, ал (147) реакцияның 1,4-1032. Демек, термодинамикалық тұрғыдан алтын мен күмісті толығымен тұнбаға түсуі мүмкін. (146) және (147) негізгі реакцияларымен қатар, цементтеу процесі кезінде қосымша реакциялар да айтарлықтай дәрежеде жүреді. Күшті тотықсыздандырғыш бола отырып, мырыш газ тәрізді сутегіні шығару арқылы су молекулаларын тотықсыздандыра алады:

2Н2О = Н2 + 2ОН- — 2е, = - 0,83 В            (148)

Қазіргі идеяларға сәйкес, цементациялау процесі электрохимиялық болып табылады және оны гальваникалық микроэлементтердің жұмысына теңеуге болады. Металдық мырышты цианид ерітіндісіне батырған кезде мырыш пен ерітінді арасында иондар алмасу басталады, нәтижесінде мырыштың анодты бөліктерінде ионизация жүреді, ал катодтарда алтын, оттегі мен су тотықсызданады келеді. Бұл жағдайда электрондар металл арқылы анод бөліктерінен катодтарға өтеді.

Алтынның тұндыру жылдамдығы шекті ток шамасымен шектеледі, яғни Au(CN)2- аниондарының катодты аймақтардың бетіне диффузиялау жылдамдығымен. Сондықтан цементациялауды жеделдету үшін диффузия жылдамдығының жоғарылауына ықпал ететін барлық әдістер қолданылады – катод бетінің жоғарылауы, қарқынды араластыру, температураның жоғарылауы.

Іс жүзінде, тұндыру жылдамдығын арттыру үшін мырыш металын алдын-ала қорғасындау арқылы катод бетін ұлғайтудан тұратын әдіс кеңінен қолданылады. Ол үшін мырыш металы еритін қорғасын тұзының (сірке суы немесе азот қышқылы) ерітіндісімен өңделеді. Мырыштың бетінде өте үлкен ерекше беті бар металл қорғасынның борпылдақ кеуекті тұнбасы пайда болады. Мұндай қорғасынданған мырышты қолдану тұндыру процесін едәуір жылдамдатады. Сондай-ақ, катод бетінің жоғарылауына жұқа ұнтақ (шаң) түрінде мырыш металын қолдану ықпал ететіні анық. Қарқынды араластыру цементтеу кезінде екі есе әсер етеді. Бір жағынан, бұл алтынның қалпына келуінің шекті тогының жоғарылауына, демек оның тұндырылуын жеделдетуге әкеледі; екінші жағынан, оттегінің қалпына келуінің шекті тогы бір уақытта артады, нәтижесінде мырыштың пайдасыз шығыны артады.

Сонымен қатар, қарқынды араластыру кезінде мырыш металл бөлшектерінен ығыстырылған алтын пленкаларының бөліну қаупі бар. Алтынның мырышпен байланысы болмаған кезде алтын бетінің стационарлық потенциалы оң жаққа ауысады (ерітілген оттегімен поляризация нәтижесінде) және ығыстырылған металдың кері еруі басталады. Сондықтан, іс жүзінде цианид ерітінділері олардан асыл металдарды тұндыру алдында көп жағдайда деаэрация операцияларына ұшырайды (тотығудан босатылады), тұндырудың өзі дисперсті мырыш қабаты арқылы қышқылсыздандырылған ерітіндіні ағызу арқылы жүзеге асырылады. Бұл Au(CN)2-  аниондарының мырыш бетіне жеткілікті жоғары диффузия жылдамдығын қамтамасыз етеді, сонымен бірге цемент шөгінділерінің құрылымын сақтау және оттегінің болмауы алтынның кері еру мүмкіндігін азайтады және мырыш шығынын азайтады.

Сонымен қатар, ағып кету (просачивание) әдісінде асыл металдарға бай ерітінді ең аз белсенді (пайдаланылған) мырышпен байланысады, ал ерітінді барған сайын жаңа тұндырғышпен байланысады, яғни қарсы ағындық принципі жүзеге асырылады. Нәтижесінде тұндырудың жылдамдығы мен тереңдігі қосымша артады. Цианидтің жеткілікті концентрациясы болмаған кезде мырыштың тотығуы ZnO22- мырыш ионының пайда болуымен жүреді:

2Zn + 4 ОН- + О2 = ZnO22- + 2Н2О       (152)

Zn + 2 ОН- = ZnO22- + Н2                      (153)

Сілтінің төмен концентрациясында ZnO22-  ионы суда ерімейтін мырыш гидроксидінің ақ тұнбасы түрінде бөлініп гидролизге ұшырайды:

ZnO22-+ 2Н2О = Zn (ОН)2 + 2 ОН-         (154)

Цианидтің жеткіліксіз концентрациясы кезінде гидроксид комплекстіі мырыш цианидімен әрекеттесіп, цианид мырышының ақ тұнбасын құрайды:

Zn (CN)2- + Zn (ОН)2 = 2Zn (CN)2 + 2OH- (155)

Гидроксид және қарапайым мырыш цианиді сілтілік және бос цианид концентрациясы жеткіліксіз цианид ерітінділерінен алтын мен күмісті тұндыру кезінде пайда болатын ақ тұнба деп аталатын негізгі компоненттер болып табылады. Мырыштың бетіне түсіп, ақ тұнба мырыштың ерітіндімен жанасуына жол бермейді және осылайша тұндыру процесін қиындатады. Сонымен қатар, Zn(OH)2 және Zn(CN)2 түзілуі алтын тұнбаның тотығуына әкеледі және оны одан әрі өңдеуді қиындатады.

Ақ шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін асыл металдардың тұнбасы цианид пен сілтінің жеткілікті жоғары концентрациясы бар ерітінділерден алынады.

Цианид пен сілтінің қажетті концентрациясын сақтаумен қатар, ерітіндінің алдын-ала тотығуы ақ тұнбаның пайда болуына өте тиімді кедергі келтіреді. Бұл жағдайда мырыш тотығуының күрт төмендеуі нәтижесінде оң нәтижеге қол жеткізіледі. Алтынды қышқылдандырылған ерітінділерден тұндыру кезінде ақ тұнба тіпті оның пайда болуына ықпал ететін жағдайларда да пайда болмайды. Сонымен, алтынды қышқылданбаған ерітінділерден тұндыру кезінде ақ тұнбаның пайда болуына жол бермейтін жағдай цианидтің концентрациясы 0,05—0,08% және сілтінің мөлшері болып табылады. Егер ерітінділер алдын—ала деаэрацияланған болса, осы реагенттердің әрқайсысының концентрациясын 0,02-0,03% дейін төмендетуге болады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде асыл металдарды тұндырудың оңтайлы шарттары:

1) ерітінділерді алдын ала деаэрациялау;

2) беті жоғары дамыған металл мырышты қолдану;

3) мырышты қорғасындау;

4) Цианид және сілтілік ерітінділердің жеткілікті, бірақ өте жоғары концентрациясы;

5) процесті сулау әдісімен жүргізу.

Өте маңызды және көп жағдайда цианид ерітіндісіндегі қоспалар цементациялау процесіне зиянды әсер етеді. Соның нәтижесінде негізінен,мырыш бетінде тығыз пленка пайда болып, ол тұндыру процесін баяулатып, кейде мүлдем тоқтатып тастауы мүмкін. Ерітінділерде сілтілік сульфидтердің болуы мырыш пен қорғасын сульфидтерінің қабықшаларының пайда болуына әкеледі, олар мырыштың бетін жабады және асыл металдардың цементтелуіне жол бермейді. Тұндыру процесі ерітінділерде күшәләнің аз концентрациясында да күрт нашарлайды. Күшәләнің теріс әсерінің себебі – мырышта кальций арсенатының оқшаулағыш қабықтарының пайда болуы. Коллоидты кремний қышқылы да зиянды әсер етеді, ол әк қатысуымен кальций силикаты пленкасын құрайды. Қорғасын, егер ол ерітіндіде плумбит ионы түрінде болса, мырыштың белсенділігін төмендетіп, оған кальций плумбит пленкасын түзеді.

Сu(СN)32- анионы түріндегі цианид ерітінділеріндегі мыс мырышпен оңай ығыстырылып, оның бетін жабады. Мыстың концентрациясы көп болғанда алтынның тұнуы толығымен тоқтауы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін кейде қорғасынсыз мырыш мысты оңай тұндырады, ал қорғасындалған мырыш әлдеқайда нашар болады. Осыған байланысты мыстың жоғары концентрациясы бар цианид ерітінділері алдымен мыстың көп бөлігін тұндыру кезінде таза мырышпен, содан кейін алтынды тұндыру арқылы қорғасынды мырышпен байланыстырады. Мыс мөлшері аз болған кезде қорғасынды мырышты қолдану тығыз пленканың пайда болуына жол бермейді. Кейбір жағдайларда цианид ерітінділерінде мыстың көп мөлшерін жинамас үшін, олардан асыл металдарды тұндырғаннан кейін олар қалпына келеді (регенерациялайды).

§ 2. Процестің практикасы

Мырыштпен тұндыруға түсетін ерітінділер толығымен мөлдір болуы керек, өйткені мырыш бетіне түскен бөлшектер оның ерітіндімен жанасуын алдын алып,алтынның тұнуына жол бермейді. Сонымен қатар, қалқымалы бөлшектер алтын тұнбасын ластайды, бұл оны кейінгі өңдеуді қиындатады. Сондықтан қоюлатқыштар мен сүзгілерден шығатын және құрамында майда қалқымалы бөлшектердің белгілі бір мөлшері бар алтын бар ерітінділер мөлдірленеді. Ерітінділерді мөлдірлетіу үшін құм сүзгілері, рамалық вакуум сүзгілері, рамалық сүзгі престері, қапшықты сүзгілері және т. б. қолданылады.

Құрылысы бойынша ең қарапайым құрылғы құм сүзгісі. Бұл матамен жабылған жалған түбі бар құмыра (перколяциялық құмыралар сияқты), оның үстіне қалыңдығы шамамен 30 см құм қабаты құйылады. Құм қабаты арқылы сүзіліп, ерітінді қатты бөлшектерден босатылады. Мерзімді түрде құмның жоғарғы қабаты жаңадан ауыстырылады. Құм сүзгілері үлкен аумақты алып жатыр, мезгіл-мезгіл тазалауды қажет етеді, сондықтан олар тек шағын кәсіпорындарда қолданылады.

Қазіргі заманғы кәсіпорындарда цианид ерітінділерін мөлдірленуін жеңілдету үшін ең көп таралғаны вакуум сүзгілері болды. Олар дөңгелек чандарға орнатылған вакуум жақтауларынан тұрады. Мөлдірленген ерітіндіні рамалар арқылы ағызу центрифугалық сорғының көмегімен жүзеге асырылады, ол 30-50 кПа вакуум жасайды.

Бұл тазартқыштың артықшылығы – алып жатқан аймақтың бірлігіне жоғары өнімділік, құрылысының қарапайымдылығы және жұмыста ыңғайлылығы.

Кейбір жағдайларда рамалық сүзгі престері ерітінділерді мөлдірлету үшін қолданылады. Рамалық вакуум сүзгілері мен рамалық сүзгі престерінен басқа, кейде қапты сүзгілері цианид ерітінділерін мөлдірлеу үшін қолданылады. Қапты мөлдірлегіш сүзгі шүберегінен (150x1500 мм) тігілген цилиндрлік қаптар қатарынан тұрады, онда 20-50 кПа қысыммен мөлдірленетін ерітінді беріледі. Қапты сүзгілері жұмыста ыңғайлы болып келеді. Олардың өнімділігі, рамалық вакуумдардың өнімділігіне тең. Мөлдңрлегңштердің жұмысында айтарлықтай қиындықтар бар, олар карбонат пен сульфаттың, кальцийдің және басқа қосылыстардың шөгінділерімен сүзгі матаның бітелуіне байланысты туындайды. Шөгінділер матаның тесіктерін бітеп, сүзу жылдамдығын төмендетеді, құбырларға, ойықтарға және жабдықтың басқа бөліктеріне құйылады. Алтынды тұндырудың келесі операциясында кальцийдің аз еритін қосылыстары тұнба қондырғысының сүзгі тінін бітеп тастайды, құрамында алтын бар тұнбаға айналады, бұл оны әрі қарай өңдеуді қиындатады. Тазартқыштар мен сүзгілерден бітелген мата мезгіл-мезгіл сұйылтылған тұз қышқылымен өңделеді. Алайда, бұл операция тиімсіз және үлкен еңбек пен қымбат тұз қышқылын қажет етеді.

Кейбір шетелдік зауыттарда циандық  ерітінділерден тұздардың тұнбасы әртүрлі реагенттерді, ең алдымен полифосфаттарды, мысалы (NaPО3)6, Na6P4О13 және т.б. қолдану арқылы алдын алады, оларды мөлдірлендіру  алдында цианид ерітіндісіне береді (1 м3 ерітіндіге 1-3 г). Бұл реактивтерді қолдану шөгінділердің тесіктеріне түсетін тұнбаларды азайтады және тұнбаны жұмсақ етеді, бұл оларды механикалық құралдармен де, қышқылмен де тазартуды жеңілдетеді. Нәтижесінде сүзгі тұнбаларыі мен қышқылдың шығыны азаяды және алтынды мырышпен кейінгі тұндыру кезінде алынған құрамында алтыны бар тұнбаныңсапасы артады..

Цианид ерітінділерінен алтын мырыш шаңымен тұндырылады. Бұл әдіс циандық процесін қолданатын көптеген алтын өндіруші кәсіпорындарда қолданылады; бұл тазартылған алтын бар ерітінді деаэрацияға ұшырайды, мырыш шаңымен және сірке қышқылы қорғасынымен араласады және алтынды тұндыру кезінде алтын-мырыш тұнбасын бөлу үшін сүзіледі. Қорғасынды мырыш шаңының үлкен бетіне байланысты цементтеу процесі жоғары жылдамдықпен және толықтығымен жүреді, ал алтынның негізгі бөлігі ерітінді сүзгі бетінде орналасқан кек қабаты арқылы ағып жатқан кезде жиналады.

Фильтрование можно осуществлять на фильтрах различной конструкции: вакуум-рамах, фильтрпрессах, мешочных или свечевых фильтрах. На отечественных предприятиях распространены установки с вакуум-рамами.

Сүзуді әртүрлі конструкциялы сүзгілерде жүзеге асыруға болады: вакуум рамалары, сүзгі престері, қапты сүзгілері. Вакуум рамалары бар қондырғылар отандық кәсіпорындарда кең таралған.

Мырыш шаңының жеңіл тотығуына байланысты оның құрамында әрдайым белгілі бір оксид болады. Жоғары сапалы шаңда металдық мырыштың мөлшері 95-97% болмауы керек, ал +0,105 мм ірілік класының мөлшері 5% - дан аспауы керек. Меншікті беткі қабаты үлкен болып келетін мұндай шаң алтынды жоғары жылдамдықпен және толықтықтай тұндырады. Мырыш тозаңы тығыз жабылатын ыдыста тасымалданады және сақталады.

Ерітіндідегі алтынның мөлшері аз болған кезде мырыш шаңын тұтыну әдетте 1 т ерітіндіге 15-25 г құрайды; бай ерітінділер жағдайында ол 1 т ерітіндіге 40-50 г дейін көтеріледі. Қорғасын тұздарының шығыны шаңның шамамен 10-30% құрайды. Алтынның тұндыру дәрежесі 99,5-99,9%—ға жетеді, алтынсыздандырылған ерітінділердегі алтынның концентрациясы 0,02-0,03 г/м3 аспайды.

§ 3. Циандық тұнбаларды өңдеу

Асыл металдардың мырыш шаңымен тұндырылуы нәтижесінде өте күрделі материалдық құрамы бар цианидті шөгінділер (шламдар) алынады. Алтын мен күмістен басқа, олардың құрамында мырыш металы, қорғасын металы, мырыш гидроксиді және карбонаты, қарапайым мырыш цианиді, карбонат және кальций сульфаты, мыс, темір, мышьяк, сурьма, селен, теллур қосылыстары болады. Сонымен қатар, шөгінділерде аз мөлшерде кальций, алюминий, кремний оксидтері және т.б. бар. Цианид ерітінділерінің үлкен көлемінен тұндырылған бұл элементтер шламдарда шоғырланған. Сонымен, бастапқы кендегі никель, кобальт, вольфрам, молибден және т.б. өте аз мөлшерде болса да, бұл металдардың айтарлықтай мөлшері шламдарда болуы мүмкін. Тұнбаның құрамы цианид ерітінділерінің құрамына және тұндыру жағдайларына байланысты. Тұнбадағы алтын, мырыш, қорғасын, мыс құрамы мынадай шектерде ауытқиды,%: 5 - (30-35) Au, 20-60 Zn, (4-5) - (20-25) Pb, пайыздың оныншы үлесінен 20-30 Си дейін. Кейбір зауыттардың тұнбаларында 12% - ға дейін селен бар. Тұнбаларды өңдеу әдісі олардың құрамымен, өндіріс ауқымымен және басқа да факторлармен анықталады. Ең көп таралған әдіс – тұнбаны қышқылмен өңдеу, оны тесу (кептіру) және алтын-күміс қорытпасын алу арқылы балқыту. Сондықтан жуылған және құрғаған тұнба H2SO4 10-15% ерітіндісімен ерітінділеуге түседі.

Бұл операцияның мақсаты - мырыш пен басқа қышқыл еритін қосылыстардың негізгі массасын алып тастау. Шаймалау диаметрі 2-3 және биіктігі 1,5-2 м табақ қорғасынмен қапталған құмыраларда жүзеге асырылады. Араластыру араластырғыштармен немесе сығылған ауамен жүзеге асырылады. Қызмет көрсетуші персоналдың улануын болдырмау үшін күбілер қуатты сору жүйесіне қосылған қалпақтармен жабылады және  жақсы сору – шығару желдеткішімен жабдықталған оқшауланған помещенияға  орналастырылады. Ерітінділеу процесі өте тез жүреді және баға белгілеумен бірге жүреді. Күкірт қышқылының шығыны: 1 кг тұнбаға 1-2 кг құрайды. Еріту аяқталғаннан кейін қойыртпақ сүзіледі, құрамында алтын бар қалдық сумен мұқият жуылады. Фильтрат пен жуу суларында әдетте алтынның белгілі бір мөлшері болады (кейде 16 г/м3 дейін). Сондықтан олар белсенді көмірмен немесе ион алмастырғыш шайырмен толтырылған соңғы сүзуден өтеді. Нәтижесінде ерітінділердегі алтын мөлшері 0,05-0,20 г/м3 дейін төмендейді. Мұндай ерітінділер күресінгеа тасталады немесе үнемді болса, сульфат немесе мырыш карбонатын алу үшін қолданылады. Мырыш сульфаты ерітіндіден кристалдану арқылы алынады; мырыш карбонаты содамен тұндырылып, оксидке кальцийленіп, мырыш зауытына жіберіледі. Жуғаннан кейін тұнба сүзіледі және кептіруге жіберіледі. Қышқылмен өңдеу нәтижесінде тұнбадағы мырыш мөлшері бірнеше пайызға дейін төмендейді. Сонымен қатар, алтынның мөлшері 50% немесе одан да көп артады. Қорғасын шаймалау кезінде қорғасын сульфатының аз ерігіштігіне байланысты жойылмайды. Сондықтан сілтіленген тұнбадағы қорғасын мөлшері бастапқы тұнбаға қарағанда әлдеқайда жоғары.

Қышқылмен өңдеуден кейін шөгінділер материалды кептіру және негізгі металдарды оксидтерге айналдыру үшін оларды кейіннен балқыту кезінде 500-700 °C температурада қыздырылады. Тұнбаны қыздыру кезінде ылғал, гидратты су алынады, көмірқышқыл газы мен цианид тұздарының қалдықтары ыдырайды, ерімейтін мырыш тотығады. Шаң кетудің салдарынан асыл металдардың жоғалуын болдырмау үшін материал қыздыру кезінде араластырылмайды. Қыздыру электр пештеріне орналастырылған тот баспайтын болаттан жасалған науаларда жүзеге асырылады; кейбір жағдайларда ол 110-120 °C температурада кептірумен ауыстырылады. Қыздырылған тұнба флюстермен араласып, алтын-күміс қорытпасына балқытады.

Балқытудың мақсаты – қоспаларды қосымша бөлу және аффинажға жарамды алтын-күміс қорытпасын алу. Флюс ретінде сода, бура, кварц құмы, плавикті шпат қолданылады. Тұнба әрдайым күкірттің белгілі бір мөлшерін қамтиды, сондықтан балқыту кезінде асыл металдарды жақсы ерітетін штейннің пайда болу қаупі бар. Штейн фазасының пайда болуын болдырмау үшін құрамында күкірт мөлшері жоғары тұнбаларды балқыту үшін шикіқұрамда флюстерден басқа тотықтырғыш — NaNО3 натрий селитрасы немесе МnО2 марганец диоксиді енгізіледі. Тотықтырғышты қосу штейннің пайда болуына жол бермейді, сонымен қатар негізгі металдардың қожына тотығуға және ауысуға ықпал етеді, соның арқасында алтын-күміс қорытпасы таза болады.

Алтын күмісті балқытуды әртүрлі құрылысты пештерде жүргізуге болады. Ұзақ уақыт бойы алтын өндіруші кәсіпорындардың тәжірибесінде тигельді және сұйық отынмен немесе қатты отынмен (мұнай, мазут, көмір) жылытылатын шарпымалы пештер қолданылады. Балқытуды әдетте 1100-1200 °С-та жүргізеді.  Тотықтар, соның ішінде қорғасын сульфатының ыдырауынан түзілетін тотықтар қожға өтеді. Процесс қождың толық сұйық қалпына өткенге дейін жүзеге асырылады. Балқыту аяқталғаннан кейін пештің ішіндегісін құймақалыптарға құяды. Балқыманы қатайтқаннан кейін құймақалыптар төңкеріліп, қожды қорытпадан бөледі. Егер балқытылған металл жеткілікті таза болмаса, оны баяу суға құйып түйіршіктендіреді де, содан кейін флюстермен бірге қайта балқытады.

Алынған құймалардағы асыл металдардың мөлшері бастапқы цианидті тұнбаның құрамына байланысты болады. Кейбір қолайлы жағдайларда 950-980-ші сынамалы қорытпаларды алуға болады (алтын мен күмістің қосындысы бойынша). Құймаларды өлшейді, сынайды және аффинаж зауытына жібереді.

Балқыту кезінде алынған қождың құрамында асыл металдардың королькилері болады. Сондықтан оларды жинайды және жинақталған сайын қайта ериді. Балқытылған қожды құймақалыпқа құйған кезде оның төменгі бөлігі асыл металдармен едәуір байытылған болып қалады. Бұл бөлікті бөліп алады да, қалған бөлігінен алтын мен күміс бөлек тармақта  алынады (амальгамация немесе шлюздер мен үстелдерде байыту, содан кейін қалдықтарды циандау).

Қазіргі уақытта тұнбаны электр пештерінде балқытуды жүргізеді. Сонымен, Оңтүстік Африканың ірі кәсіпорындарында қызмет көрсететін персоналы бар көлбеу үш электродты доғалық пештер қолданылады, едәуір жоғары өнімділікке ие, олардың жұмысы толығымен механикаландырылған және ішінара автоматтандырылған. Бұл пештерде алынатын қождар тигельді және шарпымалы пештердің қождарымен салыстырғанда асыл металдардың құрамы бойынша едәуір нашар. Бұл оларды жеке тармақтарда қайта өңдеуден гөрі зауыттың негізгі өндірістік цикліне бағыттауға мүмкіндік береді. Мұндай пештерде тұнбаны балқыту шарпымалы пеш пен тигельге қарағанда арзанырақ. Цианидті тұнбаны өңдеудің сипатталған схемасы ең кең таралған және әмбебап болып табылады. Алайда, кейбір жағдайларда тұнбаны қарапайым әдістермен өңдеуге болады. Олардың бірі – жикі шөгінділерді алдын-ала қышқылдандырусыз және кептірусіз тікелей балқыту. Бұл әдістің мүмкіндіктері шектеулі; ол цианид шөгінділеріндегі асыл металдардың мөлшері жеткілікті жоғары болған жағдайда ғана қолданылады. Әдістің артықшылығы, оның қарапайымдылығымен қатар, кептіру, араластыру және т.б. кезінде асыл металдардың жоғалуын азайту болып табылады; негізгі кемшіліктер — салыстырмалы түрде төмен сынамалы құймаларды алу, флюстердің көп шығындалуы және асыл металдарға бай тұтқыр қождардың пайда болуы.

§ 4. Циандық ерітінділердің регенерациялануы

Алтынды мырыш шаңымен тұндырғаннан кейін алынған алтынсыздандырылған цианидті ерітінділердің құрамында бос цианидтің едәуір мөлшері, сондай-ақ цианидті ерітінділердің өңделген кендердің құрамына кіретін әртүрлі минералдармен әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын күрделі цианидті қосылыстар болады. Осы ерітінділерді күресінге шығарған кезде олармен бірге цианидтің белгілі бір мөлшері жоғалады, бұл осы реагенттің нақты шығынын арттырады. Цианидті қолдану үшін алтынсыздандырылған цианид ерітінділері кейде қалпына келтіріледі. Регенерация әдістерінің ішінде цианид ерітінділерін қышқылдандыру әдісі ең танымал, артынан ұшқыш сутекті цианидті сілтілік ерітіндімен сіңіреді. Қышқылдандыру үшін күкірт диоксиді немесе күкірт қышқылы, ал синильді қышқылын сіңіру үшін әк немесе каустикалық натрий ерітіндісі қолданылады.

Бөлініп шығатын синильді қышқылының жоғары уыттылығына байланысты ерітінділерді регенерациялауға арналған жабдық толығымен оқшауланған (герметизацияланған) болуы керек. Экономикалық тұрғыдан алғанда, цианид ерітінділерін қалпына келтіру кенді өңдеу цианидтің тым көп шығынымен бірге жүретін жағдайларда қызығушылық тудырады.

§ 5. Алюминиймен тұндыру

Мырыш сияқты, алюминий де асыл металдарды цианид ерітінділерінен ығыстыра алады. Алайда, мырыштан айырмашылығы, алюминий CN- иондарымен күрделі қосылыстар түзбейді және оның тотығуы a1o2 алюминий иондарын түзуімен жүзеге асырылады:

Аl + 4 OН- = А1O2- + 2Н2O + 3 е;  = -2,42В                      (166)

Сондықтан асыл металдарды алюминиймен цементациялау цианидті регенерациялаумен бірге жүреді:

3Ag(CN)2- + А1 + 4OН- = 3Ag + AlO2- + 6CN- + 2Н2O         (167)

Алюминий шаңымен тұнбалауды күмісті цианидпен алу кезінде біраз уақыт қолданылды. 1 тонна кенге жүздеген грамм металл бар күміс кендерін цианидтеу кезінде күмісті еріту үшін цианид шығыны айтарлықтай болады. Сондықтан алюминиймен тұндыру кезінде цианидті қалпына келтіру мүмкіндігі бұл жағдайда өте маңызды. Алтын күмістен гөрі алюминиймен нашар тұндырылады. Алтынның толық тұнбалануынацианид ерітіндісінде күміс жеткілікті мөлшерде болған жағдайда ғана қол жеткізіледі (1 м3 ерітіндіге кемінде 60 г).

Алюминий шаңын цианид ерітіндісімен баяу ылғалдандыруға байланысты алюминиймен тұндыру мырыш шаңымен тұндырумен салыстырғанда баяу жүреді және ерітіндінің тұнбамен ұзақ байланысын қажет етеді. Сондықтан алюминий шаңымен тұндыру кезінде тұнбалағышты қажетті тұнбаның толықтығына қол жеткізу үшін жеткілікті уақыт ішінде ерітіндімен араластырылады. Алынған тұнба құрамында 85% - ға дейін асыл металдар бар және флюстермен балқыту кезінде жоғары сапалы құйма береді. Алюминий цианид ерітінділерінде тұндырылған кезде әк болмауы керек, өйткені Са2+  иондарының қатысуымен ерімейтін кальций алюминаты пайда болады:

2А1O2- + Са2+ = СаА12O4,

ол тұнбаға өтіп, оны балқытуды қиындатады. Әкті кетіру үшін тұндыру алдында цианид ерітінділеріне сода қосылады. Алынған кальций карбонатының тұнбасы тұндырады, ал әксіз ерітінді тұндыруға жіберіледі. Тұнбаның жылдамдығының төмен болуына байланысты, әк алу қажеттілігі, алюминиймен тұндыру әдісі кең практикалық қолдануға ие болмады.