3 КОБАЛЬТ МЕТАЛЛУРГИЯСЫ

3.1 Кобальттың минералдары мен кендері

Құрамында кобальт бар  100 ден аса минералдр белгілі. Бірақ олардың көпшілігінің кобальт өндіруде өндірістік маңызы жоқ. Төменде  табиғатта жиі кездесетін кобальты бар  кейбір негізгі минералдар келтірілген.

|  | Минералдың аты | Химиялық формуласы | Co мөлшері, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Арсенидтер скуттерудит шмальтин хлоантит сафлорит моддерит Сульфоарсенидтер кобальтин глаукодот Сульфидтер карролит каттиерит линнеит джейпурит кобальт-пентландит зигенит бравоит Оксидтер, гидрооксидтер және басқа минералдар асболит немесе асболат стениерит гетерогенит эритрин сферокобальтит биберит патераит | CoAs2 (Co,Ni)As2-3 (Ni,Co)As2-3 (Co,Fe)As2 СoS CoAsS (Co,Fe)AsS Cu(Co,Ni)2S4 CoS2 Co3S4 CoS (Co,Fe?Ni)9S8 CoNiS4 (Co,Ni,Fe)S2 m(Co,Ni)O∙MnO2∙nH2O Co2O3∙H2O СoO∙2Co2O3∙6H2O Co3(AsO4)∙8H2O CoCO3 CoSO4∙7H2O СoMoO4 | 16-20 15-21 15 дейін 9-23 44 24-29 15-20 27-42 40 36-53 64 49 дейін 20 10,5 дейін тұрақты емес 60 дейін 50 дейін 30 дейін 45-47 16-30 18 |

Кобальт кендерінің кен орындары сирек кездеседі. Көбінесе кобальт басқа металдармен ілесіп кездеседі, негізінен никель кендерімен. Аз мөлшерде кобальт сонымен қатар темір, марганец, мыс, қорғасынды мырышты, күміс, алтыны бар және уран кендерінде болады.

Өндірістік маңызы бар кендер: сульфидті кобальттық және кобальты бар кендер, тотыққан және силикатты кобальты бар кендер, күшалалы кобалттық кендер.

Сульфидті кобальттық және кобальты бар кендерге мысты-кобальтты-урандық, мысты-никельді, пириттік кобальтты-мысты, магнетитті кобальты бар және кешенді полиметалдық кендер  кіреді. Бай мысты-кобальтты кендердің кенорындары Конго мен Замбияда (Африка) шоғырланған. Кендерде кобальттың мөлшері 0,1 ден 0,38 %  аралығында. Сульфидті мысты-кобальтты кендер флотациялық әдіспен байытылады. Селективті флотациялау кезінде құрамында 47-50% Cu және   0,4-0,5%Со бар мыс концентратын және құрамында 2,7-3,0% Со бар мысты-кобальтты концентрат алынады.

Мысты-никельді  кендерде  кобальттың мөлшері 0,02 ден  0,2% дейін болады. Мұндай кендердің ірі кенорындары Канадада  бар (Седбери, Онтарио провинциясында және Линн-Лейк Томпсон, Манитоба  провинциясында). Бұл кендер де коллективті-селективті флотацияланып, нәтижесінде мыс және мысты-никельді концентраттар алынады. Кобальт бұл кезде никельмен бірге мысты-никельді концентратта шоғырланады. Концентраттың құрамында  13% Ni, 1,8% Cu және  0,4% Co болады.

Пиритті кобальтты-мысты кендердің кенорындары Финляндияда (Оутокумпу) бар. Оларда  кобальттың мөлшері 0,05-0,12%.

Магнетитті кобальты бар кендердің ірі кенорындары АҚШ-та (Корнуэлл, Пенсильвания штаты) бар. Оларда  кобальттың мөлшері 0,056% деңгейінде. Магнетиттік кендер магниттік байытылады. Кобальт магниттік байыту қалдықтарында шоғырланады, олардан флотациялап, құрамында  1,4% Со бар  пириттік концентрат бөліп алады.

Кешенді полиметалдық кендердің кенорындары Бирмада (Боудвин-Майн) және АҚШ-та (Миссури-Кобальт) бар. Оларда кобальттың мөлшері сәйкесінше 0,08 және 0,25%. Бұл кендерді флотациялық байыту кезінде кобальт қорғасын концентратында шоғырланады, мөлшері 0,5%-ға жетуі мүмкін.

Тотыққан және силикатты көбальты бар кендер Африкада (Конго  және Замбия) орналасқан. Кендерде 0,2-0,3% Со болады. Олардан  арнайы байыту әдісімен 1%-ға жуық  Со бар мыс концентратын алады. Ірі силикатты никель кендерінің кенорындары Ресейде (Оңтүстік Орал), Украинада, Қазақстанда (Қостанай облысы), Жаңа Каледонияда, Бразилияда, АҚШ-та бар. Оларда никельдің мөлшері ондық бөліктен 2-3%-ға жетеді. Оларда никельдің кобальтқа қатынасы 1:40 тан 1:20 аралығында өзгереді.

Латеритті тотыққан никель кендерінің кенорындары Кубада және Индонезияда бар. Оларда кобальттың мөлшері 0,13% шегінде болады.

Бай күшалалы кендердің кенорындары Канадада (Онтарио және Эльдорадо кеніші, 2-5% Со), АҚШ-та (Айдахо штаты,  0,7-1% Со), Мароккода (Бу-Аззер және Грааза, 0,75- 1,6%Со), Ресейде (Тува,  1,0-1,2% Со) бар.

Арсенидті кендердің кенорындары Испанияда, Австралияда және Бирмада бар.

3.2 Сульфаттай күйдіру өртенділерін және тотыққан концентраттарды гидрометаллургиялық қайта өңдеу

Катанганың (Конго, Шитуру қ.) мысты-кобальтты концентраттарының құрамы келесідей: Cu-42-56%; Fe – 0,94-2,8%; S- 9,9-16,12%; Co- 1.9—2,0%; SiO2 – 11,0-24,8% CaO – 0,6-4,0%; Al2O3 – 0,6-4,0%; MgO -0,6-6,0%.  Мысты-кобальтты концентраттар қайнау қабатындағы пеште ауа үрлеп сульфаттай күйдіріледі. Күйдіру температурасы 670-680оС. Материалдың пеште болу уақыты 5-6 сағат. Алынған өртендіде 34-43% Сu, 1,6 - 1,9% Co, 8-9,% Sжалпы , оның ішінде  Sсуоьфат. = 7,59%. Циклондарда ұсталған тозаңның құрамы: Cu- 33,77% , Co-1,87%, Sжалпы -8,10%,  оның ішінде  Sсульфат.7,59%. Циклондық тозаң өртендіге қосылады.

Сульфаттай күйдіруден алынған өртенді немесе тотыққан концентрат мыс электролизінің пайдаланылған электролитімен ерітінділенеді. Электролитте 25,0 г/л Cu, 70,0 г/л H2SO4 және  3-4 г/л жуық Fe бар. Ерітінділеу уақыты 4 сағатқа жуық. Ерітінділеу нәтижесінде құрамында 60 г/л Сu, 30 г/л Со, 30 г/л H2SO4, 2,2 г/л Fe3+, 0,8г/л Fe2+, 1,5 г/л Mn, 12 г/л P2O5, 0,6 г/л Zn және 0,15 г/л Ni бар ерітінді алынады. Классификаторларда құмнан бөлінген ерітінді ағып қоюлатқыштарға түседі.  Бірінші қоюлатқыштардың ағызындыларының бір бөлігі екінші рет қоюлатқаннан және кварцты құм сүзгілерінен сүзгеннен  кейін мыс электролизіне түседі. Жүзгіндерді тұндыруды жылдамдату үшін ерітіндіге  Ягуар және Сепаран флокулянттарын қосады. Қойылтылғын қойыртпақты қарсыағынды декантациялай жуады да мөлдірленген ерітіндіні ерімейтін анодтар қолданып электролиздеуге жібереді. Мысты электролиздеуде тоқ тығыздығы 258 А/м2, ваннадағы кернеулік 2,2 В, мыс үшін тоқ бойынша шығым 87-90%.

Құрамында 40 г/л Cu, 20 г/л Со, 0,4 г/л қатты және басқа қоспалар бар бірінші қоюлатқыштардың жоғарғы ағызындыларының екінші  бөлігі кобальт тармағына түседі.

Кобальт тармағының ерітіндісі мыстан тазартылады. Мыстан тазарту үш сатыда жүргізіледі. Бірінші сатыда мыстан тазартуды электроэкстакциямен жүргізеді. Мысты электролиздеуді электролитті ауамен араластырып отырыып 160 А/м2 тоқ тығыздығында жүргізеді. Тоқтың төмен тығыздығы құрамында 99,3% Сu, 0,02 %Со, 0,018% S 0,004% Fe бар катодтық мыс алуға мүмкіндік береді. Қолданылған электролит жеке тармақта мысты-кобальтты кендерді ерітінділеуге пайдаланылады. Кенді ерітінділегеннен кейін ерітіндіде 15 г/л H2SO4 қалады. Оны екіге бөледі.

Бірінші бөлігі қойылқыштарда бөлгеннен кейін мысты электрлік тұндыруға жібереді, ал екінші бөлігін қойылтқыштың төменгі ағызындысымен және мыс және кобальт оксидтерінің гидраттарының қойыртпағымен араластырады, темірден тазартады да ары қарай мыстан тазартуға жібереді.

Мыстан тазартудың екінші және үшінші сатылары ерітіндінің   рН-ын  сәйкесінше  5,0-5,2 және 6,0-6,2 мөлшерінде ұстап оны әк сүтімен тұндыру арқылы жүргізіледі. Мысты екінші тұндырудан кейінгі мөлдірленген ерітіндіде 1%-ға жуық мыс болады. Оны рН=2,5 дейін қышқылдандырылады да мыстың қалдық мөлшері 1 мг/л дейін жеткенше түйіршікті кобальтпен цементациялайды.

Тазартылған ерітіндіде 10 г/л Со болады. Одан кобальтты әк сүтімен рН=8,3 жағдайында гидрооксид 	Со(ОН)2 түрінде тұндырады. Кобальтпен бірге тұнбаға мырыш, никель және 50%  жуық марганец өтеді.

Кобальттық (көк) кек кобальт электролизінің пайдаланылған электролитімен және күкірт қышқылымен репульпациялап электролизге жіберіледі. Репульпация процесі кезінде гидраттардың бір бөлігі ерімеген күйінде қалады. Олар қойыртпақ түрінде кобальтты электролиздеу процесінде тұрақтандырғыш ретінде қызмет атқарады.

Репульпациялағаннан кейін ерітіндіде 40 г/л қатты қойыртпақ түрінде,   15-20 г/л Со, 3-5 г/л Mn, 15-20 г/л MgO, 0,1-0,2 г/л Ni, 0,4-0,6 г/л SiO2 болады. Ол сонымен қатар кальций сульфатымен қаныққан.  Кобальтты электролиздеуді рН=7,0-7,2 және 50оС температурада  электролитке электродтардың арасынан тотықпайтын құбыршалар арқылы ауа беріп қойыртпақты үрлеп жүргізеді. Тоқ тығыздығы 430 А/м2, ваннадағы кернеулік 5В. Тоқ бойынша шығым 85-88%, электр энергиясының шығыны 6500 кВт∙сағ/т. Катодтар жұмсақ болаттан, ал анодтар  5% Sb қосылған қорғасын қорытпасынан жасалады.

Катодтың өсуі бір тәулік бойында жүреді. Катодтық тұнба өскен инелермен, ісіктермен  түзіледі, оларды әлсін-әлсін  кетіріп отырады. Катодтан алынған инелер, ісіктер матрицадан алынған кобальтпен біріктіріледі. Катодтан ваннаның түбіне түскен түсінділерді жинайды да кобальтты магниттік фракция түрінде  бөліп алу үшін магниттік сепарациядан өткізеді. Магниттік фракцияны алдыңғы екі тұнбаға қосады. Кобальттың үш тұнбаларының қосындысының құрамы: 93-95% Со; 0,01-0,02% Cu; 0,2-0,6 % Mn; 0,8-1,5% Zn; 0,15-0,25% Ni; 0,12-0,20% S; 0,02-0,05 % Pb; 0,05-0,08% P; 0,05-0,08% Fe;0,1% C.

Электролиттік жолмен алынған кобальт отты рафинациялауға жіберіледі. Отты рафинациялаудың басты мақсаты мырыш пен күкіртті кетіріп, ілестіре қорғасынды айдау. Отты рафинациялау процесі кезінде марганец пен фосфор қожға өтеді, ал металдағы никель мен мыстың мөлшері өзгермейді. Рафинирлеуді үшэлектродтық доғалық пеште жүргізеді. Рафинирлеу кезінде металл аздап темірмен және электродтардың көміртегімен ластанады. Рафиниррленген металда 99% Со болады.

Пайдаланылған электролитте кобальттың шала тотығы гидраты қоспа ретінде болатын гипс болады. Қойыртпақта қаттының мөлшері 40 г/л. Қойыртпақта рН 6,0-6,2 мөлшерінде. Ол рН 3,0-3,5 дейін қышқылдандырылып кобальттың гидро шала тотығын ерітуге түседі.

Осыған ұқсас, бірақ аздап жетілдірілген технологиялық сұлба бойынша Луилуда завод істейді (3.1-ші сурет).

3.1-ші сурет. Мысты-кобальтты концентраттарды қайта өңдеудің технологиялық сұлбасы

Онда мыс электролизінің қолданылған электролиттің бір бөлігі Fe, Al, Cu, Ni, Zn-тан мұқият тазартылады. Темірдің, алюминийдің және мыстың гидрооксидтерін тұндыру әк сүтімен рН мәні Шитурудағыдай мөлшерде жүргізеді. Никельден тазартуды натрий гидросульфидімен металдық кобальттың қатысуымен жүргізеді. Мырышты күкіртті сутекпен тұндырады, кейін түзілген қышқылды содамен бейтараптандырады.

Тазартылған ерітіндіден кобальтты әк сүтімен  рН =  8,2 кезінде тұндырады. Со(ОН)2 ерітуді қолданылған электролитпен рН=6,5 кезінде жүргізеді. Бұл кезде кобальттың гидро шала тотығы толық ерімейді. Ерімеген қалдықты сүзеді де, ерітіндіні темірден тазартуға жібереді. Құрамында  50 г/л Со  және рН 6,5 жуық қоспалардан тазартылған ерітінді электролизге жіберіледі. Кобальтты тұндыру кезінде электролит күкірт қышқылына байыйды, оның рН-ы 1,5-ке дейін төмендейді. Электролизді 350 А/м2 тоқ тығыздығында жүргізеді. Ваннада кернеулік 5,5 В, тоқ бойынша шығым 70-75%. Катодтық тұнбада 99,85% Со, 0,1% Ni, 0,002% Zn және 0,007% Fe болады. Электролиз процесі кезінде катодта сутегі де бөлінеді, ол катодтық тұнбада ериді. Катодтық тұнбадан сутегін кетіру үшін катодтарды 1000оС дейін қыздырып, осы температурада 1 сағатқа жуық ұстайды. Осы кезде металдағы сутегінің мөлшері 2∙10-4 % дейін төмендейді.

3.3 Кобальты бар никель кендерінен кобальтты алудың   заманауи кешенді әдістері

Қазырғы кезде кобальты бар кешенді кендер мен концентраттарды қайта өңдеу үшін автоклавты әдістер қолданылады, олар пайдалы компоненттерді кешенді алуды және  оларды қарқынды  өңдеуді қамтамасыз етеді. Форт Саскачеван (Канада «Шеррит-Гордон», фирмасы) қаласында  сульфидті және сульфидті-күшалалы кендер мен концентраттарды аммиакты ерітінде оттегінің немесе ауаның қатысуында аммиакты автоклавты ертінінділеу әдісі бойынша зауыд істейді. Өңделетін сульфидті концентраттың құрамында  12-14%Ni, 2-3% Cu, 0,3% Co, 30% Fe және 28% S бар.

Технологиялық сұлба келесі негізгі операциялардан тұрады: ерітінділеу, мысты тұндыру, қанықпаған күкіртті тотықтыру және сульфаматты гидролиздеу, никельді тотықсыздандыру,  кобальтты тотықсыздандыру, аммоний сульфатын алу

Алдын ала дайындалған шикіқұрам механикалық араластырғышы бар        горизонталды автоклавтарға екі сатылы, қарсы ағынды аммиактық ерітінділеуге түседі.

Флотациялық концентраттарда темір пирит  FeS2, пирротин Fe7S8 және троилит FeS түрінде болады. Пирит аммиакы ерітіндіде ерімейді де ерітінділеудің қатты қалдығына өтеді. Пирротин Fe7S8  және троилит FeS  белгілі жылдамдықпен еріп гидратталған темір оксидін, аммоний сульфатын және (NH4)2SxOy типті аммонийлік тұздар және сульфамат  NH4SO3∙NH3 түзеді:

2FeS + 2NH3 + 2H2O + 2,5O2 →Fe2O3∙H2O + (NH4)2S2O3             (3.1)

2(NH4)2S2O3 + 2O2 + H2O → (NH4)2S2O6 + (NH4)2SO4                (3.2)

(NH4)2S2O6 + 2O2 + 4NH3 + H2O →NH4SO3∙NH3 + 2(NH4)2SO4     (3.3)

Никель, кобальт және мыс флотациялық концентраттарда МеS типті жоғарғы сульфидтер түрінде болады. Олардың оттегінің қатысуында аммиакпен әрекеттесуін келесі реакция түрінде жазуға болады:

MeS + 2O2 + n(NH3) = Me(NH3)nSO4                         (3.4)

мұнда Ме –Ni, Co, Cu

Автоклавтың  диаметрі 3,35 м, ұзындығы 13,7 м және көлемі 120 м3.

Ерітінділеу  77-82оС температурада  және 700-870 кН/м2 қысымда жүргізіледі. Ерітіндіге 90-95% Ni, 50-75% Co, 60-75% S өтеді.

Ерітінділегеннен кейін қойыртпақты флокулянт қосып қойылтады, кекті сусыздандырады және сүзгілерде жуады. Сүзілген ерітінді мыстан екісатылы тазартуға түседі. Бірінші сатыда 110-120оС температурада 2 сағат бойы  өткір бумен аммиакты ұшырады. Аммиактың концентрациясы 70 г/л төмен деңгейге жеткенде тиондық қосылыстармен әрекеттесудің нәтижесінде мыс шөге бастайды:

Cu(NH)3SO4  + (NH4)2S2O3 + H2O → CuS + 2(NH4)SO4 +2NH3           (3.5)

және

Cu(NH)3SO4  + (NH4)2S2O6 + 2H2O → CuS + 3(NH4)2SO4                  (3.6)

Операцияны молярлық қатынасы NH3: Ni =2,2 жеткенде тоқтатады. Бұл кезде ерітіндідегі мыстың қалдық концентрациясы 0,1-0,5 г/л құрайды. Мыс кегін жуады, кептіреді де мыс балқыту зауыдына қайта өңдеуге жібереді. Мыстан тазартудың екінші сатысы автоклавта 120-125оС температурада, 20-100 кН/м2 қысымда күкіртті сутекпен жүргізіледі. Майда тазартудан алынған тұнба никельмен және кобальтпен ластанған. Сондықтан оны репульпациядан кейін тазартудың  бірінші сатысына жібереді. Ерітінде қалған политионаттарды автоклавта 175-180оС  температурада  және 700 кН/м2 қысымда оттегімен тотықтырады:

(NH4)2S2O3 + (NH4)2S2O6  +4О2 + 6NH3 + 3H2O→5(NH4)2SO4         (3.7)

Сульфаматты ыдырату үшін ерітіндіні  240-250оС  температурада 20 минут  ұстайды. Осы кезде гидролиздену әсерінен сульфамат бұзылады:

NH4SO3∙NH3  + H2O → (NH4)2SO4                               (3.8)

Ерітіндідегі сульфаматтың қалдық мөлшері  50 мг/л аспайды.

Тазартылған ерітіндіні 190оС дейін қыздырып, никельді тұндыру үшін автоклавтарға жібереді. Никельді тұндырғаннан кейін ерітіндідегі никельдің кобальтқа қатынасы 1:1 жақын болады. Бұл ерітіндіні 68-70оС температурада және 35 кН/м2 қысымда күкіртті сутекпен өңдейді. Никель мен кобальтты тұндырудың нәтижесінде коллективті никель-кобальтты концентрат алады. Металдарды тұндырғаннан кейін ерітіндіде 40-45% дейін  (NH4)2SO4 болады, оны кристалдық аммоний сульфатын алуға жібереді.

Коллективті  кобальт-никельдік  концентратты  135-140оС температурада 700 кН/м2 ауаның қысымында автоклавтық күкіртқышқылды ерітінділейді. Ерітінділеуді қорғасынмен және қышқылға төзімді кірпішпен шегенделген  алты камералы горизонтальды автоклавта жүргізеді. Ерітінділеу кезінде металдардың ерітіндіге өтуі 98-99% құрайды. Алынған қойыртпақта    80-100 г/л (Ni+Co) болады. Ерітінділеу аяқталғаннан кейін сусыз аммиактың көмегімен  қойыртпақтың рН-ын 4,5-ке дейін жеткізіп, ауамен үрлейді. Гидролизденудің нәтижесінде темірдің тотығуы және тұнуы жүреді:

2FeSO4+4NH3+0,5O2+(n+2)H2O=Fe2O3∙nH2O+2(NH4)2SO4            (3.9)

Алынған тұнба ерітінділеуге  никельдік бөлімшеге қайтарылады. Ерітіндіде аммиакпен рН-ты 5,8-ге дейін көтереді. Нәтижесінде ерітіндіде 0,006 г/л Fe және 0,004 г/л Cu қалады.

Ары қарай никель мен кобальтты бөлу үшін екі валентті кобальтты тотықтырады. Ол үшін ерітіндінің құрамын NH3: (Ni  + Со) = 4 қатынасына дейін келтіріп, автоклавта 85оС температурада 700 кН/м2 қысымда ауамен өңдейді. 40-45 мин өткеннен кейін ерітіндіде Со2+ қалдық концентрациясы 1г/л аспайды. Одан кейін ерітіндіні күкірт қышқылымен   рН = 2,6 дейін қышқылдандырады да никельді қос сульфат-аммонийлік тұз түрінде тұндырады, қалдық ерітіндіде Ni:Co  қатынасын 1000-ға дейін жеткізіп, алынған тұзды аммиакты ерітіндіде ерітіп, никельдік бөлімшеге қайтарады.

Ерітіндідегі кобальттың әр килограмына 0,5 кг мөлшерінде, үш валентті кобальтты екі валенттіге айналдыру үшін,  ерітіндіге кобальт ұнтағын қосады:

2[Со(NH3)5Н2О]2(SO4)3 + Со = 3Со(NH3)2(SO4) +2Н2О + 4NН3        (3.10)

Алынған екі валентті кобальттың ерітіндісін кобальтты автоклавтық тұндыруға жібереді. Тұндыруды сутегімен 160-165оС температурада 3,5 МН/м2 сутегінің қысымында жүргізеді. Түртпе ретінде күкірт қышқылындағы кобальттың ұнтағы қолданылады. Ерітіндідегі кобальттың мөлшерін 80 г/л дейін жеткізеді, ерітіндіні 110оС дейін қыздырады да сусыз аммиактың көмегімен NH3:Со қатынасын 2,1-2,2 дейін жеткізеді. Одан кейін ерітіндіге катализатор (1.5 г/л NaCN және 0,2 г/л Na2S),  полиакрил қышқылын енгізіп, автоклавта  160-165оС температурада және 3,5 МН/м2 қысымда сутегімен өңдейді. Нәтижесінде сеппелі массасы 0,7 г/см3 кобальт ұнтағын алады. Бірінші цикл аяқталғанда ерітіндіні ағызып алып, автоклавқа кобальтты ерітіндінің жаңа үлесін құяды да қайтадан тұндыруды жүргізеді. Осы ретпен 190оС температурада 0,3 мм артық фракциясы 40% деңгейіндегі ұнтақ алғанға дейін 30-ға жуық цикл жүргізеді.  Әр циклда кобальттың қалдық мөлшері 2 г/л құрайды. Дайын ұнтақты жуады, бумен қыздырылатын қайнау қабаты пешінде азоттың немесе көмірқышқыл газының атмосферасында кептіреді. Дайын кобальт ұнтағының құрамында 99,8% Со, 0,08% Ni, 0,02% S, 0,001% Cu, 0,03% C, 0,01% Fe бар.

«Шеррит-Гордон» фирмасында кобальтты өндірудің технологиялық сұлбасының ерекшелігі күрделі аппаратуралық жабдықтарды және қымбат реагенттерді (аммиак, сутегі) пайдалануы болады.

«Команданте Педро Сото Альба» («Моа», Куба) зауыдында 1,34% Ni, 0,13% Co, 46,5% Fe, 0,47% Mg, 2,5% SiO2 бар тотыққан никель кендерді 240-250оС температурада және   0,4-0,5 МПа қысымда автоклавта күкіртқышқылды ерітінділеу қолданылады. Ерітіндіге 95% никель және  кобальт NiSO4 және СоSO4 сульфаттары түрінде өтеді. Ерітіндіні темірден тазартқаннан кейін бейтараптайды да арнайы автоклавтарда күкіртті сутекпен өңдейді. Нәтижесінде алынған, құрамында 55-60% Ni,  5-6% Cо, 0,3% Fe, 1,7% Zn, 1,02% Cu бар сульфидті концентрат, зауыдтың дайын өнімі болады.

Сульфидті концентраттан никель мен кобальтты бөлу әртүрлі технология бойынша жүргізілуі мүмкін. Өндірістік қолданыс тапқан технологиялық сұлба никель-кобальтты концентратты қайнау қабатындағы пеште тотықтыра күйдіру. Алынған өртендіні электр пешінде тотықсыздандырғыш атмосфкрада никель-кобальтты қорытпа ала балқытады, одан анодтар құяды. Анодтардың құрамы: 90-95% Ni, 5-7% Co, 0,5-0,9% Cu, 0,2-0,4% Fe,  0,2-0,4% Zn және  0,1-0,3% S.

Анодтарды электролиттік ерітеді. Бұл кезде ерітіндіге никельден басқа Co, Fe, Cu, Zn өтеді. Ерітіндіні кобальт пен темірден тазарту үшін оларды газ түріндегі хлормен үшваленттіге дейін тотықтырады да никель карбонатымен Со(ОН)3  және   Fe(OH)3 түрінде тұндырады.Темірлі-кобальтты кекке никельдің бірталай бөлігі өтеді. Кекті сұйылтады, нәтижесінде никельдің адсобцияланған қосылыстары түзіледі. Алынған тұнбада кобальттың никельге қатынасы 6-9 : 1 деңгейінде болады. Бұл тұнбаны кобальт концентраты деп атайды да кобальтты алуға жібереді.