Контроль производственных процессов обогащения.

Контроль процессов дробления, измельчения, грохочения, классификации, гравитационного обогащения, флотации, обезвоживания. Методы оперативного управления процессами, технологические возможности управления качеством продукции.

Повышение качества выпускаемой продукции -задача современного производства. Наряду с изменением качества на всех этапах производства с целью проверки соответствия показателей качества продукции установленным требованиям (ГОСТ 15467-70) применяется контроль качества.

По месту, занимаемому в технологическом процессе, контроль может быть: предупредительным, входным, текущим, оперативным, выходным, приемочным; по способу проведения: активным, пассивным, сплошным, выборочным; по качественным или количественным признакам руды и продуктов переработки; по степени использования средств контроля: измерительным, регистрационным.

Вся совокупность мероприятий, методов и средств, направленных наустановление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, изготовлении, обращении и эксплуатации или потреблении, образуют комплексную систему управления качеством продукции (КС УКП). Основными задачами КС УКП являются следующие:

- формирование высокого уровня качества продукции при ее разработке;

- обеспечение установленного уровня качества продукции при ее производстве;

- эффективное использование продукции и поддержание (сохранение и восстановление) достигнутого уровня качества на стадии обращения и в эксплуатации.

Качество товарных концентратов обогатительных фабрик является важнейшим показателем их работы, в котором отражается общая культура производства, уровень техники и технологии, организация производства. В числе задач, стоящих перед отделом технического контроля (ОТК), особое место занимает управление качеством и бездефектный выпуск продукции, т.е. предупреждение брака. Это значит, что центр тяжести контроля качества продукции переносится из сферы приемосдаточного на текущий производственный контроль.

В технологическом смысле задача управления качеством и выпуском бездефектной продукции может быть сведена либо к стабилизации содержания металла в концентрате, либо к экстремизации извлечения при ограничениях на содержание компонентов. Формирование заданного качества осуществляется на следующих этапах:

- добыча и доставка полезных ископаемых на фабрику при планировании и оперативном управлении горными работами;

- усреднение руды на складах, в бункерах фабрики или организации раздельного складирования различных типов руды;

- управление процессом обогащения;

- усреднение концентратов в сгустителях;

- формирование партий отгружаемого концентрата.

Воздействие на руду осуществляется различными приемами усреднения с использованием накопительных емкостей. Усреднение может быть пассивным и активным.

Пассивное усреднение заключается в тщательном перемешивании некоторых масс материала. Такое усреднение при наличии больших емкостей (складов, бункеров) требует значительных капитальных затрат, использование специфической техники (усреднительных машин и организации работ по загрузке и разгрузке таких складов и бункеров). Важным достоинством усреднительных емкостей является обеспечение запаса руды и концентратов, и тем самым ритмичной работы обогатительной фабрики.

Активное усреднение можно осуществить при значительно меньших капитальных и эксплуатационных затратах и реализуется с использованием имеющейся техники, но для этого необходимо иметь оперативную информацию о свойствах продукта (руды, концентрата). Активное усреднение осуществляется:

- регулированием производительности отдельных добычных участков забоя;

- формированием добычи из разных забоев;

- использованием подшихтовки руды и продуктов обогащения;

- искусственным повышением частоты следования концентратов.

Изменение качества исходного продукта приводит к изменению выходных показателей процесса. Чтобы стабилизируемые показатели не изменялись, а оптимизируемые оставались на оптимальном уровне, на процесс необходимо воздействовать. Возможности воздействия зависят от частоты колебаний входных характеристик руды - содержания полезного компонента.

Содержание в руде может изменяться в течение секунд, минут, часов, суток (Т - период колебания).

Технологические аппараты обладают усреднительной способностью для колебаний с малым периодом, порядка десятков минут.

Технологические схемы в целом могут усреднить колебания с периодом 2-3 ч.

Идея обеспечения заданного качества концентрата любым видом усреднения основана на предположении остабилизации содержания.

Управление технологическими процессами должно осуществляться по принципу - операторы цехов -технологический персонал в зонах обслуживания.

Главным организующим звеном является диспетчер фабрики, который регулярно получает информацию о состоянии технологического режима, о качестве и количестве перерабатываемых руд и выпускаемых концентратов, о расходе реагентов и т.д.

Диспетчер управляет приемом руды от рудников, рудными потоками, контролирует ход технологического процесса, выясняет причины нарушения режимов, аварий, организует их ликвидацию.

Обоснование, построение схем рудоподготовки, расчет показателей.

Общие принципы выбора схемы обогащения полезных ископаемых все схемы обогащения обычно сложны и классифицируются, исходя из следующих признаков:

1)число используемых методов

2)число используемых в каждом методе процессов

3)число используемых в каждом процессе операций

4)число используемых стадий изменения крупности полезного ископаемого.

Основанием для выбора того или иного метода обогащения является достаточное различие в разделительных признаках минералов экономичность использования того или иного метода по данным практики работы обогатительных фабрик.

Выбор обогатительного процесса определяется характером вкрапленности разделяемых минералов, различиями в разделительных признаках минералов, технико-экономическими расчетными данными для каждого конкурирующего процесса.

Выбор обогатительного процесса определяется характером вкрапленности разделяемых минералов, различиями в разделительных признаках минералов, технико-экономическими расчетными данными для каждого конкурирующего процесса.

Выбор числа операций для осуществления каждого процесса определяется требованиями к конечным продуктампо содержанию и извлечению ценного компонента и техническими возможностями обогатительных аппаратов.

Первый признак – число используемых методов.

Применяются монометодные (флотационные, гравитационные, магнитные и т.д.), диметодные (гравитационно-магнитные, флотационно-гравитационные и т.д.) и полиметодные (гравитационно-флотационно-магнитные и т.д.) схемы обогащения.

Второй признак –число используемых в каждом методе процессов.

Каждый из используемых методов может применяться в виде нескольких процессов.

Так, флотационный метод представлен в схемах процессами пенной масляной, вибрационной, агломерационной, пленочной флотации, электрофлотацией и др.

Гравитационный метод чаще всего используется в виде процессов тяжелосредного обогащения, отсадки, концентрации на столах, обогащения на винтовых сепараторах, шлюзах, наклонных плоскостях и т.д.

Магнитный метод осуществляется процессами сухой и мокрой сепарации в полях низкой и высокой напряженности. Вид процесса определяется конструкцией используемого аппарата.

Схемы состоят из циклов, в которых выделяются минералы с близкими по значению разделительными признаками. Так, например, при обогащении полиметаллических баритосодержащих руд схемы флотационного обогащения состоят из циклов сульфидной и баритовой флотации. Могут здесь выделяться также циклы коллективной, селективной, свинцовой, медной, цинковой флотации и др.

Третий признак –число используемых в каждом процессе операций.

В каждом процессе чаще всего используется несколько операций. Могут быть основные, контрольные и перечистные операции.

Четвертый признак –число стадий изменения крупности полезного ископаемого.

Схемы обогащения состоят и нескольких стадий. Число стадий связано с крупностью ценных компонентов и размерами вкрапленности ценных компонентов в пустую породу. Обычно многостадиальные н схемы применяются к тонковкрапленным или с неравномерной (агрегатной) вкрапленностью рудам при высоких требованиях по качеству к концентратам.

Факторы, влияющие на выбор схемы рудоподготовки и обогащения.

Для выбора и расчета схемы обогащения необходимо минимально знать: производственную мощность обогатительной фабрики по исходной руде и крупность максимального куска по условиям ведения горных работ; способ доставки руды на обогатительную фабрику; гранулометрический состав добытой горной массы; влажность, крепость, насыпную и объемную плотность руды; содержание глинистых материалов и сведения о промывистости руды (для глинистых руд); схему обогащения и показатели, полученные при испытаниях обогатимости или при работе действующего промышленного аналога; требования к конечным продуктам по качеству и влажности.

1.Производственная мощность обогатительной фабрики определяется исходя из мощности рудника, потребности народного хозяйства в данном виде продукции и обеспеченности запасами руды на достаточный срок существования предприятия. Срок существования обогатительной фабрики считают по формуле:

Т= Qм/Qп,

где Т –число лет существования обогатительной фабрики;

Qм –запасы полезного ископаемого на месторождении;

Qп –годовая производительность предприятия (рудника, обогатительной фабрики).

При проектировании обогатительной фабрики и рудника обычно выбирается такая производительность, чтобы срок существования предприятия был не менее 30-50 лет. Для малых предприятий он может быть снижен до 10-15 лет.