Отбор проб для лабораторных исследований

Руды, содержащие золото и редкие металлы, в большинстве случаев являются комплексными и обычно содержат несколько ценных попутных компонентов. Поэтому вещественный состав этих руд определяет с одной стороны экономическую ценность руд и их пригодность для промышленного освоения, а с другой - методы технологической переработки (обогащения руд и металлургического передела рудных концентратов).

Лабораторные исследования вещественного состава руд проводятся в процессе поисково-разведочных работ на основе систематического опробования поисковых и разведочных выработок и керна буровых скважин.

Целью опробования является изучение качества и количества полезного ископаемого. Опробование позволяет также выявить главные поисковые признаки месторождений и решать конкретные задачи поиска и разведки месторождений определённого промышленно-генетического типа.

Качество руд определяется их минералогическим и химическим составом,     физико-химическими     свойствами,    текстурно-структурными особенностями руд и размерами минеральных агрегатов. Химический и минералогический анализ позволяет получить полное представление о вещественном составе руд, наличии в их составе ценных и вредных компонентов. В процессе лабораторных исследований вещественного состава необходимо провести разделение руд на промышленные типы и сорта и выяснить способы обогащения. Выделение типов и сортов руд основано на изучении характерных природных рудных концентраций в процессе поисково-разведочных работ и производится на основе технологических исследований руд с использованием утвержденных стандартов.

Процесс опробования состоит из двух последовательно осуществляемых операций:

- взятие средней пробы из определённого количества массы опробуемого продукта;

- лабораторного анализа вещества пробы.

Для получения средней лабораторной пробы исходную руду подвергают дроблению, перемешиванию и сокращению до минимально допустимой массы (при данной крупности измельчения). Зависимость между массой пробы и крупностью частиц, составляющих конкретную пробу, определяется теоретически обоснованной формулой:

W = Kd2,

где: W – масса первоначальной пробы, кг;

d – диаметр кусков максимального размера измельчённых частиц, мм;

K – коэффициент пропорциональности, зависящий от характера руд.

Величина К определена эмпирическим путем на основе опыта горнорудных предприятий и составляет:

- для очень убогих однородных руд К = 0,2;

- для бедных однородных руд К = 0,7;

- для средних руд К = 1,6-3,5;

- для богатых или неоднородных руд К = 9.

По целевому назначению различают химические, минералогические технологические пробы.

Химические пробы отбирают для определения химического состава руды и подвергают спектральному, химическому и другим анализам.

Изучение химического состава руд. Различные типы и сорта руд различаются между собой по содержанию основных породообразующих окислов – SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, поэтому прежде всего выясняется количественное содержание этих элементов в руде.

Количественным химическим анализом также определяются рудные компоненты, являющиеся основной ценностью руды. Параллельно количественным спектральным или рентгеноспектральным анализом определяются попутные компоненты. В мономинеральных фракциях определяется содержание рассеянных элементов. В полевых шпатах пегматитов содержатся рубидий, галлий, цезий. В карбонатитах – иттрий и редкоземельные элементы. В цирконах – гафний. В вольфрамитах и касситеритах – индий, галлий и другие элементы. В титансодержащих минералах обычно концентрируются ниобий и тантал.

Минералогические пробы отбирают для оценки количества ценных и сопутствующих минералов.

Изучение минералогического состава и структурно-текстурных особенностей руды. При детальном исследовании вещественного состава руд подробно производится минералогическое изучение руд и даётся полная характеристика количественного содержания всех рудных и жильных минералов и минералов вмещающих пород. При этом для точной диагностики минералов используют рентгеновские и спектральные методы анализа, а в некоторых случаях используют термический анализ и другие физико- химические методы. Поскольку при обогащении руд и металлургическом переделе рудных концентратов главную роль играют физико-химические свойства минералов, поэтому в процессе минералогических исследований детально изучаются эти свойства и даётся характеристика этих свойств.

Технологические пробы служат для определения технологических свойств руд, качественных и количественных показателей их обогащения, доводки и переработки рудных концентратов.

Методы лабораторных             исследований       вещественного состава комплексных руд

Руды золота. Золото концентрируется в рудах в форме самородного золота, природных химических соединений, а также в виде твёрдых растворов и в виде тонкодисперсных включений самородного золота (размером меньше 0,1 мк) в сульфидах /1/. Основную ценность представляет самородное золото.

Комплексные золотосодержащие руды характеризуются следующими промышленно-генетическими типами:

- полиметаллические руды.

- золото-колчеданные руды.

- гематит-халькопирит-золотые руды.

- кварцево-сульфидные руды.

- кварцево-турмалиновые золотосодержащие руды.

- малосульфидные золотокварцевые руды.

В полиметаллических рудах /2/ природные концентрации золота тесно связаны с определенными генерациями сульфидных минералов. Золото извлекается попутно с основными рудными компонентами (свинцом, цинком и медью) в рудные концентраты в процессе обогащения.

В колчеданных рудах золото ассоциирует в основном с пиритом и пирротитом. Основными промышленно-ценными компонентами колчеданных руд являются медь и цинк, а золото извлекается попутно.

Гематито-халькопирит-золотые руды развиты в карбонатных породах. Эти руды отличаются повышенным содержанием золота, но запасы руд в месторождениях обычно небольшие. Типичными районами развития подобных руд являются Южный Урал, Забайкалье, Якутия. Золото в рудах мелкое и ассоциирует с гематитом и халькопиритом. Эти руды содержат также тонкодисперсное золото в других сульфидах, которые входят в состав руд.

Кроме сульфидов эти руды порой содержат большие количества магнетита.

Кварцево-сульфидные руды являются наиболее важным промышленно генетическим типом и содержат пирит, халькопирит, сфалерит, блёклые руды, галенит и другие сульфиды. В рудах присутствуют теллуриды золота, серебра, висмута.

Самородное золото концентрируется и в жильном кварце и в сульфидах.

Кварцево-турмалиновые золотосодержащие руды встречаются редко и обычно пространственно сопутствуют молибденовым месторождениям.

Характерным районом, где развиты такие руды, является Восточное Забайкалье. Главную роль в кварцево-турмалиновых рудах играют жильный кварц и турмалин. Сульфиды (пирит, халькопирит, арсенопирит, блёклые руды) составляют в сумме до 1% в руде. Золото тонкодисперсное и концентрируется в жильном кварце и в пирите. Часто присутствуют теллуриды золота.

Малосульфидные золотокварцевые руды образуют жилы изменчивой мощности. Содержание сульфидов в этих рудах не превышает 1-3%. Сульфиды в высокотемпературных ассоциациях представлены в основном пиритом и халькопиритом, а в низкотемпературных ассоциациях – антимонитом. В меньших количествах присутствуют другие сульфиды. Золото концентрируется в основном в жильном кварце, пирите и арсенопирите.