Методы лабораторных исследований вещественного состава комплексных руд (продолжение)

Вещественный состав руд изучается методами минералогического, химического и спектрального анализов.

В процессе минералогического анализа выясняют минеральную ассоциацию золота, размеры и форму золотин и наличие плёнок на поверхности золотин.

Химическим анализом определяют содержание породообразующих окислов. Для определения породообразующих окислов производят силикатный анализ. Сопутствующие золоту цветные и редкие металлы выявляют спектральным анализом из той же навески, из которой был произведён силикатный анализ. Общее содержание золота (и сопутствующего серебра) определяется пробирным анализом.

Сульфидные фракции измельченной руды (которая предварительно подвергается электромагнитной сепарации, разделяют гравитационным способом и в тяжёлых жидкостях) и анализируются на содержание редких и рассеянных элементов.

Мономинеральные фракции золотосодержащей руды взвешивают, изучают под лупой и бинокулярным микроскопом и производят количественный подсчёт рудных и жильных минералов. Все выделенные мономинеральные фракции основных рудных и жильных минералов подвергают спектральному анализу, а золотосодержащие минеральные фракции – пробирному анализу.

При технологических исследованиях все полученные продукты: концентраты, промпродукты, хвосты (гравитации, флотации, цианирования и амальгамации) подвергают изучению на золото и определяют общий баланс извлекаемого золота и его потерь, намечают схему доизвлечения золота и возможных путей дальнейшей (вторичной) переработки золотосодержащих технологических продуктов и хвостов.

Руды молибдена и вольфрама. Главным минералом-носителем молибдена является молибденит. Молибденит тесно ассоциирует с кварцем и образует в жильном кварце тонкочешуйчатые и тонкодисперсные скопления.

Молибденит развивается в породах в виде гнёзд, прожилков, вкрапленников и образует рудные тела штокверкового типа.

Промышленно-ценными минералами-носителями вольфрама служат вольфрамит и шеелит. Разновидностями вольфрамита являются ферберит и гюбнерит.

Руды молибдена и вольфрама представлены следующими промышленно-генетическими типами:

- кварц-молибденитовые руды.

- кварц-молибденит-халькопиритовые руды.

- вольфрамитовые руды и вольфрамит-касситеритовые руды.

- сульфидно-гюбнеритовые руды.

- шеелитовые и молибденит-шеелитовые скарновые руды.

Кварц-молибденитовые руды представлены кварцевыми жилами. Эти руды содержат в своем составе пирит, молибденит, вольфрамит, шеелит, касситерит, висмутин, берилл, халькопирит, галенит, арсенопирит, самородное золото. Жильный кварц обычно содержит примеси флюорита и мусковита.

Кварц-молибденит-халькопиритовые руды локализуются в умеренно кислых интрузивных породах и содержат в своём составе кроме молибденита и халькопирита арсенопирит, магнетит, урановые минералы.

Вольфрамитовые и касситерит-вольфрамитовые руды связаны с кварцевыми, кварц-топазо-берилло-флюоритовыми и кварц-полевошпатовыми жилами, которые локализуются в грейзенах. Рудные минералы в этих жилах представлены вольфрамитом, касситеритом, молибденитом, шеелитом, висмутином, пиритом. Рудные минералы концентрируются не только в жилах, но и во вмещающих их грейзенах.

Сульфидно-гюбнеритовые руды локализуются в кварцево-сульфидных жилах и зонах прожилково-вкрапленных руд в интрузивных и в околожильных вмещающих гидротермально изменённых породах. Руды содержат гюбнерит, шеелит, галенит, сфалерит, пирит, блёклые руды, родохрозит, серицит и каолинит.

Скарновые шеелитовые и молибденит-шеелитовые руды имеют комплексный состав. Промышленное значение в этих рудах могут иметь также медь и золото, как попутные компоненты.

При изучении химического состава молибденовых и вольфрамовых руд производится     определение    количественного     содержания     основных породообразующих окислов (Al2O3, SiO2, FeO, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, Na2O + K2O), а также содержания серы общей, серы сульфидной и рудных элементов (W, Mo, Cu, Au, Sn, Bi и др.).

Кварц-молибденитовые и кварц-вольфрамитовые руды обычно бедны в отношении примесей попутных компонентов и поэтому подвергаются гравитационному методу обогащения или разделению в тяжёлых жидкостях.

Эти методы обогащения позволяют сразу выделить ценные минералы из жильной породы и сконцентрировать их в тяжёлую фракцию, которая затем разделяется с помощью электромагнита.

Скарновые шеелитовые и молибденит-шеелитовые руды обычно сразу после дробления подвергаются электромагнитной сепарации.

В молибденовых и вольфрамовых концентратах вредными примесями являются фосфор, мышьяк, медь, олово и кремний, поэтому при изучении минерального состава руды и продуктов её обогащения необходимо выяснить формы нахождения указанных элементов. Фосфор присутствует в апатите; мышьяк связан с арсенопиритом или блёклой рудой; медь концентрируется в сульфидах; носителями олова являются минералы олова, висмута и вольфрама; кремний концентрируется в силикатах. Молибденовые и вольфрамовые руды обычно содержат попутные редкие и рассеянные элементы: в молибдените возможны концентрации рения, селена и теллура; в вольфрамите – тантала, ниобия, скандия, индия и олова; в шеелите, флюорите, гранатах, эпидоте возможны концентрации редких земель.

Руды олова. Оловосодержащими промышленными минералами являются касситерит и станнин (оловянный колчедан). Касситерит обычно содержит примеси Fe, Mn, W, Si, Ta, Nb реже Ni, Sb, In, Ge, Ga, Be, Zr. Касситерит ассоциирует с кварцем, железистыми хлоритами, турмалином, реже с карбонатами. Станнин встречается редко и при обогащении обычно теряется, поскольку находится в тонкозернистых срастаниях с сульфидами. Станнин тесно ассоциирует с халькопиритом и сфалеритом, реже с пирротином. Иногда станнин ассоциирует с блёклыми рудами, пиритом, арсенопиритом и галенитом. Станнин образует структуры распада твёрдых растворов совместно с халькопиритом и сфалеритом. В касситерит-сульфидных рудах иногда встречается сульфостаннат свинца – тиллит (содержит 30,4% олова). Руды олова    генетически    связаны    с   пегматитовыми     и   пневматолито-гидротермальными процессами минералообразования.

Все оловорудные месторождения разделяются на три рудные формации:

- оловоносные пегматиты;

- касситерит – кварцевые гидротермальные месторождения;

- касситерит-сульфидные месторождения, генетически связанные с  грейзенизированными гранодиоритами и гранитами.

При изучении оловянных руд важно сразу решить вопрос о предельной крупности рационального измельчения исходной лабораторной пробы.

Изучение дроблёной руды производится для выяснения количественного минералогического и химического состава. Химическим анализом определяется количество олова, связанного в касситерите и связанного в станнине, а также производится полный силикатный анализ руды. Касситерит-сульфидные дроблёные руды разделяются постоянным магнитом и электромагнитом на ряд фракций. Касситерит концентрируется в неэлектромагнитных фракциях, но может выделяться и в электромагнитной фракции, если поверхность его зёрен покрыта плёнками гидроокислов железа. Поэтому электромагнитная фракция должна подвергаться обработке 10-15%-ным раствором соляной кислоты с подогревом на песчаной бане в течение 30-50 минут.

Руды тантала и ниобия. Тантало-ниобиевая минерализация генетически связана со щелочными гранитами, редкометальными пегматитами, нефелиновыми сиенитами, щелочными ультраосновными породами и карбонатитами. Тантало-ниобиевая      минерализация     сопровождается концентрациями редкоземельных элементов, урана и тория. Концентрации тантала и ниобия характерны для щелочных метасоматитов, которые пространственно ассоциируют с жильными телами гранитов, обогащённых флюоритом и торитом.

В карбонатитовых рудах ниобий и тантал часто ассоциируют с титаном и ураном, церием, иттрием, кальцитом. Промышленное значение в карбонатитах имеют пирохлор, гатчеттолит и колумбит. Пирохлор является главным ниобиевым минералом в карбонатитовых рудах. Выделяется несколько генераций пирохлора: ранняя гатчетолит-урано-танталовая разновидность коричневого, янтарного и жёлтого цвета; вторая красно-бурая – обогащённая редкими землями; третья – красного цвета и наиболее поздний пирохлор кремового цвета, образовавшийся за счёт растворения и переотложения      ранних    генераций     пирохлора.   При    исследовании карбонатитовых руд необходимо большое внимание уделять процессам вторичных изменений пирохлора.

При изучении вещественного состава карбонатитовых руд широко применяется избирательное растворение в сочетании с разделением немагнитных минералов в бромоформе, а затем полученная тяжелая фракция разделяется в жидкости.