2 СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТМ

Множественность показателей, характеризующих ТМ, к которым относятся

- условия образования,

- объёмы,

- вещественный состав,

- характер процессов, преобразующих первичное вещество,

- неоднородность влияния отдельных показателей на принятие технологических решений и экономических оценок и некоторые другие предопределяют сложность их классификации и типизации.

По морфологическим признакамТМ можно разделить на 2 типа:1.Месторождения насыпные, представляющие собой холмы и терриконы. К этому типу относятся:- терриконы угольных шахт и разрезов;

- отвалы рудников и карьеров руд цветных, чёрных и редких металлов, сложенные дезинтегрированными вскрышными и вмещающими породами, а так же убогими забалансовыми рудами;

- техногенные россыпи, образующиеся при разработке россыпных месторождений и из отходов золоторудных фабрик;

- шлакоотвалы цветной и чёрной металлургии.

2. Месторождения наливные, образующиеся при заполнении впадин земной поверхности. Представителями этого типа ТМ являются:

- отходы обогащения руд (шламо- и хвостохранилищагорнообогатительных фабрик);

- шламоотвалы цветной и чёрной металлургии;

- золо- и шлакоотвалы энергетического комплекса, возникающие при гидравлическом удалении золы и шлаков с теплоэлектростанций;

- шламоотвалы химических производств.

По составутехногенные месторождения подразделяются на 4 типа:

1. Породные ТМ, состоящие из природных горных пород и представленные глыбово-щебенистым материалом и шламо- и хвостохранилищами обогатительных фабрик.

2. ТМ пирометаллургических процессов цветной и чёрной металлургии, сложенные шламами и шлаками.

3. ТМ теплоэлектростанций, сложенные золой и шлаками ТЭС.

4. ТМ химического производства (шламы).

По возможным областям использованияТМ подразделяются на 3 типа:ТМ строительного сырья.

ТМ (по извлекаемому металлу) – медные, цинковые и т.д.

ТМ смешанного типа, т.е. пригодные для получения стройматериалов и металла.

Разработка месторождений первого типа обеспечивает освобождение площадей земли от техногенных отходов с последующей их рекультивацией, второго типа - позволяет осуществить доизвлечение металла, но не решает проблемы освобождения территории отвалов от отходов, так как вторичная переработка отвалов, учитывая низкое содержание в них полезных компонент, практически даёт то же самое количество отходов.

Третий тип техногенных месторождений позволяет осуществлять и рекультивацию земель и доизвлечение металла.

По экологическому воздействиюсреди техногенных месторождений выделяют:

1. Неопасные, представленные горными породами и глыбовощебенистыми и щебенистыми шлаками цветной и чёрной металлургии, слабо разрушающимися в течение хранения.

2. Поражающие атмосферу и гидросферу, если они сложены окисляющимися или глинизирующимися породами, окисляющимися шлаками и шламами, пылящими шламами и высохшей пульпой хвостохранилищ.

В настоящее время терминология, классификация ТМ, критерии принадлежности их к тому или иному типу меняются и дополняются по мере углубления исследований и практических работ в области разработки техногенных месторождений.Наиболее удобной представляется классификация ТМ, в основу которой положены условия их формирования, так как они определяют обычно и морфологию, и вещественный состав, и возможные области использования, и экологическое воздействие на ОС (рис.1).Пользуясь классификацией, представленной на рис.1, можно оценить основные характеристики любого типа месторождений. Например, ТМ горнодобывающих предприятий, возникающие при обогащении руд и представляющие собой хвостохранилища, относятся к месторождениям:

- наливного типа (морфологический признак);

- по составу – породные;

- по возможным областям использования – смешанного типа, т.е. пригодные для доизвлечения металла и получения стройматериалов;

- по экологическому воздействию на окружающую среду – поражающие атмосферу (пыль) и гидросферу (фильтрация вод хвостохранилищ через защитные дамбы).Рисунок 1- Классификация техногенных месторождений.