Лекция 1

МЕТАЛЛУРГИЯ СВИНЦА

1.1 Свойства и применение свинца

Свинец (Plumbum) Pb- элемент IV группы 6 периода периодической системы  Д. И. Менделеева. Порядковый номер в системе 82, атомная масса 207,19. По внешнему виду свинец  мягкий металл стального цвета с синим отливом. Температура плавления свинца 327,5оС, температура кипения 1751оС. Свинец заметно летуч уже при температуре 700оС. Плотность свинца 11,35 г/см3. Он в полтора раза тяжелее железа и вчетверо – алюминия.

Удельная теплоёмкость свинца при 18° равна 0,12 кДж/кг·К, а жидкого металла – 0,142 кДж/кг·К. Теплота      плавления свинца составляет 4,77 кДж/моль, теплота испарения свинца при температуре кипения составляет  177,8 кДж/моль.

В жидком состоянии свинец жидкотекуч, вязкость его в интервале        температур 340–550 °С изменяется от 1,89 до 1,23 мПа·с. Поверхностное натяжение в интервале 328–1 000 °С изменяется от 4,44 до 3,97 кН/м.

Свинец легко сплавляется, образуя  сплавы и твёрдые растворы с целым рядом металлов: оловом, цинком, кадмием, медью, висмутом, сурьмой, кальцием,  золотом, серебром и другими. С ртутью даёт амальгаму, которая при небольшом содержании свинца жидкая Особенностью этого металла является то, что он практически не растворяет железо. Это позволяет вести металлургические операции с жидким свинцом даже при высоких температурах в аппаратуре, изготовленной из стали и чугуна.

В химическом отношении свинец достаточно инертен. Во влажном воздухе он медленно окисляется с образованием плотной плёнки из РbО или основных углекислых и сернокислых солей, предохраняющей его от дальнейшего окисления.1. СВОЙСТВА, СЫРЬЕВАЯ БАЗА, ПРОИ

В свинце почти не растворяются такие газы, как О2, SO2, Н2, N2, СО и СО2. Нормальный электродный потенциал свинца (II) в водных растворах     cоставляет     φо= – 0,126 В. При комнатной температуре свинец практически не реагирует с разбавленными растворами серной и соляной кислот, но хорошо растворяется в азотной. Устойчивость свинца в растворах серной и соляной кислот объясняется образованием на его поверхности труднорастворимых в воде сульфатов и хлоридов свинца.

Свинец устойчив по отношению к водному раствору аммиака, хлору, щелочам и органическим маслам. При повышении температуры свинец с кислородом воздуха образует ряд химических соединений: Рb2О, РbО, Рb2О3 и Pb3О4. Последнее соединение широко используется для изготовления красок. Все кислородные соединения свинца (кроме РbО) нестойкие и распадаются на РbО и О2.

Из всех оксидов свинца наибольшее значение для металлургии имеет

глет (PbO). Он образуется по реакции

Pb + 0,5O2 = PbO + 210,0 кДж                            (1.1)

Плотность глета составляет 9,35 г/см3. Температура плавления 886 °С, температура кипения 1472 °С. Глет растворяется в соляной, азотной, плавиковой кислотах и в растворах щелочи. При нагревании выше 200 °С глет восстанавливается водородом и оксидом углерода СО до металлического свинца. Это свойство глета положено в основу восстановительной свинцовой плавки.

При высоких температурах глет легко взаимодействует с оксидами других элементов с образованием силикатов (xPbO·ySiO2), ферритов (xPbO·yFe2O3), плюмбитов (xМеО·yPbO, где Ме – Ca, Mg и другие). Это свойство глета используется при агломерирующем обжиге свинцовых концентратов.             В плавильных агрегатах глет активно взаимодействует с кладкой печей, разрушая ее.

Из расплава сложных соединений свинца (силикатов, ферритов, плюмбитов) свинец можно восстановить до металлического состояния оксидом углерода и коксом. Особенно интенсивно этот процесс протекает при температуре выше 900 °С

PbO·SiO2 + CO = Pb + SiO2 + CO2                    (1.2)

Глет – сильный окислитель и легко окисляет в расплаве Fe, Cu, Zn, Bi,

As, Sb, S и другие элементы. Это свойство расплава сложных соединений свинца (силикатов, ферритов, плюмбитов) свинец можно восстановить до металлического состояния оксидом углерода и коксом. Особенно интенсивно этот процесс протекает при температуре выше 900 °С:

PbO·SiO2 + CO = Pb + SiO2 + CO2                       (1.3)

Это свойство глета используется при очистке(рафинировании) свинца от примесей.

Технологически важным соединением является сульфид свинца PbS, кот орый встречается в природе в виде минерала галенита. Плотность его составляет 7,23–7,59 г/см3. Температура плавления равна     1114 °С,  кипения – 1281°С.

Плотность его составляет 7,23–7,59 г/см33 Температура плавления равна    1114 °С, кипения – 1281°С. При нагревании на воздухе окисляется с образованием PbO и PbSO4.Окисление начинается при температуре более    100 °С и интенсивно протекает при 400–500 °С. При нагревании смеси сульфида свинца и глета может протекать реакция

PbS + 2PbO = 3Pb + SO2 – 219,8 кДж               (1.4)

Это свойство сульфида положено в основу реакционной плавки свинцовых концентратов. С рядом металлов, которые обладают  большим сродством к сере, чем свинец, галенит взаимодействует по реакции

PbS + Ме = Pb + МеS                            (1.5)

где Ме- Mn, Cu, Fe, Sn, Zn.

На этом свойстве сульфида свинца основан процесс осадительной плавки, осуществляемой при температуре выше 1000 °С.

Высокая летучесть свинца и его соединений уже при сравнительно низких температурах приводит к потерям его в металлургическом производстве и обуславливает необходимость организации на свинцовых заводах совершенной системы пылеулавливания, заставляет принимать дополнительные меры по технике безопасности при организации свинцового производства или при работе с этим металлом в других отраслях промышленности.

Области потребления свинца  определяются особенностями этого металла  и его физико-химическими и механическими свойствами.

Главный потребитель свинца аккумуляторная промышленность. Для этой цели тратится 30–45 % производимого свинца. Значительное количество свинца (15–20 %) идет на нужды электротехнической промышленности для изготовления кабелей и покрытий к ним. Важная область применения свинца  производство тетраэтилсвинца (6–22 %), который добавляют в бензин для улучшения его качества. Хорошие антикоррозионные свойства свинца позволяют использовать его в химической и металлургической промышленности. В виде сплавов с другими металлами потребляются от 5 до 15 % свинца.

Широкое распространение получили сплавы свинца с оловом, кальцием, цинком, содержащие в различных пропорциях сурьму, медь, мышьяк, кадмий: бронзы, баббиты, латуни, припои. Эти сплавы применяют в машиностроении и электротехнике.      Свинец входит в состав типографского сплава.

Свинец лучше других материалов способен поглощать гамма лучи и поэтому как защитное средство очень широко используется в этой области.

Из оксидов свинца наиболее широко используется сурик  Pb3O4 – в лакокрасочной промышленности. Из новых перспективных областей применения этого металла следует отметить электронику и энергетику, где намечается в широких масштабах использовать ферриты и другие соединения на основе свинца. Разрабатываются методы использования органических соединений свинца в качестве антифрикционных добавок в минеральные смазочные масла.

# 1.2 Руды и минералы

Общие запасы свинца в мире составляют 220,2 млн т, а подтвержённые 136,6 млн т. Около 65% мировых разведанных запасов свинца приходится на 8 стран, каждая из которых располагает запасами  более 5 млн т:  США, Австралии, Канада, Казахстан, Китай, Россия, Индия и ЮАР Подтвержденные запасы свинца в Казахстане оцениваются в 11,7 млн т. По этому показателю Республика находится на  6-м месте после России, Австралии, Канады, США и Китая. Запасы свинца в Казахстане сосредоточены в более чем 50 месторожденеиях. Добыча свинецсодержащих руд осуществляется на 15 месторождениях.

В 2009 году производство свинца в мире составило 8,6 млн т. В Казахстане производство свинца составляет  90-110- тыс т в год. По производству свинца Кзахстан занимает 8 место в мире.

Сырьём для получения свинца служат сульфидные и окисленные свинцовые руды. В сульфидных рудах свинец в основном находится в виде минерала PbS, который называется свинцовым блеском или галенитом. В незначительных количествах он может находиться в виде минералов джемсонит (2PbS  Sb2S3) и буланжерит (3PbS  Sb2S3).  В окисленных никелевых рудах свинец содержится виде минералов: церуссита   PbCO3 и англезита PbSO4. Основное количество свинца получают из сульфидных руд. Находящиеся в природе свинцовые руды, как правило, являются комплексными. Основными спутниками свинца в рудах являются: цинк, медь и серебро. Содержание цинка в рудах зачастую превышает содержание свинца. В настоящее время основным сырьевым источником получения свинца являются сульфидные.полиметаллические руды

В сульфидных рудах цинк содержится в виде минерала сфалерита ZnS, который часто называют цинковой обманкой. Железо содержится в виде пирита FeS2,  пирротина Fe7S8 и арсенорпирита FeAsS. Серебро содержится в виде минерала аргентита AgS.  В окисленных рудах цинк содержится в виде смитсонита ZnCO3, а серебро - в виде металла или AgCl.

Медь содержится в сульфидных рудах в виде халькопирита CuFeS2  и ковеллина  СuS, а в окисленных рудах в  виде малахита CuCO3·Cu(OH)2 и азурита Cu3CO3(OH)2.

В полиметаллических рудах обычно встречаются также золото, висмут, сурьма, мышьяк, кадмий, олово, галлий, таллий, индий, германий,  селен, теллур.

Пустая порода представлена кварцем, баритом, кальцитом, и небольшими количествами силикатов алюминия, железа, магния и кальция.

Примерный состав сульфидных полиметаллических руд  колеблется в следующих пределах по основным компонентам (%): Pb-0,3-4,0; Zn-0,5-12,8; Cu-0,2-2,9; Fe-8,0-25,0; S-7,0-30,0, 0,002-0,01 Ni; 0,004-0,05Cd; 0,002-0,01Co; 0,001-0,015Bi;  0,004-0,05 Sb; 0,005-0,01 As; 0,0001- 0,001 In;  0,0003- 0,001 Ir; 0,001-0,005 Se; 0,0001-0,002 Tl; 0,0001-0,002 Te; 0,2-0.3 г/т Au; 5-1000 г/т Ag. В настоящее время промышленной переработке подвергаются руды с содержанием 0,3-0,7% Pb.

Из-за незначительного  содержания ценных металлов  свинцово-цинковые руды подвергаются процессу обогащения, которое осуществляется обычно флотацией, В результате обогащения свинцово-цинковых руд получают свинцовый, медный, цинковый и пирротиновый концентраты. В процессе обогащения благородные металлы распределяются в основном между медным и свинцовым концентратами. Незначительная часть золота попадает в пирротиновый концентрат.

Свинцовые концентраты, получаемые из свинцовых руд, имеют следующий состав(%): Pb-39-78; Zn-2-15; Cu-2-7; Fe-14-20, 15-28 S, 300-3500 г/тAg. Содержание сурьмы, висмута, мышьяка и олова колеблется  в пределах от 0,0001 до 0,001% каждого.

Переработка сульфидных свинцовых концентратов осуществляется по следующей технологической схеме (Рисунок 1.1)

Рисунок 1.1 Технологическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов

В настоящее время значительное количество свинца получают из вторичного сырья, которое представляет собой отходы свинца и различные свинцовые сплавы.

Свинец можно получить двумя путями: пирометаллургическим и гидрометаллургическим. При пирометаллургическом способе переработки концентратов весь материал, содержащий свинец, подвергают плавке. При гидрометаллургическом способе пользуются растворением свинцовых соединений в различных растворителях с последующим выделением свинца из раствора цементацией или электролизом.

Основные гидрометаллургические способы получения свинца: разложение концентратов в водных растворах хлорного железа; нитратно-ферритное вскрытие; автоклавное выщелачивание.

К достоинствам этого способа переработки свинецсодержащих материалов относят:

– избирательное извлечение металлов из забалансового (труднообогатимого, с невысоким содержанием свинца, полиметаллического) сырья;

– комплексную переработку сырья с высокой степенью извлечения элементов в качественные продукты – как основу безотходной, экологической выдержанной технологии;

– компактное производство, проще механизируемое и автоматизированное, менее трудоемкое и опасное для здоровья трудящихся.

Гидрометаллургические способы практически не применяются в настоящее время, объясняется это существенными недостатками процесса:

– необходимость подготовки концентрата к выщелачиванию посредством сульфатизирующего или хлорирующего обжига – операция дорогая и сложная;

– при выщелачивании получается большое количество растворов вследствие ограниченной растворимости свинцовых соединений в испытанных растворителях;

– при осаждении из хлоридных растворов как цементацией, так и электролизом свинец получается в виде губки, которую требуется брикетировать для получения удовлетворительного выхода свинца в чушковой металл при переплавке;

– получаемый по гидрометаллургической схеме свинец нуждается в рафинировании.

В настоящее время исследуются гидрометаллургические способы получения свинца по иным технологическим схемам с применением других растворителей. Но оптимального варианта гидрометаллургического способа получения свинца пока не найдено.

2. МЕТАЛЛУРГИЯ СВИНЦА

2.1. Разновидности плавок свинцового концентрата

В настоящее время практически весь свинец получают пирометаллургическими способами, для чего используют восстановительную, реакционную, осадительную, содовую или щелочную плавки.

Восстановительная плавка – это метод получения свинца из предварительно обожжённого и спечённого концентрата, проплавляемого в шахтной печи в восстановительной атмосфере.

Сульфидный свинцовый концентрат, полученный после обогащения соответствующих руд, смешивается с флюсами и подвергается окислительно-спекающему обжигу. При обжиге сульфид свинца превращается в оксид по реакции:

PbS + 1,5O2 = PbO + SO2 (2.1)

При этом окисляются и сульфиды других металлов, а обжигаемая смесь спекается, превращаясь в агломерат. Окускование материала при обжиге необходимо для последующей плавки в шахтной печи.

Плавку агломерата в шахтной печи проводят при восстановительной атмосфере, т.е. при содержании в печных газах достаточного количества окиси углерода (около 60 % СО), энергично восстанавливающей свинец из окислительной формы:

PbO + CO = Pb + CO2 (2.2)

Оксид свинца (РbО) частично восстанавливается также и углеродом кокса. При шахтной плавке получают следующие продукты:

– черновой свинец, содержащий золото, серебро, медь, теллур, висмут и другие примеси;

– штейн – сплав сульфидов металлов, содержащий медь, свинец и благородные металлы;

– шлак – сплав окислов металлов и металлоидов, нередко содержащий много цинка (более 10 %);

– запыленные газы.

Черновой свинец рафинируют и получают при этом чистый свинец, сплав золота с серебром, висмут и некоторые другие ценные продукты.

Штейн и другие содержащие медь полупродукты либо отправляют на медный завод, либо здесь же, на свинцовом заводе, перерабатывают на черновую медь. Шлаки обесцинковывают и полученную пыль отправляют на цинковый завод. Газы после очистки от пыли выбрасывают в атмосферу.

При рациональной переработке полупродуктов шахтной плавки и рафинировочных процессов удаётся комплексно извлечь из сырья свинец, золото, серебро, медь, цинк, висмут, мышьяк, сурьму, олово и ряд других рассеянных элементов.2 МЕТАЛЛУРГИЯ СВИНЦА

К достоинствам восстановительной плавки относят: универсальность процесса (можно перерабатывать и богатое и бедное сырье), сравнительно высокое прямое извлечение свинца в металл (около 93 %), высокую комплексность использования сырья, высокую производительность оборудования непрерывного действия. Этим способом получают примерно 80–85 % свинца в мире.

Недостатком процесса являются сравнительно большой расход дорогостоящего дефицитного кокса и высокая запыленность газов, требующая сложную систему пылеулавливания.

Реакционная плавка свинцовых концентратов известна с древних времен. В основе ее лежит принцип частичного окислительного обжига концентрата по реакциям:

2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2 (2.3)

PbS + 2O2 = PbSO4 (2.4)

с последующим взаимодействием продуктов обжига с остатком неокислившегося сульфида свинца:

PbS + 2PbO = 3Pb + SO2 – 219,8 кДж (2.5)

PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2 – 407,4 кДж (2.6)

Скорость процесса и выход свинца в значительной степени зависит от контакта между реагирующими веществами. Минералы пустой породы и другие примеси в свинцовом концентрате ухудшают контакт, разделяя реагирующие оксид и сульфид свинца. Поэтому реакционная плавка эффективна только для переработки богатых свинцовых концентратов, содержащих не менее 65–70 % свинца. Особенно вреден для процесса кремнезем, он связывает образующийся оксид свинца в силикат, который в условиях реакционной плавки не восстанавливается и остается в шлаке. Сульфиды других металлов, содержащиеся в концентрате, также резко снижают извлечение свинца, поскольку в результате твердофазного взаимодействия образуется штейн, из которого свинец не выплавляется. Известь, содержание которой в концентрате достигает 2 %, несколько улучшает показатели плавки, т.к. частично выделяет свинец из образующегося силиката свинца:

PbO·SiO2 + CaO = PbO + CaO·SiO2 (2.7)

Общее извлечение свинца в процессе плавки составляет 80–90 %. Остальные 10–20 % свинца переходят в шлак в виде сульфида, оксида, сульфата, силиката и в металлическом виде. Шлака образуется мало, но содержание в нем свинца достигает 30–50 %.2. МЕТАЛЛУРГИЯ СВИНЦА

Реакционная плавка может быть осуществлена в различных металлургических печах: горновых, короткобарабанных, отражательных, электрических и в агрегате КИВЦЭТ (кислородно-взвешенная циклонная электротермическая печь).

К достоинствам этого вида плавки относят: сравнительно высокое извлечение свинца и других металлов-спутников, возможность осуществлять процесс обжига и плавки в одном аппарате, значительно меньший расход кокса.

Недостатком процесса является возможность переработки только богатого сырья с минимальным содержанием цинка, меди и пустой породы. В настоящее время этим методом перерабатывают примерно 15–20 % свинецсодержащего сырья в мире.

Осадительная плавка позволяет получить свинец непосредственно из сырой сульфидной руды, без предварительного обжига.

Принцип осадительной плавки заключается в том, что металлы, обладающие большим химическим сродством к сере, способны вытеснить свинец из сульфида свинца, а сами, соединяясь с серой, превращаются в сульфиды.

Осадительную плавку свинцовых концентратов осуществляют в сильновосстановительной атмосфере в смеси с железным скрапом, при этом протекает реакция:

PbS + Fe = Pb + FeS (2.8)

Реакция протекает слева направо не полностью, поэтому относится к реакциям обратимым. В процессе плавки получают черновой свинец, шлак и штейн.

Недостатками процесса являются невысокое извлечение свинца в металл (не более 75 %) и большой расход кокса и возможность переработки только богатых концентратов.

Осадительная плавка нигде не применяется. Но реакцией осаждения свинца пользуются многие свинцовые заводы. Так как полного удаления серы при обжиге достичь невозможно, то при шахтной плавке свинцового агломерата добавляют немного железного скрапа и тем самым повышают извлечение свинца в черновой металл.

Содовая плавка осуществляется при температуре 1 000–1 100 °С.

Сульфидный свинцовый концентрат любого состава плавят в электропечи при расходе кокса 10 % и соды 100 % от массы концентрата. В результате плавки получают черновой свинец и штейно-шлаковый расплав. Разделение продуктов плавки достаточно хорошее:

PbS + Na2CO3 + CO = Pb + Na2S + 2CO2 (2.9)

Достоинства плавки: исключение процесса обжига концентрата; вы-

сокое прямое извлечение свинца в черновой металл; небольшое содержание в черновом свинце таких примесей, как медь, мышьяк; небольшой пылевынос, несколько лучшие условия труда обслуживающего персонала.

Недостатки процесса: большой расход дорогой и дефицитной кальцинированной соды; большое количество шлако-штейнового расплава, подлежащего гидрометаллургической переработке. Таким образом, высокая стоимость соды и невысокая комплексность использования сырья сдерживают внедрение содовой электроплавки в производстве свинца.

Щелочную плавку сульфидного свинцового концентрата осуществляют при температуре 850 °С в смеси с NaOH в электропечах, при этом протекает реакция:

4PbS + 8NaOH = 4Pb + 3Na2S + Na2SO4 + 4H2O (2.10)

В процессе щелочной плавки получают довольно чистый свинец и щелочной плав, в который переходит медь, цинк, сера и вся пустая порода. Щелочной плав подвергают гидрометаллургической переработке с целью последующей регенерации щелочи и выделению других ценных компонентов, перешедших из концентрата. При щелочной плавке возможно извлечь до 98 % свинца в металл при расходе щелочи 80–100 % от массы концентрата.

Достоинства плавки: высокая производительность при сравнительно низкой температуре (без испарения свинца); возможность переработки концентрата любого состава; высокое прямое извлечение свинца в черновой металл.

Недостатки процесса: большой расход дорогой и дефицитной щелочи; сложности переработки щелочного плава с целью комплексного извлечения ценных компонентов; трудности аппаратурного оформления процесса из-за высокой агрессивности расплавленной щелочи.